УДК 538.911+539.25

Использование новых методов электронной микроскопии в исследовании процессов формирования наноструктуры в сверхтвердых сплавах на основе Al

Васильев А.Л.1, Пресняков М.Ю.1, Колобылина Н.Н.1, Ковальчук М.В.1, Бахтеева Н.Д.2, Тодорова Е.В.2

a.vasiliev56@gmail.com

1Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

2 Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Россия

Аннотация:

В работе представлены методы и результаты исследования аморфных, нанокристаллических и поликристаллических алюминиевых сплавов Al-РМ-ПМ, где РМ и ПМ - редкоземельный и переходной металлы. При исследованиях использованы традиционные методы высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии и энергодисперсионного микроанализа, включающие моделирование изображений кристаллических структур, а также новые методы коррекционной просвечивающей и просвечивающей растровой электронной микроскопии и микроанализа на атомном уровне. Определена кристаллическая структура новых фаз, обсуждаются дефекты и влияние воздействий на микроструктуру.

Введение

За последние несколько лет техника, а, соответственно, и методы электронной микроскопии существенно изменились. Появились корректоры сферической аберрации электромагнитных линз, монохроматоры пучка, улучшилась вакуумная система, созданы новые высокоэффективные детекторы рентгеновского излучения. Корректированные электронно-оптические системы конденсора дают возможность сфокусировать пучок до диаметра менее 1 Å, а сверхвысокий вакуум – получать картины нанодифракции от частиц. Системы коррекции сферической аберрации уменьшают коэффициент сферической аберрации до единиц мкм, что дает возможность в режиме регистрации электронов, рассеянных на большие углы, получать изображения с Z-контрастом с разрешением лучше 0.1 нм и получать изображения кристаллической решетки с информацией о расположении тяжелых и легких атомов. Возросла и эффективность регистрации рентгеновского излучения – появились пленочные дрейфовые детекторы большой площади и существенно повысилось их быстродействие. Стало возможно регистрировать до 105 импульсов/сек., что выше, приблизительно, в 20 раз оптимальной скорости счета у традиционных монокристальных Si(Li) детекторов при одинаковом энергетическом разрешении. Эффективность регистрации настолько велика, что при обычной скорости сканирования в просвечивающем растровом электронном микроскопе за время, меньшее минуты, возможно получать карты распределения элементов с атомным разрешением. Кроме этого современные вычислительные мощности позволяют не только моделировать изображения кристаллических структур и электронограмм, полученных в просвечивающих электронных микроскопах на атомарном уровне, но и рассчитывать структуры ab-initio. Именно такие методы и оборудование применялись при исследовании ряда алюминиевых сплавов Al-РМ-ПМ (где РМ и ПМ - редкоземельный и переходный металлы) которые начинают все больше использоваться в аэрокосмической индустрии для изготовления узлов корпуса и холодной части двигателя летательных аппаратов. Эти сплавы были открыты в 1988 и известны своей уникальной способностью к формированию металлических стекол и наноразмерных композитов в широком диапазоне состава [1-3]. При низких значениях плотности такие сплавы обладают уникальными механическими свойствами, в частности, твердостью выше 1 Гпа, и, как это присуще алюминиевым сплавам, коррозионной стойкостью. Структура конечного нанокомпозита зависит от условий технологической обработки - прецизионного отжига или интенсивной пластической деформации, которые определяют микроструктуру, в частности размер зерна, и фазовый состав материала. Во многом механические свойства сплавов зависят от присутствия и морфологии интерметаллидов, включений с высокой твердостью и особой формы, которая может способствовать созданию армирующей сетки [4,5]. Исследование микроструктуры рентгеновскими методами затруднено из-за малых размеров частиц нанокомпозита и перекрывающихся пиков от двухкомпонентных интерметаллидов с трех- и четырехкомпонентными. Методы просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), в особенности темнопольной просвечивающей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ) при регистрации электронов, рассеянных на большие углы, электронной дифракции (ЭД) и микроанализа позволяют определить фазовый состав аморфных и нанокристаллических сплавов и связать их структурные и механические свойства. Использование методов приготовления образцов для просвечивающей микроскопии с помощью фокусированного ионного пучка в двухлучевых электронно-ионных микроскопах дает возможность приготовить образец для исследований из выбранного с помощью РЭМ места с точностью в несколько десятков нм, что часто необходимо при исследовании многофазных материалов.

В работе представлены материалы по исследованию структуры сплавов на основе Al-Y-Ni, Al-Gd-Ni, Al-Y-Ni-Fe-Co, Al-Y-Gd-Ni-Fe-Co, Al-Ni-Fe-La как после их формирования (в аморфном состоянии), так и после отжига и интенсивной пластической деформации (ИПД). Методами ПЭМ, ПРЭМ, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа, определена структура выделений Гинье-Престона в таких сплавах, двойных, тройных и четверных интерметаллидов, включая новые фазы, уточнена последовательность их образования.

Эксперимент.

Были исследованы несколько групп образцов состава Al-Y-Ni, Al-Gd-Ni, Al-Y-Ni-Fe-Co, Al-Y-Gd-Ni-Fe-Co, Al-Ni-Fe-La, (более подробные данные о составе исследованных образцов представлены в таблице 1 и описаны в работах [4-11]):

- Аморфные ленты.

- Аморфные и нанокристаллические порошки.

- Поликристаллические образцы.

Таблица 1

| № | Тип материала | Состав в ат% | Воздействия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Аморфные ленты | Al–8.5Ni–5.0Y–2.0Co–1.0Fe Al–8.5Ni–5.0Y–2.0Co–1.0Fe Al–8.5Ni–5.0Y–2.0Co–1.0Fe Al–7.0Ni–4.0La–4.0Fe Al–9.0Ni–4.0La–2.0Fe | Отжиг Отжиг Отжиг Отжиг, ИПД Отжиг, ИПД |
| 6 | Аморфные и нанокристаллические порошки | 6.Al-4.3Y-3.8Ni | Отжиг |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 | Поликристаллические образцы | Al–2.6Y–9.5Ni Al–4.5Y–10.1Ni Al–4.3Y–3.5Ni Al–1.7Y–6.4Ni Al–8Ni–7Gd Al–3.0Y–3.0Gd–5.0Ni–1.0Fe–1.0Co Al–7.0Ni–4.0La–4.0Fe Al–9.0Ni–4.0La–2.0Fe | Отжиг Отжиг Отжиг Отжиг Отжиг Отжиг Отжиг, ИПД Отжиг, ИПД |

Для определения последовательности фазообразования и структурной стабильности аморфные и нанокристаллические образцы отжигались. Часть образцов (см. таблицу 1) аморфных лент и поликристаллических сплавов были подвергнуты интенсивной пластической деформации (ИПД). Условия отжига и ИПД также представлены в работах [4-11].

Для исследований методами растровой электронной микроскопии (РЭМ), поликристаллические образцы были предварительно сошлифованы с использованием низкодисперсных коллоидных растворов SiC с варьируемым размером частиц. Для приготовления образцов для просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и просвечивающей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ) использовались методы электрохимической полировки в установке Tenupol 5 (Struers, Дания), ионным травлением в установках Gatan 600 Duomill или PIPS (обе Gatan, США) или метод фокусированного ионного пучка (ФИП) в установке Helios NanoLab 600i (FEI, США). Исследования методом РЭМ проводились с помощью приборов: JSM-6335F (JEOL, Япония) и Helios NanoLab 600i (FEI, США). ПЭМ, ПРЭМ и энергодисперсионный рентгеновский микроанализ (ЭДРМА) проведен в ПЭМ/ПРЭМ Philips EM-420 TEM/STEM (Philips, Нидерланды) с системой рентгеновского микроанализа Tracor/Noran (США), JEOL JEM-2010 TEM (Япония), а также Titan 80-300 TEM/STEM (FEI, США) и Titan 80-200 TEM/STEM (FEI, США). Оба последних прибора оборудованы корректором сферической аберрации, причем в первом приборе установлена система ЭДРМА на основе Si(Li) детектора (EDAX, США), а во втором Super-X кремниевый дрейфовый детектор (Bruker, США). Последний позволяет работать c потоками фотонов на уровне выше 105 импульсов в секунду и, в сочетании с корректором сферической аберрации пробы, дает возможность поэлементного картирования образцов с атомным разрешением. Оба последних прибора снабжены детекторами светлого и темного поля, в том числе высокоугловым кольцевым темнопольным детектором (Fischione, США), который позволяет получать изображение в режиме регистрации электронов, рассеянных на большие углы (Резерфордовских электронов), формируя изображения с контрастом, зависящим от атомного номера элемента (Z-контраст). Для обработки изображений использовались прогаммы TIA (FEI, США), ImageJ (NIH, США), для расчета изображений и электронограмм- JEMS (Швейцария) [13], и CrystalKit – MacTempas, разработанная Р Килаасом [14].

Результаты.

А) Исследования аморфных и нанокристаллических материалов после формирования.

Исследование аморфных лент и порошков показало отсутствие особенностей изображения, а, следовательно, однородность структуры. Наблюдался лишь контраст, связанный с разной толщиной участков образца. Электронограмма от частицы аморфного порошка (образец №6) представлена на Рис. 1 (а) и профиль интенсивности на Рис. 1 (б). На электронограмме и профиле интенсивности отчетливо виден максимум, соответствующий расстоянию 0.23-0.24 нм, близким к межплоскостному расстоянию d(111)A=0.234нм. При росте размеров частиц порошка микроструктура изменяется- в аморфной матрице наблюдаются сферические преципитаты размером около 10 нм (Рис.2 (а)), причем электронно-дифракционные исследования (Рис.2 (б)) однозначно указывают, что структура этих преципитатов - гцк-Al.

Рис.1. (а) - электронограмма от аморфного сплава Al-Ni-Y и (б) - профиль интенсивности электронограммы.

Ранее в работах Кима и др [15], было показано, что именно такая микроструктура обеспечивает оптимальные механические свойства подобных сплавов. В аморфных лентах подобная микроструктура может быть получена при прецизионном отжиге [7, 15, 16] при температурах, соответствующих первому пику кривых дифференциальной сканирующей калориметрии, который в большинстве сплавов ассоциируется с кристаллизацией Al.

В частицах большего размера или при дальнейшем отжиге в сплавах возникает композиционная структура на основе пересыщенного раствора Al c включениями Гинье-Престона (Рис.3 (а)) и зернами интерметаллидов нанометровых размеров [8]. Для определения кристаллической структуры зон Гинье-Престона было предложено несколько возможных структур и для них всех с помощью программы моделирования получены расчетные светлопольные ПЭМ изображения с высоким разрешением (ВРПЭМ), которые сравнивались с экспериментальными изображениями (Рис.3 (б,в)).

Рис.2. (a) – Светлопольное ПЭМ изображение сплава Al-Ni-Y после частичной кристаллизации с сферическими нанокристаллами Al. (б) – электронограмма, демонстрирующая аморфное гало и кольца дифракционных максимумов, соответствующие гцк-Al.

б

Рис.3 (a) - Светлопольное ПЭМ изображение зон Гинье-Престона в сплаве Al-Ni-Y (показаны стрелками); (б) - модель структуры зоны Гинье-Престона и (в) – Увеличенное светлопольное ВР ПЭМ изображение с наложенным расчетным изображением, полученным с использованием модели, показанной на Рис. 3 (б).

Б) Исследования поликристаллических сплавов.

Поликристаллические сплавы формируются отжигом аморфных или нанокристаллических сплавов, компактированием порошка или непосредственно литьем. Определение микроструктуры таких сплавов методами рентгенофазового анализа (РФА) часто бывает затруднительным из-за присутствия нескольких фаз, межплоскостные расстояния в которых часто совпадают, а размеры частиц малы. Кроме этого, в частицах многокомпонентных фаз могут быть дефекты, которые затрудняют расшифровку спектров РФА. Так при исследовании поликристаллических сплавов №7, №8, №9 и №10 (см. таблицу 1) методами электронной дифракции (ЭД), включая дифракцию в сходящемся пучке и ВР ПЭМ с моделированием изображений, была обнаружена и определена кристаллическая структура новой тройной фазы Al19Ni5Y3 [4], изображение частиц которой представлено на Рис.4. Эта фаза оказалась изоструктурна соединению Al19Gd5Y3. В соединении Al19Ni5Y3 были обнаружены дефекты упаковки в виде включений фазы Al23Ni6Y4.

Рис.4. Светлопольное ВР ПЭМ изображение тройной фазы Al19Ni5Y3, стрелкой показан дефект упаковки в виде включения фазы Al23Ni6Y4. Обозначены элементарные ячейки обеих фаз, на вставке результаты моделирования изображений.

Эксперименты по определению термической стабильности показали, что фаза Al19Ni5Y3 при длительном отжиге не исчезает, частицы фазы растут в размерах, сохраняя специфическую пластинчатую морфологию и, что удивительно, по-прежнему содержат включения фазы Al23Ni6Y4. Частицы фазы Al19Ni5Y3 существенно крупнее частиц Al и интерметаллида Al3Ni, т.е. они формируют сетку, улучшая механические свойства сплава. Частицы тройного интерметаллида, обнаруженные в сплавах Al–8Ni–7Gd [5], также имеют пластинчатую морфологию, а их кристаллическая структура представляет собой соединение фаз Al19Ni5Gd3 и Al23Ni6Gd4 также стабильное при отжиге.

Во многокомпонентных фазах (сплавы №12, №13 и №14), как правило, атомы переходных металлов замещают друг друга, также, как и атомы редкоземельных металлов, образуя вместо двухкомпонентных интерметаллидов, трех или четырехкомпонентные, изоструктурные двухкомпонентным. Так, например, в сплавах №13 и №14 наблюдался интерметаллид Al3Ni1-хFeх [12], изоструктурный Al3Ni [17], а соединение cо структурой Al3.2Fe в свою очередь содержит Ni и представляет собой соединение Al3.2Fe1-xNix. В многокомпонентном сплаве №12 выявлено соединение Al3YxGd1-x, изоструктурное Al3Y, и соединения Al19(Ni,Fe,Co)5(Y,Gd)3 изоструктурное соединению Al19Ni5Gd3 с включениями  Al23(Ni,Fe,Co)6(Y,Gd)4, которое изоструктурно Al23Ni6Y4.

В сплавах № 13 и №14 методами РЭМ были обнаружены четырехкомпонентные фазы Al-Ni-Fe-La с составом, определенным методом ЭДРМА Al:Fe:Ni:La=7.2:1.0:0.9:1.0. С помощью ФИП из участков, в которых располагались эти частицы были вырезаны пластины для исследования электронно-дифракционными методами и ПЭМ/ПРЭМ. Было обнаружено, что кристаллографическое описание обнаруженной фазы отсутствует в литературных источниках. Для определения кристаллической структуры этого соединения был получен ряд электронограмм в различных проекциях и по различным методикам, включающих использование дифракции в сходящемся пучке, анализ этих данных позволил заключить, что кристаллическая структура изучаемого соединения подобна кристаллической структуре соединения Al8Fe2Eu [18] и принадлежит к ромбической сингонии с пространственной группой Pbam и параметрами элементарной ячейки a=12.530(6), b=14.503(4), (а). Таким образом, структура исследуемых частиц совпадает со структурой интерметаллида Al8Fe2Eu, при условии замены атомов Eu атомами La, а атомы Ni и Fe распределены статистически и занимают позиции 4g. В результате исследуемые частицы можно описать формулой Al8Fe2-хNiхLa. На электронограммах с осью зоны, параллельной направлениям [h0l]*, вдоль рефлексов в направлениях, параллельных оси b*, видны стержни, образовавшиеся от плоских дефектов в перпендикулярном направлении. Эти дефекты, наблюдаются на светлопольных ПЭМ изображениях частиц в виде линий и, по-видимому, представляют собой дискообразные дефекты с плоскостью габитуса, параллельной (010) кристаллической структуры. Темнопольные ВР ПРЭМ изображения, полученные с разрешением на уровне кристаллической решетки (Рис. 5(б)), указывают на то, что толщина дискообразных дефектов близка к параметру элементарной ячейки b/2 кристалла Al8Fe2-хNiхLa. Структура дефектов исследовалась методом ПРЭМ высокого разрешения с помощью регистрации электронов, рассеянных на большие углы. На этом изображении самые яркие пятна соответствуют колонкам атомов La, т.к. именно атомы La имеют наибольший атомный номер Z. Менее интенсивными выглядят пятна, соответствующие атомам Ni и Fe. Наложение структуры Al8Fe2-хNiхLa (Рис. 5 г) на изображение бездефектного участка показало полное соответствие изображения структуре.

Метод позволил определить структуру плоских дефектов: наиболее близкий по структуре интерметаллид - Al3.2Fe (моноклинная сингония, пространственная группа С2/m), модель структуры на Рис. 5(д). В изображениях структуры включений отчетливо просматриваются пентагоны, образованные из атомов Fe и Ni, с такими же атомами в центре. Исследования методом ЭДРМА с атомным разрешением (Рис.5 (в)) показал как распределены атомы Fe, Ni и La в области дефектов, а также обнаружить другие дефекты- двойники различного типа и дислокации. Интересно отметить, что ядра дислокаций, как и плоские дефекты, не содержат атомов La.

В) Исследования микроструктуры сплавов после ИПД.

Исследования аморфных и поликристаллических сплавов № 12 и №13 после ИПД методами ПЭМ, ПРЭМ, электронной дифракции и микроанализа позволило охарактеризовать структурное состояние и сделать следующие выводы: большие пластические деформации приводят к диспергированию, частичному растворению и сфероидизации всех фазовых составляющих исследованных поликристаллических сплавов и нанокристаллизации аморфных с образованием многофазной нанокристаллической структуры. Чем выше давление и больше степень деформации, тем дисперснее нанокристаллическая структура. Во всем диапазоне параметров деформации (давление 8...10 ГПа, φ=360...360°×10) сохраняется преимущественно трехфазное состояние сплавов, в состав которых входят нанокристаллический твердый раствор алюминия и интерметаллиды Al4La и Al3Ni1-xFex. Получены первые результаты, подтверждающие наличие наноразмерных частиц интерметаллида Al8Fe2-хNiхLa в небольших количествах в сплавах после ИПД.

Выводы

Современные методы электронной микроскопии, в особенности ПЭМ и ПРЭМ высокого разрешения с применением новых методов микроанализа оказываются необходимыми при решении структурных задач создания функциональных материалов, в особенности многокомпонентных сплавов. Использование таких методов позволяет охарактеризовать микроструктуру и определить кристаллическую структуру новых фаз. В настоящей работе это Al19Ni5Y3 и Al8Fe2-хNiхLa. Фактически ПЭМ и ПРЭМ – единственные методы определения дефектной структуры материала. Эти методы дают возможность оценить последовательность фазообразования при кристаллизации аморфных сплавов и морфологию и фазовый состав в сплавах после ИПД.

Литература

1. Inoue A., Ohtera K., Tsai A.P., Masumoto T. New Amorphous Alloys with Good Ductility in Al-Y-M and Al-La-M (M=Fe, Co, Ni or Cu) Systems // Jap J Appl Phys. 1988. V. 27. P. 280.

2. Inoue A., Ohtera K., Tsai A.P., Masumoto T. Aluminum-Based Amorphous Alloys with Tensile Strength above 980 MPa (100kg/mm2) // Jap J Appl Phys. 1988. V.27. P. 479.

3. He Y., Poons J., Shiflet G.J. Synthesis and properties of metallic glasses that contain aluminum. // Science. 1988. V.241. P. 1640.

4. Vasiliev A.L., Aindow M., Blackburn M.J., Watson T.J. Phase stability and Microstructure in Devitrified Al-Rich Al-Y-Ni Alloys // Intermetallics. 2004. V.12 (4). P. 349.

5. Vasiliev A.L., Aindow M., Blackburn M.J., Watson T.J. The structure of ternary compounds in a devitrified Al-Rich Al-Ni-Gd Alloy // Intermetallics. 2005. V.13 (7). P. 741.

6.	Magdefrau N.J., Vasiliev A.L., Aindow M., Blackburn M.J. and Watson T.J. Effect of the microstructural and hardness of a devitrified Al-3.0Y-3.0Gd-5.0Ni-1.0Fe-1.0Co alloy. // Scripta Materialia. 2004. V.51. P. 485.

7. Vasiliev A.L., Aindow M., Blackburn M.J. and Watson T.J. Phase formation during devitrification of Al-rich Al-8.5Ni-5.0Y-3.0 (Co, Fe) alloys. // Scripta Materialia. 2005. V.52. P. 699.

8. Vasiliev A.L., Aindow M. Devitrification of Al-Ni-Y Glasses. Electron Microscopy and Multiscale Moddeling, EMMM-2007 edited by A.S.Avilov, S.L.Dudarev, and L.D.Marks. // American Institute of Physics Сonference Proceedings. 2008. V.999. P. 257.

9. Бахтеева Н.Д., Васильев А.Л., Попова Е.В. Фазовые и структурные превращения в аморфных алюминиевых сплавах при интенсивной пластической деформации // Перспективные материалы, Спец.выпуск. 2008. Т.6 ч.1. С. 328.

10. Бахтеева Н.Д., Тодорова Е.В., Волков П.А., Васильев А.Л. Термическая стабильность алюминиевых аморфных сплавов системы Al-Ni-Fe-La. // Металлы. 2012. №3. С. 56.

11. Бахтеева Н.Д., Тодорова Е.В., Колобылина Н.Н., Васильев А.Л., Сироткин В.П. Структура поликристаллических сплавов системы Al-Ni-Fe-La после закалки и пластической деформации сдвигом под давлением. // Металлы. 2013. №2. С. 55.

12. Vasil’ev A.L., Ivanova A.G., Bakhteeva N.D., Kolobylina N.N., Orekhov A.S., Presnyakov M.Yu., and Todorova Microstructure of the Al–La–Ni–Fe System. // Crystallography reports. 2015. V. 60. No. 1. Р. 23.

13. Stadelmann P.A. EMS - a software package for electron diffraction analysis and HREM image simulation in materials science. // Ultramicroscopy 1987. 21, Р. 131.

14. Kilaas R. Interactive simulations of high-resolution electron micrographs // “45th Annual Proc. Of EMSA” ed by G.W.Bailey San Francisco Press. 1987. Р. 66.

15. Kim Y.H., Inoue A., Masumoto T. Ultrahigh tensile strengths of Al88Y2Ni9M1 (M= Mn or Fe) amorphous alloys containing finely dispersed fcc-Al particles // Mater Trans JIM 1990. V.8. P. 747.

16. Zhong Z.C., Jiang X.Y., Greer A.L. Microstructure and hardening of Al-based nanophase composites // Materials Science and Engineering 1997. P. 226-228:531

17. Bradley A.J., Taylor A. The crystal structures of Ni2Al3 and NiAl3. // Philosophical Magazine. 1937. V.23. P. 1049-1067.

18. Manyako M.B., Stets I.N., Kivach I.V., Zarechnyuk O.S., Janson T.I.// Seriya B: Geologichni. Khimichni ta Biologichni Nauki. Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR.  1983. P. 39-41.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта 13-02-12190 офи-м.