УДК 621.791.725

Лазерная сварка материалов, применяемых в авиа- и ракетостроении

Курынцев С.В., к.э.н.,

kuryntsev16@mail.ru

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ – КАИ)

Аннотация:

В работе приведен обзор зарубежной литературы по теме лазерная и лазерно-дуговая сварка металлических материалов, применяемых в авиа- и ракетостроении. Описаны основные трудности при сварке данных материалов, способы решения технических задач лазерной сварки сплавов на основе алюминия, магния, титана, разнородных сплавов

Ключевые слова:

лазерная сварка, гибридная лазерно-дуговая сварка, титан, алюминий.

Abstract:

The paper provides an overview of the foreign literature on laser and laser-arc welding of metallic materials used in aircraft and rocket production. The basic difficulties in welding these materials, methods of solving technical problems in laser welding of alloys based on aluminum, magnesium, titanium and dissimilar alloys.

Key words:

laser welding, hybrid laser-arc welding, titanium, aluminum.

Введение

Соединение элементов несущих конструкций и элементов фюзеляжа летательных аппаратов в настоящее время осуществляется клепкой, склеиванием, сваркой. Среди методов сварки наибольшее распространение получили: дуговая сварка, сварка трением с перемешиванием, линейная сварка трением и лазерная сварка. Все перечисленные методы имеют свои преимущества и недостатки, например сварка трением с перемешиванием применяется в основном только на заготовительном производстве, однако для сплавов на основе систем Al-Mg, Al-Li данный метод сварки является незаменимым, металл шва имеет высокие механические свойства, как пластичность, так и ударную вязкость, и прочность [1]. Дуговая сварка самый широко распространенный и универсальный метод сварки, но для сплавов на основе алюминия имеет крайне высокий коэффициент удельного тепловложения, что приводит сварное изделие к наличию высокого уровня термических напряжений и короблению.  Лазерный луч является более концентрированным источником энергии, а лазерная сварка сплавов на основе магния и алюминия производится на больших скоростях (100 – 150 мм/с), особенно в случае малых толщин (1 – 2 мм), естественно, что коэффициент удельного тепловложения в данном случае гораздо ниже. С другой стороны при чисто лазерной сварке для обеспечения высокого уровня качества сварного соединения таких толщин при таких скоростях необходимо обеспечить  практически нулевой зазор между свариваемыми заготовками, либо применять специальные технические и технологические решения, такие как, сварка раздвоенным лучом (вдоль шва, поперек шва), сварка с холодной присадкой, лазерно-дуговая сварка, сварка расфокусированным лучом и прочее.

- Лазерная сварка сплавов на основе алюминия и магния

Применение лазерной сварки для сплавов на основе алюминия и магния [2] имеет ряд проблем, ввиду достаточной высокой скорости кристаллизации сварные соединения наполнены большим количеством пор, в некоторых случаях больше чем при дуговой. Еще одним обстоятельством является способность алюминия поглощать энергию лазерного излучения определенной длины волны.

В следующих работах рассмотрены особенности сварки алюминиевых и магниевых сплавов. В работе [3] рассмотрено влияние различных способов лазерной сварки на образование соединения: сварка одинарным лучом без присадочного материала и с «холодной» присадкой, сварка двойным лучом без присадочного материала и с «холодной» присадкой и гибридная лазерно-дуговая сварка с присадочным материалом. Авторами [4] исследуются влияние скорости лазерной сварки на порообразование при использовании волоконного лазера, алюминиевого сплава 5A06. Диапазон скоростей сварки 1,2 – 2 м / мин (20 – 35 мм / с), следует заметить, что для подавления порообразования применяются скорости сварки 7 – 10 м / мин (120 – 170 мм / с).

В работе [5] исследуется влияние скорости лазерной сварки на микроструктуру и механические свойства соединения из магниевого сплава AZ31. Установлено, что механические свойства выше у образцов, полученных при скорости сварки 100 мм / сек, в сравнении с образцами,  полученными при скорости 50 мм / сек. В работе [6] проводится сравнительный анализ сварки магниевого сплава AZ31В, дуговой, лазерной и гибридной лазерно-дуговой сваркой, соединение тавровое, технология сварки заключается в сквозном проплаве со стороны горизонтального элемента. Установлено, что гибридная сварка является наиболее оптимальной по глубине проплава, скорости сварки,  формообразованию шва и зоне термического влияния.

Авторами [7] исследован процесс влияния модуляции лазерного луча на качество сварного шва, параметрами модуляции являются: частота и амплитуда изменения мощности лазерного излучения в процессе сварки. Экспериментально выявлено, что при некоторых условиях параметры модуляции влияют значительно на качество шва и сокращают величину потребляемой мощности (примерно на 30%), а соответственно снижают энергозатраты, при этом механические свойства шва сравнимы с основным металлом.

Преимущества гибридной сварки в сравнении с дуговой и лазерной по отдельности показаны в работе [8], в данной работе приведены результаты проведенных экспериментов по глубине проплавления при использовании разных методов сварки. Объектом исследования являлся сплав 1420 Al – Li, скорость сварки во всех случаях составляла 0,6 м/мин (10 мм / с), режимы получения соединения следующие (P – мощность лазера, I – сварочный ток). Рисунок 1 является наглядной демонстрацией наличия синергетического эффекта лазерного луча и электрической дуги.

5 мм

5 мм

5 мм

_5 мм _

1

2

3

Рисунок 1 Режимы, внешний вид и поперечное сечение листа подвергнутого прожигу:

1. Гибридной сваркой P = 2 кВт + I = 75 A, глубина проплавления 5 мм;

2. Дуговой сваркой I = 75 A, глубина проплавления 1 мм;

3. Лазерной сваркой P = 2 кВт, глубина проплавления 1мм.

Однако у гибридной сварки в сравнении с лазерной есть ряд недостатков, авторами работы [9], исследуется процесс холодного переноса присадочного материала при сварке алюминиевого сплава (рисунок 2). В работе отмечено, что с одной стороны холодная присадочная проволока хуже заполняет сварочный зазор, что отрицательно влияет на скорость сварки, с другой, отсутствие электрической дуги, расплавляющей присадочную проволоку, позволяет находиться сварочной ванне в расплавленном состоянии меньшее время, что в свою очередь положительно влияет на подавление пор.

| защитный газ сварочная ванна воздух дуга поры 5,5 м/мин б а |  |
| --- | --- |
| а А | б b |

Рисунок 2 Принципиальная схема гибридной сварки

с «холодной» (а) и «горячей» (б) присадкой

Исследователями [10] обоснована технико-экономическая эффективность гибридной сварки в сравнении с дуговой, а так же исследован процесс термического воздействия на сварочную ванну при лазерной и при гибридной сварке, выявлено, что зона термического влияния и длительность пребывания металла шва в жидком состоянии при гибридной сварке существенно влияют на механические свойства металла шва.

Лазерная сварка разнородных сплавов

Изменение механических свойств в зависимости от применяемого присадочного материала при лазерно-дуговой сварке исследованы в работе [11], применяются присадочные материалы из сплавов на основе алюминия (AlSi5, AlSi12, AlMg5) (рисунок 3). Предел прочности соединения с присадкой AlSi5, AlMg5 находится в диапазоне 170 – 185 МПа, с присадкой AlSi12 130 – 155 МПа, что является вполне приемлемым. Однако микротвердость ЗТВ и линии сплавления является более равномерной у соединения с присадкой AlMg5. В работе [12] описано влияние режимов гибридной сварки алюминия и нержавеющей стали на величину и состав интерметаллидной прослойки, что соответственно влияет на механические свойства.

| горелка сварной шов присадочный материал расплав Алюминий зазор Сталь лазерный луч | Усиление шва (верх) Усиление шва (корень) Смачиваемая длина (нижняя часть) Алюминий Смачиваемая длина (верх) Сталь |
| --- | --- |
| а | б |

Рисунок 3 Технологическая схема (а) и макроструктура (б)

сварного соединения сталь – алюминий

Авторами работы [13] исследуется влияние прослоек из меди и никеля на механические свойства и металлургическую совместимость компонентов соединения магниевый сплав и сталь, полученных гибридной сваркой.

Лазерная сварка сплавов на основе титана

В работе [14] описаны результаты экспериментальных исследований по сварке сплавов на основе титана разными типами лазеров – дисковым и диодным. Авторами проведены металлографические исследования и механические испытания, сварка производилась с использованием разных режимов и соответственно разном тепловложении. Марка используемого титанового сплава Ti6Al4V, толщина заготовок 1,5 и 2 мм, вид соединения – стыковой. Основным отличием диодного и дискового лазера являются: природа образования луча, длина волны (диодный лазер – 808 нм, дисковый лазер – 1030 нм), форма лазерного пятна (диодный лазер– прямоугольная, дисковый лазер – круглая), также имеются некоторые отличия в качестве пучка и транспортирующей оптики. Отличается и технология защиты сварочной ванны,  при сварке диодным лазером защита только сверху, дисковым лазером защита сверху и с корня. Механические испытания демонстрируют разные результаты (таблица 1).

Таблица 1.

Результаты механических испытаний

| Тип лазера | Прочность, МПа | Угол загиба, о | HRC шва | HRC ЗТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диодный | 961 – 994 | 37 – 56 | 22 – 24 | 24 – 26 |
| Дисковый | 630 – 710 | 20 – 25 | 24 – 26 | 43 – 55 |

Существенно отличается процесс плавления металла различными лазерами, диодным – кондукционный (очень стабильный нагрев, плавление, большая сварочная ванна, можно использовать защиту только сверху) и дисковым –  с образованием парогазового канала (высокая плотность энергии,  приводящая к испарению металла, возникновению плазменного факела, более хрупкое соединение из-за абсорбции газов).

Выводы

Лазерная сварка, безусловно, является перспективным методом соединения металлических материалов и в настоящее время активно внедряется в различные отрасли промышлености. Совершенствование техники и технологий ведется непрерывно. Например, для стабильности парогазового канала в качестве защитного газа применяют азот, обладающий меньшим молекулярным весом, более высокой  теплопроводностью и более высоким потенциалом ионизации, что способствует стабильности парогазового канала. Совершенствуется технология гибридной сварки, лазерной сварки расфокусированным лучом с применением присадочного материала в виде проволоки, пластин, металлического порошка и прочее.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ ОФИ-М №14-29-10281.

Литература

- Механические свойства сварных соединений из сплава АМг5, полученных двухсторонней сваркой трением с перемешиванием Курынцев С.В., Трифонов В.П. Сварочное производство. 2014. № 4 (953) С. 25 – 29

- Лазерная сварка алюминиевых сплавов. Технологическое оборудование и технологии. Шиганов И.Н., Холопов А.  Фотоника. 2008. № 3 С. 6 – 10

- Seam gap bridging of laser based processes for the welding of aluminium sheets for industrial applications Bernard Johan Aalderink, B. Pathiraj, R.G.K.M. Aarts The International Journal of Advanced Manufacturing Technologies (2010) 48:143 – 154

- Porosity in fiber laser formation of 5A06 aluminum alloy Yangchun Yu, Chunming Wang, Xiyuan Hu, Jun Wang, Shengfu Yu The Journal of Mechanical Science and Technology 24 (5) (2010) 1077 – 1082

- Fiber laser welded AZ31 magnesium alloy: The effect of welding speed on microstructure and mechanical properties S.H. Chowdhury, D.L. Chen, S.D. Bhole, E. Powidajko, D.C. Weckman, Y. Zhou Metallurgical and Materials Transactions A (2012) 43, 2133 – 2147

- Investigation on weldability of magnesium alloy thin sheet T-joints: arc welding, laser-arc hybrid welding Chenbin Li, Liming Liu The International Journal of Advanced Manufacturing Technologies (2013) 65:27 – 34

- Modulated fiber laser welding of reflective AZ31 Lin-Jie Zhang, Xing-Jun Zhang, JieNing, Jian-Xun Zhang The International Journal of Advanced Manufacturing Technologies Published on-line September 2014

- Microstructure and mechanical properties of laser-MIG hybrid welding of 1420 Al-Li alloy Jun Yan, Ming Gao, Geng Li, Chen Zhang, XiaoyanZeng, Ming Jiang The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2013) 66:1467–1473

- Microstructure and process characterization of laser-cold metal transfer hybrid welding of AA6061 aluminum alloy C. Zhang, G. Li, M. Gao, J. Yan, X. Y. ZengThe International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2013) 68:1253–1260

- Feasibility study of laser welding assisted by filler wire for narrow-gap butt-jointed plates of high-strength steel Fanrong Kong, Wei Liu, Junjie Ma, Ernest Levert, Radovan Kovacevic Welding in the World (2013) 57:693–699

- Laser-MIG arc hybrid brazing-fusion welding of Al alloy to galvanized steel with different filler metals Shujun Wang, Guoliang Qin, Yuhu Su ActaMetallurgica (English Letters) (2013) 26:177 – 182

- Parameter optimization and mechanism of laser-arc hybrid welding of dissimilar Al alloy and stainless steel Ming Gao, Cong Chen, Shuwen Mei, Lei Wang, XiaoyanZeng The International Journal of Advanced Manufacturing Technologies (2014) 74:199 – 208

- The effect of alloying elements on the shear strength of the lap joint of AZ31B magnesium alloy to Q235 steel by hybrid laser-TIG welding technique Liming Liu, Xiaodong Qi, Zhaodomg Zhang Metallurgical and materials transactions A (2012) 1976 – 1988 vol. 43A

- Welding of titanium alloy by different types of laser A. Lisiecki Archives of Materials Science and Engineering Volume 58 Issue 2 2012 P. 209 – 218