УДК 669.018.4:621.791.9

Разработка научных основ получения неразъемных соединений интерметаллидного сплава на основе Ni3Al с жаропрочным сплавом ЭП975 при сварке давлением в  условиях сверхпластичности

1Валитов В.А., 2Базылева О.А., 3Поварова К.Б., 2Аргинбаева Э.Г., 
2Овсепян С.В., 3Дроздов А.А., 1Галиева Э.В.

Valitov_VA@imsp.ru

1Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа.

2ФГУП ГНЦ ВИАМ, г. Москва.

3Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова, г. Москва.

Аннотация:

Работа направлена на разработку инновационной технологии получения биметаллических деталей для газотурбинных авиационных двигателей - дисков с лопатками (блисков) с целью исключения тяжелых замковых соединений и снижения массы узлов при одновременном повышении их надежности. Выбранные материалы лопаток - интерметаллидные (ИМ) γ΄+γ сплавы основе γ΄-Ni3Al фазы типа ВКНА, и дисков - высоколегированный Ni сплав ЭП975, имеют близкие температуры начала плавления (~1340 и ~1300ºС). В результате сварки давлением в условиях сверхпластичности (СП) деформируемого сплава ЭП975 при гомологических температурах 0,86-0,91 Тпл (К) получены твердофазные соединения (ТФС) «ЭП975 // ВКНА-моно». Показано, что сварка давлением в условиях СП дискового дисперсионно-твердеющего никелевого сплава типа ЭП975 является эффективным методом получения неразъемных соединений с лопаточными сплавами на основе интерметаллида Ni3Al. Этот метод был разработан в ИПСМ РАН (грант РФФИ № 13-089-12200).

Ключевые слова:

сверхпластичность, монокристалл, интерметаллид, никелевый сплав, сварка давлением, фаза.

Abstract:

The work is aimed at processing   highly efficient one-piece units of gas turbine aircraft engines discs with blades (blisks) to exclude heavy locking joints and to reduce the weight of the units while improving their reliability. Intermetallic γ΄+γ alloys based on γ΄-Ni3Al phase of the VKNA type selected as blade material and Ni-based high alloy EP975 selected for discs have similar initial melting temperatures (~1340оС and ~1300оC, respectively). Solid state joints (SSJ) EP975 //VKNA-mono are obtained at the homologous temperatures of 0.86-0.91 Tm (K).

It is shown that the most effective method for the production of solid joints between the Ni3Al based intermetallic alloys and the EP975-type high-temperature nickel alloys is a solid state  pressure welding in the conditions of high-temperature superplasticity. This technique has been developed in the IMSP RAS (grant RFBR № 13-08-12200).

Введение

Диски газотурбинных двигателей относятся к числу наиболее ответственных деталей, работающих в условиях воздействия высоких растягивающих, изгибных и термических напряжений (статических, повторно-статических, усталостных и др.) [1]. Рабочие температуры материала дисков, в особенности в зоне обода, составляют 650-700ºС и в перспективе 815-850ºС. Актуальным является развитие работ по реализации новых конструкторско-технологических решений, обеспечивающих повышение температурно-силовых параметров работы дисков, в том числе создание новых высокоработоспособных целиковых узлов, например, дисков с лопатками или «блисков» (blades and disks). На основании анализа собственных и литературных данных в качестве лопаточного сплава для блисков были выбраны жаропрочные и жаростойкие материалы нового поколения на основе интерметаллида Ni3Al типа ВКНА с монокристаллической структурой, имеющие более высокую температуру плавления (1365-1395оС), более высокую жаростойкость, жаропрочность и более низкую плотность (8±0,1 г/см3), чем никелевые суперсплавы [2, 3]. Интерметаллидные сплавы имеют рабочие температуры, по крайней мере, до 1100-1250°C и уже находят применение в авиационном двигателестроении [2, 4]. В качестве дискового сплава был выбран никелевый деформируемый жаропрочный сплав ЭП975, предназначенный для работы при температурах 800-850оС взамен известных никелевых дисковых сплавов, рабочие температуры которых не превышают 650-700оС. Традиционные методы сварки для изготовления «блисков» из современных жаропрочных никелевых сплавов неприменимы из-за высокого содержания в них алюминия, обеспечивающего высокое содержание гамма-штрих фазы (γ΄-фазы), ухудшающей свариваемость вследствие высокой скорости ее выделения [1]. При литье с направленным затвердеванием лопаточной части и равноосной кристаллизацией в центральной ступичной части, предполагается использование одного сплава для обеих деталей узла, в котором требования по жаропрочности к лопаткам и ступице принципиально различаются. При получении ротора типа «блиск» путем высокотемпературной пайки лопаток через порошковый припой, а также при получении «блисков» сваркой трением не решены конструктивные и технологические трудности соединения с диском большого количества близко расположенных лопаток. В связи с этим в настоящей работе для получения «блисков» был выбран метод, не связанный с расплавлением металла и конструктивными и технологическими трудностями, характерными для пайки и сварки трением. Это формирование твердофазных соединений (ТФС) интерметаллидных сплавов на основе Ni3Al с жаропрочным никелевым сплавом в процессе сварки давлением в условиях сверхпластичности (СП) дискового никелевого сплава [5]. Благоприятным фактором для получения ТФС никелевых сплавов является высокая диффузионная подвижность никеля, и, в частности, высокий коэффициент зернограничной диффузии никеля, что определило потребность в создании наноразмерных и ультрамелкозернистых (УМЗ) структур в деформируемом никелевом сплаве.

В связи с этим целью данной работы являлось установление благоприятных температурно-силовых параметров сварки давлением в условиях СП и изучение структурных параметров формирования ТФС между дисковым деформируемым никелевым сплавом и лопаточным интерметаллидным сплавом с монокристаллической структурой типа ВКНА.

Материалы и методика эксперимента

В качестве материала лопаток был выбран один из монокристаллических сплавов на основе Ni3Al серии ВКНА. Сплав содержал (масс. %) 8-9Al, 4,5-5,5Cr, 1,8-2,5W, 4,5-5,5Mo, 1-2Ti, 0,015La, имел кристаллографическую ориентацию <001>. Заготовки получали вакуумной индукционной плавкой по технологии, разработанной в [6], монокристаллы получали методом высокоградиентной направленной кристаллизации. Сплав имеет дендритно-ячеистую структуру и представляет собой естественный эвтектический композит γ′-Ni3Al + (10-15) об.% γ-Ni с избытком первичных выделений γ′-Ni3Al. Между двухфазными дендритами (матрица γ΄-Ni3Al с выделениями γ твердого раствора на основе Ni в виде тонких прерывистых прослоек между участками γ΄-Ni3Al) матрицы расположены крупные первичные выделения γ΄-Ni3Al. Сплав содержит 7,3% тугоплавких металлов, имеет плотность 7,91 г/см3 и 100-часовую прочность 370, 110 и 48 МПа при 900, 1100 и 1200°С.

В качестве материала дисков был выбран новый деформируемый сплав ЭП975, содержавший (масс. %): 5-5,4Al, 8-10Cr, 9,1-9,8W, 2,4-3,2Mo, 1,6-2,2Ti, 10-12Co, 0,5-0,9Hf, 1,8-2,2Nb и менее жаропрочный промышленный сплав ЭК61, использовавшийся как модельный. Сплавы получали по стандартной технологии. В образцах из сплава ЭК61 методом всесторонней изотермической ковки была получена однородная УМЗ микродуплексная структура (рис. 1 а) с размером γ - зерен и длиной фрагментов  пластин δ – фазы ~800 нм. В заготовках сплава ЭП975 диаметром 100-150 мм и толщиной 25-30 мм была сформирована однородная микродуплексная структура (рис. 1 б) со средним размером зерен  и '-фаз в сплаве 3 и 7,8 мкм соответственно. Микродуплексная структура обеспечивает возможность реализации эффекта СП в технологическом процессе деформационной обработки данного материала и необходима для реализации процесса твердофазной сварки с монокристаллическими сплавами и характеризует промежуточное состояние в технологическом процессе получения ТФС. Однако высокие свойства дискового сплава ЭП975 (в= 1313-1330 МПа, 0,2=1010-1019 МПа, =19-20 %, =20-21 %, ударная вязкость =5,4-6,3 кгм/см2, σ100 = 420 МПа при 850C) реализуются только после термообработки (ТО), обеспечивающей крупнозернистую структуру. Было установлено, что структура с размером зерна ~ 130 мкм формируется после отжига в однофазной - области до 1215ºС (6 ч), охлаждении на воздухе и последующем старении.

Рис. 1. Микроструктуры дисковых сплавов ЭК61(а) и ЭП975 (б);

а, б – УМЗ структуры сформированы после деформационно-термической обработки в двухфазных областях (+δ) для сплава ЭК61 и (+') для сплава ЭП975.

Сварку давлением осуществляли на созданной в ИПСМ РАН оригинальной установке (рис. 2) для высокотемпературной сварки давлением (УВСД-1), включающей высокотемпературную печь, бойки из интерметаллидного сплава, выплавленные в «ФГУП ВИАМ», систему охлаждения датчика нагрузки испытательной машины, закрепленной на испытательной машине Shenck Trebel типа RMS100. УВСД-1 позволяет осуществлять пластическую деформацию образцов, в том числе совместную, из ЖНС и интерметаллидных сплавов типа «Ni3Al–моносплав» в изотермических условиях при температурах вплоть до 1250оС в условиях вакуума, или инертной среды. Эксперименты по сварке давлением цилиндрических образцов диаметром 10 мм и высотой 10÷15 мм из интерметаллидного сплава типа «Ni3Al–моносплав» со сплавом ЭП975, помещенных в герметичный контейнер из нержавеющей стали, в котором был создан вакуум (2·10-3 Па), проводили в условиях высокотемпературной СП деформации дискового сплава ЭП975. Режимы деформации для получения ТФС выбирали таким образом, чтобы они соответствовали температурно-скоростным режимам низкотемпературной СП деформации для УМЗ структуры сплава ЭК61 (Т=700-850ºС, начальная скорость деформации ~3·10-4 с-1, степень деформации ε=20-40%) и в условиях высокотемпературной СП деформации современного дискового сплава ЭП975 (Т=1125ºС, степень деформации ε=23-40%, удельное усилие Р≤38 -50МПа). Коэффициент скоростной чувствительности напряжения течения в диапазоне скоростей деформации =10-4-103 с-1 составлял m=0,65.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 2.  Общий вид УВСД-1 (а), системы принудительного охлаждения зоны датчика нагрузки испытательной машины Shenck Trebel типа RMS100 (б), образцов в контейнере до и после сварки давлением (в).

Результаты и обсуждение

Механические свойства ультрамелкозернистых никелевых сплавов ЭП975 и ХН58МБЮД. 	При сварке давлением часто используется схема одноосного сжатия. Поэтому было изучено деформационное поведение и микроструктурные изменения в УМЗ сплаве ХН58МБЮД при изотермической деформации по схеме одноосного сжатия. После изотермической осадки в интервале температур 600900оС было обнаружено, что структура сохраняется УМЗ и не выявляется различий по сравнению с исходным УМЗ состоянием. Исследованиями механических свойств показано, что при температурах ниже 800оС наблюдается резкое повышение напряжения течения до 1200МПа (в 2 раза больше значения напряжения течения в исходном крупнозернистом состоянии). Увеличение температуры деформации до 9501100оС приводит к значительному росту среднего размера зерна до 3,121 мкм, при этом структура сохраняется однородной. С ростом температуры существенно снижается уровень напряжения течения до 50 МПа.

Признаки низкотемпературной СП наблюдаются в интервале температур 800950оС: Об этом свидетельствую следующие признаки деформационного поведения данного материала:

- Пониженные напряжения течения: в 3 раза меньше по сравнению с напряжением течения в исходном крупнозернистом состоянии.

- Высокие значения коэффициента скоростной чувствительности m=0,390,59.

- Структура сохраняется равноосной, однородной, изменение среднего размера зерен не превышает 10% по сравнению с кованым УМЗ состоянием.

Как известно [7], наиболее наглядно для подтверждения СП свойств металлов и сплавов обычно приводят результаты испытаний образцов по схеме одноосного растяжения, при котором относительное удлинение должно превышать 200% при коэффициенте m0,3. Поэтому были проведены испытания образцов на растяжение при температуре 800оС со скоростью 10-3 с-1, которые показали (рис. 3), что сплав ХН58МБЮД с УМЗ структурой демонстрирует признаки низкотемпературной СП[8]. При данной температуре значения относительного удлинения составили 1431%. Зависимости истинных напряжений течения от температуры и степени деформации образцов из сплава ЭП975 с УМЗ структурой микродуплексного типа, деформированных по схеме одноосного сжатия,  приведены на рис. 4.

| t, С | σв, МПа | ,% |
| --- | --- | --- |
| 600 | 1054 | 42 |
| 700 | 300 | 292 |
| 800 | 78 | 1431 |
| 850 | 70 | 1200 |
| 900 | 65 | 639 |
| 950 | 61 | 376 |

а								б

Рис. 3.  Общий вид растянутых образцов из сплава ХН58МБЮД (а) и его характеристики значений напряжения течения и относительного удлинения   для различных температур деформации (б)

Рис.4. Зависимости напряжения течения от температуры и степени деформации образцов из сплава ЭП975 с УМЗ структурой

Анализ деформационного поведения данного сплава показывает, что при оптимальной скорости деформации 10-3с-1 при температурах 1080-1130оС наблюдается типичный вид зависимости напряжения течения от степени деформации, характерный для СП деформации, что согласуется с ранее полученными данными по испытаниям на растяжение [8]. Коэффициент скоростной чувствительности напряжения течения 10-4-10-3с-1 составлял 0,65.

На основании вышеприведенных результатов для получения неразъемных ТФС режимы деформации выбирали таким образом, чтобы они соответствовали температурно-скоростным режимам СП деформации для УМЗ структуры исследуемых сплавов [8,9].

Исследование микроструктуры в зоне ТФС при сварке давлением лопаточного сплава «Ni3Al – моносплав» с дисковым сплавом ЭП975  или модельным сплавом ХН58МБЮД.

Анализ градиентных структур ТФС (рис. 5) показал, что при сварке давлением деформация локализуется в дисковых сплавах, имеющих в результате предшествовавшей деформационно-термической обработки, УМЗ структуру (дуплексную γ+γ΄ для ЭП 975 и γ+δ для ЭК61) и демонстрировавших СП.

В сварном шве пары ВКНА-моно//ЭК61 наблюдаются тонкие плоские поры (или «несплошности») на стыке обоих сплавов длиной ≤ 2 мкм, толщиной 0,1-0,3 мкм. Термодиффузионные зоны практически отсутствуют (рис. 5а). В сварном шве пары ЭП975//ВКНА-моно сформировалась термодиффузионная зона шириной ~ 8-18 мкм (рис. 5 б). Она шире со стороны никелевого дискового сплава, в ней практически исчезают включения γ΄-фазы и формируются округлые поры. Термодиффузионная зона в ВКНА-моно является более плотной, плавно переходит в прослойки γ-фазы в двухфазной (γ΄+γ)-области, имеет четкую границу с γ΄-Ni3Al первичными выделениями.

Микрорентгеноспектральный анализ зоны ТФС «ЭП975//ВКНА-моно» (рис. 5в) показал, что в зоне ТФС формируются встречные диффузионные потоки, связанные, прежде всего, с диффузией атомов металлов с маленьким атомным радиусом. Активно протекает диффузия Co (rат.=0,125 нм) и Cr (rат.=0,128нм) из ЭП975 в интерметаллидный сплав, Ni (rат.=0,124 нм) из низколегированного интерметаллидного сплава в высоколегированный Co, Cr и W никелевый сплав. Диффузия W (rат.=0,140 нм) и Nb (rат.=0,147 нм) в интерметаллидный сплав, а также диффузия Mo в никелевый сплав затруднена.

в

Рис. 5. Характерные микроструктуры ТФС пар (а) ВКНА-4У//ЭК61, (б) ВКНА-4У//ЭП975 и распределение элементов в ТФС по линии 1 (в), показанной  на рис. 2.  
(1 – линия проведения микрорентгеноспектрального анализа).

Таким образом, твердофазная сварка лопаточного интерметаллидного сплава и дискового никелевого сплава в условиях высокотемпературной СП последнего происходит диффузионным путем с образованием γ-твердого раствора на основе никеля, который обеднен алюминием по отношению к обоим сплавам. Характерной особенностью ТФС, сформировавшегося в данных условиях, является наличие узкой (ширина менее 1 мкм) зоны между обоими диффузионными слоями, в которой сосредоточены округлые поры диаметром до 100 нм и мелкие округлые (включения размером не более 150 нм (рис. 5 б). По данным МРСА участки, на которых находятся включения, содержат (ат. %) 28,51 O, 19,68 Al, 3,24 Ti и 5,31Cr, а также 33,43 Ni, 5,66 Co. Это указывает на присутствие в зоне ТФС оксидов типа (Al,Cr)2O3 на базе Al2O3 и (или) шпинелей типа (Ni,Co)(Al, Cr)2O4.

Поскольку оба дисковых сплава ЭК61 и ЭП975 имеют близкие температуры начала плавления (~1300ºС), гомологические температуры выбранных режимов СП деформации составляют 0,59-0,62 Тпл для пары ЭК61//ВКНА-моно и 0,86-0,9 для пары ЭП975//ВКНА-моно. При 0,86-0,9 Тпл дисковых сплавов, диффузионные процессы развиваются более активно, что определяет образование ТФС, который представляет собой γ твердый раствор на основе никеля переменного состава. Формирование пор в ТФС, по-видимому, может быть связано с проявлением эффекта Киркендала - диффузией преимущественно Со и Cr из дискового сплава в монокристалл. Появление наноразмерных частиц оксидов в этой зоне, по-видимому, связано с процедурой формирования ТФС в камере оборудования, присутствием кислорода в атмосфере и на поверхностях образцов. Следует также отметить, что диффузионный слой со стороны никелевого сплава с УМЗ структурой и развитой площадью межзеренных большеугловых границ значительно шире, чем со стороны монокристального сплава, где-либо есть межфазные границы γ΄//γ, либо нет никаких границ (γ΄).

Прочность диффузионного слоя сварного шва, представляющего собой высоколегированный γ-твердый раствор на основе никеля переменного или постоянного состава (в зависимости от режима обработки) при комнатной температуре определяется присутствием наноразмерных округлых пор и колеблется в пределах 0,42-0,67 σв соединяемых сплавов.

Активизация диффузионных процессов при сверхпластической деформации обеспечила протекание диффузионной сварки дискового никелевого сплава с литейным монокристаллическим гетерофазным сплавом на основе γ΄-Ni3Al типа ВКНА. Хорошая пластичность (удлинение 14-40 %) монокристаллов интерметаллидных сплавов типа ВКНА в интервале температур 700-1150ºС обеспечивает способность монокристаллов к умеренной локальной пластической деформации в зоне контакта. При этом как в основном объеме заготовки из интерметаллидного сплава типа ВКНА-моно, так и на участке, примыкающем к ТФС, сохраняется монокристальная структура, следы пластической макродеформации отсутствуют, что обеспечивает сохранение высоких механических свойств монокристаллических лопаток в блисках.

Выводы

- Установлена корреляция между режимами сварки давлением в условиях СП, обеспечивающими формирование твердофазного соединения (ТФС) между литейным интерметаллидным сплавом на основе Ni3Al и деформируемым никелевым сплавом, и строением зоны ТФС, ее протяженностью, характером эволюции структуры и фазового состава при переходе от монокристаллической структуры к структуре деформированного металла.

- Показано, что сварка давлением в условиях СП дискового дисперсионно-твердеющего никелевого сплава является эффективным методом получения неразъемных соединений с лопаточными сплавами на основе интерметаллида Ni3Al, что актуально при изготовлении деталей, например, типа типа «Блиск».

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-08-12200

Литература

- Логунов А.В., Шмотин Ю.Н. Современные жаропрочные никелевые сплавы для дисков газовых турбин. Москва: ООО «Наука и технология». 2013. 256 с.

- Поварова К.Б., Дроздов А.А., Бунтушкин В.П., Казанская Н.К., Базылева О.А. Особолегкие жаропрочные наноструктурированные сплавы на основе Ni3Al для авиационного двигателестроения и энергетического машиностроения // Вопросы материаловедения. 2008. №2 (54). С. 85-93.

- Колобов Ю.Р., Каблов Е.Н. и др. Структура и свойства интерметаллидных материалов с нанофазным упрочнением. Москва: Издательский дом МИСиС. 2008. 328 c.

- Поварова К.Б., Казанская Н.К., Бунтушкин В.П., Костогрыз В.Г., Бахарев В.Г., Миронов В.И., Базылева О.А., Дроздов А.А., Банных И.О. Термостабильность структуры сплава на основе Ni3Al и их применение в рабочих лопатках малоразмерных ГТД. Металлы. 2003. №3. С. 95-100.

- Валитов В.А. Деформационно-термическая обработка - эффективный метод получения ультрамелкозернистой и нанокристаллической структуры в никелевых сплавах // Письма о материалах. 2013. Т. 3. С. 50-55.

- Поварова К.Б., Дроздов А.А., Базылева О.А., Бондаренко Ю.А., Булахтина М.А., Аргинбаева Э.Г., Антонова А.В., Морозов А.Е., Нефедов Д.Г. Влияние способа получения монокристаллов сплавов на основе Ni3Al на макро- и микрооднородность распределения компонентов, структуру и свойства. // Металлы. 2014. №3. С. 40-51].

- Кайбышев О.А. Утяшев Ф.З. Сверхпластичность, измельчение микроструктуры и обработка труднодеформируемых сплавов. М:. Наука, 2002, 438 с.

- Валитова Э.В., Лутфуллин Р.Я., Валитов В.А.  Влияние скорости и температуры деформации на микроструктуру и свойства ультрамелкозернистого свариваемого сплава ХН58МБЮД //Перспективные материалы.  Спец. вып. №15.  2013. С. 30 – 34.

- Валитов В.А. Сверхпластичность жаропрочных никелевых сплавов с микро-, субмикро- и нанокристаллической структурой и перспективы ее использования для получения сложнопрофильных деталей // Тяжелое машиностроение. - 2007.- №4.- С.23-28.