УДК  678.027,9:629.584

Технологии  композитного судостроения

Алешкин А.Н., к.т.н.; Левшаков В.М., Федорова О.Е.

inbox@sstc.spb.ru

Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта» г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В докладе приводятся  результаты конструкторских и технологических проработок по созданию из композиционных полимерных материалов танков судов для транспортирования сжиженного газа и оболочек, работающих в условиях  высоких внешних давлений

Ключевые слова:

композитные полимерные материалы, стеклопластик, инфузия, метод намотки, органокомпозит

Abstract

This article presents design and technological  development to create ship’s tanks of polymer composite materials for liquefied gases and shells transportation. This shells are work in condition of high external pressure

Keywords:

composite polymeric materials, fiberglass, infusion, winding method, composite

Специфическая особенность конструкций из композиционных материалов  – одновременное формование материала и конструкции определили ведущую роль технологии, которая интегрировала  результаты исследований в области материаловедения, конструирования и расчетов прочности конструкций.

Востребованность полимерных композиционных материалов в судостроении обеспечивается  редким сочетанием эффективности эксплуатационных показателей, обеспечивающих преимущество перед традиционными материалами, а именно:

- высокая удельная прочность,  сопоставимая со сталью, и почти в два раза превышающая прочность алюминия;

- малая плотность - в 4,7 раза меньше плотности стали и в 1,7 раза меньше плотности алюминия;

- малая теплопроводность;

- возможность создания корпусных конструкций  сложной геометрической формы;

- высокая коррозионная стойкость;

- малые эксплуатационные расходы и простота ремонта конструкций;

Изготовление судовых корпусных конструкций из ПКМ может производиться различными методами в зависимости  от их вида, назначения и несущей способности.

Основными методами в судостроении в настоящее время являются  вакуумное формование и намотка.

Метод вакуумного формования, позволяющий  получить композитный материал с более высокими прочностными характеристиками по сравнению с контактным формованием, сократить время производства изделий из стеклопластика, уменьшить вес и обеспечить лучшие условия в производственной зоне, в последние годы находит все большее применение в судостроении для изготовления корпусов рыболовных судов, кораблей, яхт, шлюпок.

Одним из перспективных направлений является создание судов-газовозов с танками из полимерных композиционных материалов для транспортирования сжиженного газа.  В практике мирового судостроения отсутствуют подобные суда-газовозы.

Конструктивные особенности судов-газовозов обусловлены свойствами груза: относительной лёгкостью сжиженного газа (его плотность – 0,47 т/м3), его низкой температурой и агрессивностью к традиционным корпусным материалам. Прежде всего, это наличие в трюмном пространстве и вне его над палубой специальных резервуаров, изготавливаемых из хладостойких и теплоизоляционных материалов. Теплоизоляция позволяет снизить потери груза, вызванные испарением, что повышает экономичность и безопасность судна, а также предотвратить соприкосновение сжиженного газа с корпусными конструкциями из обычных конструкционных сталей, обладающих малой хладостойкостью.

К танкам предъявляется большое число требований, которые изложены в материалах Российского морского регистра судоходства. В частности, расчёт усталостной долговечности танков должен быть выполнен с учётом 25-летнего срока эксплуатации и 15-дневного ограниченного времени его пребывания в море.

Для изготовления оболочек грузовых танков газозов обычно используются весьма дорогостоящие сплавы: инвар (сплав железа с 36 % никеля), никелевая сталь (9% никеля) и алюминиевые сплавы.

Анализ опыта применения ПКМ показывает, что их упругие и прочностные характеристики при снижении температуры не уменьшаются, т.е. использование ПКМ для изготовления конструкций танков, работающих при низких температурах, принципиально возможно. Наиболее реальными материалами являются промышленно освоенные стеклопластики.

Достижение в конструкции танка минимального веса может быть обеспечено применением трёхслойных стеклопластиковых конструкций с лёгким средним слоем или многослойных гибридных материалов.

В качестве прототипа выбрана ёмкость типа SPB (самонесущий призматический танк класса B). По своим основным конструктивным решениям ёмкости типа SPB близки к традиционным судокорпусным конструкциям, что положительно с точки зрения использования предыдущего опыта. Прочная и надёжная конструкция с высокой жёсткостью на кручение наиболее пригодна для эксплуатации в условиях Арктики.

Основным недостатком ёмкостей типа SPB является их наибольшая масса, по сравнению с другими типами ёмкостей, что отрицательно сказывается как на стоимости строительства судна, так и на его грузоподъёмности. Этот недостаток может быть в определенной степени нивелирован:

- в связи с возможностью применения трёхслойных полимерных композиций с пенопластом в среднем слое;

- учитывая высокие удельные прочностные и упругие характеристики ПКМ;

- меньшая характеристика теплоотдачи корпуса позволит уменьшить толщину, а, следовательно, и вес внешней тепловой изоляции.

Требования, предъявляемые к конструкции, её назначение, габариты, а также возможные масштабы её производства требуют применения соответствующих технологий изготовления.

Так как установка на судне танка в сборе не всегда возможна, при разработке конструкции танка из ПКМ предусматривается возможность сборки изделия непосредственно в трюме судна.

В рамках проведенных работ разработана принципиальная конструкция танка из ПКМ и изготовлен крупномасштабный элемент.

Выбор в качестве прототипа ёмкости типа SPB из алюминиевого сплава определил форму, габариты и основные элементы танка из ПКМ. Для предотвращения слошинга в ёмкости устанавливаются две отбойные переборки (продольная и поперечная). На рисунке 1 приведена конструктивная схема корпуса танка из ПКМ с основными элементами.

Набор (тип 1)

Набор (тип 2)

Рисунок 1 – Конструктивная схема танка из ПКМ

Величины шпаций, выбраны из расчёта, чтобы набор образовывал замкнутые контуры в продольном и поперечном направлениях, то есть вводится продольно-поперечная система набора с балками, изменяющимися по высоте танка от максимального размера у днища до минимального у крыши. Таким образом, разрабатываемый танк состоит из соединённых между собой подкреплённых перекрытий днища, крыши, боковых сторон, а также поперечной и продольной отбойных переборок.

Предложены  два варианта конструктивно-технологических решений:

- в первом варианте обшивка танка будет состоять из панелей, размеры которых определяются продольными и поперечными шпациями, ориентировочно 6,6х7,5 м, исходя из конструктивной схемы проектируемого танка. Эти панели имеют по контуру отбортовки. Так как предполагается выполнять панели трехслойными, то отбортовки образуются отгибом несущих слоев панели. Перед установкой панелей, в трюме монтируется пространственная рама, образуемая специальными стеклопластиковыми профилями, которые устанавливаются внутри контуров граней танка по линиям размещения набора и в углах граней. Стеклопластиковые профили соединяются между собой с помощью клее-болтовых соединений. В образовавшиеся ячейки рамы монтируются панели с отбортовками. Их установка производится на клеегерметизирующем составе с креплением отбортовок к стенкам профилей с помощью болтов. Соединенные вместе отбортовки и стенки профилей образуют стенку балки набора;

- во втором варианте изготавливаются перекрытия, размеры которых определяются расстояниями между гранями танка и отбойными переборками. Перекрытия имеют трехслойную конструкцию и подкреплены балками продольного и поперечного набора, стенки которых соединены с несущим слоем трехслойной пластины перекрытия с помощью приформовочных угольников или по типу тюбингового соединения .

Соединение пластин перекрытий между собой производится через специальные профили из стеклопластика. Эти профиля имеют пазы, в которые входят перекрытия. Их установка производится на клеегерметизирующем составе и с внутренней стороны пластины перекрытия наформовываются угольники.

Соединение балок набора, лежащих в одной плоскости, осуществляется путем соединения их стенок с помощью установки с обеих сторон накладок на клеевом составе и болтах

Для изготовления из ПКМ корпуса вкладного танка призматического типа с размерами по одной стороне порядка 30 ÷ 40 м возможно применение нескольких методов: контактного формования, инфузии, RTM. Для изготовления отдельных деталей и узлов танков (например, крышек люковых отверстий, элементов угловых соединений) могут быть применены методы: прессования, напыления, пултрузии и других.

Метод инфузии может применяться для изготовления конструкции больших размеров при минимальной стоимости оснастки и оборудования. RTM- методы применяются при изготовлении сравнительно небольших конструкций в сравнительно больших количествах и для которых требуются высокая точность и качество изготовления. Эти методы и будут предполагаться в дальнейшем изложении, если не оговорён иной метод.

Применение метода контактного формования будет ограничено в основном теми районами конструкции, в которых использование методов закрытого типа связано с большими трудностями. К таким районам относятся, оформления горловин и вырезов.

В обеспечение создания емкости танка из ПКМ выполнены расчёты прочности основных элементов перекрытий танков: панелей габаритами 86 м и балок Т-образного набора, удовлетворяющих предъявляемым к конструкции требованиям, а также оценка прочности наиболее нагруженного перекрытия, Для расчётов напряжённо-деформированного состояния конструкций применялся метод конечных элементов, реализованный в программном комплексе ANSYS 11.

Принятые технические решения реализованы при изготовлении крупномасштабного элемента стенки танка (рисунок 2).

С 90-х годов ОАО «ЦТСС» участвует  разработке конструкторских и технологических решений, связанных с созданием корпусов изделий, работающих в условиях высоких внешних давлений. Традиционно корпуса изготавливались из металлических сплавов. Применение полимерных композиционных материалов было вызвано требованиями снижения массы.

Эффективная форма для конструкций, подвергаемых внешнему гидростатическому давлению – тело вращения. Естественный способ изготовления таких конструкций из композита – намотка непрерывным волокном (ровингом, нитью).

Рисунок 2 - Крупномасштабный элемент стенки танка

Для сравнительно малых давлений – до 3–4 МПа оптимальными являются конструкции в виде замкнутых оболочек, подкрепленных набором, обеспечивающим их устойчивость. При высоких внешних давлениях, когда вследствие большой толщины оболочек их устойчивость гарантирована, используются безнаборные конструкции.

Сложность изготовления оболочек большой толщины заключается в необходимости избежать нарушения их монолитности под воздействием  усадочных напряжений.

Проблемы изготовления оболочек включают подбор исходных компонентов, конструирование изделия, расчет характеристик материала в конкретных условиях эксплуатации, расчет параметров технологического процесса намотки, выбор режима термической обработки [1].

Выбор волокнистого наполнителя, его содержание и ориентация определяют технологические параметры процесса формирования оболочки и оказывают решающее влияние на свойства композита и несущую способность  изделия.

Широко рекламируемая сферическая носовая часть, которая имеет более высокое теоретическое значение критического давления, чем изотензоид, на практике не реализует его из-за технологических особенностей формирования  структуры армирования, а также невозможности одновременной намотки с цилиндрической частью. Даже наилучшие варианты с включенными  соединениями оказываются менее эффективными, чем единая  конструкция  цилиндра и изотензоида.

Корпус,  представляющий собой цилиндр с эллипсоидальной (изотензоидной) носовой частью  и плоской кормовой крышкой, является эффективным решением, обеспечивающим   сочетание высоких требований по относительной массе, прочности,  герметичности и технологичности.

При повышении требований к массе  корпусов вместо пластика, армированного стекловолокном используется пластик, армированный арамидным волокном. Использование органопластика на основе  арамидных волокон, имеющего  плотность 1,35 г/см3   вместо 2,0 г/см3 у стеклопластика, при близких механических характеристиках позволяет получить экономию массы корпуса на 20– 30 %.

Арамидные волокна обладают ярко выраженной анизотропией упругих и прочностных свойств. Волокна обладают высокой, разрывной прочностью  вдоль оси волокна, но имеют сравнительно невысокие показатели при растяжении в поперечном направлении. Эта особенность связана со структурой органических волокон, которая представляет собой упакованные вдоль оси волокна надмолекулярные образования в виде фибрилл, состоящих из линейных макромолекул, связанных между собой относительно слабыми водородными связями, что  должно учитываться при проектировании конструкций.

В качестве связующего использовалась эпоксидиановая композиция  со следующими  физико-механическими характеристиками:

- разрушающее напряжение при изгибе, МПа   ─    130-140;

- модуль упругости, ГПа                                         ─    3,5.

Арамидное волокно имело следующие характеристики:

- разрушающее напряжение комплексной нити при растяжении в микропластике, МПа  ─  5200;

- динамический модуль упругости комплексных нитей, ГПа ─ 130.

Стеклянное волокно  имело следующие характеристики:

- разрушающее напряжение комплексной нити при растяжении в микропластике,  МПа ─ 4800;

- динамический модуль упругости комплексных нитей, ГПа ─ 95.

Расчет прочности и устойчивости осуществлялся методом конечных элементов. Расчет устойчивости был выполнен для корпусов из стеклопластика и органопластика с  толщинами оболочки 9, 11, 13 и 15 мм. При расчете прочности корпуса в качестве расчетных давлений были приняты испытательные давления, равные полутора рабочим. Расчет прочности  был произведен  для корпусов из стеклопластика и органопластика для толщин оболочки 11 и 12 мм.

Результаты расчетов показали, что уровень напряжений, действующих в оболочке корпуса при давлениях, соответствующих расчетным давлениям равным длительным критическим,  в 2-3 раза ниже величин, равных прочности как стеклопластика, так и органопластика.  Таким образом, прочность корпусов можно считать обеспеченной.

Для проверки расчетных характеристик были изготовлены и испытаны внешним гидравлическим давлением экспериментальные оболочки.

Изготовление оболочек производилось на намоточном станке с числовым программным управлением. Программы намотки рассчитывались исходя из соотношения толщины днища в тороидальной части и толщины цилиндрической оболочки 0,4 и 1 соответственно.

Результаты гидравлических испытаний корпусов (рисунок 3), подвергнутых внешнему давлению, показали, что стеклопластиковые и органопластиковые корпуса толщиной 11 мм разрушались соответственно при давлениях 8,0 МПа и 10, 0 МПа, что близко к значениям критических нагрузок, полученных расчетным путем.

Рисунок 3  - Корпус буя антенного

Результат испытаний подтвердили  правильность выбора технологических режимов изготовления корпусов методом намотки и позволили перейти к серийному изготовлению изделий.

Дальнейшее расширение области применения ПКМ в судостроении требует разработки материалов и технологий, обеспечивающих повышение прочностных и эксплуатационных характеристик при одновременном снижении массогабаритных характеристик, повышение точности изготовления корпусных конструкций, сокращение трудовых и материальных затрат и продолжительности изготовления, улучшение условий труда.

Перспективным направлением реализации поставленных задач является  переход на программно-управляемые технологии, например,  выкладку конструкций из препрегов.  Технология выкладки  применяется для  изготовления авиационных конструкций. Спецификой судовых конструкций являются очень большие массогабаритные размеры, сложные обводы,  что не позволяет просто «перенести» технологию.

Литература

- Калинчев В.А.Ю Макаров М.С. Намотанные стеклопластики //Москва, 1986.