УДК 678.8

Конструкционные ПКМ на основе плетёных преформ для изготовления элементов шпунтовых ограждений

Донецкий К.И.1, к.х.н.; Караваев Р.Ю.1, Михалдыкин Е.С.2

admin@viam.ru

1 ФГУП ВИАМ ГНЦ РФ

2 АО НИИГрафит

Аннотация:

Рассмотрена возможность применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе плетёных преформ для изготовления защитных сооружений, в первую очередь шпунтовых свай круглого сечения. Рассмотрены преимущества ПКМ на основе плетёных преформ в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Представлен способ изготовления шпунтовых ограждений из ПКМ

Ключевые слова:

полимерные композиционные материалы, плетеные преформы,  безавтоклавное формование,  композитные шпунты

Аbstract

Possibility of application of polymeric composite materials on the basis of braided preformes for manufacturing of protective constructions, first of all rabbet piles of round section is considered. Advantages of PKM on the basis of braided preform in comparison with traditionally applied materials are considered. The way of manufacturing of rabbet barriers from polymeric composite materials  is provided

Keywords

polymeric composite materials, braided preformes, non-autoclave molding methods,composite rabbets

Введение.

С каждым годом, количество строительных работ, проводимых в Российской Федерации как на малонасёленных территориях, так и в условиях плотной городской застройки, значительно увеличивается. В том числе, проводятся значительные объёмы строительных работ по откопке котлованов, укреплению береговых линий, дорожных откосов и множество других. При этом используемые технологии часто являются устаревшими. Главным решением подобных задач остаются каменные габионы и металлические шпунты, разработанные десятилетия назад и с тех пор практически не претерпевшие изменения.

За рубежом уже достаточно давно используются защитные сооружения, выполненные из композитных материалов. Освоение подземного пространства, откопка котлованов большой глубины в стесненных условиях, системы защиты от чрезвычайных стихийных бедствий, укрепление берега с помощью шпунтовых свай из композитных материалов на сегодняшний день считается самой перспективной технологией в мире. Первые установки композитных шпунтов были проведены в США более 15 лет назад и за период эксплуатации зарекомендовали себя с наилучшей стороны. За прошедшие годы в мире были установлены многие километры композитных шпунтов, и мировой объем их потребления растет из года в год. Если некоторое время назад нежелание применять новые технологии объяснялось относительно высокой стоимостью композитных шпунтовых свай, то сегодня это не является препятствием для их использования, поскольку шпунтовые сваи по своим показателям превосходят металлические аналоги, обладая при этом вполне конкурентоспособной ценой.

Шпунт, выполненный из композитного материала, обладает высокой механической стойкостью к истиранию, растрескиванию, появлению царапин. Он не подвержен коррозии, гниению и воздействию агрессивных сред; не требует технического обслуживания; устойчив к сезонному перепаду температур, его способность противостоять агрессивной среде значительно выше, чем у стали и бетона. Области использования шпунтовых свай распространяются на все сферы строительства, начиная от традиционного строительства гидротехнических и подземных сооружений, инженерных сооружений и путей сообщения, заканчивая охраной окружающей среды.

Достоинства технологи применения шпунтовых конструкций при строительстве весьма разнообразны: значительно меньшая стоимость материала и проведения работ по сравнению с аналогами из железобетона или металла; небольшой вес изделий, обеспечивающий простоту и легкость при транспортировке и монтаже (отсутствие необходимости в привлечении тяжелой техники). Все это  позволяет значительно снизить общую стоимость и сроки производства работ.

К основным преимуществам шпунтов из композитного материала можно отнести следующие:

- стоимость,

- лёгкость изделия по сравнению со стальными аналогами,

- высокая долговечность,

- высокие механические характеристики и прочность.

Кроме того, композитные шпунты характеризуются высокой устойчивость к  биологической коррозии, ржавчине, истиранию, морской воде и ультрафиолетовому излучению.

Использование конструкционных  функциональных композиционных материалов нового поколения и конструктивных решений для шпунтовых ограждений позволит:

- существенно снизить затраты на транспортировку конструктивных элементов шпунтовых ограждений (шпунтовой элемент может изготавливаться в непосредственной близости от строительной площадки),

- сократить сроки возведения шпунтовые ограждения и количество применяемой тяжелой строительной техники,

- увеличить срок безремонтной эксплуатации и срок службы шпунтового ограждения,

Экспериментальная часть.

Среди различных классов ПКМ отличающихся составом и свойством полимерных матриц и наполнителей особого внимания заслуживает класс непрерывно армированных ПКМ. Такие материалы способны обеспечить максимальную реализацию прочностных характеристик при создании уникальных изделий и конструкций нового поколения применительно к ответственным сооружениям и сложным техническим системам [1].

Одним из способов изготовления объёмно-армирующих преформ является процесс плетения (рис.1). Возможность вплетать закладные элементы и оплетать отверстия, оплетать оправки сложной геометрии, применять при изготовлении изделий современные экономически эффективные технологии RTM, VARTМ, а также высокая скорость и экономичность процесса плетения, позволяют применять его при изготовлении изделий из ПКМ в различных отраслях промышленности [2-4].

Рисунок. 1 Изготовление плетёной преформы из стеклоровинга.

Кроме того, характеристики ПКМ напрямую зависят от используемого полимерного связующего, что является критическим для применения материалов в условиях повышенной агрессивности среды, например – морской воде, что является обычным для шпунтовых стенок берегоукрепления.

Наиболее широко используемыми при производстве строительных полимерных композиционных материалов являются композиции на основе полиэфирных, винилэфирных, эпоксивинилэфирных,  эпоксидных смол или смешанные композиции (гибриды).  Эпоксивинилэфирные смолы сочетают в себе преимущества как эпоксидных, так и полиэфирных смол. Так, например, физико-механические свойства отвержденных эпоксивинилэфирных связующих сопоставимы со свойствами отвержденных эпоксидных связующих. При этом главной особенностью данного класса смол является их выдающиеся коррозийная и химическая устойчивости к действию агрессивных сред различной природы и низкие показатели влагопоглощения. Основными направлениями использования эпоксивинилэфирных смол являются химическое машиностроение (скрубберы, газгольдеры, ёмкости для хранения ГСМ), транспорт (пластики для автомобилей, ламинат, покрытия), строительство (арматура для железобетонных конструкций) и многое другое [5].

Таким образом, использование плетёных преформ и высокоэффективных эпоксивинилэфирных связующих является перспективным решение для изготовления элементов шпунтовых ограждений различного назначения.

Для изготовления элементов шпунтовых ограждений нами был выбран способ вакуумной инфузии, как наиболее простой и позволяющий изготавливать материалы с наименьшими затратами [6]. Ниже (рис. 2) представлены фотографии проведения процесса изготовления образцов шпунтовых ограждений от преформы (А), её пропитки в вакуумном пакете (Б,В) до готового изделия (Г).

Б

А

Г

В

Рисунок 2.  Процесс изготовления образцов шпунтовых ограждений.

Как выше уже было сказано, применение материалов в условиях повышенной агрессивности среды, например – морской воде, является обычным для шпунтовых стенок берегоукрепления. Для оценки этого фактора, позволяющим оценить возможность применения материала в таких средах, является проведение натурных испытаний материала. Нами было показано, что сочетание стекловолоконного наполнителя с эпоксивинилэфирным связующим даёт высококоррозионноустойчивый материал, позволяющий использовать изделия из такого материала в широком спектре агрессивных сред.

В заключение проведён комплекс физико-механических испытаний и оценки напряженно-деформированного состояния образцов элементов шпунтовых ограждений при различных значениях нагрузок и режимах нагружения. При испытаниях использовались цилиндрические оболочки из композиционного полимерного материала. Значения разрушающей нагрузки, полученные в ходе испытаний, дали объективную и четкую картину поведения конструкции, а также позволили подвести под них теоретическую основу для возможного прогнозирования прочности шпунтовых заготовок с другими геометрическими характеристиками. Обычно разрушение при изгибе происходило в области верхних волокон в зоне чистого изгиба, с образованием складки наружной оболочки. Подобное явление вероятнее всего объясняется слабой сдвиговой прочностью композитного материала при возникновении касательных нагрузок при четырехточечном изгибе.

Заключение.

В настоящее время делать объективные выводы о результатах проведения физико-механических испытаний преждевременно, поскольку данная работа продолжается и значительное количество полученной информации находится в обработке. Можно с уверенностью сказать, что использование композитных шпунтов является весьма перспективным направлением применения ПКМ в гражданских областях промышлености, позволяющее решать значительное количество вопросов  по снижению затрат на транспортировку, сокращению сроков возведения шпунтовых ограждений и количеству применяемой тяжелой строительной техники, увеличению сроков безремонтной эксплуатации и сроков службы шпунтового ограждения.

Литература

- Тимошков П.Н., Коган Д.И. Современные технологии производства полимерных композиционных материалов нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

- Власенко Ф.С., Раскутин А.Е., Донецкий К.И. Применение плетёных преформ для полимерных композиционных материалов в гражданских областях промышленности (обзор) //Труды ВИАМ. 2015. №1. Ст. 02 (viam-works.ru).

- Донецкий К.И., Коган Д.И., Хрульков А.В. Использование технологий плетения при производстве элементов конструкций из ПКМ //Труды ВИАМ. 2013. №10. Ст. 04 (viam-works.ru).

- Донецкий К.И., Хрульков А.В., Коган Д.И., Белинис П.Г., Лукьяненко Ю.В. Применение объёмно-армирующих преформ при изготовлении изделий из ПКМ // Авиационные материалы и технологии. 2013. №1. С. 35–39.

- Чурсова Л.В., Раскутин А.Е., Гуревич Я.М., Панина Н.Н. Связующее холодного отверждения для строительной индустрии, // Клеи. Герметики. Технологии. 2012. №5., С. 40 – 44.

- Постнова М.В., Постнов В.И. Опыт развития безавтоклавных методов формования ПКМ //Труды ВИАМ. 2014. №4. Ст. 06 (viam-works.ru).