УДК 544.541

Испытания радиационной стойкости полимерных композиционных материалов фирмы «Belzona Polymerics LTD»

Е.А. Бахтина1, О.А. Голосов1, В.Б. Семериков1, С.В. Барсанова1, 
М.В. Евсеев1, Е.А. Макеева2, И.А. Вульфович2

irm@irmatom.ru

1 Акционерное общество «Институт реакторных материалов», 
г. Заречный

2 Закрытое акционерное общество «Парма-Сервис», г. Москва

Аннотация:

Проведены испытания на радиационное старение полимерных композиционных материалов (ПКМ) двух видов BELZONA®1111 и BELZONA®1831 в поле γ-излучения с мощностью дозы в 1 Мрад до набора поглощенных доз в ~100, ~200 и ~500 Мрад. Прогнозирование экспериментальных данных показало, что оба материала обладают удовлетворительной радиационной стойкостью − предельным уровнем поглощенной дозы γ–излучения для ПКМ BELZONA®1111 является ~1000 Мрад; для ПКМ BELZONA®1831 - ~1450 Мрад

Ключевые слова:

полимерный композиционный материал, радиационное старение, поглощенная доза, адгезия, прочность на сжатие, ударная вязкость по Шарпи

Abstract

The tests on the radiation resistance of polimer composite materials (PCM) company Belzona two kinds BELZONA®1111 and BELZONA®1831 in the γ- radiation dose rate 1 Mrad set to absorbed dose in в ~ 100, ~200 и ~500 Mrad.

Prediction of the experimental data showed that both materials have satisfactory radiation resistance - the ultimate level of absorbed dose γ-radiation for the BELZONA®1111 is about 1000 Mrad; for the PCM BELZONA®1831 - ~ 1450 Mrad

Keywords:

polimer composite material, radiation resistance, absorbed dose, аdhesion, compression, charpy's impact strength

Введение

В настоящее время широкое распространение получают полимерные композиционные материалы (ПКМ), которые успешно применяются в различных отраслях промышленности, в том числе на АЭС, в качестве ремонтных составов вспомогательного оборудования.

Предполагается использование ПКМ в качестве ремонтных составов для облицовки бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и хранилищ жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

Однако отсутствие данных о радиационной стойкости ПКМ ограничивает их использование в полях ионизирующих излучений.

Таким образом, вопрос стабильности поведения ПКМ в условиях ионизирующих излучений является весьма актуальным.

В работе представлены результаты исследований радиационной стойкости двух видов ПКМ фирмы «Belzona Polymerics LTD» BELZONA®1111 и BELZONA®1831 при облучении их в поле γ−излучения.

Материалы и методы

Объектом испытаний на радиационную стойкость являлись ПКМ холодного отверждения фирмы «Belzona Polymerics LTD» двух видов - BELZONA®1111 и BELZONA®1831.

ПКМ БЕЛЬЗОНА 1111 Супер – Металл – ремонтная универсальная  паста с высокой степенью адгезии (σа до 250 кг/см2) к стальным и цветным металлам, их сплавам и неметаллам, имеет прочность на сжатие до 1055 кг/см2, ударную прочность до 37 Дж/м. Диапазон температур применения - от минус 40 до +200 ºС в сухих условиях и до +93 ºС во влажных. Устойчив к широкому спектру водных растворов химических реагентов.

ПКМ БЕЛЬЗОНА 1831 (Супер UW-Металл) – ремонтная специальная паста с высокой степенью адгезии к металлическим поверхностям. Разработана специально для нанесения на влажные или подводные конструкции, загрязненные нефтепродуктами. Стойкость к коррозии: нет признаков коррозии после 5000 часов работы в камере соляного тумана. Степень адгезии ПКМ БЕЛЬЗОНА 1831 к металлам зависит от состояния поверхности и находится в пределах от 90 до 180 кг/см2, прочность на сжатие до 976 кг/см2, ударная прочность до 42 Дж/м. Диапазон температур применения - от минус 40 до +150 ºС в сухих условиях и до +60 ºС во влажных.

Экспериментальная часть

Образцы для испытаний изготавливались в соответствии с методиками отдельных испытаний, стандартами и другими нормативными документами. Количество образцов на одну точку составляло 5 штук.

Образцы для испытаний на адгезионную прочность представляли собой диск из нержавеющей стали 12Х18Н10Т диаметром 20 мм и толщиной 2 мм с нанесенным на одну из его сторон слоя ПКМ BELZONA толщиной 1,5 мм.

Образцы для испытаний на сжатие представляли собой цилиндры диаметром 12 мм и длиной 45 мм, из которых методом точения на токарном станке изготавливались образцы диаметром 10 мм и длиной 10 мм.

Образцы для испытаний на ударную вязкость представляли собой неправильные параллелепипеды длиной ~50мм, толщиной ~4мм, шириной ~6мм.

Для проведения испытаний была выбрана внутренняя полость ОТВС с водной средой шахты-хранилища реактора ИВВ-2М АО «ИРМ», имитирующая условия нахождения ПКМ в бассейнах выдержки АЭС.

В качестве основных показателей радиационной стойкости ПКМ были выбраны:

- адгезионная прочность, определяемая по ГОСТ 27890-88 [1];

- прочность на сжатие, определяемая по ГОСТ 4651-82 [2];

- ударная вязкость по Шарпи, определяемая по ГОСТ 4647-80 [3].

Облучение проводилось в ампуле-контейнере диаметром 24 мм, толщиной стенки 1 мм внутри которого были размещены образцы с ПКМ BELZONA. Ампула-контейнер загружалась в «мокрый» канал типа МК, который устанавливался во внутреннюю полость ОТВС, находящейся в шахте-хранилище. Образцы с ПКМ располагались по центру топливного сердечника ОТВС, что обеспечивало практически неизменную мощность дозы участка ампулы-контейнера, где располагались испытуемые образцы.

Испытания на адгезионную прочность

Испытания проводились в соответствие с [1].

Испытания на адгезионную прочность проводились для исходного состояния материалов и после набора необходимой поглощенной дозы при облучении в поле γ-излучения. Количество образцов на одну точку составляло 5 штук. Внешний вид образцов ПКМ для испытаний на адгезионную прочность представлен в таблице 1.

Таблица 1

Внешний вид образцов ПКМ для испытаний на адгезию до и после облучения

| Мощность дозы, Мрад | BELZONA 1111 | BELZONA 1831 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 500 |  |  |

Явных дефектов на поверхности обоих видов ПКМ при поглощенных дозах ~100 и ~200 Мрад не выявлено. При поглощенной дозе ~500 Мрад на некоторых образцах обоих видов ПКМ выявлено наличие небольших дефектов в виде мелких раковин и вздутий.

Внешний вид поверхностей разрушения образцов ПМК после испытаний на адгезионную прочность в исходном состоянии и после радиационных испытаний приведен в таблице 2. Разрушение обоих видов ПКМ имеет когезионный характер разрушения, и в меньшей степени адгезионный характер.

Таблица 2

Внешний вид поверхностей разрушения ПКМ после испытаний на адгезию

| Мощность дозы, Мрад | BELZONA 1111 |  | BELZONA 1831 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |

Испытания на сжатие

Испытания на сжатие [2] проводились для исходного состояния материалов и после набора необходимой поглощенной дозы при облучении в поле -излучения. Метод основан на нагружении испытуемого образца сжимающей возрастающей нагрузкой при установленной скорости деформирования. По результатам проведенных испытаний определяется значение предела прочности на сжатие. Количество образцов на одну точку составляет 5 штук.

Испытания на сжатие проводились при комнатной температуре (25±2) °С на лабораторном исследовательском оборудовании - разрывной машине 1246Р, при скорости нагружения 1 мм/мин до полного разрушения образцов.

Внешний вид образцов для определения прочности на сжатие представлен в таблице 3. Характер разрушения образцов был одинаков как в исходном состоянии, так и после различных доз γ-облучения (табл.4).

Таблица 3

Внешний вид образцов ПКМ для испытаний на сжатие до и после облучения

| Мощность дозы, Мрад | BELZONA 1111 | BELZONA 1831 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 500 |  |  |

Таблица 4

Внешний вид образцов ПКМ после испытаний на сжатие

| Мощность дозы, Мрад | BELZONA 1111 | BELZONA 1831 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 500 |  |  |

Испытания на ударную вязкость

Испытания на ударную вязкость [3] образцов ПКМ Бельзона производились для исходного состояния и после набора необходимой поглощенной дозы. Метод заключается в испытании, при котором образец, лежащий на двух опорах, подвергается удару маятника, причем линия удара находится посередине между опорами и непосредственно напротив надреза. По результатам проведенных испытаний определяется значение ударной вязкости. Количество образцов на одну точку составляет 5 штук.

Для испытаний использовался маятниковый копер для испытаний по методу Шарпи неметаллических материалов (серия XJJ-50, TIME GroupInc.).

Внешний вид образцов на ударную вязкость представлен в таблице 5.

Таблица 5

Внешний вид образцов ПКМ для испытаний на ударную вязкость до и после облучения

| Мощность дозы, Мрад | BELZONA 1111 | BELZONA 1831 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 100 |  |  |
| 200 |  |  |
| 500 |  |  |

Результаты

Проведенные испытания ПКМ Бельзона двух типов на их радиационную стойкость до поглощенной дозы γ–излучения ~500 Мрад показывают, что их свойства претерпевают некоторые изменения. Прежде всего, это выражается в изменении внешнего вида и состояния ПКМ. Цвет образцов ПКМ изменялся от исходного глянцевого темно-серого до желто-зеленого. Интенсивность окраски возрастала с увеличением поглощенной дозы. На поверхности обоих ПКМ не выявлено образования каких-либо дефектов в виде микротрещин, вздутий или вспучиваний при повреждающих дозах до ~200 Мрад. Однако увеличение повреждающей дозы до ~500 Мрад приводит к образованию раковин и вздутий, отчетливо видимых на торцевых поверхностях образцов на адгезионную прочность. Отличительной особенностью состояния  образцов для определения прочности на сжатие (табл.2) является возрастающее количество ржавчины на их поверхности, с увеличением поглощенной дозы γ-излучения. Этот факт свидетельствует о том, что железо, содержащееся в наполнителе смолы, коррозирует в воде шахты-хранилища. Участки поверхности, непокрытые ржавчиной, изменяют свой цвет от исходного темно-серого до желто-зеленого.

В соответствии с рекомендациями ГОСТ 25645.331-91 [4] арбитражными значениями радиационной стойкости конструкционных материалов определены как сохранение после воздействия радиационного излучения 50% значений контрольных показателей прочности при сжатии и ударной вязкости, а в соответствии с ГОСТ Р 51102-97 [5] арбитражные значения прочности адгезии ПКМ БЕЛЬЗОНА должны быть не менее 9 МПа.

Согласно этим данным скорость снижения адгезионной прочности ПКМ BELZONA®1111 равна ~1,5·10-2 МПа/Мрад., при которой достижение арбитражного значения 9 МПа будет достигнуто в области ~1000 Мрад, а скорость снижения адгезионной прочности ПКМ BELZONA®1831 равна ~1,2·10-2 МПа/Мрад, при которой  достижение арбитражного значения 9 МПа будет достигнуто в области ~1450 Мрад (рис.1).

а

б

Рис.1. Влияние поглощенной дозы на адгезионную прочность 
ПКМ BELZONA®1111 (а) и ПКМ BELZONA®1831 (б)

Согласно данным приведенным на рисунке 2а после набора поглощенной дозы ~100 Мрад имело место упрочнение значений прочности на сжатие ПКМ BELZONA 1111 на 4 %. В дальнейшем с увеличением величины поглощенной дозы происходило практически линейное снижение прочности на сжатие с темпом ~2,3·10-2 МПа/Мрад. Экстраполяция кривой на стадии разупрочнения на арбитражное значение σсж=0,5σсж,исх=42 МПа дает предельное значение поглощенной дозы, равное ~2000 Мрад.

Характер изменения прочности на сжатие у образцов ПКМ BELZONA 1831, а также характер разрушения, практически одинаковы образцам предыдущему ПКМ BELZONA 1111. После набора дозы ~100 Мрад имело место упрочнение ПКМ BELZONA 1831 на ~18%. Дальнейшее увеличение набора поглощенной дозы приводит к разупрочнению ПКМ BELZONA 1831 с темпом ~2,8·10-2 МПа/Мрад. Экстраполяция кривой на стадии разупрочнения на арбитражное значение σсж=0,5σсж,исх=42 МПа дает предельное значение поглощенной дозы, равное ~1600 Мрад (рис.2б).

а

б

Рис. 2. Влияние поглощенной дозы на прочность на сжатие ПКМ BELZONA®1111 (а) и ПКМ BELZONA®1831 (б)

Согласно данным приведенным на рисунке 3а значения ударной вязкости ПКМ BELZONA 1111 монотонно снижаются во всем исследованном диапазоне поглощенных доз. Экстраполяция кривой на арбитражное значение равное ак=0,5∙ак,исх дает предельное значение поглощенной дозы, равное ~950 Мрад.

Значения ударной вязкости ПКМ BELZONA 1831, как и в случае ПКМ BELZONA 1111, монотонно снижается во всем исследованном диапазоне поглощенных доз. Экстраполяция кривой на арбитражное значение ак=0,5∙ак,исх дает предельное значение поглощенной дозы, равное ~1400 Мрад, которое примерно на 40 % больше по сравнению с ПКМ BELZONA 1111 (рис.3б).

а

б

Рис. 3. Влияние поглощенной дозы на ударную вязкость ПКМ BELZONA®1111 (а) и ПКМ BELZONA®1831 (б)

Выводы

Разработана методика проведения ускоренных радиационных испытаний полимерных композиционных материалов на радиационное старение в водной среде в поле γ-излучения. В качестве основных показателей для оценки радиационной стойкости ПКМ в условиях работы в бассейнах выдержки и хранилищах ЖРО, выбраны показатели адгезионная прочность, прочность на сжатие, ударная вязкость.

Проведены ускоренные испытания на радиационное старение двух видов ПКМ холодного отверждения фирмы «BELZONA POLYMERICS LTD» BELZONA®1111 и BELZONA®1831 на основе эпоксидной смолы до набора поврежденных доз ~100, ~200 и ~500 Мрад со средними скоростями 0,92…1,43 Мрад/ч.

Испытания ПКМ в водной среде шахты-хранилища приводят к изменению внешнего вида и значений выбранных показателей радиационной стойкости.

Значения ударной вязкости и адгезионной прочности обоих видов ПКМ монотонно снижаются во всем исследованном диапазоне поглощенных доз, в то время как значения прочности на сжатие обоих ПКМ при дозах до 100 Мрад возрастают, а затем монотонно снижаются.

Предельные значения радиационной стойкости в поле γ-излучения, определенные путем экстраполяции экспериментальных данных на арбитражные значения равны ~1000 и ~1400 Мрад соответственно для ПКМ BELZONA®1111 и BELZONA®1831, что свидетельствует о их удовлетворительной радиационной стойкости.

Литература

- ГОСТ 27890-88 Покрытия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочности нормальным отрывом.- М.: Госстандарт СССР.-11 с.

- ГОСТ 4651-82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие.- М.: Госстандарт СССР.-9 с.

- ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи. - М.: Госстандарт СССР.-27 с.

- ГОСТ 25645.331-91 Материалы полимерные. Требования к оценке радиационной стойкости.- М.: Госстандарт СССР.- 14 с.

- ГОСТ Р 51102-97 Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования.- М.: Госстандарт СССР.-8 с.