УДК 691.175

Эффективные композиционные материалы строительного назначения

Сулейманов А.М., д.т.н.

sulejmanov@kgasu.ru

ФГБОУ ВПО Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация

В статье представлены разработки ученых КГАСУ в области создания и испытаний полимерных композиционных материалов: наномодифицированные эпоксидные и гибридные органо-неорганические связующие и полимерная композитная арматура на их основе; модифицированные эпоксидные клеевые композиции для систем внешнего армирования строительных конструкций; водные эмульсии эпоксидных смол – для применения в качестве пленкообразующего компонента замасливателей для неорганических волокон; древесно-полимерные композиты на основе ПВХ. Показана их высокая техническая  эффективность по сравнению с аналогами. Обозначены пути увеличения объемов производства и потребления ПКМ в строительстве

Ключевые слова:

Полимерные композиционные материалы, строительная индустрия, климатические испытания, методология испытаний

Abstract

The paper presents the achievements of the KSUAE’s scientists in the development and testing of polymer composites: nanomodified epoxy and hybrid organic-inorganic binders and polymer composite reinforcement based on the binders; modified epoxy adhesive compositions for the systems of external reinforcement of building structures; aqueous emulsions of epoxide resins – to apply as a binder component for the inorganic fiber lubricants; wood-polymer composites based on PVC. Their high technical efficiency is demonstrated compared to analogs. The ways for increasing of production and consumption of polymer composites in construction industry are defined

Введение

Объемы производства и потребления полимерных композиционных материалов (ПКМ) в различных отраслях промышленности, в том числе и в строительстве, постоянно возрастают. По разным экспертным оценкам мировой рынок КМ составляет порядка 12-14 млн тонн в год [1,2].

Объем рынка композиционных материалов в России оценивается десятками тысяч тонн и составляет менее 1% мирового рынка.

Около 30% мирового объема производства полимерных композиционных материалов (~ 4-5 млн тонн) составляет продукция для строительной отрасли.

Наиболее широко полимерные композиты применяются при строительстве объектов транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также в гражданском и промышленном строительстве.

В области дорожного строительства и объектов транспортной инфраструктуры применяются следующие изделия из ПКМ: водоотводные лотки; смотровые и контрольные колодцы из композитных труб; ограждения мостов и пешеходных переходов стеклопластиковыми профилями; пешеходные переходы , переезды через а/д и ж/д пути из композитов;  ж/д платформы;

полимерная композитная арматура (ПКА); опоры дорожных знаков, рекламных щитов и освещения из армированных пластиков и др.

В области гражданского и промышленного строительства и ЖКХ распространены следующие ПКМ: стекло- и базальтопластиковые трубы;

теплоизоляционные материалы и сэндвич-панели с эффективным утеплителем; оконные профили (из ПВХ-композитов, ДПК, стеклопластиковые); ПКА для применения в качестве гибких связей и силовой арматуры в несущих конструкциях; отделочные и кровельные, материалы для полов из полимерных композитов; клеи для усиления строительных конструкций; герметики и др.

ПКМ и изделия, применяемые в дизайне архитектурной среды: элементы городского ландшафтного дизайна (фонтаны, вазоны, детские горки и др.);

скамейки и сидения для стадионов, парков и остановок;  элементы вандалостойких сооружений; декоративные элементы рекламных конструкций и др.

Среди перспективных разработок ученых Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) в области создания и испытаний ПКМ можно выделить 2 группы:

1группа - материалы:

- Наномодифицированные эпоксидные и гибридные органо-неорганические связующие и полимерная композитная арматура на их основе;

- Модифицированные эпоксидные клеевые композиции для систем внешнего армирования строительных конструкций;

- Водные эмульсии эпоксидных смол – для применения в качестве пленкообразующего компонента замасливателей для неорганических волокон;

- Древесно-полимерные композиты на основе ПВХ;

- Эпоксидные полимеры с эффектом памяти формы.

2 группа разработок связана с развитием методологического инструментария для прогнозирования долговечности ПКМ строительного назначения и включает разработку:

-	режимов и методик ускоренных климатических испытаний в лабораторных условиях;

-	специализированного аппаратурного  обеспечения и модернизации существующего;

-	структурно-имитационных моделей;

-	рекомендаций по увеличению календарных сроков службы ПКМ в заданных условиях эксплуатации.

Экспериментальная часть

Наномодифицированные эпоксидные и гибридные органо-неорганические связующие и полимерная композитная арматура

на их основе

Учеными КГАСУ (д.т.н., проф. Хозин В.Г., к.т.н. Старовойтова И.А., к.т.н. Халикова Р.А., асп. Зыкова Е.С.) разработаны модифицированные эпоксидные композиты с улучшенным комплексом физико-механических характеристик и гибридные органо-неорганические связующие для применения в качестве связующих при изготовлении полимерной композитной арматуры.

В качестве модифицирующих добавок использованы концентраты многослойных УНТ (производитель – французская компания «Arkema») в различных средах-носителях.

Гибридные связующие на основе полиизоцианата (ПИЦ) и полисиликата натрия (ПН) представляют собой микрогетерогенные системы, как в жидком состоянии, так и в отвержденном. Дисперсионной средой является ПИЦ, дисперсная фаза представлена дисперсией коллоидного кремнезёма в растворе щелочи. При отверждении связующих образуются следующие продукты: ПУ, полимочевина, триизоцианурат, поликремниевая кислота и др. При введении концентратов УНТ в гибридном связующем снижается относительное содержание уретановых групп с 56 до 8-15 % и возрастает суммарное содержание более термостойких мочевинных групп и триизоцианурата.

Фазовая структура отвержденных связующих была изучена методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). При введении УНТ фазовая структура становится более однородной, сокращается средний размер частиц дисперсной фазы – в 1,5-2 раза – с 4,5 мкм до 2,3 мкм, максимальный размер частиц уменьшается в 1,5-3 раза. Такие изменения в фазовой структуре положительно отражаются и на физико-механических характеристиках:

- прочность при сжатии гибридного связующего возрастает на 40 %,

- при изгибе – на 63 %,

- теплостойкость на 17 %,

- а адгезия к волокну – на 35%.

Несколько меньший технический эффект достигнут при модифицировании эпоксидных связующих:

- прочность при сжатии возрастает на 20 %,

- при изгибе – на 60 %,

- теплостойкость на 35 %,

- а адгезия к волокну – на 32%.

На основе связующих обоих типов изготовлена в лабораторных условиях и испытана на соответствие ГОСТ 31938-2012. Данные приведены в таблице 1.

Полученные образцы ПКА по комплексу свойств соответствуют ГОСТ, а по прочности при поперечном срезе и теплостойкости лучше аналогов.

Таблица 1

| Наименование свойства | Тип связующего: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма по ГОСТ 31938-2012 | Промышлен-ные аналоги на ЭС | Эпоксидное, модифициро-ванное МУНТ | Гибридное | гибридное, модифициро-ванное МУНТ |
| Плотность, кг/см3 | не нормируется | 1900-2100 | 1950 | 1750 | 1870 |
| Прочность при растяжении, МПа | не менее 800 | 850-1200 | 1200-1300 | 850-900 | 1050-1200 |
| Модуль упругости, ГПа | не менее 50 | 45-52 | 50-55 | 53-54 | 51-53 |
| Прочность при поперечном изгибе, МПа | - | 1000-1300 | 1200-1350 | 1100-1200 | 1280-1400 |
| Прочность при поперечном срезе, МПа | не менее 150 | 150-250 | 350-400 | 310-315 | 430-450 |
| Предельная температура эксплуатации, 0 С | не менее 60 | 80-100 | 100-110 | выше 200 |  |
| Изменение прочности при растяжении после выдержки в щелочи при 600 С, % | не более 25 | 10-20 | 5-10 | 15 | 15 |

Модифицированные эпоксидные клеевые композиции для систем внешнего армирования строительных конструкций

Системы внешнего армирования материалами на основе углеродных (реже – стеклянных) волокон предназначены для ремонта и усиления несущих конструкций с целью устранения последствий разрушения бетона и коррозии арматуры в результате длительного воздействия климатических факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Технология внешнего армирования включает наклеивание высокопрочных углеродных или стеклянных материалов (тканей, лент, композитных ламелей) на поверхность усиливаемой конструкции с помощью эпоксидных компаундов.

Учёными КГАСУ совместно с ООО «НПФ «Рекон» разработаны модифицированные эпоксидные клеевые композиции, обладающие высокой конкурентоспособностью по сравнению с промышленными аналогами. При сопоставимом с зарубежными аналогами комплексе свойств в целом разработанные композиты обладают большей прочностью на сжатие – не менее 110 МПа, для аналогов – 60-75 МПа и 60-90 МПа, а также существенно меньшей стоимостью.

Водные эмульсии эпоксидных смол

Следующая совместная разработка ученых КГАСУ (к.т.н. Старовойтова И.А., асп. Зыкова Е.С. и др.) и ООО «НПФ «Рекон» (Семенов А.Н., к.т.н. Дрогун А.В., Фирсова Е.Б.) – водные эмульсии эпоксидных смол повышенной стабильности, без применения органических растворителей.  Практически реализованы направления их практического применения в качестве:

- пленкообразователя в составах замасливателей, наносимых на неорганические (стеклянные, базальтовые) волокна;

- добавки при изготовлении полимерцементных растворов и полимербетонов.

Среди требований, предъявляемых к пленкообразующему компоненту замасливателей:

- высокая коллоидно-химическая устойчивость (определяется размером частиц дисперсной фазы и стабильностью);

- совместимость с другими компонентами замасливателя (органосиланами, ПАВ и др.);

- хорошее распределение на поверхности волокна, склеивание элементарных волокон в нить и образование эластичной и стойкой к механическим воздействиям при переработке пленки;

- обеспечение адгезии между армирующим наполнителем (стеклянным, базальтовым волокном) и связующим.

Сегодня на рынке доминирует продукция зарубежных производителей под торговыми марками Neoxil (DSM, Нидерланды), Filco (Coim, Италия) и EPI-REZ™ Resin (Momentive, США). Однако, эмульсии, обладающие высокой коллоидно-химической устойчивостью, получены с применением органических растворителей.

Наномодификация водных эмульсий эпоксидных смол (без применения органических растворителей!) позволила значительно повысить их коллоидно-химическую устойчивость за счет снижения среднего размера частиц и увеличения стабильности, а также улучшить распределение на волокне и снизить расход.

Наномодификация водных эмульсий эпоксидных смол осуществлялась двумя способами:

-	введением УНТ в эпоксидную смолу перед ее диспергированием в водном растворе ПАВ;

-	 введением кремнезоля в водный раствор ПАВ с дальнейшим диспергированием в нем эпоксидной смолы.

При введении 0,5-2,0 масс.ч. КЗ на 100 масс.ч. ЭС средний размер частиц сократился с 0,74 мкм до 0,36-0,39 мкм; при введении 0,01 масс.ч. УНТ на 100 масс.ч. Средний размер частиц составил 0,49 мкм.

Расход эмульсии при нанесении её на неорганические волокна сократился в 1,5-2 раза.

Древесно-полимерные композиты (ДПК) на основе ПВХ

В таблице 2 приведены характеристики различных древесно-наполненных материалов. Как видно, ДПК на основе ПВХ выгодно отличается от ДПК на основе ПЭ, а также ДСП и МДФ более высокими физико-механическими показателями и стойкостью к воздействию влаги.

Таблица 2

| Показатель | ДСП | МДФ | ДПК на основе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЭВП | ПВХ |
| Способ получения | прессование |  | прессование, экструзия, литье под давлением |  |
| Плотность, кг/м³ | 550-800 | 750-950 | 800-1100 | 1000-1200 |
| Предел прочности, МПа: - при изгибе: - при растяжении: - при сжатии: | 13,5-20 0,3-0,35 10-20 | 25-40 0,4-0,5 - | 15-20 4-7 15-20 | 25-45 8-10 23-25 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм | 150-200 | 60-200 | 150-200 | 200-250 |
| Разбухание по толщине за 24 часа, % | 22-33 | 20-30 | до 5 | 1-2 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 15-30 | - | до 12 | 1-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | 0,15 | - | 0,11-0,13 |  |
| Способность к вторичной переработке | не перерабатываются |  | перерабатываются вторично |  |

Однако применение ПВХ в качестве матрицы ДПК имеет следующие недостатки при реализации технологии:

- низкая стойкость к энергетическим воздействиям;

- высокая вязкость расплава;

- слабое адгезионное взаимодействие между древесной мукой и ПВХ, в связи с чем возможна невысокая степень наполнения (до 40 масс.%).

Ученым КГАСУ (д.т.н., проф. Абдрахманова Л.А., д.т.н., проф. Низамов Р.К., к.т.н. Бурнашев А.И., к.т.н. Ашрапов А.Х.) удалось устранить эти недостатки использованием связующих наноагентов, в качестве которых использованы кремнезоль и многослойные УНТ.

Основной технологичексий принцип реализации технологии - введение сверхмалых доз нанодобавок через древесный наполнитель!

На первом этапе получают наномомодифицированную древесную муку (совмещение с добавкой в центробежном смесителе+сушка) или гранулят (добавление к модифицированной древесной муке технологических добавок и переработка в 2-ухстадийном смесителе и экструдере).

На втором этапе из гранулята экструзией получают профильно-погонажные изделия из ДПК-ПВХ.

Технические эффекты при введении кремнезоля заключались в:

- увеличении модуля деформации при растяжении с 700 до 1300 МПа;

- увеличении термостабильности с 82 до 105 мин;

- увеличении микротвердости;

- снижении горючести.

В соответствии с общемировой практикой, наибольший потенциальный объем потребления полимерных композитов, конструкций и изделий из них находится в строительной индустрии, а российские компании производят достаточно широкий спектр продукции из полимерных композитов, пригодных для применения в строительстве. Однако объем потребления продукции российской композитной отрасли в строительстве в России составляет доли процентов (~ 6 - 7 тыс. тонн) от аналогичного мирового потребления.

Проблемы внедрения ПКМ в строительстве:

- специалисты строительной индустрии:

- не обладают полной информацией о возможностях и характеристиках ПК, в том числе об уже реализованных проектах с их эффективным использованием;

- не имеют в полном объеме нормативно-технических документов, регламентирующих требования к производству и применению в строительстве полимерных композитов и изделий (конструкций) из них (отсутствие необходимой НД);

- незначительный опыт применения изделий из полимерных композитов;

- недостатки существующей системы Госзакупок, отдающей в большинстве случаев предпочтения привычным, более дешевым, хотя и устаревшим, материалам и технологиям.

Деятельность лаборатории Ускоренных климатических испытаний при КГАСУ (руководитель – д.т.н., проф. Сулейманов А.М.) направлена на решение части обозначенных проблем, а именно на развитие методологического инструментария для прогнозирования долговечности ПКМ строительного назначения, включая разработку НТД.

Разработаны теоретические основы прогнозирования и повышения долговечности пленочно-тканевых композитов (ПТК) для мягких оболочек строительного назначения (воздухоопорные и тентовые сооружения).

Разработана методология компьютерного моделирования процессов старения и разрушения ПТК, базирующаяся на содержательном и формальном моделировании.

Разработаны математические модели процессов разрушения материалов ПТК, учитывающая структурную механику, вязкоупругие свойства и ползучесть полимерной матрицы композита, деструкцию и накопление в ней микроповреждений, а также интенсивность воздействия эксплуатационных факторов и атмосферостойкость самого материала.

На основе проекционных математических методов разработана многомерная модель процессов, вызывающих изменение эксплуатационных свойств материалов ПТК, позволяющая выделить в больших массивах данных физико-механических параметров композита скрытые (латентные) переменные и анализировать связи, существующие в исследуемой системе, а также прогнозировать изменение свойств материала, такие как прочность, модуль упругости, цвет, блеск, коэффициент светопропускания и др.

Разработана структурно-имитационная модель материалов ПТК, которая позволяет рассчитывать и визуализировать кинетические процессы, происходящие в структурных составляющих композита в период эксплуатации: распределение напряженно-деформированного состояния, поврежденность и деструкцию. Модель позволяет рассчитывать долговечность ПТК при варьируемых геометрических и физико-механических параметрах структурных составляющих композита.

Выводы

Объем потребления продукции российской композитной отрасли в строительстве в России составляет доли процентов от аналогичного мирового потребления, хотя существуют перспективные разработки, а российские компании производят достаточно широкий спектр полимерных композитов, которые могут эффективно использоваться в строительной индустрии.

Для увеличения объемов производства и потребления ПКМ в строительстве необходимо не только разрабатывать материалы, соответствующие по уровню характеристик мировым аналогам, но и развивать методологическую базу испытаний изделий и конструкций ПКМ, совершенствовать методики расчета и систему государственных закупок.

Литература:

1. Композиты укрепляют экономику / «Expert online», 5 авг. 2014 года.

2. Каблов Е.Н. Композиты: сегодня и завтра /Наука и технологии, 2015. – С.36-39.