УДК 677.494.675

Арамидные нити Русар-НТ и сферы их применения

Тихонов И.В.1, к.т.н.; Черных Т.Е.1, к.х.н.; Шиянова Л.Б.1, Черных К.Ю.1; Железина Г.Ф.2, к.т.н.; Соколов В.В.3, к.х.н.

1. ООО НПП «Термотекс», г. Мытищи Московской обл.

2. ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва

3.ФГУП «ФЦДТ «Союз», г. Дзержинск Московской обл.

Аннотация:

Исследованы характеристики арамидных нитей Русар-НТ и конструкционных органопластиков на их основе. Показана перспективность их использования в авиакосмической отрасли

Ключевые слова:

органопластик, арамидные волокна, полимерные композиты

Abstract:

The characteristics of aramid fibers Rusar-NT and constructional composites based on them were investigated. The perspectiveness of their application and airship and spaceship application is shown

Keywords:

AFRP, aramid fiber, polymer composites

Введение

Повышение свойств армирующих наполнителей -арамидных нитей является основным способом повышения свойств органо-композитов на их основе. В статье [1] были изложены пути повышения свойств отечественных арамидных нитей первого и второго поколений: СВМ, Армос и Руслан. Это структурная или химическая модификация арамидных нитей, направленная соответственно на изменение надмолекулярной структуры получаемых нитей одного химического состава за счет использования, например, мокрого или сухо-мокрого способа формования нити из изотропных растворов полимера, или изменение химического состава полимера за счет использования новых мономеров.

Успешным примером структурной модификации являются арамидные нити и жгуты «Русар-С», более 10 лет изготавливаемые ООО НПП «Термотекс» для серийных изделий особой государственной важности членам кооперации предприятий, возглавляемой АО «Корпорация «Московский институт теплотехники».  За счет освоения в опытно-промышленных масштабах способа сухо-мокрого формования нитей химического состава, идентичного нитям Армос/Руслан мокрого способа формования, удалось (с выходом 100%)  изготавливать жгут Русар-С600 с прочностью нитяного микропластика σм.п.=650±20 кгс/мм2 и модулем упругости Е ≥16000 кгс/мм2.

Примером химической модификации арамидов являются нити Русар-НТ сухо-мокрого способа формования, где за счет введения в химический состав волокнообразующего полимера нового диамина удалось снизить весовой расход дорогостоящего диамина мягчитель-2 (М-2) в три раза, что удешевляет полученную нить Русар-НТ и придает целый комплекс замечательных свойств: нейтральность водной вытяжки (рН=6÷7); кислородный индекс (КИ ≥45); пониженное влагопоглощение ≈1,5 % (при относительной влажности воздуха 98 % , температуре 20ºС и экспозиции 60 суток; повышенный (до 20000 кгс/мм2) модуль упругости.

Опытные партии нитей Русар-НТ линейной плотности 60 Текс, жгуты, а также образцы тканей на их основе были испытаны в ФГУП «ФЦДТ «Союз», АО «ЦНИИСМ», а такжев ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ.

В ФГУП «ВИАМ» разработан широкий ассортимент конструкционных и функциональных органопластиков, для армирования которых были использованы отечественные арамидные волокна первого и второго поколений СВМ, Русар [2-7]. Примеры применения органопластиков в российской авиационной технике приведены в таблице 1.

Таблица 1

Примеры применения органопластиков с арамидными наполнителями СВМ и Русар

| Марка материала | Наименование изделия и деталей |
| --- | --- |
| Органит 7Т | Вертолет Ка-50 (обшивки сотовых панелей фюзеляжа, руля, киля, стабилизатора) |
| Органит 11Т | Легкий вертолет Ми-34С (хвостовые секции лопасти несущего винта), вертолеты Ми-28Н, Ми-38 (обшивки хвостовых секций несущего винта) |
| Органит 12Т | Самолет Ту-334 (зализ крыла, нервюры элерона, обшивки и нервюры закрылков), вертолет Ка-62 (обшивки фюзеляжа), самолет АН-140 (обшивки форкиля, верхние панели хвостовой части крыла) |
| Органит12ТКС/42 | Самолет АН-140 (обшивки панелей пола пассажирского и багажного отсеков, кабины пилотов и бытового отсека; обшивки створок основного шасси, обшивки зализа крыла с фюзеляжем, обшивки створок шасси, панели обтекателя шасси, панели хвостового зализа). |
| Органит 6НТ | Двигатели Д 436Т, ПС-90, ПС90А (защитное устройство корпуса вентилятора) |
| Органит 10Т | Самолет Ту-204 (зализ крыла, обтекатель механизма закрылка, хвостовой отсек внешнего закрылка, обшивка элерона) |
| ВКО-2ТБ | Самолет «Супер Джет 100» (перегородка кабины экипажа) |

При разработке новых самолетов, вертолетов и авиационных двигателей требования к уровню свойств авиационных материалов постоянно возрастают. Устойчивость к воздействию климатических факторов и  повышенной влажности является одним из основных требований, предъявляемых к материалам авиационного назначения [8-9].

Применение нового хлорсодержащего мономера позволило уменьшить в химическом составе волокнообразующего полимера Русар-НТ количество активных групп, способных адсорбировать молекулы воды, а сухо-мокрый способ формования изменил надмолекулярную структуру моноволокон, что существенно уменьшило дефектность их поверхности, и соответственно поглощение влаги. Новые арамидные волокна Русар-НТ были испытаны в ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ для создания конструкционных органопластиков с высокой эксплуатационной надежностью в жестких климатических условиях, в том числе в условиях теплого влажного климата.

Объектами исследований в ФГУП «ВИАМ»[10]явилиськак арамидные нити Русар НТ, так и армированные ими органопластики на основе типовых эпоксидных связующих ЭДТ-69Н, ЭНФБ-2М, ВС-2526К, ВК-36РТ, применяемых в производстве полимерных композитов авиационного назначения.

В таблице 2 представлены свойства отечественных и зарубежных арамидных нитей, анализ которой показывает, что по комплексу потребительских свойств нити Русар-НТ  имеют неоспоримые преимущества перед всеми волокнами класса жесткоцепных параарамидов.

Результаты исследований по стандартным методикам показали, что механические свойства арамидных волокон Русар-НТ в сравнении со свойствами российских и зарубежных аналогов  (Таблица 2) не уступают зарубежным аналогам и превосходят российские серийные волокна СВМ и Русар, выпускаемые предприятием ОАО «Каменскволокно».

Таблица 2

Характеристики арамидных нитей

На рисунке 1 представлены данные ФГУП «ВИАМ» по влагопоглощению органопластиков при  700С и относительной влажности 98% с экспозицией более 120 суток. Сравнение данных сразу выводит органопластик из Русар-НТ на 1-е место, т.к. его влагопоглощение ~ 1% в разы меньше, чем на нитях 1-го и 2-ого поколений.

Рис.1 Влагопоглощение образцов органопластиков при Т=70С и относительной влажности 98%.

Данные по кислородному индексу КИ≥45% (таблица 2), а также характеристикам горючести (таблица3) и данные по термоокислительной стойкости волокон Русар-С и Русар-НТ  (таблица 4) опять же отдают предпочтение нитям Русар-НТ.

Таблица 3

Характеристики горючести органопластика

| Материал | Продолжительность остаточного горения*, сек | Размер участка прогоревшего материала, мм | Классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Органопластик на основе ткани Русар НТ | 1 | 82 | Само-затухающий |
| Допустимые значения | Не более 15 | Не более 152 |  |

Таблица 4

Результаты ТГА анализа волокон Русар-С и Русар-НТ

| № образца | Марка волокна | Температура 5% потери массы, 0С | Температура 10% потери массы, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русар-НТ | 307 ±2 | 464±2 |
| 2 | Русар-С | 435±2 | 464±2 |

Интересные данные сравнительной оценки эксплуатационных характеристик различных типов волокон, включая Русар-НТ (рисунок 2),  получены в ФГУП «ФЦДТ «Союз». На рисунке 2 видно, что по соотношению удельной прочности и удельного модуля упругости нити Русар-НТ «обогнали» нити Русар-С, а по удельному модулю обогнали углеродный композит УКН/5000.

Данные по сравнению поверхностной адгезии нитей Русар-С, выпускаемых серийно более 10 лет, и нитей Русар-НТ, полученных на пилотной цеховой установке (стартовые характеристики), обнадеживают (таблица 5), т.к. вопрос поиска оптимальных режимов  формирования надмолекулярной структуры нитей Русар-НТ только начинается.

Рисунок 2. Удельная прочность и удельный модуль упругости армирующих материалов различной химической природы.

Таблица 5

Работа адгезии армирующих материалов к эпоксидному связующему ЭДТ-10

| Армирующийматериал | Кевлар | СВМ | Русар-НТ | Русар-С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wa, мДж/м2 | 75 | 78 | 82 | 82 |

По степени кристалличности нити Русар-НТ примерно в 3 раза менеее кристалличны, чем нити Кевлар, и в 2 раза более кристалличны, чем нити Русар-С, что во многом может объяснять рекордную прочность нитей Русар-С, стабильность, добротность нитей Кевлар и многогранность свойств по целому ряду характеристик нитей Русар-НТ. Однако необходимо проведение более углубленных исследований по выявлению связи степени кристалличности нитей с их свойствами.

Весьма наглядны результаты испытаний органопластиков из различных волокон, включая Русар-С и Русар-НТ, проведенные на однонаправленных кольцевых образцах диаметром 150 мм и модельных образцах композитных изделий диаметром 400 мм (рисунок 3), где установлена линейная зависимость прочности композитов от прочности  исходных армирующих материалов (рисунок 4).

Рисунок 3 - Фотографии разрушенного кольцевого образца (а) и 
модельной оболочки (б) на основе жгутов Русар-НТ.

Из рисунка 5 видно, что давление разрушения оболочек из углеродных волокон не достигает уровня органопластиковых конструкций при использовании равнопрочных наполнителей. Это связано с тем, что при их проектировании количество вносимого АМ рассчитывалось исходя из условия ограничения массы оболочки - 4,5 кг. Более низкая плотность арамидных волокон по сравнению с углеродными наполнителями способствовала созданию конструкций с большим содержанием АМ, что привело к закономерному увеличению уровня их давления разрушения относительно углепластиковых изделий. При этом наибольшая величина Рраз оболочек достигается при использовании отечественных арамидных волокон типа Русар-С и Русар-НТ.

Рисунок 4 – Зависимости давления разрушения  (Рраз) модельных оболочек на основе арамидных (а) и углеродных (б) армирующих материалов от прочности их микропластика.

Хотелось бы пожелать российским химикам возобновить работы, которые велись в советские времена по поиску рецептур связующих, позволяющих более полно использовать потенциал арамидных наполнителей для повышения свойств композиционных материалов на их основе.

Из изложенного выше можно сделать следующий вывод: по сравнению с другими параарамидными нитями, серийно выпускаемыми отечественными и зарубежными производителями, по комплексу потребительских свойств нити Русар-НТ даже при стартовых характеристиках, полученных при их изготовлении на пилотной цеховой установке, превышают все известные арамидные волокна. Это говорит об их большом потенциале, т.к. известно, что при освоении в промышленном производстве свойства нитей повышаются на 15-40%.

Литература

1. Tikhonov I.V., Tokarev A.V., Shorin S.V., Shchetinin V.M., Chernykh T.E., Bova V.G. Russian aramid fibres: past−present−future //Fibre Chemistry. 2013. №5. P. 1–8.

2. Гуняев Г.М., Кривонос В.В., Румянцев А.Ф., Железина Г.Ф. Полимерные композиционные материалы в конструкциях летательных аппаратов //Конверсия в машиностроении. 2004. №4 (65). С. 65–69.

3. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.

4. Железина. Конструкционные и функциональные органопластики нового поколения //Труды ВИАМ. 2013. №4 (viam-works.ru).

5. Железина Г.Ф. Особенности разрушения органопластиков при ударных воздействиях //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 272–277.

6. Препрег и стойкое к удару и баллистическому воздействию изделие, выполненное из него: пат. 2304270 Рос. Федерация; опубл. 27.02.08. (Каблов Е.Н.).

7. Железина Г.Ф., Соловьева Н.А., Орлова Л.Г., Войнов С.И. Баллистически стойкие арамидные слоисто-тканые композиты для авиационных конструкций //Все материалы. Энциклопедический справочник. Композиционные материалы. 2012. №12. С. 23–26.

8. Каблов Е.Н. Современные материалы – основа инновационной модернизации России //Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10–15.

9. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

10. Железина Г.Ф., Войнов С.И., Черных Т.Е., Черных К.Ю  Новые арамидные волокна Русар-НТ для армирования конструкционных органопластиков// Вопросы материаловедения 2015. №1 (81) С. 60-70.