УДК 621.002.3

Создание и применение  нормативной документации,  регулирующей применение, изготовление и испытания композитной полимерной арматуры для  армирования  бетонных  конструкций

Луговой А.Н., к.т.н.

anatolii.lugovoi@bzs.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков»

Аннотация:

Рассмотрены основные положения нормативных документов - стандартов, регламентирующих  изготовление и испытания арматуры из композитных материалов и её применение в строительстве

Ключевые слова:

композитная полимерная арматура, методы испытаний, физико-механические характеристики, армирование бетонных конструкций

Abstract:

Examines the main provisions of normative documents (standards, governing fabrication and testing of reinforcement of composite materials and its application in construction

Key words:

fibre-reinforced polymer (FRP) bar, test methods, physico-mechanical characteristics, reinforcement of concrete structures

Вопросы армирования бетонных конструкций стержнями из полимерных композиционных материалов, прежде всего стеклопластиков, рассматривались в нашей стране ещё в середине шестидесятых  годов [1]. Итогом проведённых в то время исследований явились разработанные совместно НИИЖБом и Институтом строительства и архитектуры Госстроя БССР рекомендации [2]. В предисловии данного документа (далее «Рекомендации») отмечено, что «возможность применения стеклопластика для армирования бетонных конструкций обусловлена специфическими свойствами этого материала:  высокое временное сопротивление; коэффициент температурной деформации,  незначительно отличающийся от коэффициента температурной деформации бетона». Отмечено, также, что «…стеклопластиковая арматура обладает высокими химической стойкостью и электрической прочностью;  низкий модуль упругости снижает величину потерь при её предварительном напряжении; в некоторых случаях могут быть использованы немагнитность и радиопрозрачность этого вида арматуры.

Вместе с тем прочность стеклопластиковой арматуры снижается при длительном воздействии некоторых агрессивных сред. Значительно сужает области рационального применения стеклопластбетонных конструкций высокая стоимость стеклопластиков. Однако, несмотря на  перечисленные недостатки, уже в настоящее время стеклопластиковая арматура может быть эффективно использована для создания из специальных бетонов несущих электроизоляционных конструкций (безызоляторных траверс опор ЛЭП, изолирующих колонн линий электропередачи высоких и сверхвысоких напряжений и т.п.) и конструкций с высокой сопротивляемостью  воздействию  агрессивных сред. В этих конструкциях бетон с предварительно напряжённой стеклопластиковой арматурой успешно заменяет дефицитные и дорогие материалы».

В данных Рекомендациях указано, что «…расчёт стеклопластбетонных конструкций следует проводить согласно СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» (во время выпуска Рекомендаций действовали СНиП II-21-75) с учётом специфических свойств стеклопластиковой арматуры и особенностей её работы в бетоне. Вследствие низкого модуля упругости и высокой прочности стеклопластиков их применяют в качестве арматуры с предварительным напряжением.

Применение стеклопластиковой арматуры для ненапряжённых конструкций должно быть специально обосновано».

Почему следует остановить внимание на данном документе? Прежде всего, потому, что в нём изложены основы методического подхода к проектированию пластбетонных конструкций: проектирование следует проводить по общим правилам, изложенным в СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» с учётом характеристик закладываемой в проект конкретной арматуры из композиционного материала и коэффициентов условий работы данной арматуры в конкретной конструкции.

Выводы в данных Рекомендациях не потеряли своей актуальности до настоящего времени. По прежнему, арматура из полимерных композиционных материалов дороже традиционной стальной (хотя разрыв в стоимостях значительно снизился по сравнению с семидесятыми годами), и, конечно, есть отрасли, где применение бетона, армированного композитной арматурой, вместо железобетона,  даст положительный экономический эффект.

В соответствии с этими рекомендациями были спроектированы и построены несколько  производственных зданий, используемых  для  хранения агрессивных веществ в химических производствах  и минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Однако, данные Рекомендации не получили дальнейшего развития в виде нормативного документа более высокого уровня, например СНиП, возможно в связи с высокой стоимостью и ограниченным производством композитной арматуры.

Естественно, параллельно проходили исследования по применению композитной арматуры за рубежом, которые особенно  интенсивно развивались в  течение последних 25 лет, когда в нашей в этой области наступил спад.  Об этом свидетельствуют нормативные документы ряда стран (Канада, США,  Италия, Япония и др.) [3-9] и большое количество публикаций по данной тематике, со списком которых можно, например, ознакомиться в документе [3].

Как указано в [3], уникальные  свойства полимерных композитных материалов вызвали их широкое применение  в связи с  развитием сети автомобильных дорог, а также появлением новых  конструкторских проектов, таких как, помещения  для магниторезонансной томографии в больницах,  или  будки-пункты  взимания дорожной оплаты на автомобильных дорогах,  использующие технологию радиочастотной идентификации для определения уже оплативших покупателей, (композитная арматура для этих конструкций является единственным выбором, потому что стальную арматуру, которая  интерферирует с электромагнитными сигналами, использовать нельзя). Также в [3] подчёркивается, что композитная арматура необычайно стойкая к коррозии, легкая по весу – около одной четверти от веса аналогичной стальной, и является теплоизолятором, потому как препятствует протеканию тепла в строительных конструкциях. Именно коррозионная стойкость композитной арматуры привлекла внимание проектировщиков и строителей дорог и мостов в США и Канаде, потому что развитие национальной системы дорог стимулировало потребность в обеспечении их круглогодичного рабочего состояния. Стало общей практикой в этих странах использование соли против обледенения поверхности мостов на автомобильных дорогах, в результате чего стальная арматура в этих конструкциях подвергалась обширной коррозии, что стало основной проблемой в обеспечении эксплуатационной пригодности бетонных армированных конструкций.   В конце 70-х годов появилась реальная возможность решить  проблему коррозии арматуры и разрушения бетона  с помощью арматурных прутков из полимерных композиционных материалов.

Самыми крупными производителями композитной арматуры в США и Канаде являются компания Hughes Brosers (США) и компания Pultrall (Канада).  Технологией производства композитной арматуры обычно является пултрузия, с использованием ровинга из Е-стекла и винилэфирной смолы.  Продукты Aslan компании Hughes производятся со спиралевидной закруткой для придания волнообразного профиля, в то время как прутки V-ROD компании Pultrall являются гладкими.

Известны уже десятки успешно реализованных за рубежом проектов различных сооружений, где использованы бетоны с применением в качестве арматуры стержней из композитных материалов, прежде всего – стеклопластиков. Накопленный опыт зарубежного строительства на основе анализа затрат на главные  компоненты жизненного цикла конструкций  показывает, что наиболее  эффективно применение в качестве армирующих бетон композитных стержней в следующих отраслях:

1 Армированный бетон, подвергаемый действию антиобледенительных солей: паркинговые (стояночные) сооружения; мостовые настилы, барьеры; парапеты; бордюры; подпорные стенки и фундаменты; дороги и дорожные плиты.

2 Сооружения  построенные в морской и речной воде: причалы (набережные); подпорные стенки; пирсы; волноломы; кессонные сваи (понтоны); напорные перекрытия; ёмкости; надстройки; лесосплавные строения; каналы; плавательные бассейны и аквариумы.

3 Конструкции для перекачки  (хранения) жидкостей содержащих коррозионные агенты: сточные воды обогатительных фабрик; нефтехимические производства; целлюлозно-бумажные комбинаты; газоперерабатывающие заводы; трубопроводы (танки-ёмкости) для ископаемого топлива; охладительные башни (градирни); вытяжные (дымовые) трубы; горнодобывающие предприятия различного типа; атомные станции и складские помещения.

4 Конструкции, требующие низкой удельной электрической проводимости или нейтральности к электромагнитному полю: алюминиево- и медеплавильные производства; кабельные колодцы для электрического и телефонного коммуникационного оборудования; основания (фундаменты) для передающих (телекоммуникационных)  башен;  командные (управляющие) башни (пункты) аэропортов; магнито-резонансные устройства (оборудование) больниц; пункты связи на железнодорожных переездах и специальные военные сооружения.

5 Конструкции, используемые при прокладке туннелей и бурении, требующие армирования временных бетонных сооружений: сооружения, содержащие подпорные стенки; подземные быстровозводимые сооружения;  вертикальные шахтные стволы.

6 Конструкции (устройства) чувствительные к весу: бетонные конструкции, возводимые в зонах с низким сопротивлением грунта к воздействию нагрузок от опор,  выносные устройства для определения географического местоположения, датчики состояния окружающей среды или активности сейсмоопасных зон являются  особой проблемой, которая может быть решена  армированием стержнями с малым  весом

7 Конструкции, чувствительные к тепловым воздействиям: покрытия (полы) бытовых помещений типа патио, термоизолированные бетонные помещения (оболочки),  тёплые полы и кондиционируемые комнаты.

В начале 2000-х годов в отечественной строительной практике возобновился интерес к использованию стержней из полимерных композитов для армирования бетонных конструкций и в СНиП 51-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»  - актуализированной редакции СНиП 2.03.01-84 было введено указание:

«5.3.2 Для железобетонных конструкций следует применять следующие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами:

…

- неметаллическую композитную арматуру.

5.3.3 Основным нормируемым и контролируемым показателем качества арматуры является класс арматуры по прочности на растяжение…

К неметаллической арматуре … предъявляют также требования по щелочестойкости и адгезии к бетону».

Но фраза «установленные соответствующими стандартами» явилась сдерживающим фактором для разработки конструкций с применением композитной арматуры, потому, что стандарта на композитную арматуру в то время не было.

Бийский завод стеклопластиков (БЗС), специализирующийся на выпуске изделий из пластмасс и композиционных материалов (стеклопластиков и базальтопластиков), для различных отраслей, в том числе для строительства, естественно был заинтересован в выпуске нормативной документации, которая стимулировала бы широкое применение композитной арматуры в отечественной практике строительства. Поэтому в 2010 году была начата совместная работа НИИЖБа и Общества с ограниченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков» (ООО «БЗС) над разработкой межгосударственного стандарта  «Арматура композитная полимерная  для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия». Этот стандарт был рассмотрен и принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (протокол № 40 от 04.06.2012). Данный межгосударственный стандарт зарегистрирован как ГОСТ 31938–2011.  В Российской Федерации этот стандарт под номером ГОСТ 31938–2012  введён в действие в качестве национального с 1 января 2014 года.

Указанный стандарт разработан с учётом международного стандарта [6] и регламентирует нормативные характеристики различных видов композитной арматуры (АКП): АСК – стеклокомпозитной, АСК – базальтокомпозитной, АУК – углекомпозитной, ААК – арамидокомпозитной, АКК –  комбинированной композитной, правила и методы их определения. Ориентируясь на характеристики, указанные в вышеупомянутых Рекомендациях и СНиП, разработчики стандарта выделили  основные характеристики композитной арматуры, необходимые для проектирования конструкций:

- корректно определяемая площадь поперечного сечения;

- механические характеристики (прочность и модуль упругости);

- предельная температура эксплуатации;

- стойкость к воздействию щелочной среды влажного бетона.

Для однообразного определения геометрических и механических характеристик всеми производителями композитной арматуры в стандарте введено понятие «номинальный диаметр». По аналогии со стандартом [6] и стандартом на арматурную сталь [10], под номинальным диаметром композитной арматуры с переменным профилем любой конфигурации, понимают диаметр равновеликого по объёму гладкого цилиндра. В стандарте приведена методика  определения данного диаметра, основанная на методах регламентированных стандартами [6, 11]: погружая в дистиллированную воду образец арматурного стержня, определяют его объём, затем из объёма, считая образец гладким цилиндром,  рассчитывают диаметр и принимают это расчётное значение в качестве номинального диаметра арматуры.

ГОСТ 31938 распространяется на арматуру с номинальными диаметрами от 4 до 32 мм. В таблице 3  приведены нормативные механические  характеристики АКП, указанные стандарте.

Также в стандарте  указано, что температура эксплуатации АКП должна быть не ниже 60°С и регламентируется стойкость АКП к воздействию щелочной среды и прочность сцепления арматуры с бетоном, как в исходном состоянии, так и после долговременного воздействия щелочной среды влажного бетона.

Таблица 3

Механические характеристики АКП

| Наименование показателя | АСК | АБК | АУК | ААК | АКК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел прочности при растяжении, ϭв, МПа, не менее | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 1000 |
| Модуль упругости при растяжении, Ef, ГПа, не менее | 50 | 50 | 130 | 70 | 100 |
| Предел прочности при сжатии, ϭвс, МПа, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Предел прочности при поперечном срезе, τsh, МПа, не менее | 150 | 150 | 350 | 190 | 190 |

Для подтверждения соответствия выпускаемой продукции требованиям стандарта предусматриваются приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

В стандарте указано, что производитель АКП обязан гарантировать соответствие приведенных нормативных механических  характеристик АКП с доверительной вероятностью не ниже 95% и ежегодно подтверждать их выполнение по результатам статистической обработки результатов приёмо-сдаточных и периодических испытаний.

Приёмо-сдаточному контролю и испытаниям, в соответствии с требованиями стандарта,  следует подвергать каждую выпускаемую партию АКП. При приёмо-сдаточных испытаниях проверяют соответствие требованиям стандарта предела прочности и модуля упругости при растяжении.

Остальные характеристики арматуры, регламентируемые стандартом, проверяют при периодических и типовых испытаниях.

Поскольку рассматриваемый ГОСТ 31938 – 2012 определяет общие технические условия, то методы испытаний, приведенные в приложениях к нему, носят справочный характер.

В развитие  ГОСТ 31938 – 2012 Союзом производителей композитов, НИИЖБ и ООО «БЗС» разработаны межгосударственные стандарты [12, 13, 14],  которые введены в действие в качестве национальных с 1 января 2015 года.

В дополнение к методам определения физико-механических характеристик, приведенных в ГОСТ 31938,  в ГОСТ 32492 изложен метод определения прочности и модуля упругости АКП  продольным изгибом. Данный метод основан на разрушении образца АКП посредством потери устойчивости при нагружении его продольной сжимающей нагрузкой. Расчетная схема упругого стержня при продольном изгибе приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема упругого стержня при продольном изгибе

Достоинства данного метода, его преимущества перед другими известными (стандартными) методами подробно рассмотрены в работе [15]. Данный метод рекомендуется для проведения приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ): он прост в реализации, информативен, позволяет провести испытания в кратчайший срок.  Десятилетний опыт его применения  в заводской лаборатории ООО «БЗС» при  ПСИ однонаправленно армированных стеклопластиковых стержней (гибкие стеклопластиковые связи для трёхслойных панелей и кирпичных стен, изолирующие силовые стержни для полимерных изоляторов) позволил накопить богатый статистический материал, свидетельствующий о надёжности получаемых при его применении результатов. Отметим, что метод продольного изгиба позволяет испытывать стержни большого диаметра. Например, при испытании стеклопластикового стержня диаметром 46 мм с нормативной прочностью 1300 МПа нагружающее продольное усилие, вызывающее потерю устойчивости, составляет около 35 кН, а разрушающее растягивающее усилие стержня диаметром 38 мм с нормативной прочностью 800 МПа равно примерно 907 кН, что близко к предельным усилиям, развиваемым разрывными машинами.

ГОСТ 32486 также увеличивает число стандартизованных методов испытаний композитной арматуры (в сравнении с ГОСТ 31938). Так в стандарт введена методика определения коэффициента температурного расширения АКП и температуры стеклования связующего (определяющей предельную температуру эксплуатации), по термомеханическому анализу (ТМА).

Кроме того, введены методы определения предельной температуры эксплуатации, заключающиеся в определении изменения прочности сцепления  с бетоном стержня АКП  при внешнем температурном воздействии на  бетонный куб, в который заформован стержень АКП.

ГОСТ 32487, помимо методов определения характеристик стойкости АКП к воздействию агрессивных сред, рекомендуемых ГОСТ 31938, вводит методы испытания АКП на устойчивость к долговременному воздействию растягивающей нагрузки и щелочной среды.

Таким образом, к началу 2015 года был разработан комплекс национальных стандартов, регламентирующих методы  определения  всех основных характеристик АКП, необходимых для проектирования бетонных конструкций, армированных композитной арматурой.

Кроме того, НИИЖБ разработал изменение №1 с СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003» Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения, которое в соответствии с приказом Минстроя России от 8 июля 2015 года утверждено и введено в действие с 13 июля 2015 года. Данным изменением в СП 63.13330 введено Приложение Л (рекомендуемое) «Расчёт конструкций с композитной полимерной арматурой».

Однако введение указанной нормативной документации, к сожалению, усугубило ситуацию с применением композитной арматуры в отечественной строительной практике. Очевидно в связи с кажущимся  снятием запрета на применение АКП (введение стандарта, требуемого СНиП) в  России возник «бум» развития предприятий, производящих композитную арматуру: в настоящее время их уже более 200. Кажется всё просто: объём капитальных вложений относительно небольшой, технология тоже, на первый взгляд, проста. Поэтому «производи и продавай», не беспокоясь о последствиях: «пусть об этом болит голова у покупателя»

Заметим, что в США, Канаде, Германии известны по одному крупному производителю и, тем не менее,  все изученные нами зарубежные нормативные документы непременным условием ставят подтверждение производителем нормативных и расчётных характеристик  каждой конкретной арматуры, закладываемой в проект, с доверительной вероятностью не менее 95%.

В России же в связи с массовым возникновением производителей АКП,  начался хаос с определением механических характеристик арматуры и её сертификацией на соответствие ГОСТу 31938. Дело в том, что в России всего несколько Испытательных центров, по-настоящему аккредитованных на испытание композитных материалов. Сертификационные центры же беззастенчиво выдают сертификаты, в которых приведены ссылки на протоколы испытаний по стандартам на стальную арматуру или по стандартам на испытание пластмасс. По нашему убеждению обязательному контролю подлежит  устойчивость арматуры к долговременному воздействию щелочной среды влажного бетона, но её мало кто требует (ввиду незнания последствий) и поэтому мало кто подтверждает («а зачем, если не требуют?»).

Также по просторам Интернета «блуждает» настойчиво вбиваемая в сознание потребителей так называемая «таблица равнопрочной замены стальной арматуры на композитную». Однако, умалчивается то, что равнопрочной замена может быть только с учётом всех коэффициентов условий работы. В связи с этим актуальной является проблема ужесточения подхода строительного сообщества к подтверждению характеристик закладываемой в проекты композитной арматуры. Не низкая стоимость композитной арматуры, рассчитываемой  по таблице «равнопрочной замены», а надёжность конструкции, армированной АКП, в течение назначаемого срока службы и достигаемая эффективность  от применения АКП должны быть критериями при сравнении варианта армирования.

Бийский завод стеклопластиков предлагает на начальном этапе широкого внедрения АКП в практику строительства ввести подтверждение соответствия АКП стандарту не только сертификатом но и  Техническим свидетельством.

Заключение

Формально, в России, созданы условия для внедрения арматуры из композиционных материалов в строительную практику: разработаны и введены в действие национальные стандарты на технические характеристики АКП и методы их определения, разработано и введено в действие дополнение к СНиП о правилах расчёта бетонных конструкций, армированных АКП, однако, практика применения этих нормативных документов несовершенна. За образец предлагается взять подходы, регламентируемые зарубежными нормативными документами: подтверждение каждым производителем всех требуемых стандартами и СНиП характеристик АКП с оформлением на неё не только сертификата, но и Технического свидетельства, разрешающего применение в строительстве.

Литература

1 Берг О.Я, Нагевич Ю.М. Механические свойства стеклопластиковой арматуры больших сечений // Бетон и железобетон – № 12 –1964 – С. 532-535.

2 Р-16-78 Рекомендации по расчёту конструкций со стеклопластиковой арматурой.  – М.: НИИЖБ, Институт строительства и архитектуры Госстроя БССР (ИСиА), 1978. – 21 с.

3 ACI 440.1R-06 (2006)  «Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars», ACI Committee 440, American Concrete Institute (ACI)

4 ACI 440.3R-04 (2004)  “Guide  Test Methods for  Fiber-Reinforced Polymers (FRPs)   for Reinforcing or Strengthening   Concrete Structures”,  American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA

## 5 CAN/CSA-S806-02  A National Standard of Canada. “Design and Construction of Building Components with Fibre-Reiforced Polymers”, Canadian Standards Association, Ontario.

6 ISO 10406 -1: 2008 (E) Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete – Test methods – Part 1: FRP bars and grids.

## 7 CNR-DT 203/2006 “Guide for the Design and Construction of Concrete Structures Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bars”, Advisory Committee on Technical Recommendation for Construction, ROME – CNR June 2007.

## 8 Japan Society of Civil Engineers (JSCE), 1997b, “Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures Using Fiber Reinforcing Materials”, Concrete Engineering Series No. 23, 325 pp/

## 9 Benmokrane, B., Desgagne, G., and Lackey, T., 2004, “Design, Cons-truction and Monitoring of Four Innovative  Bridge Decks Using Non-Corrosive FRP Composite Bars,” 2004 Annual Conference of the Transportation Association of Canada, Quebec City, Quebec, Canada.

10 ГОСТ 5781 – 82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

11 ГОСТ 15139 – 69 Пластмассы. Методы определения плотности (объёмной массы).

## 12 ГОСТ 32492-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик.

## 13ГОСТ 32486-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик долговечности.

## 14  ГОСТ 32487-2013 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам.

## 15 Луговой А.Н. Исследование механических характеристик однонаправленно армированного стеклопластика методом продольного изгиба, диссертация на соискание учёной степени канд. техн. наук – Бийск, 2005.