Технологии вакуумного формования и прессования листовых термопластичных композитов с последующей механической обработкой от фирмы GEISS AG

Калашников А.А.

info@geiss.ru

ООО «Гайсс РУС», г. Тольятти

Аннотация:

В докладе рассматриваются возможности автоматизированной машинной переработки листовых термопластичных композитов в полностью завершённую деталь с 3D геометрией

Ключевые слова:

листовой термопластичный композит, композитные пресса, термоформовочные машины, фрезерные центры с ЧПУ

Процессами, применяемыми для переработки данного типа материала, будут являться прессование в закрытой форме и вакуумное термоформование на открытой форме. Как процесс прессования, так и процесс вакуумного термоформования предполагают финишную механическую обработку детали на 5-ти осевом фрезерном центре с ЧПУ. В основном будут показаны отличия двух данных технологических процессов от более распространённых на сегодня методов переработки термопластичных композитов, таких как классический SMC (sheet molding), BMC (bulk molding), автоклавное формование.

Наряду с краткой характеристикой листовых термопластичных композитов и возможностью технологических процессов их прессования и вакуумного формования будет затронут вопрос целесообразности применения данных материалов и технологий их переработки для таких отраслей промышленности как автомобильная, авиация, космос, строительство, электроника, мебельная промышленность, энергетика.

Разговор о термопластичных композитах следует предварить одним замечанием, которое позволит нам впоследствии лучше уяснить как особенности самих органокомпозитов, о которых будет идти речь, так и преимущества процессов их переработки, которые мы обозначаем как прессование и вакуумное термоформование.

Термопластичные полимерные материалы используются в производстве  тысяч пластмассовых изделий, которые окружают нас в нашей повседневной жизни. Это и бутылки, и пищевые контейнеры, игрушки, упаковка для электроники, интерьеры автомобилей, поездов, самолетов и тысячи прочих продуктов. Для придания формы этим полимерам используются такие наиболее распространённые процессы как литье под давлением, выдув, вакуумное термоформование. Большинство термопластов формуются как «чистые» полимеры без усиления волокном. Добавление в термопластичную массу усиливающих волокон (стекловолокна, карбона, арамида или гибридных волокон) позволяет улучшить свойства этих материалов, а также создать более широкий спектр их применений. В первую очередь речь идет об улучшении механических свойств, но не только. Производители листовых термопластичных композитов работают с ориентацией на потребности заказчиков и выбирают исходя из их задач различные типы и длины волокон, а также различные системы смол, сочетание которых позволяет конструкторам предприятий заказчиков осваивать новые методы конструирования деталей. Общими отличительными особенностями усиленных волокном (ровинг/ткань/укладка) пластмасс являются:

- небольшой удельный вес;

- высокая жесткость и прочность;

- высокий модуль упругости;

- высокая вибропрочность;

- невысокая теплопроводность;

- хорошие свойства для последующей обработки пилой, сверлом, фрезой.

Листовые композиты, о которых мы ведем речь имеют в качестве термопластичной матрицы такие материалы как полиамид, поликарбонад, полиэтилен, полипропилен, акрил. В качестве усиления используется карбон, стекловолокно, арамидные или гибридные нити. Листы могут иметь сэндвичную структуру, при которой покрывные слои могут быть выполнены из альтернативного материала, например с одним покрывным слоем PA/PC – один покрывной слой из РС или двусторонним покрывным слоем РА//РС.

Имея подобные характеристики, среди прочего малую плотность, повышенную устойчивость к стиранию, высокую ударопрочность и большую эластичность, данный материал может применяться как для производства конечных видовых деталей: корпусов транспортных средств, электроприборов, медицинских приборов, так и для производства полуфабрикатов – как усиливающие части в деталях, производимых методом литья под давлением.

По сути листовые композиты представляют собой прекрасное дополнение к чисто термопластичным листам, позволяя производить схожую продукцию, но с повышенными потребительскими свойствами. Например, листовые термопластичные композиты находят свое применение в автомобильной промышленности, в зеленой энергетике, т.е. при производстве деталей, которые должны сочетать в себе легкость с повышенной механической жесткостью.

В немецком языке данный материал принято называть Organoblech, т.е. органический листовой металл. Он также как и обычный металл подлежит либо прессованию, либо глубокой вытяжке. Принцип его переработки заключается в том, что данный материал можно в короткое время разогреть (разогревается термопластичная матрица) и затем подвергнуть либо прессованию между двумя половинками закрытой формы, либо вакуумному термоформованию на открытой форме.

Компания GEISS AG*, которая на протяжении 67 лет занимается разработкой, производством и обслуживанием тяжелых индустриальных вакуум-формовочных машин в последние годы обратила свое внимание на переработку композитов.  Для переработки данных материалов  GEISS AG предлагает на рынке как вакуум-формовочные машины для формования термопластичных листовых композитов вакуумом при длине ровинга до 15мм, так и композитные пресса для формования листовых термопластичных композитов с усилением ровингом длиной свыше 15мм или усилением типа «ткань» или «укладка»

Рис.1. Универсальная автоматическая вакуум-формовочная машина фирмы Geiss AG

Рис.2. Композитный пресс фирмы Geiss AG

В отличие от классических вакуум-формовочных машин со средним усилием запирания рамы 4-6 тонн, композитные пресса развивают усилие до 200 тонн, что позволяет прессовать в закрытой форме действительно жесткие композиты с плетеной основой или уложенными нитями.

Композитные пресса Geiss AG могут, однако, использоваться и как обычные вакуум-формовочные машины для формования термопластов без усиления. Это важно, кроме всего прочего и потому, что рыночные ниши деталей, изготовленных из термопластичных композитов и из чистых термопластов, во многом пересекаются, одни детали могут заменять другие.

Классическими рынками как для термопластов так и для усиленных термопластов являются следующие рынки и группы продуктов:

| Рыночная ниша: | Конкретизация продукции: |
| --- | --- |
| Все транспортные средства: | Автобусы, поезда, трамваи, авиация, фургоны, трейлеры – детали интерьеров и экстерьеров, световые панели, спойлеры, сиденья, солнцезащитные козырьки и т.д. |
| Электромобили: | Весь интерьер и экстерьер |
| Автомобильная промышленность: | Детали интерьера, обивка багажника, боксы для лыж, колесные арки, крыши, коврики и т.д. |
| Сельхозтехника и гусеничный транспорт: | Детали интерьера, крыши, крылья |
| Мотоциклы: | Экраны, ветровые щитки, обтекатели |
| Холодильники: | Внутренние контейнеры, накладки дверей, дверные боксы |
| Упаковка: | Транспортные поддоны, контейнеры |
| Медицина: | Боксы для стерилизации горячим паром, корпуса томографов, элементы медицинской мебели и сантехники |
| Строительство: | Продукция для изоляции систем теплого пола, отделка стен, имитация стен, биореакторы, потолочные светильники, кровельные желоба и дренажные трубы |
| Реклама: | Уличные знаки, ветровые щитки, обтекатели |
| Освещение: | Световые короба |
| Сантехника: | Ванны и душевые поддоны, душевые кабины и экраны, гидромассажные ванны |
| Спорт: | Доски для серфинга, подошвы для обуви, велосипедные шлемы и пр. |
| Туризм: | Пластиковые чемоданы, косметички, чемоданы для инструмента |
| Мебельная промышленность: | Мебельные рамы, поддоны для столовых принадлежностей |

Очень часто для чистых термопластов, особенно там, где необходимо сохранить качественную поверхность детали, применяют метод усиления в ТПА или усиление пеной, а не идут по пути использования композитов уже на стадии заготовок. Поэтому универсальность оборудования, позволяющего, как формовать как классические термопласты, так и усиленные волокном термопласты является принципиальным условием для успешного сохранения необходимого объема заказов.

Отличительными особенностями машин производства GEISS AG по сравнению с тяжелыми прессами BMC, SMC или автоклавным методом формования являются кроме того следующие:

1) Высокая степень автоматизации процесса формования.

Заготовки в виде нарезанного в размер листа могут складываться на станцию формования как вручную, так и полностью автоматически без участия оператора.

2) Быстрота переналадки машины.

Переход с одного размера листа на другой, включая смену формы, занимает не более 15 минут.

3) Высокое качество конечного продукта.

Благодаря тому, что лист зажимается, нагревается, формуется, охлаждается за одну фиксацию, удается достичь высокой точности позиционирования листа и контроля процесса формования, как на единичных, так и на больших сериях.

4) Формование крупногабаритных и малогабаритных деталей на одной и той же машине.

Возможность быстрой переналадки формовочного окна позволяет формовать на одной и той же машине листы разных форматов, настройка формовочного окна осуществляется бесступенчато.

6) Невысокая стоимость оснастки.

В сравнении с прочими методами формования, вакуумное формование позволяет быстро и недорого осваивать новые детали, существует возможность корректировки и доработки уже запущенной оснастки.

7) Экономичное производство.

Процессы происходят на меньших температурах, с меньшими усилиями и с более коротким циклом. Это позволяет не только поднять производительность, но и сэкономить дорогостоящие энергоресурсы предприятия.

Наряду с прессами и формовочными машинами компания GEISS AG производит также 5-ти координатные фрезерные центры с ЧПУ для финишной механической обработки произведенных деталей.

Рис.3. 5-ти координатный фрезерный центр с ЧПУ производства GEISS AG

Данные станки  позволяют не просто производить высокоскоростную точную обработку формованных деталей, но также производить мастер-модели и формы из материалов от МДФ до алюминия включительно.

Компания GEISS AG является единственной компанией на рынке, способной «из одних рук» предложить полный набор оборудования для прессования/формования композитов и термопластов: формы, прессы, вакуум-формовочные машины, фрезерные центры с ЧПУ, фрезерную оснастку.

Залогом успешной реализации процесса формования, либо прессования, как простых термопластов, так и композитов является не только наличие машины, позволяющей точно и тонко настроить поле нагрева и создать необходимые усилия запирания рамы, но также и использование правильно произведенной формы. Поэтому GEISS AG всегда уделяют пристальное внимание аспекту согласованности всех этапов производства: от правильной конструкции формы и верного расчета усилий машины/пресса до верного выбора метода последующей механической обрезки детали. Современное производство выдвигает жесткие требования к  производительности, качеству, экономичности. Сложные материалы, к которым, безусловно, относятся и термопластичные композиты, в особенности с жесткой плетеной основой требуют особого подхода при их обработке. Необходимо обращать особое внимание на то, как ведет себя нитевая структура в момент прессования. В большинстве случаев для обеспечения равномерного растяжения после нагрева необходимо обеспечить «текучесть» материала в закрытой форме. Соответственно требуются очень четкие распределения усилия зажима между половинками формы, а также точная и синхронная их подача по оси Z.  Для обеспечения точности движений пуансона с верхней частью формы и стола с нижней частью формы при прессовании компания GEISS AG использует сервомоторы. С 2015 г. все без исключения машины и пресса производства GEISS AG в качестве приводных элементов всех без исключения осей вместо пневматических цилиндров имеют компактные мощные и экономичные сервомоторы производства Siemens.

Применение сервомоторов позволило в целом за счет радикального ускорения холостых подач и повышения жесткости машин сократить цикл формования на некоторых деталях на 2/3 по сравнению с пневматическими машинами.

Безусловно, работа «с листа» подразумевает не единичную формовку/прессование, а скорее серийное производство. Нельзя сказать, что термопластичные композиты на данный момент сильно потеснили классические термопласты или продукцию из стекловолокна на транспорте, в строительстве, логистике. Скорее можно говорить о том, что в настоящее время идет поиск баланса между возможностями самого материала, его стоимостью и процессами его переработки. На сегодняшний день большинство применений деталей из листовых термопластичных  композитов ограничивается все-таки деталями типа усилений, защиты, т.е. там, где необходима действительно лёгкость в сочетании с прочностью. Поэтому формуются вставки для футбольных бутс, элементы ортопедической обуви, защита картера на двигатель автомобилей, ряд структурных элементов кузова или небольших частей – ребер жесткости, которые благодаря своей основе - термопласту хорошо связываются с деталями, производимыми на тех же ТПА или выдувных машинах.

Из компаний, практикующих формование и прессование листовых термопластичных композитов, которые в основном располагаются в Западной Европе, наиболее успешными являются компании, работающие как с чистыми, не усиленными термопластами, так и усиленными термопластами. Пока провести четко черту между двумя типами материалов с привязкой к производимым из них деталям и с ориентацией на рынок бывает сложно. Скорее термопластичные композиты вырастают из термопластов с одной стороны, с другой же стороны из классического стекловолокна или углеродного волокна  и занимают пограничную позицию. В этом смысле композитные пресса и вакуум-формовочные машины производства GEISS AG обеспечивают максимально универсальные и гибкие методы переработки данных новых материалов с минимальными финансовыми и энергетическими затратами. Безусловно, данная технология является нишевой, требующей соответствующей стратегии развития. С одной стороны, компании выбирающие технологию от GEISS AG могут выбрать путь наибольшей производительности, поскольку оборудование позволяет работать с большой производительностью (цикл на деталь в среднем от 2х до 5-ти минут). С другой, стороны, данный процесс также подходит для компаний, работающих с широкой номенклатурой товара, при которой ежедневно приходится от 3х до 5ти раз менять форму и формат листа. Более того, охват материалов от чистых термопластов до усиленных дает возможность на одной и той же форме экспериментировать и с тем и с другим материалом (в случае с коротким ровингом, где применяется простая вытяжка), что открывает шансы к оперативному поиску новых применений для композитов в новых геометриях. Мы полагаем, что данное своеобразие оборудования и процесса как нельзя лучше соответствует той нише, которую занимают термопластичные композиты. Данное своеобразие процесса, помноженное на широкий спектр инжиниринговых услуг, которые представляет GEISS AG  для своих клиентов, представляет собой сбалансированную основу для более подробного знакомства с листовыми термопластичными композитами и для постепенного внедрения их в нашу российскую экономику.

Компания GEISS AG имеет на российском рынке полнокровную российскую структуру – фирму ООО «Гайсс РУС» (www.geiss.ru), которая осуществляет полный спектр услуг по подбору оборудования, обучению операторов и технологов, поставкам самого оборудования и запчастей к нему, а также своими силами осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного оборудования.