УДК 691.175.5/.8

Полимерные композиционные материалы на основе  полистирольной матрицы

Павленко В.И., д.т.н.; Черкашина Н.И., к.т.н.

kafnx@intbel.ru

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород

Аннотация:

Работа посвящена синтезу композитов на основе полистирола и органосилоксанового наполнителя.  Разработана технология получения композита на основе полистирольной матрицы и высокодисперсного наполнителя – ксерогеля метилполисилоксана (МПС) методом совместной сольватной дисперсии с последующей сушкой и твердофазным компактированием при удельном давлении 200 МПа

Ключевые слова:

полистирол, твердофазное компактирование, композит

Abstract:

The work is devoted to the synthesis of composites based on polystyrene and organosiloxane filler. The technology of obtaining composites based on polystyrene matrix and finely dispersed filler – xerogel of methylpolysiloxanes (MPS) joint solvate dispersion, followed by drying and solid-phase compaction at a pressure of 200 MPa

Keywords:

polystyrene, solid-phase compaction, composite

Вводная часть

Современная авиация и ракетно-космическая техника немыслимы без полимерных композитов. Чем больше развиваются эти отрасли техники, тем больше в них используют композиты, тем выше становится качество этих материалов. Многие из них легче и прочнее лучших металлических (алюминиевых и титановых) сплавов, и их применение позволяет снизить вес изделия (ракеты, космического корабля) и, соответственно, сократить расход топлива.

Полимерные материалы используются при создании конструкционных изделий (баков, трубопроводов, надувных и разворачиваемых конструкций и др.), в качестве терморегулирующих покрытий (в составе эмалей, а также в виде металлизированных пленок), экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ), в изделиях электротехнического назначения (кабельной изоляции, деталях электронных схем и др.), в виде тканей и нитей для облицовки и крепления матов ЭВТИ, клеев, герметиков, заливочных компаундов и т. п. [1, 2].

Данная работа посвящена исследованию возможности синтеза полистирольного композита космического назначения.

Данные о методике исследования

Для изготовления радиационно-стойких полимерных композиционных материалов в качестве связующего использовали ударопрочный полистирол. Для синтеза высокодисперсного порошка-наполнителя  использовали водорастворимый метилсиликонат натрия – CH3-Si(OH)2ONa  (ГКЖ-11 – гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость).

Разработанный технологический процесс получения наполнителя состоит из следующих стадий:

1) Синтезирование геля, получаемого в результате гелеобразования из золей коллоидного раствора;

2) Осаждение геля методом центрифугирования и промывка от ионов Na+;

3) Высушивание геля при температуре 100 °С с целью получения порошкообразного наполнителя – ксерогеля метилполисилоксана (МПС).

Для получения геля к раствору метилсиликоната натрия добавляют соляную кислоту в стехиометрическом соотношении 1:3.

Экспериментальная часть

Основа технологии получения высоконаполненного полимерного композита  состоит в достижении равномерного распределения наполнителя в матрице [3]. Для достижения равномерного распределения наполнителя в матрице был выбран метод сольватной дисперсии,  заключающийся в диспергации наполнителя в насыщенном органическом растворе полистирольной матрицы. При сухом смешении порошкообразных компонентов в готовом композите наблюдалось объединение наполнителя в отдельные агломераты с поперечными размерами до 50 мкм. Следовательно, ухудшалась равномерность распределения наполнителя – ксерогеля метилполисилоксана (МПС) в матрице, что влекло за собой снижение однородности композита. Таким образом, использование раствора полистирола препятствует агрегации частиц наполнителя, тем самым, обеспечивая изотропность материала.

Для получения концентрированного раствора полистирольной матрицы наиболее подходящим растворителем является толуол, поскольку полистирол при комнатной температуре имеет в нем высокую растворимость. Для ускорения процесса растворения полистирол подвергался измельчению в планетарной мельнице до уровня дисперсности 40-60 мкм.

Общая схема получения композита представлена на рисунке 1. В раствор полистирола добавляли МПС и подвергали ультразвуковой обработке. Благодаря перемешиванию компонентов во влажном состоянии путем ультразвуковой кавитации достигается наиболее равномерное распределение наполнителя в матрице.

Для удаления растворителя полученную суспензию нагревали в сушильном шкафу до температуры 150 ºС и выдерживали в течение 2 часов, после полного удаления растворителя, смесь диспергировали в мельнице.

Образовавшуюся сухую смесь нагревали до 180 ºС (температура формования полистирола) и выдерживали в течение 20 мин., затем производили горячее прессование образцов методом твердофазного компактирования под высоким удельным давлением 200 МПа. Способ изготовления композита методом горячего твердофазного компактирования с заданным давлением обеспечивает композиту необходимые конструкционно-механические характеристики  придания материалу конструкционных свойств.

Готовый композит

нагрев до 180 ºС в течение 20 мин. и прессование при Руд.= 200 МПа

ПС с МПС в растворе толуола

толуола

Смесь матрицы и наполнителя

Порошкообразная смесь

ПС-МПС

Раствор ПС в толуоле

Полистирол (ПС) (матрица)

ГКЖ-11

МПС (наполнитель)

растворитель

HCl

ультразвуковая обработка (22 кГц)

сушка при 150 ºС в течение 2 час.

диспергирование в течение 20 мин.

Рисунок 1 –Технологическая схема получения композитов

На рисунке 2 представлен ИК-спектр полученного полистирольного композита, а также исходных веществ в диапазоне волновых чисел от 360 до 4000 см-1.

МПС

Композит

ПС

Рисунок 2 – ИК-спектры разработанного высоконаполненного композита и исходных веществ в диапазоне волновых чисел от 360 до 4000 см-1

Для большей наглядности на рисунке 3 представлен фрагмент исследуемых спектров в диапазоне волновых чисел от 360 до 1200 см-1.

Композит

МПС

ПС

Рисунок 3 – ИК-спектр разработанного высоконаполненного композита и исходных веществ в диапазоне волновых чисел от 360 до 1200 см-1

Анализ ИК-спектра разработанного полистирольного композита показал появление новых полос поглощения, отличных от полос поглощения исходных материалов. Это указывает на появление новой фазы в структуре  разработанного композита. Основная масса новых полос поглощения приходится в диапазоне волновых чисел от 450 до 1000 см-1, а также от 1700 до 2250 см-1. Образование новой структуры произошло вследствие топохимических реакций между матрицей и наполнителем, приводящих к образованию олигомерных силоксановых цепочек, продуктов типа Si–O–R, где R – радикал (R= -CH3, -C2H5 и др.), которые увеличивают совместимость  матрицы и наполнителя.

Физико-механические характеристики полистирольного композита с различным содержанием наполнителя – ксерогеля метилполистилоксана (МПС) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-механические характеристики полистирольного композита с различным содержанием МПС

| Содержание МПС, мас. % | Параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность, кг/м3 | Rраст., МПа | Rизг., МПа |
| 0 | 1056 | 53 | 75 |
| 30 | 1105 | 58 | 78 |
| 50 | 1139 | 62 | 82 |
| 70 | 1164 | 45 | 48 |

Плотность полистирольного композита увеличивается по линейной зависимости с увеличением вводимого наполнителя (табл. 1), а такие параметры как предел прочности при растяжении  и предел прочности при изгибе при увеличении содержания МПС  до 50 % увеличиваются, а затем резко уменьшаются.

В таблице 2 представлены данные по физико-механическим характеристикам полистирольного композита, полученные ультразвуковым методом.

Таблица 2

Характеристики полистирольного композита, полученные ультразвуковым методом

| Содержание МПС, мас. % | Параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость звука, м/с | Модуль продольной упругости Е, ГПа | Удельное акустическое сопротивление Z·10-2, МПа·с/м |
| – | 2197,6 | 5,10 | 2,321 |
| 30 | 2115,9 | 5,01 | 2,368 |
| 50 | 2038,6 | 4,85 | 2,379 |
| 70 | 1433,3 | 2,27 | 1,584 |

При содержании МПС от 0 до 60 %  модуль упругости практически неизменен, а при большем введении МПС резко снижается. Уже при введении 70 % он снизился в 2 раза по сравнению с той же характеристикой, но при 60 %.

По данным физико-механических характеристик и акустических испытаний наилучшими свойствами обладает  композит, содержащий в своем составе до 55-60 мас. % МПС, так как при дальнейшем введении МПС заметно ухудшаются свойства композита. Уменьшение модуля упругости связано со снижением степени совместимости матрицы и наполнителя при высокой концентрации наполнителя. В этих условиях изменяется стехиометрическое соотношение в топохимических реакциях между матрицей и наполнителем, что приводит к резкому изменению фазового состава полистирольного композита и как следствие снижение показателя упругости. Таким образом, на показатель модуля упругости можно ориентироваться при оценке качества  композиционного материала.

На основании анализа данных по модулю упругости, по пределу прочности при растяжении и по пределу прочности при изгибе полистирольного композита определили оптимальный состав композита, содержащий 60 мас. % МПС. Установлено, что при  большей концентрации МПС значительно снижаются физико-механические характеристики.

Максимальная температура использования чистого полистирола зависит от его способности не изменять свои геометрические параметры при нагреве. При температуре больше 100 ºС ПС начинает плавиться, тем самым изменяя свои линейные размеры. Верхний предел использования полистирольного композита определяли как максимальную температуру, при которой начинается термическое расширение образца. Величину термического расширения характеризуют температурным коэффициентом линейного pacширения α (ТКЛР). Среднее значение α в интервале температур ΔТ определяли по формуле:

(1)

где Δℓ - изменение длины образца в интервале температур ΔТ, ℓ– начальный размер образца. На рисунке 4 представлены зависимости температурных коэффициентов линейного расширения композитов с различным содержанием наполнителя при постоянном давлении.

Рисунок 4 – Зависимость температурных коэффициентов линейного расширения композитов с различным содержанием наполнителя

Из рисунка 4 видно, что ниже температуры размягчения полистирола  значение температурного коэффициента линейного расширения α относительно мало, в области температур переходов находится характерный пик (при 93 ºС), а при более высокой температуре (более 150 ºС) снова уменьшается. Введение наполнителя в композит резко уменьшает температурный коэффициент линейного расширения α, тем самым увеличивая верхний предел эксплуатации материала. Если для чистого полистирола максимальный предел температуры составляет 100 °С (температура размягчения полистирола), то введение МПС повышает эту температуру до 160 °С (при 60 мас. % МПС).

Выводы и рекомендации

Разработаны состав и технология получения полимерного композита на основе полистирольной матрицы и ксерогеля метилполисилоксана (МПС) методом совместной сольватной дисперсии с последующим твердофазным компактированием.

По данным физико-механических характеристик и акустических испытаний наилучшими свойствами обладает  композит, содержащий в своем составе до 55-60 мас. % МПС, так как при дальнейшем введении МПС заметно ухудшаются свойства композита.

Установлено, что введение высокодисперсного МПС  в количествах до  60 мас. % увеличивает верхний температурный предел эксплуатации полистирольного композита по сравнению с чистым полимером.

Разработанный композит может найти свое применение в космическом материаловедении в качестве материала терморегулирующих покрытий. Необходимо дальнейшее изучение изменение первоначальных свойств композита под действием агрессивных  факторов  космического пространства, таки как вакуумный ультрафиолет, электронной и протонное излучение, термоциклирование при температуре от -150 ºС до +150 ºС.

Литература:

1. Кудинов В.В., Корнеева Н.В., Крылов И.К., Мамонов В.И., Геров М.В. Гибридные полимерные композиционные материалы // Физика и химия обработки материалов,  №2,  2008, C. 32–37.

2. Новиков Л.С., Милеев В.Н., Воронина Е.Н.  и др. Радиационные воздействия на материалы космической техники// Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед., №3, 2009, С. 32 –48.

3. Павленко В.И., Едаменко О.Д., Черкашина Н.И. и др. Радиационно-защитный композиционный материал на основе полистирольной матрицы // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова, № 3, 2011, С. 113 –116.