УДК 678.067:623-9

Новый ассортимент арамидных нитей «Русар-С» для баллистической защиты и конструкционных органокомпозитов

Бова В.Г., к.т.н.; Тихонов И.В., к.т.н.; Щетинин В.М., к.т.н.; Бова А.В., Кутюрин А.Ю.

ООО НПП «Термотекс», г. Мытищи Московской области

Аннотация:

В статье рассматриваются технологические приёмы при производстве нового баллистического ассортимента нити «Русар-С», пригодного для создания эффективной мягкой баллистической защиты и ответственных органокомпозитов

Ключевые слова:

арамидная нить, ткань, защитная панель, фрикционное энергопоглощение, волновой отвод энергии, органокомпозит

Abstract:

Technological approaches at new ballistic range of Rusar-S fiber production for effective flexible ballistic protection and constructional composites application are described

Keywords:

aramid fiber, fabric, protection panel, frictional energy absorbtion

Подавляющее число производителей арамидных нитей, тканей и бронежилетов не без основания считают, что более 50% энергии осколка или пули поглощает взаимное трение элементов текстильной структуры мягкого защитного пакета при перемещении вследствие баллистического удара слоёв ткани в пакете, комплексных нитей в слоях этих тканей и элементарных нитей, из которых состоят комплексные нити. Максимальные баллистические характеристики пакетов достигаются при соблюдении ряда основополагающих правил, в числе которых изотропность тканей, рациональная плотность их набивки для выбранной текстильной структуры при минимальной крутке комплексных нитей, что позволяет элементарным нитям тоже перемещаться друг относительно друга, поглощая дополнительную энергию удара. Поэтому баллистические пакеты, изготовленные  из нити с повышенным количеством элементарных нитей, диаметр которых снижается с 12 до 9,3 мкм, обладают повышенной баллистической стойкостью. Специалисты «Тейджин Арамид», потратив несколько миллионов евро, смогли понизить диаметр элементарной нити до 7 мкм. Однако при этом подавляются другие существенные процессы, сопровождающие баллистический удар – волновые.

Впервые с протеканием волновых процессов мы столкнулись при испытании защитных пакетов, составленных из двух арамидных тканей одной текстильной структуры, имевших небольшую разницу в поверхностной плотности (около 15 г/м²). Равноплотные пакеты  из двух тканей показывали повышенную на 5-8% баллистическую стойкость по сравнению с монопакетами из этих тканей. По всей видимости, наличие в пакете двух таких тканей способствует возникновению небольшой разницы в скорости распространения монохроматических волн, возникающих в тканях при баллистическом ударе и полный поток волновой энергии может оказаться вдвое больше  суммы потоков в каждой ткани в отдельности, что присуще когерентным источникам волн (в данном случае тканей) при минимальном расстоянии между ними.

Испытание на противопульную (Парабеллум FМJ 8 г) и противоосколочную (имитатор осколка FSP 1,1 г) стойкость 39-ти слойных пакетов из тканей полотняного переплетения  с поверхностной плотностью 125 г/м² из нити «Русар» линейной плотности 58,8 текс (300 элементарных нитей с диаметром 12 мкм) и  из нити «Русар-С» линейной плотности 60 текс (200 элементарных нитей с диаметром 16 мкм) убедило в том, что наряду с трением в баллистике существенную роль играют волновые процессы, что следует из данных таблицы 1.

Таблица 1

Пределы баллистической стойкости V50, м/с, пакетов

с поверхностной плотностью 4,9 кг/м².

|  | «Русар» 58,8 текс | «Русар-С» 60 текс |
| --- | --- | --- |
| Имитатор осколка FSP 1,1 г | 638 | 683 |
| Парабеллум FVJ 8 г | 600 | 646 |

Подобная картина наблюдается и в случае баллистических испытаний пакетов из тех же тканей имитатором осколка массой 1,03 г (стальной шарик диаметром 6,35 мм), что видно из таблицы 2.

Таблица 2

Предел баллистической стойкости V50, м/с, пакетов с поверхностной плотностью 3 кг/м².

|  | «Русар» 58,8 текс | «Русар-С» 60 текс |
| --- | --- | --- |
| Стальной шарик диаметром 6,35 мм и массой 1,03 г. | 507 | 522 |

По-видимому, пониженная составляющая отвода баллистической энергии за счёт трения у нити «Русар-С» с избытком компенсируется повышенным волновым отводом энергии за счёт более высокой скорости звука в элементарных нитях большего диаметра (16 мкм против 12 мкм), обеспечивающегося повышенным модулем, что следует из данных таблицы 3.

Таблица 3

Зависимость модуля элементарной нити от её диаметра

в комплексной нити СВМ линейной плотности 167 текс.

| Фильера, количество отверстий/диаметр, мм | Ориентационная вытяжка, % | Относительная разрывная нагрузка, сН/текс | Модуль растяжения, кг/мм² | Диаметр элементарной нити, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56/0,3 | 155* | -** | 13200 | 41 |
| 125/0,2 | 142 | -** | 13590 | 29,7 |
| 240/0,14 | 126 | 273,8 | 12930 | 23,2 |
| 500/0,1 | 108 | 243,0 | 11685 | 16,3 |
| 1000/0,07 | 70 | 201,0 | 10455 | 12,7 |
| 1500/0,06 | 55 | 172,0 | 9700 | 10,6 |
| Примечания: * - кинематика прядильной машины не позволяла увеличить вытяжку ** - нить выползала из зажимов |  |  |  |  |

Повышенные физико-механические характеристики арамидной нити должны однозначно повысить баллистические свойства изготовленных из неё защитных структур и поднять тактико-технические характеристики органокомпозитных изделий.

Анализ результатов баллистических испытаний имитатором осколка RCC массой 1,03 грамма защитных структур, изготовленных из армидной нити AuTx линейной плотности 29,4 текс, производства ОАО «Каменскволокно», показал, что предел баллистической стойкости V50 защитных панелей с поверхностной плотностью 3,8 кг/м² повышался с увеличением относительной разрывной нагрузки арамидной нити, из которой были изготовлены баллистические ткани и защитные пакеты.

Таблица 4

Зависимость падения баллистической стойкости панелей V50, м/с,

от относительной разрывной нагрузки партий исходной нити AuTx, сн/текс.

| Относительная разрывная нагрузка нити, сН/текс | Предел баллистической стойкости V50, м/с |
| --- | --- |
| 185 | 675 |
| 215 | 703 |
| 255 | 726 |

Из данных таблицы 4 следует, что при прочих равных условиях повышение баллистической стойкости защитной панели на 1% требует увеличения прочности исходной нити на 4-5%. Подобные данные приведены в литературе [1, с. 30].

В настоящее время из всех производимых в промышленном масштабе высокопрочных нитей только у нити «Русар-С» относительная разрывная нагрузка достигает 340 сН/текс, а прочность нити в микропластике доходит до 700 кг/мм².

Поскольку арамидные ткани из нити линейной плотности 29,4 текс баллистически более эффективны, было решено наработать нить «Русар-С» 29,4 текс и на её основе изготовить ткани саржевого переплетения с поверхностной плотностью 110,125 и 145 г/м².

Из гидрофобизованных тканей были составлены защитные пакеты с поверхностной плотностью 3 кг/м² и испытаны на противоосколочную стойкость после замачивания.

Таблица 5

Предел баллистической стойкости V50, м/с, пакетов поверхностной

плотности 3 кг/м² из нити «Русар-С» линейной плотности 29,4 текс

| Поверхностная плотность ткани, г/м² | Поверхностная плотность пакета, кг/м² | Остаточная влажность, % | V50 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 2,97 | 13,95 | 560,1 |  |
| 125 | 2,89 | 14,68 | 574,8 |  |
| 110 | 3,05 | 16,60 | 588,7 |  |
| 110 | 2,99 | 16,92 | 585,2 | каландрированный |

Как следует из таблицы 5, все пакеты успешно прошли испытания, хотя остаточная влажность была на уровне 13-16%, что обычно не лучшим образом сказывается на баллистике.

Поверхность двух следующих пакетов была дополнительно обработана гидрофобизующим составом и пакеты после замачивания подверглись противоосколочным испытаниям. Пакет из каландрированной ткани из нити «Русар-С» с поверхностной плотностью 3,02 кг/м² и остаточной влажностью 9,3% показал V50 606,5 м/с, а пакет из нити AuTx с поверхностной плотностью 3,03 кг/м² и остаточной влажностью 4,4% показал V50 560,1 м/с. Микрофиламентная нить AuTx с количеством элементарных нитей 300 с диаметром 9,3 мкм проиграла нити «Русар-С» с количеством элементарных нитей 126 с диаметром 15 мкм, что говорит о существенной роли волновых процессов при баллистическом взаимодействии.

Это подтверждают и испытания пакетов из нити «Русар-С» с пониженной и повышенной плотностью.

Пакеты с поверхностной плотностью 2,7 кг/м² из каландрированной и некаландрированной ткани после замачивания показали V50 соответственно 560 и 560,3 м/с, пакет с поверхностной плотностью 4 кг/м² показал V50 646,1 м/с, что на 21 м/с  выше, чем у лучшего известного из печати пакета [1, с. 31]. Удивительно, но термовытяжка нити «Русар-С» линейной плотности 29,4 текс пока не повысила баллистической стойкости, что, по-видимому, потребует дополнительного изучения и корректировки процесса.

В настоящее время по заказу ООО НПП «Термотекс» изготовлены пять типов фильер для получения нити «Русар-С» линейной плотности 29,4 текс с диаметрами элементарной нити от 12 до 29 мкм и их количеством от 190 до 40. Наработаны опытные образцы и проведено изучение их характеристик и свойств, которое показывает перспективность данного направления в дальнейшем улучшении баллистической защиты и в повышении уровня конструкционного совершенства изделий из органокомпозитов на основе нити «Русар-С», свойства которой представлены в таблице 6.

Таблица 6

Влияние величины крутки нити «Русар-С» линейной плотности 29, 4 текс

на её физико-механические показатели.

| Величина крутки, кр/м | Относительная разрывная нагрузка, сН/текс | Разрывное удлинение, % | Модуль упругости, кг/мм² |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 308,7 | 2,94 | 16159 |
| 100 | 321,0 | 3,10 | 15838 |
| 150 | 335,9 | 3,22 | 15558 |
| 200 | 338,5 | 3,30 | 15407 |
| 250 | 328,3 | 3,20 | 15169 |

Эффективность органокомпозитов на основе нити «Русар-С» и тканей на её основе подтверждены исследованиями ФГУП «ВИАМ» и разработками АО «Корпорация «МИТ» при изготовлении крупногабаритных корпусных изделий. Изготовлены первые образцы ткани, схема которой представлена на рисунке 1 , с распрямлёнными нитями основы и утка, что позволит повысить физико-механические характеристики композиционных изделий.

Рисунок 1

Литература:

1.Харченко Е.Ф., Композитные, текстильные и комбинированные бронематериалы, том 2, Москва, 2014 г.