УДК 669-1

Получение и исследование многослойных листов из сплава АМц

Носова Е.А., к.т.н.; Ерисов Я.А., к.т.н.

eanosova@mail.ru

Самарский государственный аэрокосмический университет, г. Самара

Аннотация:

Холодной прокаткой получены 2, 4, 8 и 12 слойные образцы из сплава АМц. Межоперационный отжиг проводился при температуре 500 градусов Цельсия, 1 час. Получены зависимости предела прочности, предела текучести и относительного удлинения образцов в зависимости от числа переходов при прокатке.

Ключевые слова:

холодная прокатка, отжиг, алюминиевый сплав АМц, многослойный лист, механические свойства

Abstract:

The 2, 4, 8 and 12 layer pieces of aluminum alloy AlMn1 were received by the cold rolling. Interoperation annealing was at 500 Celsius degree for 1 hour. Charts of tensile strength, yield stress, elongation via the number of rolling step were made.

Keywords:

cold rolling, annealing, aluminum alloy AlMn1

Реферат

Проведена холодная прокатка листовых заготовок из сплава АМц толщиной 1 мм со степенью обжатия в каждом переходе 50-60%. Отжиг полученных образцов проводился при температуре 500 градусов Цельсия, 1 час в лабораторной камерной печи сопротивления. Испытания на одноосное растяжение образцов по ГОСТ 1487 позволили установить, что после 2 перехода прокатки нагартовка образцов не устраняется при выбранном режиме отжига. Анализ микроструктуры показал хороший контакт слоёв для всех образцов. Результаты работы могут быть полезны при создании многослойных композитов с матрицей из алюминиевых сплавов и разработке процессов получения из них изделий методами листовой штамповки.

Введение

Многослойная прокатка является одним из распространённых процессов получения материалов с тонкодисперсной структурой, в том числе наноразмерной величины. Известны композиции на основе медных и алюминиевых сплавов [1], нержавеющих сталей с прослойками из пластичных металлических материалов [2,3]. Соединение листов зачастую проводится в горячем состоянии, при использовании явления динамической рекристаллизации. Алюминиевые сплавы, обладая рядом преимуществ (малый удельный вес, возможность многократной переработки, хорошая технологичность и коррозионная стойкость), имеют вместе с тем ограничения в применении из-за высокой стоимости и низкой прочности большинства марок. Наличие на поверхности алюминиевых листов прочной плёнки из корунда, защищает сплавы от окисления, но вместе с тем при прокатке позволяет использовать эти соединения в качестве упрочняющих частиц. Чем тоньше слои получаемого сэндвича, чем больше относительное количество оксидной фазы, выше прочность и ниже пластичность. Это создаёт трудности при последующем формообразовании листов методами листовой штамповки. Однако на сегодняшний день известны способы повышения штампуемости листов из алюминиевых сплавов за счёт создания рациональной текстуры в листах [4,5]. Целью работы было установить возможность получения многослойных листов из сплава АМц, обладающего высокой пластичностью в отожжённом состоянии, и изучить его основные механические свойства и пригодность к операциям листовой штамповки.

Методика

Заготовкой служил лист из сплава АМц толщиной 1,0 мм. Лист разрезали на заготовки шириной 7  см длиной 25 см. Перед каждым проходом прокатки одна сторона заготовки подвергалась обработке металлической щёткой для создания шероховатости, обезжиривалась этиловым спиртом. Получали внутреннюю сторону сэндвича. Два листа складывали шероховатой стороной внутрь, передние края фиксировались секундным клеем для предотвращения взаимного смещения листов. Полученные заготовки прокатывали на лабораторном стане в холодном состоянии со степенью обжатия 55…60%. После первого прохода получали двухслойные панели толщиной 0,8 мм, которые затем отжигали при температуре 500ОС 1 час для восстановления пластичности. Отожжённые двухслойные панели складывали вместе и снова прокатывали со степенью обжатия 55…60%, получали четырёхслойную панель толщиной 0,75 мм. Затем процесс повторяли после отжига. Таким образом, были получены 2, 4, 8, и 12 слойные панели. Из них вырезали образцы для испытаний на одноосное растяжение по ГОСТ1487 в продольном и поперечном направлении по отношению к оси прокатки. После испытаний были получены данные о пределе прочности σв, пределе текучести σ0,2, относительном удлинении δ. Кроме того, оценивали число текучести n=σ0,2/ σв и показатель пластичности по Мартенсу M= (σв*δ / σ0,2).

Результаты

На рисунках 1-3 представлены зависимости предела прочности, предела текучести и относительного удлинения многослойных панелей в зависимости от числа переходов при холодной прокатке. Результаты включают данные для нагартованного и отожжённого состояний.

С увеличением количества проходов холодной прокатки предел прочности увеличивается и достигает наибольшей величины после второго прохода. Различие в значениях для продольных и поперечных образцов в нагартованном состоянии не превышает 15%.

Рис. 1 – График изменения предела прочности образцов в зависимости от прохода прокатки

Отжиг после первого и второго прохода приводит к снижению предела прочности образцов: после первого прохода на 26% у продольных и 46% у поперечных образцов, а после второго прохода на 11% и 50% соответственно у продольных и поперечных образцов. Отжиги после третьего и четвёртого прохода снижают предел прочности у продольных и поперечных образцов на 10…11%.

Предел текучести (рисунок 2) возрастает после каждого перехода прокатки у продольных и поперечных образцов. С увеличением количества переходов возрастает разница предела текучести у нагартованных и отожжённых продольных образцов от 30 до 50%, у поперечных образцов эта разница составляет около 30…40% и не зависит от количества переходов. Различие в значения предела текучести у нагартованных продольных и поперечных образцах появляется на втором проходе и увеличивается к четвёртому проходу до 21%. У отожжённых образцов значительных различий в значениях предела текучести продольных и поперечных образцов не наблюдается.

Рис. 2 – График изменения предела текучести образцов в зависимости от прохода прокатки

Относительное удлинение образцов (рисунок 3) с увеличением количества переходов при прокатке снижается и не восстанавливается отжигом до исходных значений уже на начальных этапах.

Только для продольных образцов после первого прохода и отжига относительное удлинение повышается на 10%, но после второго перехода разница между нагартованным и отожжённым состоянием уменьшается и после третьего и четвёртого перехода относительное удлинение одинаково для всех образцов: продольных, поперечных, нагартованных и отожжённых. Вероятно, что большие степени обжатий приводят к получению слоёв малой толщины, при которой механизм скольжения дислокаций становится затруднительным.

Рис. 3 – График изменения относительного удлинения образцов в зависимости от прохода прокатки

Рисунок 4 – Изменение числа текучести σ0,2/σв образцов с увеличением числа проходов прокатки

Число текучести σ0,2/σв позволяет ориентировочно оценить пригодность листовых материалов к операциям штамповки: чем оно меньше, тем лучше штампуемость.

Из рисунка 4 видно, что наиболее низкие значения числа текучести у отожжённых продольных и поперечных образцов после 3 и 4 проходов прокатки. У нагартованных образцов этот показатель в 1,5-2 раза выше, чем у отожжённых, что свидетельствует о трудности получения из них штамопованных изделий.

Рис. 5 – Изменение показателя деформируемости по Мартенсу образцов с увеличением числа проходов прокатки

Показатель деформируемости по Мартенсу учитывает не только соотношение прочностных характерстик, но и относительное удлинение. Чем он выше, тем выше деформируемость. Как видно из рисунка 5, наиболее высокие значения этого показателя наблюдаются у исходного листа и продольных сэндвичей после 1 и 2 прохода прокатки и отжига. После 3 и 4 проходов у всех образцов показатель деформируемости очень низкий, - в 5-10 раз ниже, чем у исходного листа.

Анализ микроструктуры полученных многослойных сэндичей показал, что расслоения отсутствуют, а толщина слоёв равномерна и одинакова. Крайние слои незначительно, на 7-10%, толще внутренних. Минимальная толщина слоя в 12-ти слойном сэндвиче составляет 0,058 мм.

Выводы:

- С увеличением количества проходов холодной прокатки пределы прочности и текучести многослойных образцов из сплава АМц возрастают, достигая максимальной величины ко второму проходу и при отжиге не снижается. В поперечных образцах упрочнение при отжиге не устраняется после третьего прохода прокатки.

- Относительное удлинение сэндвичей снижается после первого и последующих проходов прокатки и не восстанавливается отжигом до исходных значений.

- Для сохранения хорошей штампуемости многослойных панелей из сплава АМц следует проводить соединение слоёв холодной прокаткой не более чем в 2 перехода.

Литература

- Галкин В.И., Евсеев П.С., Галкин Е.В. Экспериментально-аналитическое определение условий получения качественных многослойных материалов при прокатке. Технология легких сплавов. 2014. № 4. С. 88-96.

- Табатчикова Т.И., Яковлева И.Л., Плохих А.И., Дельгадо Рейна С.Ю. Исследование  многослойного материала на основе нержавеющих сталей, полученного методом горячей пакетной прокатки. Физика металлов и металловедение. 2014. Т. 115. № 4. С. 431.

- Гладковский С.В., Каманцев И.С. Прочность и сопротивление разрушению слоистых металлических композитов при различных видах нагружения. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2013. № 3 (25). С. 132-135.

- Гречников Ф.В., Михеев В.А., Попов И.П. Регулирование свойств листового материала с учётом динамических процессов формирования структуры проката из алюминиевых сплавов.
Вопросы материаловедения. 2007. № 4. С. 391-398.

- Гречников Ф.В., В. М. Зайцев.  Физико-механические основы интенсификации деформирования высокотекстурированных материалов. Учебное пособие. Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Самарский гос. аэрокосмический ун-т им. акад. С. П. Королева". Самара, 2006.