УДК 620.777: 67.017

Исследование реологических характеристик алюминиевых сплавов электротехнического назначения и технологические решения по их обработке

Довженко Н.Н.;  Сидельников С.Б.; Самчук А.П.

n.dovzhenko@bk.ru

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

Аннотация:

В работе рассмотрено влияние химического состава сплавов на основе алюминия и параметров непрерывного литья и прокатки, а также непрерывного литья и прокатки-прессования, на свойства электротехнической катанки. Приведено описание установки для кручения и методика определения реологических характеристик для сплавов алюминия с редкоземельными и переходными металлами в широком диапазоне изменения температурно-скоростных и деформационных параметров обработки. Приведены кривые изменения сопротивление деформации исследуемых сплавов в интервале температур 20-550oС и скорости деформации 0,5-10 с-1.

Ключевые слова:

алюминиевые сплавы, редкоземельные и переходные металлы, сопротивление металла деформации, реология, непрерывное литье, прокатка, прессование, кручение, катанка.

Abstract:

This article represents influence of the chemical composition of aluminum-based alloys and parameters of continuous casting and rolling, and also continuous casting and rolling-extruding at the properties of electro technical wire rod. Describes the installation for torsion and method of determining the rheological characteristics for aluminum alloys with rare earth and transition metals in a wide range of variation temperature-velocity and deformation processing parameters. Shows the curves of change deformation resistance of investigated alloys in the temperature range 20-550oС and strain rate 0,5-10 sec-1.

Keywords:

aluminum alloys, rare earth and transition metals, resistance to deformation of the metal, rheology, continuous casting, rolling, extruding, torsion, wire rod.

Реферат

Для решения задач снижения себестоимости проводниковой продукции и увеличения срока ее службы проведена исследования, связанные с созданием новых алюминиевых сплавов, легированных металлами переходной группы и редкоземельными металлами, исследованием реологических свойств и назначением технологических режимов их обработки совмещенными методами литья и обработки давлением.

В результате исследований с помощью метода горячего кручения в широком диапазоне температурно-скоростных и деформационных параметров установлены значения сопротивления деформации катанки из алюминиевых сплавов с содержанием циркония в пределах 0,2-0,26% и сплавов алюминия с РЗМ с содержанием мишметалла 0,5 и 7%.

Показано, что полученные данные позволяют прогнозировать силовые затраты на деформацию исследуемых сплавов и выбирать для них энергосберегающие технологические режимы процессов совмещенного литья и обработки давлением (литья-прокатки и литья-прокатки-прессования).

Результаты исследований были использованы при проектировании и освоении установки совмещенной обработки, которая в настоящее время внедряется на Иркутском алюминиевом заводе для производства алюминиевой катанки из алюминиевых сплавов электротехнического назначения.

В последние годы применение алюминиевых сплавов в электротехнической промышленности заметно растет, что связано, прежде всего, с сравнительно высокими ценами на медь и медную катанку. Алюминий в среднем почти в 4 раза дешевле меди, и при этом алюминиевая катанка более, чем в 3 раза легче медной. Основным недостатком реализуемой на рынке алюминиевой катанки технической чистоты из сплавов марок А5Е и А7Е является сравнительно низкая прочность (временное сопротивление разрыву составляет 80-110 МПа). Для упрочнения в качестве легирующих добавок в алюминий вводят кремний и магний (сплавы марки АВЕ), что позволяет увеличить прочностные характеристики до 120-130 МПа, но при этом существенно снижается электрическая проводимость проводов.

Анализ научно-технической литературы показал, что легирование алюминия металлами переходной группы и редкоземельными металлами (РЗМ) позволяет повысить жаропрочность сплавов, так как они имеют более низкий коэффициент диффузии. В частности незначительные добавки циркония или церия позволяют значительно увеличить прочность и термическую устойчивость сплавов на основе алюминия, однако при этом растет электросопротивление проводников. В связи с этим актуальной является задача поиска таких составов сплавов, которые характеризовались бы комплексом механических и электрофизических свойств, необходимых потребителю.

Для проектирования технологических процессов обработки новых сплавов необходимо знание их реологических характеристик, в связи с чем одним из этапов исследований было определение сопротивления деформации металла исследуемых сплавов методом горячего кручения [1].

Актуальность тематики исследований подтверждается также тем, что данная работа выполнена в рамках реализации Постановления Правительства РФ №218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» в соответствии с договором Министерства образования и науки России №13.G25.31.0083 по созданию  высокотехнологичного производства по теме «Разработка технологии получения алюминиевых сплавов с  редкоземельными, переходными металлами и высокоэффективного оборудования для производства электротехнической катанки», а также по договорам с ООО «РУСАЛ ИТЦ»

Исследованиям подвергались две группы алюминиевых сплавов в соответствии с патентами [2 - 3]. Для этих сплавов была создана установка совмещенной обработки по техническим решениям [4], разработаны технологические режимы деформации, получены опытные партии катанки и проведены исследования свойств и структуры металла.

В качестве оборудования для получения катанки применяли установку непрерывного литья, прокатки и прессования СЛИПП-2,5, общий вид которой показан на рис. 1, а техническая характеристика приведена  в табл. 1.

Таблица 1

Основные технические характеристики установки СЛИПП-2,5

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр валка, мм | 480 |
| Длина бочки валка, мм | 250 |
| Диаметр шейки вала, мм | 150 |
| Количество оборотов валка, об/мин | 1-15 |
| Передаточное число редуктора , ед. | 40 |
| Мощность электродвигателя , кВт | 45 |
| Момент на выходном валу, кН м | 20 |
| Рабочее давление гидростанции, кгс/см2 | 200 |

Линия совмещенной обработки на базе этой установки включает в себя наклоняемую индукционную печь-миксер, деформирующий узел, ванну для охлаждения, калибровочную машину и моталку. Печь-миксер выполнена с регулятором подачи расплава и имеет общую емкость тигля по алюминию 350 кг. Деформирующий узел состоит из наклонной станины, в которой расположены валки, образующие закрытый ящичный калибр, перекрытый на выходе матрицей с помощью гидроцилиндра, и гидравлического цилиндра для поджима валков [5].

Рис. 1 – Экспериментальная установка СЛиПП-2,5

Определение реологических свойств проводили на испытательной установке, созданной в соответствии с техническим решением по патенту [6]

При проектировании испытательной установки было учтено, что процессы обработки алюминиевых сплавов характеризуются высокими скоростями и степенями деформации, которые трудно смоделировать при классических испытаниях на растяжение и сжатие, поэтому за основу был взят способ испытаний на кручение.

В соответствии с методикой для определения истинного сопротивления деформации  методом кручения [1] производится скручивание двух образцов разных радиусов (ρ1 и ρ2) и определяются моменты (М1 и М2) при идентичных температурно-скоростных условиях

Эта формула дает истинное сопротивление деформации для трубчатого образца, толщина стенки которого равна (1 - 2), мм. Для пересчета числа скручиваний в деформацию сдвига используют соотношение

где  l -длина рабочей части образца, мм; =2n – угол скручивания (угол поворота шпинделя в радианах); а скорость деформации определяют по формуле

где  - угловая скорость вращения шпинделя, с-1.

Установка для кручения была разработана и смонтирована на базе универсального сверлильного станка модели 2Н135. Технические данные приведены в табл. 2.

Прочность рабочих механизмов и мощность привода обеспечивается жесткостью конструкции установки, что исключает падения заданной скорости деформации в момент испытания.

Относительно низкая температура горячей обработки алюминиевых сплавов (от 350 до 550oС) не позволяет проводить ее измерение при помощи обычной фотоэлектрической аппаратуры. Поэтому нагрев образца контролировался по температуре расплава, в который помещен образец. В связи с этим установка для проведения опытов на скручивание имеет вертикальное расположение шпинделя. За счет нагрева образца в расплаве солей достигается равномерное распределение температуры по всему сечению образца, что очень важно при высокотемпературных испытаниях.

Таблица 2

Основные технические данные установки на кручение

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Допустимый крутящий момент, Нм | 250 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3,0 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин: |  |
| минимальная | 0,1 |
| максимальная | 2 500 |
| Время минимальной паузы, с | 0,3 |
| Жесткость вращающегося шпинделя, Нм/рад: |  |
| по низу | 2 500 |
| по верху | 1 000 |

Конструктивно установка для испытания на скручивание (рис. 2.), состоит из активного захвата 3, связанного с регулируемым приводом вращения, и пассивного захвата 6, расположенного соосно с активным захватом.   В верхней части стакана 7 расположен активный захват с возможностью вращения вокруг оси, а в нижней части - пассивный захват. Стакан снабжен системой продувки  4 и  жестко соединен с  валом 9,  оснащенным системой охлаждения, а привод активного захвата имеет тормозные колодки 2.

Работа установки заключается в следующем, образец 5 при скручивании закреплен верхней головкой в активном захвате 3 и нижней в пассивном захвате 6. Пассивный захват закреплен в нижней части стакана 7 с расплавом солей, который помещен в нагревательную печь 8. Замер и регулирование температуры расплава производят с помощью погруженной термопары, подключенной к универсальному блоку управления.

Рис. 2 – Схема установки для испытаний на горячее скручивание с нагревом в расплаве солей: 1–электромагнитная муфта; 2–тормозные колодки; 3–активный захват; 4–система продувки; 5–образец для скручивания; 6–пассивный захват; 7–стакан; 8–печь; 9–вал с водяным охлаждением

Выравнивание температуры расплава в объеме стакана выполняется с помощью газа аргона. Стакан соединен с валом 9, выполняющий функцию крутильного динамометра, на котором наклеены тензодатчики, и который жестко закреплен в основании установки. Для устранения нагрева вала в месте наклейки верхняя его часть снабжена штуцерами для подвода и отвода охлаждающей воды. Активный и пассивный захваты устанавливаются строго вертикально с соблюдением максимальной соосности между ними.  Активный захват, выполненный с возможностью вращения вокруг оси, приводится в движение от электродвигателя электромагнитной муфтой 1, передавая крутящий момент на вал 9 через образец 5. Изменение крутящего момента на валу фиксируется тензодатчиками. После отключения электромагнитной муфты привод активного захват останавливается за счет срабатывания тормозных колодок 2. Установка оснащена современным оборудованием для управления привода активного захвата. Сбор информации с датчиков и ее обработка производится при помощи тензостанции Zet017–T8, позволяющая регистрировать различные по своей частоте нагрузки в реальном времени.

Для исследований реологических свойств полуфабрикатов в виде катанки, полученной методом совмещенного литья и обработки давлением, были выбраны четыре сплава, химический состав которых приведен в табл. 3.

Таблица 3

Химический состав исследуемых сплавов

| Обозначение сплава | Содержание, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Fe | Zr | РЗМ | Si |
| Zr–1 | Основа | 0.273 | 0.2645 | – | 0.071 |
| Zr–2 | Основа | 0.288 | 0.1980 | – | 0.067 |
| РЗМ1 | Основа | – | – | не > 0.5% | – |
| РЗМ2 | Основа | 0.6 | – | 7.0 | 0.3 |

Для определения закономерностей изменения сопротивления деформации металла при варьировании степени деформации lnλ в достаточно широком диапазоне значений, полученную катанку подвергали испытаниям на кручение. Уровни варьирования факторов процесса для экспериментальных сплавов представлены в табл. 4.

Таблица 4

Уровни варьирования факторов эксперимента горячего скручивания

| Факторы |  |  | Единицы измерения | Варьирование факторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Обозначение |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Температура нагрева заготовки | T | °C | 320 | 400 | 550 |
| 2 | Скорость деформации | ξ | с-1 | 0,5 | 1,5 | 10 |

В результате исследований получены данные по сопротивлению деформации для исследуемых сплавов. Графики зависимости сопротивления деформации σs от степени деформации lnλ при различных скоростях деформации ξ , представлены на рис. 3 и 4.

| а |  |  |
| --- | --- | --- |
| б Рис. 3 – Зависимость сопротивления деформации σs сплава Zr–1 (а) и Zr–2 (б) от степени деформации lnλ при различных скоростях деформации |  |  |
| а |  |  |
| б Рис. 4 – Зависимость сопротивления деформации σs сплава РЗМ1 (а) РЗМ2 (б) от степени деформации lnλ при различных скоростях деформации |  |  |

Таким образом, были проведены исследования по определению сопротивления деформации деформированных полуфабрикатов из запатентованных алюминиевых сплавов, предназначенных для изготовления электротехнической катанки. Получен ряд кривых упрочнения, анализируя которые можно сделать вывод, что для всех исследуемых сплавов с увеличением температуры испытаний скоростное упрочнение возрастает. Так, например, для сплава РЗМ2 при температуре 320oС и величине деформации 0,5 возрастание скорости деформации с 0,5 до 10 с-1 приводит к повышению сопротивления деформации в 1,3 раза, а при температуре 550oС – в 2,3 раза. Интенсивность разупрочнения исследуемых сплавов увеличивается с повышением скорости деформации и уменьшается с ростом температуры испытаний.

Полученные данные были использованы для определения энергосиловых параметров процессов обработки новых сплавов алюминия с переходными и редкоземельными металлами методами непрерывного литья и ОМД при производстве катанки и проектировании нового оборудования для их реализации с высокими скоростями кристаллизации и степенями деформации на Иркутском алюминиевом заводе.

Литература

- Грищенко, Н.А. Механические свойства алюминиевых сплавов: монография / Н.А. Грищенко, С.Б. Сидельников, И.Ю. Губанов [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 196 с.

- Пат. 2458151 Российская Федерация, МПК C21C 1/02. Алюминиевый сплав / Баранов В.Н., Биронт В. С., Довженко Н. Н., Падалка В. А., Сидельников С. Б., Трифоненков Л. П., Фролов В. Ф., Чичук Е. Н.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» (RU). – № 2010150493/02 ; заявл. 09.12.2010 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 22.

- Пат. 2458170 Российская Федерация, МПК C22C 21/00. Алюминиевый сплав  / Баранов В. Н., Биронт В. С., Галиев Р. И., Довженко Н. Н., Лопатина Е. С., Падалка В. А., Сидельников С. Б., Трифоненков Л. П., Фролов В. Ф., Чичук Е. Н.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» (RU). – № 2011103242/02 ; заявл. 31.01.2011; Пат. 130708 Российская Федерация. опубл. 10.08.2012, бюл. № 22.

- Установка для испытания на скручивание / Сидельников С. Б., Довженко Н.Н., Беляев С.В., Грищенко Н.А. [и др.], заявитель и патентообладатель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (RU). – № 2013110265/28; заявл. 07.03.2013; опубл. 27.07.2013. Бюл. № 21.

- Сидельников, С.Б. Комбинированные и совмещенные методы обработки цветных металлов и сплавов: монография / С. Б. Сидельников, Н. Н. Довженко, Н. Н. Загиров. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 343 с.

- Устройство для непрерывного литья, прокатки и прессования / Баранов В.Н., Ворошилов Д.С., Галиев Р.И., Довженко Н.Н. [и др.]; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» (RU). – №  2011103241/02; заявл. 31.01.2011 ;, Пат. 2457914 Российская Федерация; опубл. 10.08.2012, бюл. № 22.