УДК 621.981

Технологии изготовления гнутых профилей методом стесненного изгиба из высокопрочных алюминиевых сплавов

Марковцев В.А.; Илюшкин М.В.; Попов А.Г.

info@ulniat.ru

АО «Ульяновский НИАТ»

Возросшие требования к современным летательным аппаратам в отношении качества, надежности, прочности, весовой отдачи элементов конструкции открыли возможность широкого применения новых высокоресурсных гнутых профилей изготавливаемых методом стесненного изгиба на гибочно-прокатных станах. Применение таких профилей позволяет устранить конструктивно-технологические ограничения, возникающие при использовании прессованных профилей: увеличивается ресурс работы изделия за счет лучшего качества поверхности и структуры материала по сечению профиля, наличие плакирующего слоя позволяет предотвратить развитие коррозии при эксплуатации изделия.

Получение тонкостенных профилей из листовых заготовок высокопрочных сплавов и композиционных материалов наиболее технологично производить гибкой, в том числе методом стесненного изгиба, так как широко применяемое прессование профилей из труднодеформируемых сплавов затруднено, а получаемые детали не имеют плакировки поверхности, что приводит к снижению коррозионной стойкости и ресурса изделий. Кроме того, прессованные профили имеют плюсовой допуск по толщине стенок и полок и, как следствие, повышенный вес.

Высокое качество, при небольшой себестоимости, профильной продукции, изготавливаемой по технологии стесненного изгиба, решение вопросов по технологическим маршрутам изготовления деталей из гнутых профилей, выполнению операций гибки, подсечки, разработке отраслевой нормативно-технической документации (РТМ 1.4-2005-91) позволило внедрить эту технологию (1987-2013 годы) в производство силовых элементов и других профилей самолетов ИЛ-114, ИЛ-103, ТУ-334, БЕ-200, АН-70, АН-140, АН-148, ИЛ-112, МС-21

При изготовлении профилей в АО «Ульяновский НИАТ» используется метод стесненного изгиба, где в процессе формообразования на предварительных переходах формируется волнообразная заготовка с большими радиусами. Прямолинейные участки формуются в окончательном переходе за счет осадки в замкнутом калибре. Это обеспечивает более равномерное распределение усилий сжатия по всему сечению, что является важным с точки зрения формирования микроструктуры, влияющей на ресурс и характеристики прочности деталей.

Технологическая схема, которая применяется для изготовления профилей типа стрингер и шпангоут, приведена на рис. 1. Наличие правильного блока позволяет производить профили с продольной кривизной (рис. 2) [2].

Рис. 1 – Типичная технологическая схема изготовления профиля “шпангоут”

Для разработки оптимальных схем деформирования в АО «Ульяновский НИАТ» используется программа динамического анализа LS-DYNA. В этой программе был промоделирован технологический процесс изготовления профилей с заданной продольной кривизной. В качестве исходного материала заготовки использовался сплав В-95АМ. Для выявления точных характеристик данного материала использовали диаграмму одноосного растяжение образцов. Параметры материала с диаграммами растяжения 
В-95АМ переводили в модели материала и закладывались в программу 
LS-Dyna.

По результатам моделирования (рис. 3), наибольшей пластической деформации подвергались зоны сгиба профиля и участки, осаживаемые в процессе СИ. При этом тангенциальная деформация не превышала 13%, что не приводит к образованию трещин зон сгиба в процессе изготовления профиля. Наименее подвержен деформации средний вертикальный участок профиля (рис. 1).

Рис. 2 – Схема последней клети профилегибочного стана и правильного блока для изготовления профилей с продольной кривизной: 1 – последняя клеть, 2 – правильный блок, 3 – волнообразная заготовка, 4 – окончательное сечение, 5 – правильные ролики.

Рис. 3 – Роликовая оснастка и контуры пластических деформаций при моделировании процесса изготовления профиля шпангоут с заданной продольной кривизной

На рис. 4 приведены значения продольной деформации в зависимости от продольного радиуса профиля. Значения получены теоретическим путем и конечно-элементным моделированием процесса изготовления гнутого профиля.

Рис. 4 – Значение продольной деформации в зависимости от продольного радиуса профиля.

Теоретические данные рассчитаны исходя из гипотезы плоских сечений:

;

где в зависимости от расположения контрольной точки относительно нейтральной линии профиля;

В – расстояние от контрольной точки до нейтральной линии профиля;

R – величина продольного радиуса.

Также нужно отметить, что величина продольного радиуса отлична от задаваемого положением правильного устройства, что связано с упругим последействием профиля.

Анализируя результаты моделирования можно сделать следующие выводы:

- при изготовлении прямого профиля (R=∞) по зонам А, Б, Г присутствуют положительные продольные деформации, по зоне В отрицательные, что вероятно связано с наличием небольшой скрутки на профиле;

- в зоне сжатия (контрольные точки А, Б) результаты моделирования близки к теоретическим данным;

- в зоне растяжения (контрольные точки В, Г) результаты моделирования отличаются от теоретических, что в первую очередь связано что реальный или моделируемый процесс отличен от принятой в теории гипотезы плоских сечений, в связи с воздействием на горизонтальную полку (точка Г) торцевой силы.

Для практической апробации процесса и получения опытной партии в АО «Ульяновском НИАТ» была изготовлена соответствующая технологическая оснастка и проведены ее испытания на гибочно-прокатном стане ГПС-350М6 (рис. 5) с соответствующим правильным блоком (рис. 6). Исследования проводили на металле В-95АМ с плакированным покрытием.

Рис.5 – Схема гибочно-прокатного станка ГПС-350М6

1 – станина; 2 – привод профилирующих клетей; 3 – рама; 4 – устройство направляющее; 5 – устройство для протирки и смазки ленты; 6 – клеть подготовительная; 7 – клеть предварительной формовки; 8 – межклетьевая проводка; 9 – устройство правильное; 10 – клеть окончательная формующая; 11 – привод клети подготовительной; 12 – пульт управления; 13 – электродвигатель; 14 – редуктор.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 6 – Изготовления профиля шпангоут с продольной кривизной: а – роликовая оснастка на профилегибочном станке с правильным блоком, б – шпангоут с продольной кривизной

Как показали замеры геометрии – поперечное сечение соответствует чертежу, утонение отсутствует. Для исследования микроструктуры и величин зерен – готовились шлифы, и зоны профиля исследовали на микроструктуру (рис. 7).

Исследованиями, проведенными лабораторией ВИАМ [1], рост зерна выявлен по прямолинейной нижней части профиля, что требует некоторой корректировки технологической схемы. Исследования плакирующего слоя показали отсутствие его нарушения по всему сечению профиля.

Были проанализированы 2 технологических маршрута изготовления профилей:

- из материала в отожженном состоянии с последующей закалкой профиля;

- из материала в свежезакаленном состоянии (предварительная закалка исходной заготовки, формообразования профиля до начала фазы старения материала)

Были проведены исследования структуры, основных механических свойств и усталостных характеристик гнутых профилей по двум технологическим вариантам: в отожженном и свежезакаленном состоянии.

Как показали металлографические исследования, процесс стесненного изгиба вызывает структурные изменения в областях деформации со степенью 5-15% - в зонах сгиба профиля.

При последующей закалке, как правило, в углах профилей изготовленных из материала в состоянии М наблюдаются зоны с укрупненным зерном. На растянутой поверхности зона с укрупненным зерном в 1,5-2 раза тоньше и уже, чем на сжатой поверхности, которая подвергается дополнительной деформации сжатия. В растянутой части угла наблюдается наименьшая толщина зоны с укрупненным зерном; в основной, серединной части профиля сохраняется исходное мелкое зерно.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 7 – Микроструктура материала В95М по наружной (а) и внутренней (б) уголковым зонам сечения профиля

При формообразовании гнутого профиля из материала в свежезакаленном состоянии, с последующим искусственным старением, наблюдаются несколько вытянутые зерна на внешних сторонах зон сгиба. Так же могут появляться участки со слабыми линиями скольжения в сжатой зоне со стороны внутреннего радиуса, что свидетельствует об усилении распада матрицы в процессе искусственного старения, как результат деформации стесненного изгиба. В обоих технологических вариантах изготовления плакирующий слой сохраняется, иногда по наружному контуру зон сгиба профиля плакировка несколько утоняется. Механические свойства образцов из профиля, формообразованного в отожженном состоянии, выше, чем в свежезакаленном. При оценке устойчивости при осевом сжатии критическое напряжение выше на профилях отформованных  в отожженном состоянии.

Профиль “Стрингер” из материала В95очАМ применен в фюзеляже самолете МС-21 (рис. 8). Профиль “Шпангоут” также может быть изготовлен стесненным изгибом.

Рис. 8 – Отсек самолета МС-21 с набором профилей стрингер и шпангоут из листовых материалов

В результате проведенных исследований получены следующие выводы:

1. Применение метода стесненного изгиба оптимально при изготовлении гнутых профилей из  листовых плакированных алюминиевых материалов;

2. Результаты математического моделирования процесса профилирования и последующее практическое апробирование показали отсутствие превышения допустимых деформаций по элементам профиля;

3. Проведенные металлографические исследования показали отсутствия различных дефектов и допустимые размеры зерен на готовых профилях;

4. Из двух рассматриваемых технологических режимов данные профили рекомендуется изготавливать в отожженном состоянии;

5. Практически подтверждена возможность получения профиля “Шпангоут” с продольной кривизной при величине радиуса до 600 мм без потери качества сечения.

6. Применение правильного блока позволяет изготавливать профили с заданной продольной кривизной сразу на гибочно-прокатном станке ГПС-350М6.

Литература:

1. Научно-технический отчет о НИР по теме: “Отработка технологических режимов и изготовление ленты из высокопрочного сплава В95очАТ2 для последующего изготовления гнутых профилей методом стесненного изгиба применительно к стрингерному набору самолета МС-21. Исследование структуры и свойств профилей. Разработка и выпуск ТУ на листовую ленту”. Договор №696-11-12 от 30.06.2011 г.

2. ТР 1.2.2241 – 2012. Изготовление гнутых профилей методом стесненного изгиба из высокопрочного сплава В95очАТ2 – М.: ВИАМ – 2012.