УДК 621.352+544.6

Ингибирование коррозии алюминиевых анодов в химических источниках тока

Окорокова Н.С., к.т.н.; Суворова Е.В.; Севрук С.Д., к.т.н.; Пушкин К.В.; Фармаковская А.А., к.х.н.

ok.nadezhda@mail.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Аннотация:

В данной работе изучен механизм окисления алюминиевых анодов в водных щелочных растворах и рассматривается возможность улучшения энергетических характеристик электродов путем введения добавок в электролит и анод.

Ключевые слова:

алюминиевый анод, химический источник тока, ингибитор, коррозия

Abstract:

In this work is investigated the mechanism of oxidation of anodes made of aluminum in aqueous alkaline solutions and the possibility of improving the energy characteristics of the electrodes by using the additives to the electrolyte and anode.

Химические источники тока (ХИТ) с алюминием в качестве анода (энергоносителя), в частности кислород-алюминиевые (О2/Al) ХИТ, занимают особое место, так как обладают одним из наиболее высоких значений теоретической удельной энергии. В энергоустановках (ЭУ) на основе О2/Al ХИТ в зависимости от мощности, времени разряда, применяемого электролита и конструктивного исполнения может быть реализована удельная энергия до 1,44 МДж/кг (400 Вт·час/кг). По этому параметру электрохимическая система кислород-алюминий занимает третье место в ряду систем кислород-металл (после бериллия и лития). Однако это полностью компенсируется тем, что алюминий занимает первое место среди металлов по распространению в земной коре, является одним из наиболее дешевых, технологичных и безопасных материалов. Для его производства имеется высокоразвитая, мощная промышленность. В связи с этим ХИТ на основе электрохимической системы О2/Al по совокупности энергетических, электрических, экономических, эксплуатационных и экологических показателей являются одними из наиболее эффективных и перспективных. Так как после израсходования всего запасенного алюминия такие ХИТ можно легко перезарядить механически, то их часто рассматривают как механически перерезаряжаемые аккумуляторы.

В случае наземного применения необходимый для работы источника кислород поступает в него из воздуха, в этом случае ХИТ является воздушно-алюминиевым (ВА). Для систем космического и подводного назначения кислород должен запасаться в специальной системе хранения.

Несмотря на все перечисленные достоинства О2/Al и ВА ХИТ, они долго – до самого конца 70-х годов 20-го века – всерьез не разрабатывались, так как не были востребованы техникой. И лишь с бурным развитием таких энергоемких автономных потребителей, как авиация и космонавтика, военная техника и наземный транспорт, ситуация изменилась, и в настоящее время и в мире, и в России исследование и разработка ХИТ с алюминием в качестве энергоносителя проводятся довольно интенсивно.

Пионером и одной из ведущих организаций по исследованию и разработке ВА ХИТ в России является МАИ. Эти работы долгое время институт вёл самостоятельно, а также совместно с ФГУП НПК “АльтЭн” (ныне АО НПК “АльтЭн”) и ГНПП “Квант”. В настоящее время эти работы в МАИ осуществляются совместно с ОИВТ РАН.

При использовании алюминия в качестве анодного компонента обычно применяются водные солевые или щелочные электролиты.

Суммарная токообразующая реакция в ВА ХИТ со щелочным электролитом может быть представлена уравнением:

4Al+3O2+6H2O+4NaOH→4Na[Al(OH)4]                        (1)

Поскольку алюминий в воде термодинамически неустойчив, анод одновременно с токообразующим процессом расходуется в реакции коррозии, описываемой суммарным уравнением:

2Al+6H2O+2NaOH→2Na[Al(OH)4]+3H2↑                     (2)

При достижении некоторой степени пересыщения алюминатного раствора начинается его декомпозиция

Na[Al(OH)4]→NaOH+Al(OH)3↓                                      (3)

в результате чего выпадает осадок гидроксида алюминия Al(OH)3, кристаллизующегося в форме гиббсита со средним размером кристаллов 20-70 мкм.

Таким образом, конечным продуктом обоих процессов в ВА ХИТ является гидроксид алюминия, а обобщенные уравнения реакции имеют вид

4Al+3O2+6H2O→4Al(OH)3                                             (4)

2Al+6H2O→2Al(OH)3+3H2↑                                           (5)

для токообразующей реакции и реакции коррозии соответственно. Расходуемыми веществами в системе являются алюминий, вода и кислород.

На рисунке 1 приведена упрощенная схема ВА ХИТ со щелочным циркулирующим электролитом и протекающие при его работе реакции, причем суммарные процессы и разбиты на анодную и катодные составляющие и показаны по месту их протекания в элементе.

Рис. 1 – Принципиальная схема ВА ХИТ

В нейтральных солевых электролитах суммарно происходят те же процессы, что и в щелочных электролитах. Однако алюминаты не образуются, а гидроксид алюминия выпадает в осадок в виде геля.

Характеристики анода ВА ХИТ определяются составом применяемого алюминия, электролита и рабочей температурой. Для повышения эффективности использования алюминия как анодного материала необходимо снижать скорость его коррозии в электролите при сохранении или увеличении активности анода в токообразующем процессе.

Экспериментальные исследования коррозионных характеристик алюминия различной чистоты в водных щелочных растворах проводились различными авторами [1]. Они показали, что уменьшение количества примесей в аноде приводит к снижению скорости коррозии. С повышением чистоты Al на один порядок (с 99,95% до 99,995% и с 99,99% до 99,999%), при прочих равных условиях анодного растворения, его поляризация  снижается на 150-200 мВ. Следовательно, одним из способов улучшения параметров анода является повышение чистоты используемого алюминия. Однако значительная стоимость чистого алюминия и недостаточная электрохимическая активность приводят к необходимости разработки специальных анодных сплавов и составов электролитов [2].

Снижение скорости коррозии алюминия, как и других металлов обычно достигается с помощью следующих методов:

1. Торможение (увеличение перенапряжения) анодного процесса (анодные ингибиторы).

2. Увеличение перенапряжения обоих электродных процессов, как анодного растворения, так и процесса коррозии (смешанные ингибиторы).

3. Увеличение окислительно-восстановительного потенциала системы (ускорение катодного процесса).

4. Увеличение перенапряжения катодного процесса (катодные ингибиторы).

5. Уменьшение стационарного окислительно-восстановительного потенциала (катодные ингибиторы).

Первый и второй способы уменьшения коррозии основаны на замедлении анодной реакции, поэтому они не желательны при использовании  алюминия в качестве анодного материала. Третий способ заключается в ускорении катодной реакции коррозии (до такой степени, когда становится возможной пассивация алюминиевого анода). Такие ингибиторы можно отнести к пассиваторам. Их использование для алюминия в качестве анодного материала также неэффективно.

Четвёртый и пятый способы основаны на замедлении катодной реакции. При этом уменьшается скорость коррозии и происходит смещение стационарного потенциала алюминия в отрицательную сторону [3].

Нами был изучен механизм анодного окисления алюминия в водных щелочных растворах при наличии добавок в электролит и анод, улучшающих энергетические характеристики электродов. Установлено [4], что при использовании в качестве материала анодов алюминия различной чистоты основное ухудшение их характеристик обусловлено примесями железа, которые увеличивают скорость коррозии алюминия в щелочных электролитах, снижая перенапряжение выделения водорода на катодных участках примесей.

Для ингибирования реакции коррозии в состав щелочного электролита вводилось олово в четырехвалентной форме в виде станнат-иона. При выбранном способе введения олова в состав электролита в ионной четырехвалентной форме образование оловянного покрытия на поверхности анода возможно по механизму контактного обмена [5, 6]. При этом ионы олова стадийно восстанавливаются до нулевой валентности (реакции 6, 7)

SnO32- +H2O + 2e → SnO22- + 2OH-                          (6)

2SnO22- +H2O → Sn + SnO32- +2OH-                          (7)

Выделение металла вызывает образование пористых покрытий [7], поскольку возникновение сплошного слоя олова привело бы к прекращению растворения алюминия, а следовательно, и всего процесса. Формирование контактно выделяющегося покрытия происходит с обязательным образованием в нем определенного количества пор [7], «зарастание» которых сдерживается вследствие концентрационной поляризации, обусловливающей уменьшение количества разряжающихся частиц олова. Образование в порах продуктов анодной реакции еще более ограничивает проникновение ионов олова через поры, а меньшее перенапряжение выделения олова на одноименной подложке [7] способствует осаждению его на образовавшихся ранее центрах кристаллизации. При дальнейшем выделении олова должна увеличиваться толщина покрытия без значительного перераспределения площадей катодных и анодных участков на поверхности алюминиевого анода.

Для подтверждения данного механизма были проведены эксперименты с привлечением рентгеноспектрального химического анализа (PCXА) и растровой оже-электронной спектроскопии (РОЭС). Анализировался состав поверхностного слоя анода из алюминия марки А995 после его работы в режиме гальваностатического разряда на плотности тока нагрузки 1000 А/м2 в течение 1 ч при 333 К [5] в 20%-ном растворе КОН, содержащем 0,6% олова в виде станната. Определено, что количество олова на поверхности   анода составляет (27±4,4)%. Травление поверхности анода ионами аргона при использовании для анализа метода РОЭС позволило изучить распределение олова по глубине покрытия       (рис. 2).

Рис. 2 – Распределение олова по глубине поверхностного слоя анода

Толщина полученного покрытия достигает 1,5 мкм, при этом до глубины 1 мкм количество олова в нем не изменяется, а затем начинает резко убывать и на глубине 1,5 мкм его уже практически не обнаружено. Следовательно, для приведенных условий оловянное покрытие на алюминиевом аноде имеет равновесный состав с установившимся (распределением олова по глубине поверхностного слоя.

На основании результатов исследований нами был сделан вывод, что анодный сплав А995+0,6% индия в сочетании с электролитом КОН 20%+0,6% SnO32- обладает оптимальными характеристиками при работе в составе ВА элемента. Было проведено также исследование по выявлению механизма влияния олова и индия, введенных в состав анодного сплава, на формирование поверхностного слоя и кинетику протекающих на аноде электродных процессов. Известно, что если атомы индия с кристаллической структурой алюминиевой матрицы образуют твердый раствор, то они окисляются вместе с атомами алюминия по электрохимическому механизму с образованием индат-ионов InO2- [7, 8].

Далее индий как электроположительный по отношению к алюминию элемент должен выделяться на поверхности алюминиевого анода по механизму контактного обмена [9]. Благодаря меньшему перенапряжению выделения металла на одноименной подложке [10], он преимущественно адсорбируется на участках поверхности, обогащенных индием. Поведение индия, находящегося в виде эвтектической смеси с алюминием в сплаве, определяется механизмом анодного растворения сплавов такой структуры [11], согласно которому эвтектические ячейки, богатые индием, при потере механической связи с анодом в процессе постоянного растворения алюминиевой матрицы, переходят в шлам [8]. В растворе электролита металлический индий растворяется в щелочи с образованием гидроксииндата калия

2 In+6 Н2O+6 КОН = 2 К3[In(ОН)6]+3 H2↑			(8)

Исследованный анодный сплав A995+0,6% In представляет собой смесь твердого раствора и иидиево-алюминиевой эвтектики. Большое сродство металлохимических свойств олова и индия обусловливает близость их свойств  при формировании поверхностного слоя на аноде. Для изучения состава этого слоя проведены экспериментальные исследования. При формировании поверхности анода использовались аноды из изучаемого сплава, работающие в режиме гальваностатического разряда на плотности тока 1000 А/м2 в течение 1 ч при температуре 333 К. Установлено, что для практически полного формирования состава поверхностного слоя на аноде требуется 600 с работы. При этом концентрации олова и индия асимптотически приближаются к значениям (20+2) % и (12±1,5)% соответственно (рис. 3).

Рис. 3 – Зависимость количества олова и индия в поверхностном слое анодного сплава А995+0,6 мас.% In от времени работы в электролите КОН 20%+0,6 мас.% Sn:

1 – олово, 2 – индий

Характерно, что этот процесс завершался к тому времени, когда заканчивалось перераспределение площадей, занятых кристаллографическими гранями алюминия  (110),  (110),  (100), в пользу грани (110), что видно из рисунка 4, где приведены результаты исследований с помощью метода РСХА.

Рис. 4 – Зависимость величины площади различных кристаллографических граней на поверхности анода от времени его работы в электролите КОН 20%  + 0,6 мас.% Sn:  1 – грань 220 (110); 2 – 200 (100); 3 – (111)

Распределения олова и индия по глубине сформированного слоя показаны на рисунке 5.

Рис. 5 – Распределение олова и индия по глубине поверхностного слоя:

1 – олово; 2 – индий

Характер распределения аналогичен полученному ранее распределению олова, что подтверждает гипотезу о механизме контактного выделения растворенного в электролите индия на поверхности алюминиевого анода. Дополнительные исследования, выполненные методом РОЭС в растре 0,2х0,2 мм, подтверждают это положение.

Зафиксированное распределение кристаллографических граней алюминия на поверхности анода обусловливает ее энергетическую неоднородность при окислении из-за различия у разных граней работы выхода электрона, количества атомов на грани решетки и потенциала ионизации. Эти свойства определяют энергию адсорбции олова и индия на поверхности граней, которую можно оценить по методу Мюллера [12]:

(9)

где Qa — энергия адсорбции; — работа выхода электрона; Vi — потенциал ионизации; Хкр — постоянная кристаллической решетки атома.

Необходимые данные и результаты расчета энергии адсорбции олова на алюминии и индии и индия на алюминии представлены в таблице1.

Из данных таблицы видно, что индий адсорбирует олово с большей энергией, чем алюминий, что вызвано, вероятно, различием в работе выхода. Результаты расчетов объясняют также экспериментальные данные по формированию поверхностного слоя: именно энергетические свойства грани алюминия (110) определяют состав приэлектродного слоя в течение всего времени работы анода.

Таблица 1

Результаты расчета энергии адсорбции олова на алюминии и индии и индия на алюминии

| Металл | Vi , эВ | , эВ | Хкр*10-10 | Qa, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 5,984 | (100)—4,20, (110)—4,06, (111)—4,26, | 4,0414 |  |
| Олово | 7,342 | 4,08 | 6,46 | (100), (111)—47, (110)—51 |
| Индий | 5,785 | 3,8 | 4,585 | Индий —60, (100), (111)—36 (110)—37 |

В заключение следует отметить, что наибольший эффект улучшения электрохимических характеристик алюминиевого анода достигнут при совместном введении индия в состав анодного сплава и олова в раствор электролита. Механизм ингибирующего действия олова при этом такой же,  как и для чистого алюминия А995.

Установлено, что энергия адсорбции олова на индии больше, чем на алюминии. За счет этого для сплава A995±0,6 мас.% In на участках катодного выделения водорода получаются более плотные покрытия олова (и индия), что обуславливает уменьшение скоростей коррозии сплава, по сравнению с алюминием А995.

Опираясь на приведенные экспериментальные данные, можно рекомендовать предварительную обработку анодов ВА ХИТ в станнатном электролите, что позволяет в дальнейшем использовать электролит, не содержащий олова.

Депассивирующее влияние индия на алюминий в существенной степени зависит от соотношения его количеств в твердом растворе и эвтектической смеси с алюминием.

В силу очень ограниченной растворимости индия в алюминии, проведение термической обработки алюминий-индиевых сплавов не привело к значительному изменению их электрохимических характеристик

Литература

- Томашев Н.Д., Модестова В.Н.// Труды ИФХ АН СССР, -1955,-вып.4,-с.75.

- Назаренко В.В., Фатеев Ю.Ф., Антропов Л. И. Состояние поверхности алюминия в щелочных растворах. // Украинский химический журнал, 1982, т. 48, № 9. - с. 953-956.

- Итоги науки и техники. Теория и защита от коррозии, Т. 9. - М.: ВИНИТИ, 1982г.

- Клочкова Л.Л., Короник В.В., Кулаков Е.Б., Севрук С.Д., Фармаковская А.А. Процессы на алюминиевом аноде в щелочном электролите при активировании и ингибировании его поверхности.

- Вишомирксис Р. Н. Кинетика электроосаждения металлов из комплексных электролитов. М.: Наука, 1969.

- Лайнер В. И. Современная гальванотехника. М.: Металлургия, 1967.

- Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. М.: Металлург-издат, 1962.

- Кузнецов В. И. Роль анионов раствора при депассивации алюминия и ангибировании коррозии // Защита металлов. 1984. Т. 20, вып. 3. с. 359—372.

- Итоги науки и техники. Т. 8: Коррозия и защита от коррозии. М: ВИНИТИ, 1981г.

- Итоги науки и техники. Т. 2: Коррозия и защита от коррозии. М.: ВИНИТИ, 1973г.

- Федотьев Н. П., Бибиков И. Н. Электролитические сплавы. М.: Машгиз, 1962г.

- Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 1979г.