УДК 620.193.21

Исследование закономерностей коррозионного разрушения деформируемых алюминиевых сплавов при лабораторных и натурных испытаниях

Курс М.Г.; Фомина М.А.

KursMG@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Проведены комплексные исследования коррозионной стойкости листов из алюминиевых сплавов В-1341Т1, В96ц3пчТ12, В-1461Т1, В-1469Т1 при испытаниях лабораторными, натурными и натурно-ускоренными методами, определены контролирующие факторы коррозионного разрушения, даны рекомендации по условиям и срокам экспозиции в натурных условиях.

Ключевые слова:

коррозия, алюминиевые сплавы, коррозионные испытания.

Реферат

При паспортизации алюминиевых сплавов обязательным является исследование склонности сплавов к локальным видам коррозии, определяемых в лабораторных условиях, а также коррозионной стойкости материалов, определяемой в процессе натурной экспозиции. Стандартно климатические испытания алюминиевых сплавов проводятся в условиях открытых площадок. В настоящей работе показано, что испытания под навесом являются более показательными для данного класса материалов, так как обеспечивают усиление контролирующих факторов коррозионного процесса – продолжительности увлажнения поверхности и увеличение количества хлоридов.

Также в работе освещены проблемы корреляции лабораторных и натурных коррозионных испытаний и приведена методика натурно-ускоренных испытаний, позволяющая сократить сроки климатических испытаний в 4-5 раз по сравнению с экспозицией в натурных условиях.

Введение

Исследования коррозионной стойкости позволяют выявить склонность сплава к опасным видам коррозионного разрушения на этапе разработки материала с тем, чтобы корректировкой химического состава и режимов термической обработки достичь оптимального уровня механических свойств с удовлетворительной коррозионной стойкостью. Здесь перед разработчиком материала стоит сложная задача нахождения компромисса, т.к. при повышении механических характеристик как правило происходит ухудшение коррозионных свойств, и наоборот, повышение сопротивляемости коррозии приводит к снижению показателей прочности.

Ресурс конструкции, зависящий от многих параметров, во многом определяется фактором воздействия коррозионной среды. Выполнить в полной мере требования по защите авиационной конструкции от коррозионного воздействия практически невозможно. Поскольку антикоррозионное покрытие не является абсолютной защитой, возможно повреждение этой защиты, и, наконец, в безопасно-повреждаемой конструкции допускается наличие усталостных трещин, поверхности которых не имеют антикоррозионной защиты [1].

На каждый класс материалов, – от металлических до неметаллических – в процессе климатических испытаний превалирующее действие оказывают определенные факторы атмосферы. Поэтому, также, как при лабораторных испытаниях, когда выявление склонности к локальным видам коррозии проводится с помощью соответствующих реагентов, при натурных испытаниях для корректной оценки коррозионной сопротивляемости необходимо проводить испытания в тех условиях, при которых воздействие агрессивных параметров на данный материал максимально.

В данной работе приведены результаты исследования коррозионной стойкости листов из деформируемых алюминиевых сплавов В-1341Т1, В96ц3пчТ12, В-1461Т1, В-1469Т1 при испытаниях лабораторными, натурными и натурно-ускоренными методами, проведено сопоставление результатов, рассмотрены особенности коррозионного разрушения. Определены факторы, в наибольшей степени оказывающие влияние на скорость коррозионного разрушения алюминиевых сплавов, даны рекомендации по условиям и срокам экспозиции в натурных условиях для выявления наиболее опасных видов коррозии.

1. Методы испытаний.

1.1 Лабораторные испытания.

Лабораторные методы оценки коррозионной стойкости алюминиевых сплавов широко используются при разработке новых сплавов и оптимальных режимов термической/механической обработки.

Первопричиной коррозии металлов, в том числе и  электрохимической коррозии, является их термодинамическая неустойчивость. При взаимодействии с электролитами металлы самопроизвольно растворяются, переходя в более устойчивое окисленное (ионное) состояние [2]. Лабораторные испытания материалов сводятся к выдержке в соответствующих растворах, составы которых никогда не встретятся при реальной эксплуатации сплава. Основная цель лабораторных методов исследований, – выявление теоретической возможности возникновения того или иного вида коррозии.

Лабораторные испытания позволяют в сравнительно небольшой срок оценить склонность сплава к тому или иному локальному виду коррозии: глубине МКК, скорость коррозии, величину максимально допустимых напряжений при испытаниях на коррозионное растрескивание, степень расслаивающей коррозии [3-6].

Такие испытания являются обязательными при паспортизации материала и незаменимы при разработке сплава, когда варьированием химического состава и режимов термообработки можно достичь требуемого уровня коррозионных характеристик в сочетании с удовлетворительными механическими свойствами. Однако, определенная при лабораторных условиях склонность, например, к межкристаллитной коррозии, в условиях натурных испытаний может либо не успеть реализоваться, либо значительно превысить данные лабораторных исследований (Рис. 1).

Рис.1 – Глубина МКК образцов алюминиевых сплавов после лабораторных испытаний и после 1 года экспозиции на открытой площадке ГЦКИ.

Как видно из графика, глубина МКК после лабораторных испытаний  больше по сравнению с глубиной МКК после натурных испытаний для сплавов В96ц3пч и В-1341, меньше для сплавов В-1461, 1441, 1370.

Таким образом, главный недостаток лабораторных испытаний – отсутствие корреляции с натурными, что также подтверждено зарубежными источниками [7].

В настоящей работе были проведены испытания на склонность к локальным видам коррозии по ГОСТ 9.021, 9.913, 9.019, 9.904, а также испытания образцов в камере солевого тумана в течение 1, 2 и 3х месяцев.

1.2. Натурные испытания.

Проведение климатических испытаний для обеспечения безопасности и защиты от коррозии в наше время относится к приоритетным стратегическим направлениям развития материалов и технологий [8-9]. Без данных по климатической стойкости невозможно оценить возможное поведение материала в реальных климатических условиях. Однако для получения достоверной оценки по климатической стойкости необходимо проведение длительных испытаний,  до 10-15 лет, что при паспортизации сплавов является редко реализуемым. К примеру, по ASTM G112, регламентирующим метод испытаний на расслаивающую коррозию, предусмотрено увеличение сроков экспозиции до 7-9 лет для сплавов, стойких к РСК.

Конечно, материалы не применяются в конструкциях без соответствующих средств защиты, плакировки и всевозможных покрытий. Однако для получения надежной конструкции необходимо применять материалы, которые способны противостоять внешним воздействиям и сохранять свои характеристики в процессе длительной эксплуатации.

В данной работе были проведены испытания образцов алюминиевых сплавов на открытой площадке ГЦКИ ВИАМ им. Г.В. Акимова [10], представляющим умеренно теплый климат, характеризующийся повышенным содержанием хлоридов в атмосфере,  на атмосферном стенде под углом 450 (срок экспозиции составил 1, 2, 3 года) по ГОСТ 9.909-86 и под навесом на стенде в горизонтальном положении (срок экспозиции 3, 6 мес., 1, 2, 4 года).

Различие в экспозиции указанными методами состоит в том, что при испытаниях на открытой площадке время продолжительности увлажнения поверхности образцов минимально ввиду высокой степени воздействия солнечной радиации. Расположение образцов под углом к горизонту способствует стеканию пленки электролита, образующейся при конденсации влаги, и смыву хлоридов осадками.

1.3. Натурно-ускоренные испытания.

Исследованиям коррозионной стойкости материалов при испытаниях натурно-ускоренными методами посвящен ряд работ [11-15]. Натурно-ускоренные испытания позволяют значительно сократить срок испытаний алюминиевых сплавов в атмосфере и получить характеристики коррозионной стойкости в 4-5 раз быстрее по сравнению с классическими испытаниями на открытой площадке.

Общее правило, которым следует руководствоваться при выборе метода ускоренного испытания, состоит в том, что необходимо влиять на тот фактор, который является контролирующим. При этом не следует чрезмерно ускорять процессы коррозии, так как сильное сокращение продолжительности испытания за счет чрезмерной агрессивности среды часто приводит к изменению характера продуктов коррозии и их распределению по поверхности, изменяются также защитные свойства пленок и интенсивность коррозии [16].

К климатическим факторам, оказывающим наибольшее влияние на коррозионное разрушение металлических материалов, относятся температура, влажность и содержание коррозионно-активных компонентов, в  частности ионов хлора. При натурно-ускоренных испытаниях ускорение коррозионного процесса достигается главным образом за счет повышения частоты образования фазовой пленки влаги электролита на поверхности образца.

В настоящей работе натурно-ускоренные испытания [17] были проведены в ГЦКИ ВИАМ под навесом на стенде в горизонтальном положении без облива и с обливом раствором морской соли  в концентрации 5 г/л. Облив осуществлялся методом распыления мелкодисперсного раствора морской соли с помощью пульверизатора 1 раз в день в вечернее время; срок экспозиции составил 3, 6 мес., 1, 2, 4 года.

2. Материалы для испытаний.

Для испытаний были применены листы деформируемых алюминиевых сплавов В-1341Т1, В96ц3пчТ12, В-1461Т1, В-1469Т1 (Таблица 2) без защитных покрытий, с предварительно удаленной плакировкой. Данные сплавы рекомендуются к применению в широкой номенклатуре изделий авиационной техники от элементов обшивки до силового набора, а также в изделиях автомобильной промышленности, гидроавиационного назначения и др.[18-22].

Таблица 2.

Характеристика алюминиевых сплавов,

использовавшихся для проведения испытаний.

| Сплав | Полуфабрикат, толщина | Система |
| --- | --- | --- |
| В-1461Т1 | Лист 2,0 мм | Al-2,8Cu-Li |
| В-1341Т1 | Лист 1,5 мм | Al-0,7Mg-Si |
| В96ц3пчТ12 | Лист 1,8 мм | Al-4,5Zn-2,3Mg-2Cu |
| В-1469Т1 | Лист 2,4 мм | Al-1,8Cu-Li-Mg |

3. Результаты исследований и обсуждения.

3.1. Оценка скорости коррозии.

При коррозионных испытаниях снижение скорости коррозии со временем обуславливается образованием слоя продуктов коррозии на поверхности образца, который препятствует доступу активной среды к поверхности металла. Проведенные испытания показали, что скорость коррозии растет до момента достижения площади коррозионных поражений 90-100% поверхности (при испытаниях под навесом с обливом – до 3х мес., под навесом без облива – до 1 г.) и далее снижается или изменяется незначительно (Таблица 3).

При испытаниях в КСТ скорость коррозии для всех сплавов планомерно снижается по мере увеличения продолжительности испытаний (Рис. 2).

При испытаниях в натурных условиях без дополнительного воздействия коррозионно-активными компонентами характерно влияние метеопараметров атмосферы на характер кривой Vкорр, в частности продолжительности увлажнения поверхности и количества выпадения хлоридов (Рис. 3), как уже было отмечено ранее в работе [23].

Таблица 3.

Скорость коррозии алюминиевых сплавов после натурных, натурно-ускоренных и лабораторных испытаний.

| Вид испытаний | Срок испытаний | Сплавы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В-1469Т1 | В-1341Т1 | В96ц3пчТ12 | В-1461Т1 |
| Vкорр по ГОСТ 9.913-90 |  | 6,1 | 0,6 | 1,9 | 0,5 |
| КСТ | 1 мес. | 0,37752 | 0,3919 | 0,52837 | 0,3366 |
|  | 2 мес. | 0,277175 | 0,218 | 0,423 | 0,1243 |
|  | 3 мес. | 0,13032 | 0,1578 | 0,2394 | 0,1108 |
| Навес без облива | 3 мес. | 0,0189 | 0,0035 | 0,0198 | 0,0137 |
|  | 6 мес. | 0,02466 | 0,0037705 | 0,01057 | 0,00713 |
|  | 1 г. | 0,016636 | 0,00875 | 0,0329 | 0,0348 |
|  | 2 г. | 0,01566 | 0,00716 | 0,03004 | 0,0256 |
|  | 4 г. | 0,014986 | 0,007095 | 0,03 | 0,019433 |
| Навес с обливом р-ром морской соли в конц. 5 г/л | 3 мес. | 0,05381 | 0,019 | 0,1626 | 0,124 |
|  | 6 мес. | 0,07 | 0,013497 | 0,07841 | 0,07778 |
|  | 1 г. | 0,03598 | 0,01184 | 0,0616 | 0,0639 |
|  | 2 г. | 0,039 | 0,01179 | 0,04996 | 0,05197 |
|  | 4 г. | 0,031361 | 0,0177 | 0,0349 | 0,03271 |

Рис. 2 – Скорость коррозии образцов алюминиевых сплавов после экспозиции в КСТ.

а

б

Рис. 3 – Скорость коррозии алюминиевых сплавов после испытаний а) под навесом без облива и б) под навесом с обливом раствором морской соли.

3.2. Оценка склонности сплавов к МКК и РСК.

Торможение роста глубины МКК с продолжительностью испытаний связано с затруднением протекания электрохимического растворения по границам зерен по мере удаления от поверхности вглубь образца. При этом максимальная глубина, которой может достичь МКК для конкретного сплава зависит от степени равновесности его структуры и от разницы потенциалов между структурными составляющими сплава.

Для большинства сплавов результаты лабораторных испытаний по глубине МКК эквивалентны 1 году испытаний под навесом или 3 месяцам испытаний под навесом с обливом раствором морской соли (Таблица 4). При сравнении данных лабораторных испытаний с результатами экспозиции на открытой площадке установлено, что для сплавов В-1341 и В96ц3пч и за 3 года не реализуется глубина МКК, полученная при испытаниях в растворе; а выявленная лабораторным методом глубина МКК для сплава В-1461 значительно меньше результатов 1 года экспозиции на ОП. Наименьшая склонность к МКК – у сплава В-1341.

Таблица 4.

Сопоставление результатов натурных, натурно-ускоренных

и лабораторных испытаний на склонность сплавов к МКК и РСК.

| Вид испытаний | Срок испытаний | Сплавы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В-1469Т1 | В-1341Т1 | В96ц3пчТ12 | В-1461Т1 |
| МКК по ГОСТ 9.021-74 |  | 0,15 | 0,1 | 0,13 | 0,03 |
| Открытая площадка без облива | 1 год | - | 0 | 0,105 | 0,105 |
|  | 2 года | - | 0,049 | 0,105 | 0,105 |
|  | 3 года | - | 0,07 | 0,105 | 0,105 |
| Навес без облива | 3 мес. | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
|  | 6 мес. | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,03 |
|  | 1 год | 0,17* | 0,1 | 0,12 | 0,08 |
|  | 2 года | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,08 |
|  | 4 года | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,11 |
| Навес с обливом р-ром морской соли в конц. 5 г/л | 3 мес. | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,1 |
|  | 6 мес. | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,1 |
|  | 1 год | 0,17 | 0,12 | 0,21 | 0,2 |
|  | 2 года | 0,18 | 0,14 | 0,22 | 0,2 |
|  | 4 года | 0,19 | 0,14 | 0,22 | 0,2 |
| РСК по ГОСТ 9.904 |  | 3 | 3 | 4-5 | 2-3 |
| РСК после 3х лет на ОП |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| РСК после испытаний под навесом |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РСК после натурно-ускоренных испытаний с обливом |  | 2 | 2 | 5 балл – 2г. 8 балл – 4 г. | 2 |

*Выделены значения МКК после натурно-ускоренных испытаний, наиболее близкие к результатам лабораторных испытаний.

Сравнение результатов по оценке расслаивающей коррозии показали, что в процессе натурной экспозиции не удается выявить склонности к РСК в течение 3х лет испытаний на ОП или 4х лет экспозиции под навесом. При испытаниях под навесом с обливом РСК для сплава В96ц3пч выявлена после 2х лет экспозиции. Таким образом, для оценки склонности алюминиевых сплавов к расслаивающей коррозии необходимы более длительные испытания в натурных условиях (не менее 5-7 лет), либо проведение натурно-ускоренных испытаний.

Исследование рельефа поверхности образцов показали, что для сплава В96ц3пч характерно резкое отличие в характере профиля питтинговой коррозии: после испытаний натурно-ускоренным методом профиль питтинга конусообразный с плавными переходами, в то время как после испытаний в КСТ форма питтинга имеет более строго очерченный вид ножевой коррозии  (Рис.4).

а)

б)

Рис. 4 – Профиль участка поверхности образцов сплава В96ц3пчТ12 после натурно-ускоренных испытаний (а) и после испытаний в КСТ (б).

2.5. Оценка изменения механических свойств материалов.

После коррозионных испытаний были проведены стандартные испытания на осевое растяжение при 200 (по ГОСТ 1497), а также испытания на малоцикловую усталость при температуре +200, коэффициенте асимметрии R = 0,1, частоте f = 35 Гц (по ГОСТ 25.502-79).

В процессе коррозионных испытаний наибольшее влияние коррозионные поражения оказывают на падение пластических и усталостных свойств, в то время как потери прочности не превышают 15% при самых жестких условиях испытаний (Таблица 5, Рис. 5).

Таблица 5.

Потери механических свойств образцов алюминиевых сплавов

после натурных испытаний.

| Сплав | Срок испы-таний | Потери механических свойств, %% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Открытая площадка |  | Навес |  | Навес + облив р-ром морской соли в конц. 5 г/л |  |
|  |  | σв | δ | σв | δ | σв | δ |
| В-1341Т | 1 г. | 0 | 27,4 | 11,3 | 27,9 | 12,6 | 50,0 |
|  | 2 г. | 0 | 29,4 | 9,0 | 29,4 | 13,1 | 72,1 |
|  | 3 г. | 0 | 32,1 | - | - | - | - |
|  | 4 г. | - | - | 13,9 | 58,8 | 14,2 | 73,2 |
| В96ц3пчТ12 | 1 г. | 0 | 60,0 | 10,7 | 7,3 | 12,7 | 85,4 |
|  | 2 г. | 0 | 61,8 | 5,1 | 3,3 | 12,1 | 89,4 |
|  | 3 г. | 3,9 | 65,0 | - | - | - | - |
|  | 4 г. | - | - | 10,9 | 93,7 | 7,1 | 32,5 |
| В-1461Т1 | 1 г. | 2,8 | 41,6 | 5,6 | 35,5 | 12,2 | 43,1 |
|  | 2 г. | 0,9 | 38,1 | 3,7 | 4,6 | 5,0 | 11,9 |
|  | 3 г. | 0 | 39,0 | - | - | - | - |
|  | 4 г. | - | - | 11,7 | 28,3 | 10,1 | 45,1 |
| В-1469Т1 | 1 г. | - | - | 3,0 | 1,2 | 6,1 | 16,5 |
|  | 2 г. | - | - | 4,2 | 37,6 | 8,4 | 43,1 |
|  | 4 г. | - | - | 5,8 | 42,4 | 13,5 | 64,7 |

Рис. 5 – Потери МЦУ образцов алюминиевых сплавов после 2х лет испытаний под навесом с обливом и без облива.

Выводы

- Проведены лабораторные, натурные и натурно-ускоренные испытания перспективных алюминиевых сплавов 4-х марок с последующей оценкой скорости коррозии, глубины и характера межкристаллитной коррозии, площади коррозионных поражений, потерь механических свойств и МЦУ.

- Для алюминиевых сплавов при испытаниях в натурных условиях интенсификации процесса коррозионного разрушения способствует увеличение продолжительности увлажнения поверхности и количества хлоридов, что соответствует условиям испытаний под навесом. При этом дополнительное воздействие аэрозолями морской соли позволяет значительно сократить время до достижения определенного уровня коррозионных параметров.

- Для оценки склонности сплавов к расслаивающей коррозии в натурных условиях необходимо проведение длительных испытаний в течение 5-7 лет, либо в натурно-ускоренных условиях в течение 2х лет.

- Результаты лабораторных исследований по оценке склонности к МКК для большинства сплавов соответствуют 1 году испытаний под навесом или 3 месяцам натурно-ускоренных испытаний; корреляция с экспозицией в открытой атмосфере отсутствует.

- По результатам комплексной оценки коррозионных свойств установлено, что наибольшей коррозионной стойкостью обладает сплав В-1341Т1, средней – В-1461Т1 и В-1469Т1, наименьшей среди исследованных сплавов – В96ц3пчТ12.

Литература

- Гриневич А.В., Луценко А.Н., Каримова С.А. Долговечность изделий и коррозионная усталость конструкционных материалов // Вопросы материаловедения. 2013. №1. С. 220-229.

- Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов// М.: «Металлургия». 1976 г. С. 180.

- ГОСТ 9.913–90. Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий, магний и их сплавы. Методы ускоренных коррозионных испытаний.

- ГОСТ 9.021–74.Единая система защиты от коррозии и старения. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию.

- ГОСТ 9.904–82. Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые. Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию.

- ГОСТ 9.019-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание.

- JamesP. Moran, FrancineS. Bovard. James D. Chrzan, Roberto J. Rioja, Edward L. Colvin, Improvements in Corrosion Resistance Offered By Newer Generation 2x99 Aluminum-Lithium Alloys for Aerospace Applications, Proceedings of the12th International Conference on Aluminium Alloys, 2010, Yokohama, Japan pp. 1492-1497.

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии //Авиационные материалы и технологии. 2015. №2. С. 76–87.

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М., Панин С.В. Коррозионная агрессивность приморской атмосферы. Ч.1. Факторы влияния (обзор) // Коррозия: материалы, защита. 2013. № 12. С. 6-18.

- Каримова С.А., Жиликов В.П., Михайлов А.А., Чесноков Д.В., Игонин Т.Н., Карпов В.А. Натурно-ускоренные испытания алюминиевых сплавов в условиях воздействия морской атмосферы //Коррозия: материалы, защита. 2012.  № 10. С. 1-3.

- Синявский В.С., Калинин В.Д., Александрова Т.В. Новый метод ускоренных коррозионных испытаний алюминиевых сплавов // Технология легких сплавов. 2013. № 2.С. 89-93.

- Семенычев В.В. Коррозионная стойкость образцов сплава 1201 в морских субтропиках// Коррозия: материалы, защита. 2015. №3. С. 1-5.

- Панченко Ю.М., Стрекалов П.В., Чесноков Д.В., Жирнов А.Д., Жиликов В.П., Каримова С.А., Тарараева Т.И. Зависимость коррозионной стойкости сплава Д16 от засоленности и метеопараметров приморской атмосферы //Авиационные материалы и технологии. 2010. №3. С. 8–13.

- Семенычев В.В. Коррозионная стойкость листов сплава Д16ч.-Т в морских субтропиках //Труды ВИАМ. 2014. №7. Ст. 08 (viam-works.ru).

- Розенфельд И.Л., Рубинштейн Ф.И., Жигалова К.А. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями, М.: «Химия», 1987 г., с. 7-9

- ММ 1.595-591-444-2012. Проведение климатических испытаний образцов и элементов конструкций с обливом морской водой или растворами морской соли.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ткаченко Е.А., Вахромов Р.О. Алюминиевые деформируемые сплавы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 167–182.

- Хохлатова Л.Б., Колобнев Н.И., Оглодков М.С., Михайлов Е.Д. Алюминийлитиевые сплавы для самолетостроения //Металлург. 2012. № 5. С.31-35.

- Антипов В.В., Колобнев Н.И., Хохлатова Л.Б. Развитие алюминийлитиевых сплавов  и многоступенчатых режимов термической обработки //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 183–195.

- Клочков Г.Г., Грушко О.Е., Попов В.И., Овчинников В.В., Шамрай В.Ф. Структура, технологические свойства и свариваемость листов из сплава В-1341 системы Al-Mg-Cu //Авиационные материалы и технологии. 2011. №1. С. 3–8.

- Рябов Д.К., Колобнев Н.И., Самохвалов С.В., Махсидов В.В. Влияние предварительного естественного старения на свойства сплава 1913 в искусственно состаренном состоянии //Авиационные материалы и технологии. 2013. №2. С. 8–11.

- Курс М.Г., Каримова С.А. Натурно-ускоренные испытания: особенности методики и способы оценки коррозионных характеристик алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 51–57.