УДК 621.774.37

Напряжения и деформации, возникающие при гибке с упругим элементом

Кузин А.О.

АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара

Аннотация:

В данной работе предложена новая схема процесса двухугловой гибки в штампе с упругой планкой, проведен анализ ее напряженно-деформированного состояния в DEFORM-2D.

Ключевые слова:

двухугловая гибка; упругие свойства; деформация; напряжение; форма пуансона; упругая планка; упругое пружинение; ширина планки.

Гибка листового металла осуществляется в результате упругопластической деформации, протекающей различно с каждой из сторон изгибаемой заготовки [1].

Слои металла внутри угла изгиба (со стороны пуансона) сжимаются и укорачиваются в продольном и растягиваются в поперечном направлении. Наружные слои (со стороны матрицы) растягиваются и удлиняются в продольном и сжимаются в поперечном направлении. Между удлиненными и укороченными слоями (волокнами) находится нейтральный слой, длина которого равна первоначальной длине заготовки. При гибке узких полос происходит сильное искажение поперечного сечения, заключающееся в уменьшении толщины в месте изгиба, уширении внутри угла с образованием поперечной кривизны и сужении с наружной стороны (рис. 1).

В результате утонения материала и искажения формы поперечного сечения нейтральный слой в месте изгиба не проходит посередине сечения, а смещается в сторону малого радиуса. При гибке широких полос и листов также происходит утонение материала, но почти без искажения поперечного сечения, так как деформации в поперечном направлении противодействует сопротивление материала большой ширины. Лишь по краям широких полос происходит деформация, аналогичная поперечной деформации узких полос.

Рис. 1 – Схема процесса гибки.

В большинстве случаев гибка происходит при большой величине деформаций, когда в металле кроме продольных растягивающих и сжимающих напряженки образуются радиальные напряжения сжатия, которые возникают в результате давления крайних слоев металла на внутренние и достигают наибольшей величины у нейтрального слоя.

На рис. 2 приведены схемы напряженно-деформированного состояния при изгибе. При изгибе узких заготовок (рис. 2, а) деформированное состояние — объемное, так как поперечное сечение образца деформируется во всех трех направлениях.

По мере увеличения ширины изгибаемой заготовки поперечная деформация постепенно уменьшается и становится весьма малой в результате значительного сопротивления, оказываемого большой шириной заготовки (рис. 2, б).

С целью упрощения при изгибе широких заготовок деформацией боковых поверхностей можно пренебречь и рассматривать деформацию всего сечения как деформацию сдвига.

Рис. 2 – Схемы   напряженно-деформированного   состояния   при  изгибе:

σ — напряжение;   ε — деформации.

Как известно, в процессе при двухугловой гибке возникает упругое пружинение[1]. Формула для приближённого определения упругого пружинения (П-образная гибка) [1]:

(1)

где      β – угол пружинения;

k = 1 - х – коэффициент, определяющий положение нейтрального слоя в зависимости от r/S;

– плечо гибки, мм;

– предел текучести, МПа;

Е – модуль упругости, МПа.

На кафедре обработки металлов давлением Самарского Государственного Аэрокосмического Университета ведется работа по исследованию упругих свойств штамповой оснастки, в частности, процесса гибки листового материала[2].

В результате работы была разработана модель штампа с упругой планкой, которая позволяет сделать процесс двухугловой гибки более технологически и экономически выгодным. Данный штамп предназначен для угла гиба 90º и 90º-β и не учитывает утонение штампуемой заготовки в зоне гиба. Схема процесса представлена на рисунке 3.

Рис. 3 – Схема процесса двухугловой гибки с использованием упругой планки (слева окончание процесса, справа начало процесса). 1 – пуансон; 2 – упругая планка; 3 – заготовка; 4 – выталкиватель; 5 – матрица; h – высота планки;   b – ширина планки; R - радиус гиба; S – толщина заготовки; d – длина заготовки; h1– высота пуансона; a – ширина пуансона, d1 – ширина выталкивателя.

В начале процесса заготовка 3 фиксируется на матрице 5 и выталкивателе 4, который находятся в верхнем положении. При движении пуансона 1 вниз выталкиватель 4 опускается, упругая планка 2 начинает прижимать вертикальные полки заготовки 3 к пуансону 1, создавая дополнительную нагрузку на заготовку 3. При обратном ходе выталкиватель 4 выводит заготовку из матрицы 5, при этом упругая планка 2 на протяжении всего процесса прижимает заготовку 3 к пуансону 1. После окончания процесса заготовку 3 снимают с пуансона 1 пинцетом.

Применение данного способа позволит: использовать упругие свойства штамповой оснастки, повысить качество детали, снизить упругое пружинение за счет формы упругой планки и формы пуансона, исключить из технологического процесса операции калибровки.

Для подтверждения был смоделирован процесс деформации упругой планки и процесс двухугловой гибки с использованием упругой планки в программном комплексе DEFORM-2D. На рисунке 4 указана геометрия объектов при моделировании процесса двухугловой гибки с использованием упругой планки.

Рис. 4 – Геометрия объектов при моделировании процесса двухугловой гибки с использованием упругой планки.

Моделирование проводилось для процесса деформации прямого и обратного хода. Анализ результатов проводился в постпроцессоре программного комплекса. Для оценки условий процесса рассматривались поля распределений напряжений и деформаций по объёму планки в момент начала деформации, в середине процесса деформации и по окончании деформации.

В результате для заготовки толщиной s=1мм было получено, что максимальные напряжения в начале деформации равны 0,375 МПа (для s=6мм, σmax=0,519МПа), они возникают в месте контакта заготовки с пуансоном, упругой планки с выталкивателем и упругой планки с матрицей. Значительных пластических деформаций ещё не возникает, однако в заготовке в месте контакта с пуансоном степень пластической деформации достигает 36 % для s=1мм и 22,4% для s=6мм. В середине процесса деформации максимальные напряжения возникают в большем объёме заготовки и упругой планки, а именно в местах контакта заготовки и упругой планки, а также в месте контакта упругой планки и матрицы равны: для s=1мм, σmax=0,375 МПа; для s=6мм σmax=0,519МПа. Максимальные значения пластических деформаций при этом наблюдаются в месте скругления заготовки (контактная поверхность «заготовка- пуансон»), их уровень достигает 36 % для s=1мм и 67,3% для s=6мм, а также в месте контакта заготовки с упругой планкой и на внешнем радиусе скругления: 24 % для s=1мм; 44,9% для s=6мм. По окончании прямого хода пуансона максимальные напряжения в упругой планке наблюдаются по сечению упругой планки на уровне контакта матрицы и выталкивателя и равны: для s=1мм, σmax=0,748МПа; для s=6мм, σmax=1,12МПа. В основном же уровень напряжений в этой области составляет 0,249 МПа для s=1мм и 0,749МПа для s=6мм. Таким образом, пластические деформации в планке не возникают, в заготовке же на данном этапе максимальное значение пластической деформации достигает 36 % для s=1мм и 67,3% для s=6мм (в области внутреннего радиуса скругления). На рисунке 5 показаны поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объёму заготовки и планки в момент начала, середины и по окончанию деформации при прямом ходе.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 5 – Поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объёму заготовки и планки в начале, середине и по окончании деформации

При начале обратного хода деформации в упругой планке не возникают. По окончании обратного хода пуансона, то есть после снятия нагрузки напряжения, как и пластические деформации, в планке отсутствуют. В заготовке деформации составляют  39,7 % для s=1мм и 67,3% для s=6мм. На рисунке 6 показаны поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объёму заготовки и планки в начале, середине и по окончании деформации при обратном ходе.

Таким образом, напряжения, возникающие в планке и заготовке, имеют допустимый уровень для материалов, из которых они изготовлены. Пластическая деформация активно проходит в заготовке, в планке же она отсутствует (что подтверждает её упругую модель).

Результаты замера толщины заготовки в конце прямого хода, показали, что толщина постоянна (S1=1 мм и S2=6 мм) и равна начальной, кроме места перегиба, где наблюдается небольшое утонение за счет пластической деформации (0,98 мм и 5,89 мм).

Также был проведен анализ напряжения по ширине планки в месте максимального изгиба упругой планки и анализ напряжения на поверхности  планки по длине образующей.

Рисунок 5 показывает, что максимальные напряжения возникают в точках соприкосновения планки с заготовкой и матрицы с планкой и не превышают предела текучести σi = 0,4 МПа << στ = 460 МПа - для стали 45, σi =0,56 МПа << σт =460 МПа для стали 45.

Из рисунка 5 видно, что распределение имеет максимальное значение в месте изгиба планки и не превышает предел текучести 
σi = 0,56 МПа << σт = 460 МПа - для стали 45, 
σi = 0,58 МПа << = σт =460 МПа - для стали 45.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 6 - Поля распределения напряжений (а) и деформаций (б) по объёму заготовки и планки в начале, середине и по окончании деформации при обратном ходе

Штамповую оснастку целесообразно изготавливать из инструментальных сталей, предназначенных для штампов холодной штамповки. Размеры пуансона и матрицы соответствуют размерам детали. Пуансон корректируется в зависимости от геометрических параметров детали, угла пружинения, минимального радиуса гибки и материала заготовки.

Таким образом при моделирование процесса были рассчитаны напряжения и деформации, которые показали, что упругая планка пластически не деформируется. Разработанная модель штамповой оснастки с упругой планкой показала перспективность технологического процесса и рекомендована к внедрению в производство.

Литература

- Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке [Текст] / В.П.Романовский. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1979. – 6 изд. – 520 с.

- Попов И.П., Нестеренко Е.С., Кузин А.О. Исследование упругих свойств штамповой оснастки при операции двухугловой гибки в штампе с упругой планкой. – М.: Машиностроение, 2012. – С.121-124.

- Сторожев М.В. Теория обработки металлов давлением: учебник для вузов/ М.В. Сторожев, Е.А. Попов. – 4-е изд., переработ. и доп. – М.: Машиностроение, 1977. – 423 с.

- Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов [Текст] / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев; Отв. ред. Писаренко Г.С. – Киев: Наукова думка 1988. - 2-е изд. – 736 с.

- Гуляев А.П. Металловедение [Текст] / А.П.Гуляев. – М.: Металлургия, 1986. - 544с.