УДК 539.232: 620.193.75: 620.178.16

Защитные композиционные фторполимерные покрытия на алюминиевых сплавах

Машталяр Д.В.1, к.т.н.; Гнеденков С.В.1, д.х.н.; Синебрюхов С.Л.1,  д.х.н.; Имшинецкий И.М.1; Надараиа К.В.1; Бузник В.М.2, академик РАН

madiva@inbox.ru

1ФГБУН Институт химии Дальневосточного отделения РАН,                    г. Владивосток

2ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва.

Аннотация:

Предложены способы создания на алюминиевых сплавах композиционных покрытий, формируемых методом плазменного электролитического оксидирования с последующим нанесением фторполимера из суспензий.

Ключевые слова:

плазменное электролитическое оксидирование, алюминиевые сплавы, ультрадисперсный политетрафторэтилен, защитные покрытия.

Abstract:

The methods of composite coatings fabrication at the aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation and subsequently deposition of fluoropolymer from suspesions have been developed.

Keywords:

рlasma electrolytic oxidation, aluminum alloys, superdispersed polytetrafluoroethylene, protective coatings.

Реферат

Представлены способы формирования на поверхности алюминиевых сплавах композиционных полимерсодержащих покрытий методом плазменного электролитического оксидирования с применением фторорганического материала. Композиционные покрытия существенно увеличивают антикоррозионные и антифрикционные свойства алюминиевых сплавов, снижая токи коррозии и износ покрытий на 6 и 4 порядка соответственно. Это позволяет значительно уменьшить вероятность коррозионного и механического повреждения защитного покрытия в процессе эксплуатации, а, следовательно, повысить его надежность.

Введение

Алюминиевые сплавы в качестве конструкционного материала обладают целым рядом технико-экономических достоинств, обеспечивающих целесообразность их применения в авиационной, автомобильной и электронной промышленности. Механические свойства ряда марок алюминиевых сплавов не уступают прочности сталей. Это позволяет уменьшить металлоемкость конструкции, облегчает транспортирование оборудования, монтажные и ремонтные работы и др. Алюминиевые сплавы обладают хорошими технологическими свойствами, хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном состоянии, хорошо свариваются, обрабатываются резанием.

Тем не менее, у алюминиевых сплавов существуют определенные недостатки: невысокая коррозионная стойкость и подверженность механическому износу. Существуют различные методы защиты алюминиевых сплавов, среди которых наибольшее распространение получили методы нанесения покрытий. Одним из наиболее перспективных способов формирования защитных покрытий на металлах и сплавах является плазменное электролитическое оксидирование (ПЭО), которое позволяет формировать многофункциональные керамоподобные антикоррозионные, износостойкие, диэлектрические, теплостойкие, а также декоративные покрытия на поверхности металлов и сплавов [1–6].

Развитая морфология поверхности с мезопористой кластерной структурой может служить подходящей основой для нанесения полимерных материалов на поверхность формируемых методом ПЭО покрытий с целью обеспечения дополнительной защиты изделиям. Особый интерес в этой связи представляют фторполимеры для защиты металлов от коррозии, благодаря уникальной стойкости к различным агрессивным средам и высокой гидрофобности. Перспективным является использование фторполимеров для получения покрытий различного назначения: антикоррозионных, химически стойких с повышенной долговечностью и обладающих такими важными свойствами, как гидрофобность, износостойкость и др. Применение фторполимеров без предварительной подготовки поверхности невозможно из-за низкой адгезии полимера к металлическим поверхностям. Улучшить сцепление фторполимерных материалов с подложкой можно за счет предварительно нанесенного покрытия с развитой поверхностью, в частности на слой, полученный методом плазменного электролитического оксидирования. Сочетание свойств слоя, формируемого методом ПЭО, и свойств фторполимерных материалов позволяет обеспечить композиционному полимерсодержащему покрытию высокие защитные характеристиками. В ряду фторсодержащих соединений особый интерес представляет политетрафторэтилен, который обладает набором уникальных свойств, определивших его широкое применение в различных отраслях науки и техники.

В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте химии Дальневосточного отделения Российской академии наук разработаны способы нанесения полимеров на пористую часть ПЭО-покрытия, что позволяет целенаправленно формировать композиционные защитные многофункциональные слои с применением суспензий ультрадисперсного политетрафторэтилена. Использование фторполимерных материалов при направленном формировании композиционных покрытий и метода ПЭО обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с классическими подходами [7, 8]. Это расширяет спектр практического использования обрабатываемых металлов и сплавов. В частности, улучшение электрохимических и трибологических характеристик поверхностных слоев материала чрезвычайно полезно для алюминиевых сплавов.

В данной работе на основе обобщения научных данных предшествующих исследований предлагаются оригинальные способы формирования композиционных полимерсодержащих слоев, обосновываются режимы нанесения полимера и последующей термообработки.

Методики исследований

Для получения композиционного покрытия в данной работе в качестве полимерных материалов использовали водную суспензию ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ). УПТФЭ торговой марки «Форум®» [9] является продуктом термоградиентного синтеза [10, 11], средний размер частиц УПТФЭ – согласно данным сканирующей электронной микроскопии – составляет ~0,6 мкм.

Для нанесения покрытий методом ПЭО использовали алюминиевые сплавы АМг3 и Д16. Образцы представляли собой прямоугольные пластины размером 15мм×20мм×2мм. Для стандартизации поверхности сплава перед оксидированием образцы подвергали механической обработке шлифовальной бумагой различной зернистости (600, 800, 1200), промывали дистиллированной водой и обезжиривали спиртом. Процесс формирования покрытий осуществляли на установке плазменного электролитического оксидирования, оснащенной автоматизированной системой управления и контроля, сопряженной с компьютером с соответствующим программным обеспечением. Все образцы обработали в две стадии в биполярном режиме ПЭО. Отношение длительности анодного периода поляризации к катодному было равно 1. Частота поляризующих импульсов составляла 300 Гц.

Нанесение УПТФЭ осуществляли окунанием (dip-coating method) и электрофоретическим методом. Электрофоретический метод применяли использовали для сплава АМг3 и метод окунания для сплава Д16. При нанесении полимера электрофоретическим методом концентрация частиц УПТФЭ в используемой суспензии составляла 30 г/л. Напряжение электрофоретического осаждения частиц полимера на ПЭО-слой поддерживали потенциостатически при значении 200 В. Последующую термообработку композиционного покрытия после нанесения полимера осуществляли в муфельной печи при в течение 15 мин.

Полимер также наносили путем погружения образцов с ПЭО-покрытием в 15–20% суспензию УПТФЭ с последующей термообработкой. Нанесение полимера осуществлялось могласно ранее предложенным способам формирования композиционного покрытия методом окунания [12].

Электрохимические свойства сформированных на сплаве алюминия поверхностных слоев были исследованы методами потенциодинамической поляризации и электрохимической импедансной спектроскопии. Измерения проводили на установке VersaSTAT MC (фирма Princeton applied research, США). В качестве электролита применяли 3%-ный водный раствор NaCl. Рабочая площадь образца составляла 1 см2. Для установления потенциала коррозии (Eс) перед началом электрохимических измерений образцы выдерживали в растворе в течение 15 мин. Потенциодинамические измерения проводили со скоростью развертки 1 мВ/с. При проведении импедансных измерений использовали синусоидальный сигнал с амплитудой 10 мВ. Спектр записывали при значении потенциала свободной коррозии в диапазоне частот от 0,01 Гц до 0,3 МГц.

Трибологические испытания проводили на автоматизированной машине трения Tribometer (фирма CSM Instruments, Швейцария) по схеме испытания «шар–диск». В качестве контртела выбран корундовый шар 10 мм. Все исследования проводили в режиме сухого трения на воздухе при температуре 25°С и нагрузке 10 Н при линейной скорости вращения шара 50 мм/с и диаметре трека 10 мм. Оценку площади поперечного сечения дорожки износа после трибологических испытаний проводили с помощью прецизионного контактного профилометра MetekSurtronic 25. Эксперимент для образцов с покрытием останавливали в момент протирания покрытия до металлической подложки. Скорость износа рассчитывали по формуле: I=Vобр/N·P,I=∆VобрN×P где ΔVобр – потеря объема образца при испытании; N – длина пробега; P – приложенная нагрузка. Потеря объема образца Vобр=S·l∆Vобр=S×l, где l – длина окружности; S – площадь сечения канала износа. Износ статического контртела в данном исследовании не обнаружен и при расчете не учитывался.

Экспериментальная часть

Применение двух отличающихся друг от друга методов формирования композиционного покрытия с использованием УПТФЭ обусловлено необходимостью установления преимуществ и недостатков каждого способа нанесения полимера на изделия различной геометрической формы и различных размеров. В зависимости от метода нанесения УПТФЭ использовали следующую кратность обработки: однократную – при электрофоретическом осаждении и трехкратную – при окунании.

Электрофоретический способ нанесения ультрадисперсного политетрафторэтилена обеспечивает создание полимерной пленки путем однократной обработки. Электролит должен отвечать следующим требованиям: частицы должны быть диспергированы в проводящей среде и иметь высокий электрокинетический потенциал – более ±30 мВ.

Метод окунания является удобным и простым, не требующим затрат электроэнергии. Предварительно установлено, что наиболее однородный слой получается при плавном погружении, выдержке в суспензии не более 10–15 с и быстром извлечении. Излишки полимера убирали съемником. После нанесения слой предварительно высушивали на воздухе не менее 20 мин при 25°С. Помимо однородности при таком способе в нанесенном слое образовывалось минимальное количество газовых пузырьков, которые могут привести к значительным дефектам в покрытии на следующих стадиях его формирования.

По результатам электрохимических исследований (табл. 1) сделаны выводы о положительном влиянии обработки ПЭО-покрытий УПТФЭ на антикоррозионные свойства формируемых композиционных покрытий. Образцы с композиционными покрытиями имеют более благородный потенциал коррозии Eс по сравнению с образцами без покрытия и с ПЭО-покрытием. Независимо от способа нанесения полимера сформированные композиционные покрытия обладают наилучшими антикоррозионными характеристиками. Для таких слоев плотность тока коррозии Iс более чем на три порядка меньше, чем для базового ПЭО-покрытия (табл. 1).

Таблица 1

Основные электрохимические характеристики образцов из алюминиевых сплавов после различной поверхностной обработки

| Тип поверхности образца | ¦Z¦f→0 Гц, Ом∙cм2 | Rp, Ом∙cм2 | Iс, A/cм2 | Eс, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплав АМг3 |  |  |  |  |
| Без обработки | 3,2·104 | 1,4·104 | 1,3·10-6 | -0,75 |
| С ПЭО-покрытием | 5,1·104 | 3,3·104 | 3,6·10-6 | -1,20 |
| С композиционным покрытием, полученным методом электроосаждения УПТФЭ | 2,1·107 | 3,5·107 | 1,2·10-9 | -0,84 |
| Сплав Д16 |  |  |  |  |
| Без обработки | 1,9·103 | 4,5·103 | 1,2·10-6 | -0,60 |
| С ПЭО-покрытием | 1,4·106 | 7,5·106 | 2,0·10-9 | -0,55 |
| С композиционным покрытием, полученным методом окунания в суспензию УПТФЭ | 8,2·108 | 1,8·109 | 3,3·10-11 | 0,14 |

Значения модуля импеданса, измеренного на низких частотах (|Z|f→0 Гц – см. табл. 1), для образцов с композиционным полимерным слоем на поверхности на несколько порядков выше, чем для образцов с базовым ПЭО-покрытием и образцов без покрытия. Близкие по величине значения электрохимических характеристик композиционного покрытия, полученных представленными в данной работе методами, обусловлены тем, что в обоих случаях на поверхности ПЭО-слоя создается равномерная сплошная полимерная пленка, заполняющая поры и дефекты ПЭО-покрытия и существенно повышающая степень защиты обрабатываемого сплава.

Результаты трибологических исследований свидетельствуют о высоких значениях антифрикционных характеристиках композиционных покрытий с нанесенным на поверхность фторполимерным материалом. Коэффициент трения для таких покрытий имеет низкие значения в диапазоне 0,05–0,1, при среднем значении ~0,08. Композиционное покрытие с запечатанными порами базового ПЭО-слоя обеспечивает изделиям из алюминиевых сплавов не только максимальную антикоррозионную защиту, но и высокие антифрикционные свойства. Для пары трения корунд/композиционное покрытие коэффициент трения равен 0,4, что более чем в 8 раз меньше, чем у исходного покрытия, сформированного в процессе ПЭО. Такое значение данного параметра говорит о значительном улучшении антифрикционных свойств композиционного покрытия. В этом случае частицы фторполимерного материала играют роль сухой смазки. Под действием нагрузки фторполимер уплотняется и распределяется более равномерно, обеспечивая снижение коэффициента трения, а следовательно, увеличивая ресурс износа композиционного покрытия.

Данные по оценке износостойкости композиционных слоев приведены в табл. 2. Максимальное снижение износа обеспечивает покрытие, полученное при нанесении УПТФЭ, что связанно с образованием на поверхности образца полимерной пленки.

Таблица 2

Значения износа образцов из алюминиевых сплавов с различными видами поверхностной обработки

| Тип поверхности образца | Износ, мм3/(Нм) |
| --- | --- |
| Сплав АМг3 |  |
| В исходном состоянии (без обработки) |  |
| С ПЭО-покрытием | 8,3·10-4 |
| С композиционным покрытием, полученным методом электроосаждения УПТФЭ | 5,3·10-5 |
| Сплав Д16 |  |
| С ПЭО-покрытием | 6,6·10-3 |
| С композиционным покрытием, полученным методом окунания в суспензию УПТФЭ | 3,2·10-3 |

Выводы и рекомендации

В результате проведенных исследований установлено, что формирование покрытий путем нанесения фторполимера на сформированный методом ПЭО базовый слой позволяет существенно увеличить как антикоррозионные, так и антифрикционные свойства поверхности алюминиевых сплавов. Антикоррозионные и трибологические характеристики полимерсодержащего композиционного покрытия обусловлены особенностями морфологии поверхности, высокими диэлектрическими свойствами покрытия, а также влиянием свойств твердой смазки, в качестве которой выступают частицы политетрафторэтилена в составе слоя. Наилучшими защитными свойствами обладают композиционные покрытия, сформированные окунанием предварительно обработанных методом ПЭО образцов алюминиевых сплавов в суспензию, содержащую частицы УПТФЭ. Способ позволяет обрабатывать изделия сложной геометрии, включая закрытые полости. Разработанные композиционные слои являются перспективными материалами для различных областей промышленности, в том числе для самолетостроения и аэрокосмической техники.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№14-33-00009).

Литература

1. Гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Сергиенко В.И. Композиционные многофункциональные покрытия на металлах и сплавах, формируемые плазменным электролитическим оксидированием. Владивосток: Дальнаука. 2013. 460 с.

2. Суминов И.В., Белкин П.Н., Эпельфельд А.В., Людин В.Б., Крит Б.Л., Борисов А.М. Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов. В 2 т. Т. 1. М.: Техносфера. 2011. 464 c.

3. Суминов И.В., Эпельфельд А.В., Людин В.Б., Крит Б.Л., Борисов А.М. Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование). М.: ЭКОМЕТ. 2005. 368 c.

4. Мамаев А.И., Мамаева В.А. Сильнотоковые микроплазменные процессы в растворах электролитов. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2005. 255 c.

5. Yerokhin A.L., Nie X., Leyland A., Matthews A., Dowey S.J. Plasma electrolysis for surface engineering //Surface and Coatings Technology. 1999. V. 122. Р. 73–93.

6. Yerokhin A.L., Shatrov A., Samsonov V., Shashkov P., Leyland A., Matthews A. Fatigue properties of keronite coatings on a magnesium alloy // Surface and Coating Technology. 2004. V. 182. P. 78–84.

7. Aliofkhazraei M., Rouhaghdam A.S. Fabrication of functionally gradient nanocomposite coatings by plasma electrolytic oxidation based on variable duty cycle //Applied Surface Science. 2012. V. 258. №6. P. 2093–2097.

8. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нанодисперсных оксидов. М.: Академкнига. 2007. 309 c.

9. Товарный знак «ФОРУМ», №140123.

10. Бузник В.М., Фомин В.М., Алхимов А.П., Игнатьева Л.Н. и др. Металлополимерные нанокомпозиты. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2005. С. 260.

11. Способ получения тонкодисперсного ПТФЭ и содержащая его масляная композиция: пат. №2100376 Рос. Федерация; опубл. 27.12.1997.

12. Гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Машталяр Д.В., Надараиа К.В. Формирование защитных композиционных покрытий на магниевом сплаве с использованием метода ПЭО и теломерного раствора //Цветные металлы (в печати).