УДК 629.7.023

Экологически чистые технологии обработки поверхности алюминиевых сплавов

Козлова И.А.;   Павловской Т.Г., Захарова К.Е.

cvba@yandex.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Алюминиевые сплавы, несмотря на повышенный интерес конструкторов к композитным полимерным материалам (ПКМ), являются основным конструкционным материалом  авиационной промышлености, а значит и вопросы их защиты от коррозии, придания их поверхности специальных свойств остаются актуальными. Современные требования экологических норм безопасности технологических процессов требуют исключить применение в растворах для обработки поверхности токсичные соединения, такие как шестивалентный хром. В работе представлены современные технологические решения обработки алюминиевых сплавов в растворах, не содержащих токсичных соединений.

Ключевые слова:

плазменное электролитическое оксидирование, анодное оксидирование, анодно-оксидные покрытия, химическое оксидирование, алюминиевые сплавы.

Abstract:

Aluminum alloys, despite keen interest of designers in composite polymeric materials (PKM), are the base constructional material of the aviation industry, so and questions of their corrosion protection, giving of their surface of special properties remains actual. Modern requirements of ecological standards of safety of technological processes require to exclude application in solutions for surface treatment toxic connections, such as hexavalent chromium. In work modern technological solutions of processing of aluminum alloys in the solutions which are not containing toxic connections are provided.

Keywords:

plasma electrolytic oxidation, anodic oxidation, anode oxide coatings, chemical oxidation, aluminum alloys.

Введение

Роль металлов в качестве основного авиационного материала в ближайшем будущем, очевидно, будет сохраняться, несмотря на увеличение доли композиционных материалов в конструкциях. Необходимо отметить, что в последние десятилетия в современной технике  увеличивается количество используемых металлов с высокой удельной прочностью. К таким металлам следует отнести алюминий-литиевые сплавы [1,2].  В связи с этим остается актуальным вопрос антикоррозионной защиты конструкций авиационной техники эксплуатирующийся в жестких климатических условиях [3] .

На сегодняшний день в производстве применяют для защиты от коррозии алюминиевых сплавов и приданию их поверхности специальных свойств химическую и электрохимическую обработку. В применяемых процессах используют растворы, содержащие токсичные соединения. Современные стандарты безопасности труда на производстве и другие экологические нормативы, предъявляемые к производственным процессам по обработки поверхности алюминиевых сплавов, требуют отказаться от использования растворов, наиболее эффективных с точки зрения защитных свойств формируемых в них покрытий, содержащих соединения шестивалентного хрома. Специалистами ФГУП «ВИАМ» систематически проводятся исследования, направленные на усовершенствования, с точки зрения экологии, технологий химической и электрохимической обработки алюминиевых сплавов [4].

Основная часть

При защите от коррозии алюминиевых сплавов в отечественной промышленности в основном используются сернокислотные анодно-оксидные покрытия, которые формируются электрохимическим способом в электролите, содержащем серную кислоту. Этот процесс отличается стабильностью, дешевизной, простотой и большими допусками технологических параметров.

Анодно-оксидные покрытия состоят из двух слоев: тонкого беспористого (барьерного) слоя и относительно толстого пористого слоя. Для защиты от коррозии, на изделиях авиационной техники используются покрытия, имеющие толщину на неплакированных деталях 6-8 мкм и на плакированных – до 12 мкм (рисунок 1).

Рис. 1 – Схема сернокислотного анодно-оксидного покрытия

Сернокислотные покрытия сами по себе не обладают достаточной коррозионной стойкостью, поэтому для придания этого необходимого свойства используется метод уплотнения, заключающийся в закупорке пор растворами, содержащими ингибиторы коррозии, обеспечивающими образования нерастворимых комплексов. Сегодня на большинстве авиационных предприятиях для уплотнения применяют токсичный 5% раствор бихромата калия, при этом температура раствора составляет 95-98 оС. При разработке новых растворов наполнения было необходимо учитывать высокую степень технологического консерватизма на большинстве предприятий авиационной отрасли промышленности, и не вносить существенного изменения в используемый на производстве технологический процесс сернокислотного анодного оксидирования. В процессе исследований проверено более 50 различных растворов наполнения оксидной пленки, содержащих органические и неорганические соединения и их сочетания [6].  Основной  акцент исследований был сделан на использования синергетического эффекта при использовании нетоксичных ингибиторов коррозии. В раствор наполнения вводились также красящие добавки, так как для промышленного применения при уплотнении покрытия необходимо обеспечивать его окрашивание для проведения экспресс-методом проверки наличия покрытия и качества обрабатываемого сплава (наличие трещин, пор и других видимых дефектов). При использовании разработанного раствора удается добиваться высоких защитных свойств покрытия: отсутствие коррозионных поражений при экспозиции более 1000 часов в камере солевого тумана на таких традиционных сплавах, как Д16 и В95 и новых сплавах, таких как 1933, 1461, 1424, а также окрашивания покрытия. Достоинством нового раствора является возможность снижения обычно применяемой температуры наполнения (95-98 °С) в 2 раза.

В авиационной технике широко используются клеевые соединения, в том числе в сотовых конструкциях. Применение анодного оксидирования должно обеспечивать высокие прочностные характеристики и коррозионную стойкость клеевых соединений. Основным направлением исследований стало изучение морфологии поверхности до и после электрохимической обработки и влияния технологических режимов подготовки поверхности на прочность клеевых соединений. Анодно-оксидные покрытия, сформированные в электролитах различного состава – хромовокислотном, сернокислотном, сернокислотном отличаются по величине барьерного слоя, пористости, морфологии и имеют различные адгезионные и защитные свойства.

В настоящее время, для подготовки поверхности перед склеиванием современными высокопрочными клеями, в качестве подготовки поверхности используется хромовокислотное анодное оксидирование, обеспечивающее высокую адгезионную прочность клеевых соединений. Существенным недостатком процесса хромовокислотного анодного оксидирования является высокая токсичность электролита, содержащего Cr+6. Хромовокислотное анодно-оксидное покрытие позволяет обеспечить высокую развитость поверхности и имеет удовлетворительную толщину внутреннего барьерного слоя.

По защитным свойствам, сернокислотное анодно-оксидное покрытие значительно превосходит хромовокислотное покрытие (таблица 1).

Однако, покрытия, полученные методом сернокислотного анодного оксидирования, имеют недостаточно высокие адгезионные свойства, кроме того, возможен отрыв покрытия от поверхности металла при склеивании  высокопрочными клеями.

Высокие адгезионные свойства позволяет получать фосфорнокислотное анодное оксидирование. Фосфорнокислотные оксидные покрытия, в связи с очень развитой поверхностью, которые при увеличении в 20000 раз имеют вид травяного покрова, отличаются высокими адгезионными свойствами (прочность клеевого соединения – 32 МПа – на уровне хромовокислотного анодного оксидирования). Защитные свойства этого покрытия невелики и коррозионные поражения на сплаве В-1469Т1 возникают уже после 168 часов экспозиции в КСТ. Удовлетворительные защитные свойства фосфорнокислотные покрытия имеют только после наполнения в растворе, содержащем соединения Cr+6[7].

Специалистами ВИАМ разработан процесс электрохимической подготовки поверхности в комбинированном электролите, позволяющий получить адгезионные свойства на поверхности алюминиевого сплава, не уступающий полученным по традиционной технологии. Работы велись на алюминий-литиевом сплаве В-1469Т1. Изучение сочетания различных электролитов позволило создать комбинированный электролит на основе фосфорной кислоты, при котором получена удовлетворительная коррозионная стойкость клеевого соединения сплава В-1461 в сочетании с высокими адгезионныи характеристиками поверхности (прочность клеевого соединения – 35,5 МПа). Аналогичные результаты получены на традиционных алюминиевых сплавах В95Т2 и 1163.

Таблица 1

Защитные свойства покрытий

| Электролит | Толщина покрытия, мкм | Прочность при сдвиге , МПа |  | Коррозионная стойкость, сутки в КСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После склейки | Характер разрушения |  |
| CrO3 (традиционный) | 2,1 | 32,431,6-33,6 | 70%К 30%А | 336 |
| H2SO4 | 5,2 | 21,217,3-23,5 | 10%К 90%А | 720 |
| H3PO4 | 0,4 | 32,031,2-33,6 | 70%К 30%А | 168 |
| Комбинированный электролит | 0,6 | 35,534,5-36,5 | 74%К 26%А | 336 |

Наряду с модернизацией применяющихся на сегодняшний день технологических процессов обработки алюминиевых сплавов, специалистами ВИАМ также разработана технология обработки поверхности плазменным электролитическим методом. Преимуществами данного процесса формирования покрытий является:

- высокая экологическая чистота электролита;

- отсутствие специальных требований к проведению процессов предварительной подготовки поверхности перед нанесением покрытий.

К сожалению, в авиастроении такого широкого распространения технология плазменного электролитического оксидирования (ПЭО), как анодирование до сих пор не получила в силу различных, в том числе и экономических проблем конца 90-х начала 2000-х годов. В промышленности, до настоящего времени, на деталях, работающих на трение и износ, используется толстослойное анодное оксидирование с микротвердостью 
≤ 350 HV [8].  Разработанная технология оксидирования позволяет получать на поверхности деталей из алюминиевых сплавов покрытия с более высокими показателями физико-механических свойств (микротвердость ≥1200 HV), коэффициентом трения (0,3-0,6) по сравнению с покрытиями, получаемыми методами твердого анодирования и даже хромовыми покрытиями на сталях (коэффициент трения 0,5-0,6; микротвердость  850-1000 HV). Покрытия получены на алюминиевых сплавах различного состава: 1163Т, АК6пп и 1933Т2. Специалистами ВИАМ проведены исследования по анализу влияния формы, частоты и очередности следования поляризующего тока, выбраны оптимальные составы электролитов с применением симплекс планирования. Проведённые испытания модельных деталей на АО «МВЗ им М.Л. Миля» с целью определения возможности использования в серийном производстве пар трения, включающих в себя детали из алюминиевых сплавов с износостойким покрытием, показали высокие износостойкие свойства покрытия.

Помимо износостойкости поверхности алюминиевых сплавов, обработка плазменным электролитическим методом  позволяет получить  покрытие с высокими защитными свойствами более 3000 часов в КСТ без коррозионных поражений.

Выводы:

Разработанные технологии наполнения анодно-оксидных пленок раствором, не содержащим токсичные соединения хрома, подготовки поверхности алюминиевых сплавов под склеивание, химического оксидирования и плазменного электролитического оксидирования позволяют существенно повысить экологическую безопасность на производстве.

Помимо экологических аспектов технологий ФГУП «ВИАМ», следует отметить и улучшение технологических характеристик формирования покрытий (снижение температуры наполнения в 2 раза); при использовании анодирования в комбинированном электролите повышение адгезионной прочности клеевого соединения из алюминиевых сплавов по сравнению с применяемой на сегодняшний день технологией хромовокислотного анодирования.

Применение технологии плазменного электролитического оксидирование позволит использовать в малонагруженных деталях пар трения  алюминиевые сплавы, что позволит снизить в 3 раза вес конструкции, без потери других характеристик.

Литература:

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1

- Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический      справочник. 2008. №3. С. 2–14.

- Каблов Е.Н. Коррозия или жизнь //Наука и жизнь. 2012. №11. С. 16–21.

- Каримова С.А., Кутырев А.Е., Павловская Т.Г., Захаров К.Е. Низкотемпературное уплотнение анодно-оксидных покрытий на деталях из алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №4. С. 9–17.

- Фомина М.А., Каримова С.А.Исследование коррозионных свойств листов сплава В-1461-Т1 применительно к всеклиматическим условиям эксплуатации авиационной техники //Авиационные материалы и технологии. 2014. №4. С. 18-22

- Кутырев А.Е., Фомина М.А., Чесноков Д.В. Моделирование воздействия испытательных факторов на коррозию металлических материалов при испытании на агрессивное воздействие компонентов промышленной атмосферы в камере солевого тумана. // Материаловедение. 2015. № 3. с. 7–15.

- Каримова С.А., Павловская Т.Г., Петрова А.П. Подготовка поверхности алюминиевых сплавов с применением анодного оксидирования //Клеи. Герметики. Технологии. 2014. №1. С. 34–38.

- Павловская Т.Г. Козлов И.А. Волков И.А. Захаров К.Е. Формирование твердых износостойких анодно-оксидных покрытий на деталях из литейных алюминиевых сплавов // Труды ВИАМ. 2015. №8. с.4.