УДК 544.653 :  532.64

Электрохимические свойства защитных композиционных покрытий на сплаве алюминия АМг3

Егоркин В.С., к.х.н.; Вялый И.Е.; Синебрюхов С.Л., д.х.н.;                      Гнеденков С.В., д.х.н.

egorkin@ich.dvo.ru

ФГБУН Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Владивосток

Аннотация:

Методами сканирующей электронной микроскопии, электрохимической импедансной спектроскопии и потенциодинамической поляризации исследованы морфологическая структура и особенности коррозионного процесса на образцах из сплава алюминия АМг3, защищенных естественной оксидной пленкой, ПЭО-покрытием и нанокомпозитным супергидрофобным покрытием, сформированным различными способами. Установлено, что супергидрофобные нанокомпозитные покрытия, сформированные на ПЭО-покрытиях из дисперсии, содержащей наночастицы диоксида кремния, являются более эффективными ингибиторами коррозионного процесса в сравнении с другими исследованными в данной работе защитными слоями.

Ключевые слова:

плазменное электролитическое оксидирование, антикоррозионные свойства, супергидрофобные слои, электрохимическая импедансная спектроскопия.

Abstract:

The morphological structure and peculiarities of the corrosion process on aluminium alloy AMg3 samples protected by native oxide, plasma electrolytic oxidation, and nanocomposite superhydrophobic coatings formed by different methods have been investigated. The results obtained by the above-mentioned methods indicate that superhydrophobic nanocomposite coatings atop PEO-pretreated surface, deposited from the SiO2 nanoparticles dispersion in hydrophobic agent, are the most efficient inhibitors of corrosion processes in comparison with other investigated protective layers.

Реферат

Разработаны способы формирования защитных антикоррозионных гидрофобных слоев на поверхности АМг3. Покрытия были получены путем осаждения наночастиц из дисперсий на поверхность, предварительно обработанную плазменным электролитическим оксидированием (ПЭО).

Значения краевого угла для сформированных покрытий превышают 160°. Последовательное воздействие плазменного электролитического оксидирования и супергидрофобного агента приводит к ингибированию коррозионного процесса. Защитные свойства покрытий обусловлены высокими изоляционными характеристиками ПЭО-слоев, а также малой площадью контакта поверхности с агрессивным раствором, обусловленной многомодальным рельефом поверхности и формированием трехфазной границы раздела.

Значения  модуля импеданса сформированных покрытий достигают |Z|f=0.01 = 3,4∙1010 Ом∙см2.

Введение

Формирование на поверхности конструкций из сплавов алюминия покрытий, обеспечивающих их антикоррозионную защиту, является одной из важнейших задач, решаемых современным материаловедением. Покрытия, формируемые методом плазменного электролитического оксидирования (ПЭО), и композиционные слои, созданные на базе ПЭО-покрытий, обладают высокими антикоррозионные свойствами [1-3]. ПЭО-покрытия демонстрируют хорошие защитные характеристики для хранения и эксплуатации элементов конструкций в мягких коррозионно-активных условиях [4, 5]. Вместе с тем, в научной литературе отмечена высокая коррозионная защита, обеспечиваемая различным гидрофобными (ГФ) и супергидрофобными покрытиями (СГФ) [6-15]. Хорошая адгезия ПЭО-слоев к металлической подложке [16], высокие антикоррозионные свойства [4, 5] и развитая поверхность делают такие слои перспективным объектом для модификации [1], в том числе с использованием гидрофобных агентов и наночастиц [6, 8, 17]. Результаты исследований электрохимических свойств и особенностей формирования защитных слоев подобного типа для защиты таких металлов и сплавов, как магний [8-10, 13, 14, 17-19], медь [11], цинк [12, 20], алюминий [21], стали различных марок [22-27], свидетельствуют о существенном изменении морфологии поверхности и ингибировании коррозионных процессов. Состав дисперсии, содержащей наночастицы, с помощью которой формировали супергидрофобные слои на низкоуглеродистой стали, титане, магнии, описан в [8, 17].

Формирование на металлах и сплавах гидрофобных и супергидрофобных нанокомпозитных покрытий, изучение их электрохимического поведения представляют собой важные этапы создания антикоррозионных покрытий, обладающих надежными защитными свойствами не только в атмосферных условиях, но также и в агрессивной среде.

Основной целью настоящего исследования являлось разработка способа создания гидрофобных покрытий на базе ПЭО-слоёв на сплаве алюминия посредством обработки их раствором гидрофобного агента, не содержащем наночастиц. Другой целью было установить и сравнить влияние предварительной обработки поверхности ПЭО-покрытий перед осаждением гидрофобного слоя на смачиваемость и электрохимические свойства формируемых покрытий.

Экспериментальная часть

Образцы представляли собой прямоугольные пластинки из деформируемого сплава АМг3, принадлежащего системе Al–Mg–Mn–Si (масс. %: Mg – 3,2–3,8; Mn – 0,3–0,6; Si – 0,5–0,8; Ti до 0,1; Cu до 0,1; Zn до 0,2; Fe до 0,5; Al – остальное), размером 15 мм × 40 мм × 1,5 мм. Для стандартизации поверхности образцы обрабатывали шлифовальными бумагами различной зернистости до достижения зерна последней 15 мкм и промывали дистиллированной водой.

Плазменное электролитическое оксидирование проводили в электролите, содержащем 20 г/л C4H4O6K2 · 0,5 H2O и 1,5 г/л NaF на тиристорной установке, оснащенной автоматизированной системой управления и контроля, сопряженной с компьютером с соответствующим программным обеспечением [4, 8, 17]. Все образцы были обработаны в монополярном гальваностатическом режиме ПЭО при плотности тока 0,7 А/см2 до достижения напряжением значения 330 В. Время оксидирования составляло 2,5 минуты. Частота поляризующих импульсов составляла 300 Гц, коэффициент заполнения (обратная величина скважности) – 50 %.

Для формирования СГФ-слоев использовали гидрофобный агент – метокси-{3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-пентадекафтороктил)окси]пропил}-силан (MAF) (Merck, Germany), декан (Acros Organics, USA) и 99,9%-й этиловый спирт (Merck, Germany) [8, 17].

После оксидирования образцы подвергали дополнительной обработке: либо обработкой в этиловом спирте (П1), либо облучению ультрафиолетовым излучением в присутствии плазмы озона (П2).

Для обработки плазмой образцы на 50 минут помещали в камеру UV Cleaner, где, вследствие УФ-излучения, создавалась озоновая плазма. Подобная обработка, как и наполнение, имела целью увеличение числа хемосорбционно-активных центров.

Последней стадией формирования композиционного покрытия было осаждение гидрофобного слоя из смачивающей плёнки, представляющей собой раствор гидрофобного агента в безводном декане. Обработку проводили при комнатной температуре.

Исследование электрохимических свойств образцов осуществляли на электрохимической системе Solartron ModuLAB (Solartron Analytical, USA), оснащенной фемтоамперметром. Измерения проводили в трехэлектродной ячейке К0235 (Princeton Applied Research, USA) в 3 %-м растворе NaCl при комнатной температуре. Электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод, заполненный насыщенным раствором KCl (Koslow Scientific Company, USA). Рабочая площадь образца составляла 1 см2. Перед началом электрохимических измерений образцы выдерживали в электролите до установления значений потенциала свободной коррозии Ес в течение 60 мин. Поляризационные зависимости снимали при развертке потенциала от значения Е1 = Ес – 250 (мВ) до значения Е2 = Ес + 250 (мВ) при скорости развертки потенциала 0,17 мВ/с. Запись импедансного спектра осуществляли при значении потенциала свободной коррозии исследуемого электрода, при этом использовали возмущающий сигнал синусоидальной формы со среднеквадратичной амплитудой 10 мВ в диапазоне частот 1 МГц – 0,01 Гц.

Для измерения углов смачивания был использован прибор KRUSS DSA100. Объем капель – 7–8 мкл.

Результаты и обсуждение

В результате измерения смачиваемости было установлено, что ПЭО-покрытия гидрофильны, со значениями контактных углов 35,9º ± 2,9º. Образец с ПЭО-покрытием, обработанным этанолом и гидрофобным агентом характеризуется углами смачивания 157,7º ± 3,9º и углами скатывания 22,5º± 6,4º. ПЭО-покрытие, обработанное плазмой озона и гидрофобным агентом показывает углы смачивания 160,1º ± 6,9º и углы скатывания 17,5 ± 8,8º. Значения углов смачивания равны или превышают значения, полученные для гидрофобизированной поверхности стекла – 158º [15] и стали – 160º [22]. Подобные значения указывают на достижение супергидрофобного состояния (поверхность считается супергидрофобной, если угол превышает 150º). Более того, достижение контактным углом значения 98º, уже обеспечивает ингибирование коррозии стали вплоть до 97 % [26]. Следует обратить внимание на то, что углы скатывания для покрытий П-1 и П-2 выше критерия, принятого для супергидрофобных материалов (менее 10º).

Результаты исследований, проведенных с помощью метода электрохимической импедансной спектроскопии и потенциодинамической поляризации (Ек – потенциал коррозии, В; jк, – плотность тока коррозии, A/cм2; Rp – поляризационное сопротивление, Ом∙cм2), вычисленные по поляризационным кривым и значения модуля импеданса, измеренные на частоте 0,01 Гц (|Z|f = 0,01, Ом∙cм2), приведены в таблице. Для образца без покрытия |Z|f = 0,01 равен 2,9∙104 Ом∙cм2. Зависимость фазового угла от частоты спектра этого образца содержит одну временную константу на частотах 104–1 Гц, обусловленную присутствием плёнки естественного оксида на поверхности сплава. В спектре образца с ПЭО-покрытием отмечены две временные константы в широком частотном диапазоне от 106 до 0,01 Гц. Значения фазового угла theta близки к –90º, что указывает на емкостный характер исследуемой границы раздела. Практика импедансного моделирования и данные о структуре ПЭО-покрытий [1, 4, 5, 16, 17] подтверждают присутствие двух временных констант (двух перегибов на зависимости фазового угла от частоты), отвечающих за пористую и беспористую части ПЭО-покрытия. Модуль импеданса ПЭО-покрытия равняется |Z|f = 0,01 = 1,4∙108 Ом∙cм2, что характеризует исходное состояние слоя, обладающего высокими защитными свойствами.

Спектр супергидрофобного покрытия, сформированного на базе на ПЭО-слоя, обработанного этиловым спиртом имеет один перегиб на зависимости фазового угла от частоты. Это подтверждает факт проникновения супергидрофобного агента в поры композитного слоя и снижения поверхностной энергии последнего, в результате чего реализуется гетерогенный режим смачивания поверхности и формирование более гомогенной по морфологическому фактору границы раздела ПЭО-покрытие/электролит, по сравнению с ПЭО-слоем. В соответствии со спектром для покрытия П-1 в диапазоне частот 106–105 Гц значения модуля импеданса не достигают величины сопротивления электролита (30 Ом∙cм2). Это поведение обусловлено гидрофобными свойствами покрытия. Низкая поверхностная энергия гидрофобного агента и особый рельеф поверхности, обеспечивающий формирование трёхфазной границы раздела (покрытие/газ/электролит), не позволяют достичь значений сопротивления электролита на высоких частотах. Значение |Z|f = 0,01 покрытия П-1 является максимальным среди исследованных покрытий и равняется 3,4∙1010 Ом∙cм2. Предварительная обработка поверхности ПЭО-покрытий плазмой озона с последующей обработкой раствором гидрофобного агента, обеспечивает формирование покрытия, обладающего меньшими противокоррозионными свойствами (|Z|f = 0,01 = 9,2∙109 Ом∙cм2) в сравнении с П-1.

Таблица 1

Электрохимические параметры образцов из сплава АМг3 с различными поверхностными слоями, измеренные в 3 % растворе NaCl

| Тип образца | Еc, В (Ag/AgCl) | Ic, A/cм2 | Rp, Ом∙cм2 | ¦Z¦f = 0,01, Ом∙cм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без покрытия | –0,76 | 6,1∙10-7 | 2,9∙104 | 2,9∙104 |
| с ПЭО-покрытием | –0,61 | 3,5∙10-10 | 1,7∙108 | 1,4∙108 |
| с П-1-покрытием | –0,73 | 1,9∙10-12 | 4,9∙1010 | 3,4∙1010 |
| с П-2-покрытием | –0,60 | 4,8∙10-12 | 2,2∙1010 | 9,2∙109 |

При исследовании электрохимических свойств покрытий методом потенциодинамической поляризации образцы с ГФ-покрытиями также проявили существенно более высокий уровень защиты в хлоридсодержащей среде в сравнении с ПЭО-покрытием и образцом без покрытия. Поляризационные кривые для образцов с ГФ-покрытиями показывают существенное снижение токов во всём диапазоне поляризующих смещений в сравнении с незащищённым сплавом и ПЭО-покрытием. Значение плотности тока свободной коррозии, рассчитанное для образца с исходным ПЭО-покрытием (jк = 3,5∙10-10 A/cм2, таблица), подтверждает высокие защитные свойства данного базового слоя. Снижение токов коррозии для ПЭО-покрытия в сравнении с незащищенным металлом составило более трёх порядков величины. Для покрытий П-1 и П-2 коррозионные токи в сравнении с ПЭО-покрытием снизились в 184 и 73 раза соответственно, а в сравнении с незащищенным металлом – более чем на шесть порядков величины, как для П-1, так и для П-2 образцов.

Выводы

Таким образом, по результатам проведенных исследований был предложен способ формирования супергидрофобных слоёв на поверхности ПЭО-покрытий на сплаве алюминия посредством осаждения MAF из раствора.

Измерение смачиваемости покрытий показало, что обработка ПЭО-покрытий на АМг3 раствором метокси- {3-[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-пентадекафтороктил)окси]пропил}-силана в декане, приводит к формированию супергидрофобных покрытий, характеризуемых контактными углами, превышающими 150º, независимо от процедуры предварительной подготовки поверхности.

Слои, формируемые осаждением гидрофобного агента из раствора в декане на ПЭО-покрытия, характеризуются высокой стабильностью и антикоррозионными свойствами. Значение модуля импеданса для покрытия П-1, обработанного этанолом, является максимальным для исследованных слоёв и составляет |Z|f = 0,01 = 3,4∙1010 Ω∙cм2.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 14-33-00009) и Правительства РФ (Федерального агентства научных организаций).

Авторы выражают благодарность чл.-корр. РАН Людмиле Борисовне Бойнович и д.ф.-м.н. Александру Михайловичу Емельяненко (лаборатория поверхностных сил Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН г. Москва) за участие в разработке композиционных гидрофобных покрытий и измерение гидрофобных свойств сформированных слоёв.

Литература

- Gnedenkov S.V., Sinebryukhov S.L., Mashtalyar D.V., Egorkin V.S., Sidorova M.V., Gnedenkov A.S. Composite polymer-containing protective coatings on magnesium alloy MA8 // Corros. Sci. 2014. Vol. 85. P. 52–59.

- Sinebryukhov S.L., Sidorova M.V., Egorkin V.S., Nedozorov P.M., Ustinov A.Yu., Volkova E.F., Gnedenkov S.V. Protective Oxide Coatings on Mg–Mn–Ce, Mg–Zn–Zr, Mg–Al–Zn–Mn, Mg–Zn–Zr–Y, and Mg–Zr–Nd Magnesium-Based Alloys // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2012. Vol. 48, No. 6. P. 678–687.

- Rudnev V.S., Yarovaya T.P., Nedozorov P.M., Ustinov A.Yu., Tyrina L.M., Malyshev I.V., Kuryavyi V.G., Egorkin V.S., Sinebryukhov S.L., Gnedenkov S.V. Obtaining ZrO2 + CeOx + TiO2/Ti Compositions by Plasma Electrolytic Oxidation of Titanium and Investigating Their Properties // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2011. Vol. 47, No. 5. P. 621–628.

- Gnedenkov S.V., Sinebryukhov S.L., Zavidnaya A.G., Egorkin V.S., Puz’ A.V., Mashtalyar D.V., Sergienko V.I, Yerokhin A.L., Matthews A. Composite Hydroxyapatite-PTFE Coatings on Mg-Mn-Ce Alloy for Resorbable Implant Applications via a Plasma Electrolytic Oxidation-based Route // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2014. Vol.45, is 6. P. 3104–3109.

- Gnedenkov S. V., Sinebryukhov S. L., and Sergienko V. I. Electrochemical Impedance Simulation of a Metal Oxide Heterostructure / Electrolyte Interface: A Review // Russian Journal of Electrochemistry. 2006. Vol. 42, No. 3, P. 197–211.

- Barkhudarov P. M., Shah P. B., Watkins E. B., Doshi D. A., Brinker C. J., Majewski J. Corrosion inhibition using superhydrophobic films // Corros. Sci. 2008. Vol. 50. P. 897–902.

- Emelyanenko A. M, Boinovich L. B. Application of dynamic thresholding of video images for measuring the interfacial tension of liquids and contact angles. Instruments and Experimental Techniques. 2002. Vol. 45. P. 44–49.

- Gnedenkov S. V., Egorkin V. S., Sinebryukhov S. L., Vyaliy I. E., Pashinin A. S., Emelyanenko A. M., Boinovich L. B. Formation and electrochemical properties of the superhydrophobic nanocomposite coating on Mg–Mn–Ce magnesium alloy // Surf. Coat. Technology. 2013. Vol. 232. P. 240–246.

- Ishizaki T., Hieda J., Saito N., Saito N., Takai O. Corrosion resistance and chemical stability of super-hydrophobic film deposited on magnesium alloy AZ31 by microwave plasma-enhanced chemical vapor deposition // Electrochim. Acta. 2010. Vol. 55. P. 7094–7101.

- Ishizaki T., Okido M., Masuda Y., Saito N., Sakamoto M. Corrosion resistant performances of alkanoic and phosphonic acids derived self-assembled monolayers on magnesium alloy AZ31 by vapor-phase method // Langmuir. 2011. Vol. 27. P. 6009–6017.

- Liu T., Chen S., Cheng S., Tian J., Chang X., Yin Y. Corrosion behavior of super-hydrophobic surface on copper in seawater // Electrochim Acta. 2007. Vol. 52. P. 8003–8007.

- Liu H., Szunerits S., Xu W., Boukherroub R. Preparation of superhydrophobic coatings on zinc as effective corrosion barriers // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2009. Vol. 1. P. 1150–1153.

- Ou J. F., Hu W. H., Xue M. S., Wang F. J., Li W. One-step solution immersion process to fabricate superhydrophobic surfaces on light alloys // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013. Vol. 5. P. 9867–9871.

- Ou J. F., Hu W. H., Xue M. S., Wang F. J., Li W. Superhydrophobic surfaces on light alloy substrates fabricated by a versatile process and their corrosion protection // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013. Vol. 5. P. 3101–3107.

- Shang Q. Q., Wang M. Y., Liu H., Gao L. J., Xiao G. M. Facile fabrication of water repellent coatings from vinyl functionalized SiO2 spheres // J. Coating. Tech. Res. 2013. Vol. 10. P. 465–473.

- Gnedenkov S. V., Sinebryukhov S. L., Egorkin V. S., Mashtalyar D. V., Emelyanenko A. M., Boinovich L. B. Electrochemical properties of the superhydrophobic coatings on metals and alloys // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2014. Vol. 85. №6. P. 3075–3080.

- Гнеденков С. В., Синебрюхов С. Л., Сергиенко В. И. Композиционные многофункциональные покрытия на металлах и сплавах, формируемые плазменным электролитическим оксидированием. – Владивосток : Дальнаука, 2013. – 460 с.

- She Z. X., Li Q., Wang Z. W., Li L. Q., Chen F. A., Zhou J. C. Researching the fabrication of anticorrosion superhydrophobic surface on magnesium alloy and its mechanical stability and durability // Chem. Eng. J. 2013. Vol. 228. P. 415–424.

- Song J. L., Lu Y., Huang S., Liu X., Wu L. B., Xu W. J. A simple immersion approach for fabricating superhydrophobic Mg alloy surfaces // Appl. Surf. Sci. 2013. Vol. 266. P. 445–450.

- Qiu R., Zhang D., Wang P. Superhydrophobic-carbon fibre growth on a zinc surface for corrosion inhibition // Corros. Sci. 2013. Vol. 66. P. 350–359.

- Song J. L., Xu W. J., Liu X., Lu Y., Wei Z. F., Wu L. B. Ultrafast fabrication of rough structures required by superhydrophobic surfaces on Al substrates using an immersion method // Chem. Eng. J. 2012. Vol. 211/212. P. 143–152.

- Tuberquia J. C., Nizamidin N., Harl R. R., Albert J., Hunter J., Rogers B. R. et al. Surface-initiated polymerization of superhydrophobic polymethylene // J. Am. Chem. Soc. 2010. Vol. 132. P. 5725–5734.

- Yu D. Y., Tian J. T., Dai J. H., Wang X. Corrosion resistance of three-layer superhydrophobic composite coating on carbon steel in seawater // Electrochim. Acta. 2013. Vol. 97. P. 409–419.

- Yu S. R., Liu J. A., Diao W., Li W. Preparation of a bionic microtexture on X52 pipeline steels and its superhydrophobic behavior // J. Alloys Compounds. 2014. Vol. 585. P. 689–695.

- Zhou C. L., Lu X., Xin Z., Liu J. Corrosion resistance of novel silane-functional polybenzoxazine coating on steel // Corros. Sci. 2013. Vol. 70. P. 145–151.

- Zhou C. L., Lu X., Xin Z., Liu J., Zhang Y. F. Hydrophobic benzoxazine-cured epoxy coatings for corrosion protection // Progr. Org. Coat. 2013. Vol. 76. P. 1178–1183.

- Zhu L., Jin Y. A novel method to fabricate water-soluble hydrophobic agent and super-hydrophobic film on pretreated metals // Appl. Surf. Sci. 2007. Vol. 253. P. 3432–3439.