УДК 669.715

Исследование слитков и деформированных полуфабрикатов высоколегированных алюминиевых сплавов дифракционными методами

Овсянников Б.В.1, к.т.н.; Чикова О.А.2, д.ф.-м.н.; Резник П.Л.2

1НТЦ ОАО «КУМЗ»

2ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет

Аннотация:

Изучено влияние режимов термообработки слитков сплава 01570 и полуфабрикатов сплава 01461 на структуру, фазовый состав и кристаллическую структуру. На основе данных EBSD и EDS исследований установлено различие микроструктур образцов, сделано предположение о наиболее благоприятном режиме отжига для дальнейшей деформации. По результатам дифракционных исследований сделаны выводы о растворимости Zr в сплаве 01561 и присутствии метастабильной фазы Al3Zr.

Ключевые слова:

сплав 01570, сплав 01461, сплав 01561, EDS, EBSD, микроструктура, фактор Шмидта, Al-Mg-Sc, Al-Li, термическая обработка,  фазовый состав, дифракционные метод, слиток, полуфабрикат

Abstract:

The effect of heat treatments 01570 alloy ingots and semi-finished alloy 01461. Based on the data and EBSD and EDS- study found a difference of microstructures of the samples has been suggested most favorable treatment annealing for further deformation. As a result XRD obtained conclusions and solubility of Zr alloy 01561, and the presence of the metastable phase Al3Zr.

Keywords:

01570, 01461, 01561, EDS, EBSD, microstructure, Schmidt factor, diffraction methods, heat treatment, Al-Mg-Sc, Al-Li,  phase structure, ingot, semi-finished

Введение

В алюминиевых сплавах в отличие от сталей, титановых или никелевых жаропрочных сплавов объемная доля нематричных фаз сравнительно мала. Отожженные сплавы обычно содержат 3-7 % равновесных фаз. В промышленных сплавах в количестве не менее 2% по объему обычно присутствуют интерметаллиды, содержащие железо и кремний. В редких случаях обнаруживаются так же в количестве так называемые дисперсоиды - вторичные выделения, образующиеся при распаде аномально пересыщенных по переходным металлам твердых растворов. Дисперсоиды представляют собой неравновесные упрочняющие выделения отдельных фаз и формируются при старении [1]. Поскольку чувствительность обычного рентгеновского фазового анализа (РФА) составляет 1-2%, используют химические или электрохимические методы выделения фаз с растворением матрицы или повышают чувствительность метода. Результаты рентгеновского фазового анализа представляют в виде зависимостей интенсивности излучения от удвоенного угла дифракции (2Θ) отмечая рефлексы, характерные для данной фазы, например,Al2CuMg [3] или Al3Zr [2]. Параллельно, как правило, для промышленных алюминиевых сплавов проводят измерение периода кристаллической решетки α-алюминия – а, Å. Данные о параметре решетки используются для анализа содержания легирующих компонентов в твердом растворе в зависимости от химического состава сплава и режима термообработки. Для анализа используются эмпирические зависимости параметра решетки от содержания легирующего компонента в твердом растворе [4]. Точность измерения должна быть не менее 10-5нм и абсолютная ошибка измерений резко уменьшается в обрасти больших углов, поэтому для точных измерений пригодны линии (222) на Cr-излучении, (420) на Со-излучении и (333), (511) на Сu-излучении. При этом нужно учитывать как геометрию съемки, так и наличие наклепа и текстуры [1].

Популярный в последнее время микрорентгеноспектральный анализ (EDS-анализ), как дополнительная возможность растрового электронного микроскопа, основан на возбуждении так называемого характеристического рентгеновского излучения атомов малого участка поверхности образца с помощью тонкого высокоскоростного электронного зонда. Электронный зонд с помощью системы развертки обегает исследуемую поверхность. При торможении электронов на поверхности возникает, наряду с так называемым тормозным излучением, характеристическое рентгеновское излучение, свойства которого существенно определяются строением электронных оболочек в атомах вещества. Это излучение обязано своим возникновением энергетическим переходом между глубокими энергетическими уровнями атомов. Возникающее характеристическое излучение регистрируется с помощью рентгеноспектральной аппаратуры. Размер просматриваемой площадки представляет собой квадрат со стороной 360, 180, 90 или 45 мкм. Минимальный объем вещества, поддающегося количественному анализу, составляет 0,1 мкг. EDS-анализ обеспечивает возможность качественного анализа элементов от В до U, количественного анализа состава сплавов от Na до U с построением карт распределения элементов.

Современный сканирующий электронный микроскоп представляет собой аналитический комплекс, который позволяет исследовать металлические материалы с разрешением до 3 нм (рабочее увеличение – от ×5 до ×300000) и предполагает также совместное использование не только EDS-анализа, но и EВSD-анализа (анализ дифракции обратно отраженных электронов - дифракции Кикучи). EВSD-анализ обеспечивает одновременное проведение анализа структуры, текстуры и химического состава; автоматическую идентификацию фаз и построение карт распределения элементов, фаз и ориентации кристаллитов.

В данной работе представлен оригинальный опыт применения дифракционных методов изучении фазового состава и кристаллического строения слитков и деформированных полуфабрикатов высоколегированных алюминиевых сплавов систем Al-Mg-Zr(Sc) и Al-Cu-Mg-Li, сплавов 01561, 01570 и 01461.

Материалы и методы исследования

Образцы для исследования  от слитков сплавов 01570, 01561 и от полуфабрикатов сплава В-1461  отобраны в условиях ОАО КУМЗ. Проводился экспресс контроль элементного состава отобранных проб и определение элементного состава проб методом эмиссионного спектрального анализа с индукционно связанной плазмой с помощью оптического эмиссионного спектрометра «Optima 4300DV» фирмы «Perkin Elmer». В последнем случае пробу весом 0,05гр растворяли в HCl 1:1 и разбавляли до 100мл дистиллированной водой. При финишной подготовке образцов для дифракционных исследований использовали прецизионную специализированную машину для шлифования с микропроцессорным управлением и электронным контролем плоскостности Logitech PM5. Абразив - коллоидная суспензия SiO2. Точность снятия материала - 3 мкм. Фазовый анализ и определение параметра решетки α-алюминия проводили с помощью рентгеновского дифрактометра Bruker D8 Advance. Обработку данных эксперимента вели с помощью универсального программного средства FULLPROF и графического инструментария к нему – WinPLOTR. Для исследования морфологии, химических и структурных свойств алюминиевых сплавов с нанометровым пространственным разрешением использовали сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss AURIGA CrossBeam, и именно, сфокусированный ионный пучок для пробоподготовки, рентгеновский микроанализ (EDS), дифракцию обратно рассеянных электронов (EBSD).

Результаты и обсуждение эксперимента

Образцы сплава 01561 отобраны в ходе опытной плавки массой 8000 кг, проведенной в условиях ИЦ ОАО КУМЗ. После полного расплавления металла произвели подшихтовку лигатурой Al-2%Zr массой 50кг. Затем проводили отбор проб на исследование качества металла: перед присадкой лигатуры (образец №1), через 10 минут после присадки лигатуры (образец №2), через 30 минут после присадки лигатуры (образец №3) и через 60 минут после присадки лигатуры (образец №4). Известно, что в Al-Zr сплавах процесс формирования структуры может происходить по двум вариантам: с выделением стабильной фазы D023 или метастабильной фазы L12. В процессе сплавообразования практически весь цирконий в количестве до 0,8-1 % растворяется в алюминии, т.е. формируется однофазная структура. Параметр решетки алюминия при этом растет линейно до величины 4,054Å соответствующему сплаву с 2,2% Zr в твердом растворе [5-6]. При содержании циркония более 1 %, а в случае низкой температуры литья и при меньшей концентрации, в структуре обнаруживаются первичные кристаллы фазы (стабильной фазы D023) ZrAl3 иглообразной или компактной формы. Первичные кристаллы Al3Zr имеют тетрагональную решетку (пространственная группа I4/mmm 16 атомов в элементарной ячейке) с параметрами а=4,014Å с=17,33Å). В интервале температур 350-450°C происходит распад твердого раствора (α-Al), что сопровождается упрочнением структуры сплава за счет выделения метастабильного алюминида Al3Zr (метастабильной фазы L12) [5-6]. Метастабильная фаза Al3Zr имеет кубическую решетку когерентную с алюминиевой матрицей (пространственная группа Pm3m, 4 атома в элементарной ячейке) с параметром а=4,05Å. Режим старения, при котором достигается максимальное упрочнение, зависит от концентрации циркония в α-Al, поскольку более легированные твердые растворы распадаются быстрее. C ростом концентрации циркония до 0,8 % эффект дисперсионного упрочнения увеличивается (твердость возрастает от 25.35 до 55 HB), дальнейшее же обогащение цирконием не оказывает значительного влияния. С целью сокращения времени для достижения максимального упрочнения структуры сплава применяют двухступенчатый нагрев, например, при 350 °C (3 ч) и при 450 °C (3 ч). При нагреве до более высоких температур (до 600 °C) достигнутое упрочнение ликвидируется, что связано с трансформацией метастабильного алюминида Al3Zr в стабильный и уменьшением плотности выделений. Структура сплавов Al-Zr достаточно устойчива к длительным высокотемпературным отжигам. При 350 °С сплав не разупрочняется в течение 1000 ч, при 400 °С - 500 ч, что говорит об устойчивости метастабильной фазы Al3Zr к длительным нагревам при температурах эксплуатации новых жаропрочных сплавов. Характеристики элементного состава и кристаллического строения отобранных проб представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики элементного состава и кристаллического строения проб сплава 01561.

| № образца | Время отбора пробы на анализ | Результат экспресс-анализа элементного состава по Zr, масс.% | Результат эмиссионного спектрального анализа с индукционно связанной плазмой по Zr, масс. % | Параметр решетки α-алюминия,Å |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перед присадкой лигатуры | 0,024 | 0,026 | 4,0507 |
| 2 | Через 10 минут после присадки лигатуры | 0,036 | 0,033 | 4,0510 |
| 3 | Через 30 минут после присадки лигатуры | 0,033 | 0,032 | 4,0534 |
| 4 | Через 60 минут после присадки лигатуры | 0,034 | 0,031 | 4,0540 |

Рис. 1 – Дифрактограммы образцов сплава 01561 (первая линия штрихов обозначает положение рефлексов от α-алюминия, вторая линия – от метастабильной фазы L12 , третья – от стабильной фазы D023.

Дифрактограммы образцов сплава 01561, полученные с помощью Bruker D8 Advance, представлены на рис. 1. Обнаружены рефлексы от метастабильной фазы L12 для образцов 3 и 4 в области больших углов. В результате количественного ESD-анализа по границам зерен идентифицировано наличие соединений Mg2Si и Al6(Mn,Fe) (рис. 2). На рис. 3 представлены карты распределения фаз по результатам EBSD-анализа в образцах № 1 и 4. Обращает внимание большее количество метастабильной фазы L12 для образца 4 и меньшее количество силицида марганца Mg2Si.

Al6(Fe,Mn)

Mg2Si

№1

Al6(Fe,Mn)

Mg2Si

№2

Al6(Fe,Mn)

Mg2Si

№3

Al6(Fe,Mn)

Mg2Si

№4

40 мкм

40 мкм

40 мкм

40 мкм

Рис. 2 – Карты распределения элементов в образцах №1 - №4 сплава 01561

№1

№4

L12

D023

L12

D023

Mg2Si

Al3Zr

Al3Zr

Mg2Si

Al3Zr

Al3Zr

200 мкм

200 мкм

Рис. 3 – Карты распределения фаз в образцах №1 и №4 сплава 01561

Проведен EDS-анализ и EBSD-анализ образцов слитков сплава 01570. Выполнен сравнительный анализ микроструктуры, фазового состава и кристаллического строения образцов, подвергнутых температурно-временной обработке при 530°С, либо при 360°С в течение 8 часов. Получены карты ориентации кристаллитов (рис. 4), построены гистограммы дезориентации кристаллитов (рис. 6) и карты фактора Шмидта для определения степени однородности деформации (рис. 7). На рис.8 представлен результат фазового EBSD-анализа образца сплава 01570, удалось идентифицировать следующие фазы: Al3Sc, Al6Mn и Mg2Si.

200 мкм

200 мкм

а

б

Рис. 4. Карты ориентации кристаллитов

а – слиток с  ТО при 530°С, б – слиток с  ТО при 360°С

б

200 мкм

а

200 мкм

Рис. 5 – Карты ориентации кристаллитов α-алюминия в формализме обратных полюсных фигур –IPF

а

б

Рис. 6 – Гистограммы дезориентации кристаллитов (а – слиток с  ТО при 530°С, слиток с  ТО при 360°С ) (     - коррелированные разориентации,      -  некоррелированные разориентации)

а

б

100 мкм

100 мкм

Рис. 7 – Карты фактора Шмидта (а – слиток с  ТО при 530°С, слиток с  ТО при 360°С)

Рис. 8 – Результат фазового EBSD-анализа образца сплава 01570

Увеличение температуры отжига от 360 до 530 °С ожидаемо привело к росту размера зерна (рис. 4). С повышением температуры облегчается переход атомов с одного зерна на другое. Кроме того, при повышении температуры отжига растворяются сегрегации интерметаллидов Al3Mg2 на границах зерен, тормозящие миграцию границ во время собирательной рекристаллизации. Карты ориентации кристаллитов α-алюминия в формализме обратных полюсных фигур (inverse pole figure – IPF), так называемые IPF -карты, представлены на рис. 5. На рис. 5 отражено текстурное состояние образцов с использованием метода назначения цветности. Как видно в наличии широкая цветовая гамма, которая свидетельствует о высокой степени разнонаправленности кристаллитов и слабо выраженной текстуре.

Построены гистограммы дезориентации кристаллитов (рис. 6). Некоррелированые разориентации (красный цвет) на рис. 6 показывают разориентации между случайно выбранными точками в наборе данных. Теоретическая кривая показывает, что можно было бы ожидать от случайного набора ориентаций. Обнаружено, что для образца, отобранного от слитка после стандартной  ТО, некоррелированные разориентации сильно отличаются от теоретической кривой. Разница между некоррелированными разориентациями и теоретической кривой возникает, как правило, за счет сильной текстуры. Таким образом, для металла слитка после  ТО при 360°С, текстуированность материала более высокая. Коррелированные разориентации (синий цвет) на рис. 6. отображают данные между соседними точками. Известны результаты исследования бикристаллов алюминия, у которых межкристаллитная граница была параллельна оси растяжения, оба кристалла имели общую плоскость {111} расположенную под углом 45° к оси растяжения [7]. Различие в ориентировке двух составляющих кристаллов было обусловлено их взаимным поворотом вокруг нормали к общей плоскости {111}.

Оказалось, что с увеличением угла разориентировки до 30° предел текучести увеличивается с 90 до 130 гс/мм2, а затем остается постоянным вплоть до максимального угла разориентировки (76°). Коэффициент деформационного упрочнения при этом возрастает с увеличением угла разориентировки между кристаллами до 60°. Из анализа гистограмм дезориентации кристаллитов (коррелированное распределение) видно, что для слитка с повышенной температурой  ТО - 530°С характерна более высокая текучесть и отсюда большее относительное удлинение, что и было подтверждено в результате механических испытаний в условиях ЦЗЛ ОАО КУМЗ. Гистограмма дезориентации кристаллитов (коррелированное распределение) для слитка с  ТО при 530°С отличается большей степенью разориентировки кристаллитов (рис. 6). При повышенных температурах до 0,5Тм (Тм – температура плавления) для металлических поликристаллов имеет место скольжение по границам зерен. По мере увеличения степени разориентировки кристаллитов энергия активации процесса скольжения приближается к энергии активации объемной самодиффузии. Примеси по границам зерен препятствуют и даже предотвращают скольжение, растворимые примеси приводят к возрастанию напряжения, необходимого для протекания скольжения [7]. Видимо такими примесями являются интерметаллиды Al3Mg2, локализованные по границам зерен.

При внешнем нагружении у кубических кристаллов с ГЦК-типом решетки таких как α-алюминий имеет место только деформация сдвига. По результатам анализа дифракционных картин Кикучи построены карты фактора Шмидта (рис. 7) для системы деформаций (системы скольжения), характерной для алюминия: {111}<110> при направлении нагружения || оси (ОZ). Приложенное механическое напряжение σ и напряжение сдвига τ в данной системе скольжения связаны соотношением τ=σ·m, где m=cosλ·cosχ – фактор Шмидта (фактор ориентировки), λ – угол между направлением скольжения и осью деформации, χ – угол между нормалью к плоскости скольжения и осью деформации. Максимальное значение фактора Шмидта очевидно равно 0,5 при χ=λ=π/4. При наличии внешней нагрузки, например, в процессе прессования, деформации начнут развиваться в светлых зернах и постепенно переходить на светлые (рис. 7). Гистограмма фактора Шмидта свидетельствует о более высокой деформационной однородности слитка для слитка с  ТО при 530°С.

Проведен EDS-анализ и EBSD-анализ образцов, отобранных от закаленных плит размером 4мх50мм из сплава 01461, старение отсутствовало. Выполнен сравнительный анализ микроструктуры, фазового состава и кристаллического строения образцов, подвергнутых закалке от 542°С, либо от 530°С. Получены карты ориентации кристаллитов (рис. 9), построены гистограммы дезориентации кристаллитов (рис. 10) и карты фактора Тейлора для определения степени однородности деформации (рис. 11). Фактор Тейлора – величина обратная фактору Шмидта (рис. 7). Гистограмма фактора Тейлора для образца от плит из сплава 01461 с закалкой с 530оС (рис. 11 б) имеет четко выраженных два максимума, что свидетельствует о большей неоднородности упругих характеристик данного образца. Некоррелированые разориентации (красный цвет) на рис. 10 показывают разориентации между случайно выбранными точками в наборе данных. Обнаружено, что для образца, отобранного от плиты закаленной от 542°С, некоррелированные разориентации значительнее отличаются от теоретической кривой. Разница между некоррелированными разориентациями и теоретической кривой возникает, как правило, за счет сильной текстуры. Таким образом, для металла плиты закаленной от 542°С, текстуированность материала более высокая.

б

а

200 мкм

200 мкм

Рис. 9 – Карты ориентации кристаллитов образцов от плит сплава 01461: а – закалка с 542оС, б – закалка с 530оС.

а

б

Рис. 10. Гистограммы дезориентации кристаллитов Тейлора образцов от плит сплава В-1461: а – закалка с 542оС, б – закалка с 530оС.

00

(     - коррелированные разориентации,      -  некоррелированные разориентации)

а

б

200 мкм

200 мкм

Рис. 11. Карты фактора Тейлора образцов от плит сплава 01461: а – закалка с 542оС, б – закалка с 530оС.

а

б

в

200 мкм

200 мкм

Рис. 12. Карты фаз для образцов от плит из сплава 01461: а – закалка с 542оС, б – закалка с 530оС в – цветовой ключ.

На основе данных EBSD-анализа и EDS-анализа идентифицированы фазы Al2CuMg, Al2CuLi, Al2Cu, Al3Li и α-Al (рис. 12).Карты ориентации кристаллитов α-алюминия в формализме обратных полюсных фигур (inverse pole figure – IPF), так называемые IPF -карты, представлены на рис. 13, отражено текстурное состояние образцов с использованием метода назначения цветности. Как видно из рисунка 13, для образца отобранного от плиты закаленной от 530°С имеет место широкая цветовая гамма, которая свидетельствует о высокой степени разнонаправленности кристаллитов и более слабо выраженной текстуре. Наоборот, металл образца отобранного от плиты закаленной от 542°С при тех же деформациях имеет преобладающие ориентировки <111>(синий цвет). Таким образом, при увеличении температуры закалки, происходит увеличение доли ориентировки <111>.

б

а

в

200 мкм

200 мкм

Рис. 13. Карты ориентации кристаллитов α-алюминия в формализме обратных полюсных фигур (IPF –карты) для образцов от плит из сплава 01461: а – закалка с 542оС, б – закалка с 530оС в – цветовой ключ.

Выводы

Таким образом, комплексный подход к исследованию деформируемых алюминиевых сплавов дифракционными методами позволил для образцов сплавов 01561, 01570 и 01461 установить оптимальные режимы термической обработки слитков и полуфабрикатов, способ введения лигатуры Al-2%Zr. Разработан алгоритм анализа данных EBSD и EDS исследований для алюминиевых сплавов по изучению их микроструктуры, фазового состава и кристаллического строения.

Результаты были получены в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации, контракт 3.1236.2014/K

Литература

1.Бер Л.Б. Практика использования рентгеновских методов для исследования алюминиевых сплавов (обзор). Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2007. №7. Т.73, с.29-40.

2. N. Al-Aqeeli, G. Mendoza-Suarez, R.A.L. Drew XRD and TEM characterization of Al-Mg-based nanocomposite alloys. Rev.Adv.Mater.Sci. № 18. 2008, р.231-235

3. Котов А. Д. Разработка алюминиевого сплава повышенной прочности, обладающего высокоскоростной сверхпластичностью. Автореферат диссертации на соискание уч. ст. канд. тех.наук., М.МИСиС, 2013, 21 с.

4. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. Пер. с англ. М.:Металлургия. 1979. 640 с.

5. Н. А. Белов, В. С. Золоторевский Особенности микроструктуры и фазовый состав литейных сплавов системы Al-Ce-Fe-Ni-Zr. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2001, т. XLV, № 5-6, с.15-22

6. Добаткин В.И., Елагин В.И., Федоров В.М. Быстрозакристаллизованные алюминиевые сплавы. М.: ВИЛС, 1995, 341 с.

7. Р. Хоникомб Пластическая деформация металлов. М.:Мир, 1973. 408 с.