УДК 620.193.43

Новые алюминий-графеновый металлические  композитные материалы: синтез и свойства

Елшина Л.А.1,2, д.х.н.; Мурадымов Р.В.1; Квашничев А.Г.1.2

1 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,

2 Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

Аннотация:

При химическом взаимодействии солевого плава, содержащего карбиды металлов или неметаллов, с расплавленным алюминием в атмосфере воздуха при температурах 973-1073 К впервые синтезированы алюминий-графеновые металлические композитные материалы с равномерно распределенными по объему металла однослойными пленками графена.

Ключевые слова:

алюминий, графен, металломатричный композит,  расплавленные соли.

Реферат

Разработан новый, не имеющий аналогов в мировой науке и практике метод создания композитных металлических материалов на основе алюминия, содержащий до 5 мас.% модифицирующих углерода в виде графеновых листов, равномерно распределенных в алюминиевой матрице, в галогенидном расплаве при температурах 973-1073 К. Синтез графеновых слоев из атомов углерода – одностадийный процесс, который происходит непосредственно в расплавленной алюминиевой матрице без необходимости отдельной стадии синтеза и выделения углеродных наноматериалов, что уменьшает трудоемкость получения алюминиевых композитов с высоким содержанием углерода. Получаемые таким методом алюминий-графеновые металлические композиты отличаются равномерным распределением по объему металла чешуек графена размером от 100 нм  до 100 мкм, что приводит к высокой однородности свойств композитов. Изучена коррозионная стойкость и некоторые механические свойства алюминий-углеродных металлических материалов.

Создание новых алюминиевых сплавов и композитных материалов на основе алюминиевой матрицы с пониженной плотностью и повышенной твердостью является одной из самых серьезных задач современного материаловедения. В этом направлении перспективно создание новых алюминиевых композитов с высоким содержанием нано- и микрочастиц углерода, а также керамических частиц, таких как оксид алюминия, карбид титана.

По данным Шранка [1], растворимость углерода в жидком алюминии составляет около 0.03 ат.%.  Углерод (графит) не смачивается жидким алюминием до температуры 1373 К, что делает его самым широко используемым материалом анодов при электролизе алюминия. Поэтому синтез алюминия, содержащего углерод в содержаниях выше равновесных, представляется чрезвычайно сложной задачей.

Металлокомпозитный алюминий-углеродный материал, как правило, производят прессованием, точнее «вдавливанием» алюминия в волокнистые  углеродные матрицы  [2], или пропиткой углеродных волокон жидким металлом [3], причем, для улучшения смачиваемости углеродных волокон и частиц в расплавленной алюминиевой матрице их покрывают тонкими слоями меди, никеля, серебра толщиной 0.4-1 мкм [4],  «смешением в расплаве»  частиц, усов или коротких волокон углерода (до 50 мас.%) с расплавом алюминия с последующим формованием деталей по стандартной технологии литья [5].

Из-за разницы в плотности смешиваемых в расплаве материалов и плохой смачиваемости углерода расплавленным алюминием, этим способом трудно получить однородный композитный материал, поэтому алюминий-углеродные композитные материалы, получаемые по этому способу, имеют низкие эксплуатационные и технологические характеристики.

В последние несколько лет опубликовано значительное количество работ по синтезу и механическим свойства алюминий-графенового композита [6-12]. В основном, так же, как и в случае использования в качестве упрочняющей добавки углеродных нанотрубок, процессы синтеза сводятся к перемолу и последующему отжигу предварительно синтезированного графена или оксида графена с алюминиевым порошком. Упрочняющее влияние графена на алюминиевый композит практически все исследователи связывают с образованием рентгенографически подтвержденной фазы – карбида алюминия. Однако, даже малый добавки карбида алюминия разрушительно действуют на алюминиево-графеновый композит в агрессивных средах и даже в условия атмосферной коррозии, вызывая неоднородную питтинговую коррозию, исключая практическое использование полученных таким образом алюминий-графеновых композитов.

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время не существует надежных и производительных методов синтеза алюминий-углеродных композитов с высоким содержанием и равномерным распределения углерода в виде графита или графена в алюминиевой матрице, при которых в качестве побочного продукта не образовывался бы карбид алюминия, который даже в примесных количествах крайне негативно сказывается на коррозионных свойствах получаемого металлического материала.

Задачей настоящего исследования является получение алюминий-графеновых металлических композиционных материалов с содержанием углерода до 5 мас.%, без образования карбида алюминия  с улучшенной структурой и физико-химическими свойствами при температурах ниже 1073 К  методом химического взаимодействия углеродсодержащих компонентов непосредственно  “in situ” в расплавленной алюминиевой матрице  под слоем расплавленных галогенидов щелочных металлов.

Получение алюминиево-углеродных металлических материалов проводили в печи вертикального нагрева в алундовом тигле.  В качестве исходного алюминия использовали технический алюминий А35. Основу солевого флюса приготавливали из легкоплавких смесей расплавленных хлоридов щелочных металлов: лития, натрия, калия, цезия, а также кальция.  В составе солевого флюса использовали также небольшие добавки (до 5 мас.%) фторидов натрия, калия, аммония или алюминия. В качестве углеродсодержащей добавки использовали порошки карбидов металлов и неметаллов – от карбидов вольфрама и титана до карбидов кремния и бора в концентрациях от 0.2 до 6.5 мас.%. Соли тщательно измельчали и перемешивали с карбидной навеской, после чего насыпали их на дно тигля, сверху помещали алюминиевый цилиндр, на который сверху насыпали солевой флюс, не содержащий добавок карбида, для избегания избыточного окисления алюминия кислородом воздуха.

Температурный интервал, в котором проводили исследования, был определен, как 973-1023 К. Это выше температуры плавления алюминия (935 К) и много ниже температуры, оптимальной для образования карбида алюминия (выше 1373 К). Время взаимодействия алюминия после расплавления алюминия и солевой смеси составляло от 0.5 до 5 ч. Полученный металлический материал выливали вместе с солью в тигель с контролируемой скоростью охлаждения. После застывания соль растворяли, металлический королек взвешивали, определяли его плотность и изучали его химический состав и структуру при помощи рентгенофазового анализа, спектроскопии комбинационного рассеяния, определяли его прочностные характеристики и твердость в зависимости от содержания графена в алюминиевой матрице. Химический состав алюминиевых композитов, содержащих углерод, определяли при помощи рентгенофлуоресцентного анализа

Замешивание нано- и микропорошков углерода в расплавленный алюминий нецелесообразно из-за крайне плохой смачиваемости углерода расплавленным алюминием, вследствие чего образующиеся композиты очень пористы, имеют неоднородный состав.  Проблема смачиваемости углеродных частиц расплавленным алюминием легко может быть решена путем использования в качестве реакционных сред для синтеза расплавленных галогенидов (хлоридов и фторидов) щелочных и щелочноземельных металлов. Коэффициенты диффузии ионов углерода в расплавленных галогенидах сопоставимы по величине с коэффициентами диффузии в расплавленном алюминии, что позволяет проводить реакции химического взаимодействия углеродсодержащих добавок с расплавленным алюминием при сравнительно низких температурах (973-1073 К) с высоким выходом алюминиевых сплавов и композитов, содержащих углерод.

Синтез частиц углерода внутри алюминиевой матрицы происходит путем одностадийной реакции компонентов, расплавленной галогенидной смеси с расплавленным алюминием, вследствие чего образованные внутри расплавленной алюминиевой матрицы листы графена, так же, как и микрокристаллы графита прекрасно смачиваются алюминием.

Были синтезированы алюминий-графеновые металлические композиты с различным содержанием графена в них. Полученные таким образом алюминий-графеновые металлические материалы беспористы, имеют характерный металлический блеск (Рис.1), высокую электропроводность и прекрасно механически обрабатываются, содержание углерода остается постоянным от поверхности алюминиевой капли к ее центру. Плотность образованных таким образом алюминий-графеновых композитов составляет 2.4 – 2.5 г см-3 в зависимости от содержания графена в нем.

Рис.1 – Оптическое изображение алюминий-графеновых композитных материалов.

Тонкие прозрачные графеновые пленки обнаружены на поверхности металлического королька, они остаются на срезе шлифа после резки и полировки алюминий-графенового композита, а также после его прокатки (Рис.2).

Фазовую чистоту углеродных включений исследовали при помощи спектроскопии комбинационного рассеяния из-за высокой чувствительности метода ко всему ряду структурных состояний углерода – от алмаза до графена, позволяющих идентифицировать углерод в  sp2 и sp3 гибридизациях.

Рис.2 – Изображение во вторичных электронах поперечного среза алюминий-графенового композита и рентгеновский спектр углеродного включения в нем.

Рис.3 представляет собой типичный спектр прозрачной углеродной пленки в алюминиевой матрице. Размер однослойной графеновой пленки довольно значителен – 25×35 мкм.  Представленный Рамановский спектр является типичным спектром графена. Он содержит все характеристичесие графеновые пики: G – при  1585  cм-1, D – 1339  cм-1, 2D – 2663  cм-1, D+G- при 2938  cм-1. Все пики хорошо определены и симметричны.

Рис.3 – Спектр комбинационного рассеяния графенового включения в алюминий-графеновом композите.

Таблица 1

Некоторые свойства алюминий-углеродных композитов

|  | Al | Al-1% graphene | Al-2% graphene | Al-2% graphite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура плавления | 6620C | 6600C | 6580C | 6660C |
| Плотность, г/см3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| Твердость, HV 2000 мH | 16.72 | 45.32 | 57.19 | 25.52 |
| Модуль упругости, (ГПa) | 60.61 | 82.48 | 87.93 | 58.54 |
| Предел текучести, σ0.2, МПа | 41.46 | 47.61 | 48.1 | 43.92 |
| Предел прочности, σВ, МПа | 61.87 | 80.4 | 93.78 | 75.5 |
| Относительное удлинение, δ5, % | 13.04 | 20.6 | 24.2 | 19.04 |
| Скорость коррозии, г/м2·ч | 0.0016 | 0.0035 | 0.0048 | 0.0130 |
| Показатель глубинной, мм/г | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.045 |
| Класс коррозионной стойкости | 3 Весьма стойкий | 4 Стойкий | 4 Стойкий | 4 Стойкий |
| Характер коррозии | Равномерная | Равномерная | Равномерная | Питтинг |

Выводы

Получаемые при химическом взаимодействии компонентов солевого плава с расплавленным алюминием плотные, беспористые алюминий-графеновые металлические композитные материалы обладают повышенной твердостью, эластичностью и хорошей коррозионной стойкостью. Температура плавления алюминий-углеродных композитов точно соответствует температуре плавления исходного алюминия. Наличие отдельных, равномерно распределенных в объеме алюминия фаз графена и графита в алюминии подтверждено рядом независимых методов исследования. Потенциально вредный для коррозионной стойкости алюминий-углеродных композитов карбид алюминия не образуется при данных условиях эксперимента. Твердость, прочность и эластичность алюминий-графенового композита значительно превышают значения для алюминия прямо пропорционально содержанию графена  в композите. Алюминий-графеновые металлические образцы при хранении их на воздухе в течение долгого времени (1.5-2 года) остаются блестящими, не покрываются оксидной пленкой.  Алюминий-графеновые металлические композитные материалы затем могут быть переплавлены для литья деталей различной формы без потери исходных свойств полученного композита, а также прокатаны в тонкую фольгу.

Литература

1. Anderko K., Shrunk F.A. Constitution of Binary Alloys, Suppl.2, McGraw-Hill, NY, ISBN: 9970034375, 1969.

2. Yanmei L., Ziyang X., Gaohui W., Longtao J.,  et al. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(7) 1152−1156.

3. Naplocha K., Granat K. Wear 265 (2008) 1734–1740.

4. Zabolotskiy A.A, Salibekov S.E. Metallurgy and heat treatment of metals 10 (1978) 49-52 (In Russian).

5. Koryagin S.I., Pimenov I.V., Khudyakov V.K. The handling of materials: Textbook/  Kaliningrad State University  – Kaliningrad, 2000. – 448 p (In Russian).

6. Wang J., Li Zh.,  Fan G., Pan H., Chen Zh., Zhang Di. Scripta Materialia 66 (2012) 594–597.

7. Bastwros M., Kim G.-Y., Zhu C., Zhang K., Wang Sh., Tang X., Wang X. Composites: Part B 60 (2014) 111–118.

8. Rashad M., Pan F., Tang A., Asif M. Progress in Natural Science: Materials International 24 (2014) 101–108.

9. M. Fattahi, A.R. Gholami, A. Eynalvandpour, E. Ahmadi, Y. Fattahi, S. Akhavan, Micron 64 (2014) 20–27.

10. Pérez-Bustamante R., Bolaños-Morales D., Bonilla-Martínez J., Estrada-Guel I., Martínez-Sánchez R. Journal of Alloys and Compounds 615 (2014) S578–S582.

11. Li J.L., Xiong Y.C., Wang X.D., Yan S.J., Yang C., He W.W. et al.  Materials Science & Engineering A 626 (2015) 400–405.

12. Bartolucci S. F., Paras J., Rafiee M. A., Rafiee J., Lee S., Kapoor D., Koratkar N.   Graphene–aluminum nanocomposites, Materials Science and Engineering A 528 (2011) 7933– 7937.

Благодарность.

Работа была частично профинансирована за счет гранта Проекта фундаментальных исследований УрО РАН № 15-6-3-29 «Создание новых конструкционных композиционных материалов на основе алюминия с улучшенными механическими свойствами с использованием нано- и микродисперсных керамических модификаторов».