УДК 669.715: 536.483: 539.24: 539.25

влияние размера частиц Т-фазы на структуру криопрокатанного сплава Д16

Крымский С.В.1; Михайловская А.В.2, к.т.н.; Котов А.Д.2, к.т.н.;       Яковцева О.А.2; Автократова Е.В.1, к.т.н.; Ситдиков О.Ш.1, к.ф.-м.н.; Маркушев М.В.1, д.т.н.

stkr_imsp@mail.ru

1Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа,

2Национальный исследовательский технологический университет  МИСиС», г. Москва

Введение

Исследования, направленные на разработку новых эффективных методов упрочнения металлических материалов, обусловили в последние годы значительный интерес к деформированию при пониженных (криогенных) температурах [1-8]. В результате такого воздействия в чистых металлах и сплавах, как правило, формируется развитая дислокационная структура [2,4], а при больших степенях деформации – наноструктура (НС) [9], обеспечивая кроме дислокационного и субструктурного упрочнения, значительное зернограничное упрочнение. Однако, механизмы и особенности формирования сильнодеформированных в криогенных условиях структур во многом еще не ясны, как не ясны и пределы упрочнения обрабатываемых материалов, в особенности сложнолегированных алюминиевых сплавов, аспекты структурно-механического поведения которых, наименее изучены.

Цель работы – на примере термоупрочняемого алюминиевого сплава Д16 проследить изменения структурно-фазового состояния и твердости в процессе обработки, включающей закалку и последующую криодеформацию. Так как наряду с основными упрочняющими S (Al2CuMg)- и θ (Al2Cu)-фазами, формирующимися при старении, сплав содержит и нерастворимые при закалке дисперсные частицы Т (Al20Cu2Mn3)-фазы, то представляло интерес оценить эффект последних на особенности формирования структуры при его прокатке.

Материал и методы исследования

Материалом исследования служил промышленный горячепрессованный пруток ∅60 мм сплава Д16 стандартного химического состава (Al-4,4Cu-1,4Mg-0,7Mn, вес.%). Заготовки в виде пластин толщиной 5 мм, вырезанные вдоль оси прутка, сначала выдерживали 1 и 72 часа при 500 °С, а затем закаливали в воду для фиксации пересыщенного алюминиевого твердого раствора. Прокатку проводили в изотермических условиях при температуре жидкого азота с суммарной степенью (e) до ~2. Изотермические условия обеспечивали охлаждением заготовки и рабочих валков в жидком азоте после каждых 2-3-х проходов.

Структурно-фазовое состояние сплава до и после прокатки изучали методами оптической металлографии (ОМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и рентгеноструктурного анализа (РСА). ОМ сплава проводили на микроскопе «Nikon L-150». Объекты готовили последовательной механической шлифовкой и полировкой. Для создания оптического контраста образцы химически травили в реактиве Келлера (об. %: 1 HF, 1,5 НСl, 2,5 HNO3, 95 H2O). Тонкую структуру изучали в просвечивающем электронном микроскопе JEOL 2000EX на объектах, полученных струйной электрополировкой на приборе Tenupol-3 при температуре –28 °C и напряжении 20 В в 20% растворе азотной кислоты в метиловом спирте. Размер кристаллитов (ячеек и (суб)зерен) определяли методом подсчета пересечений случайными секущими на ПЭМ изображениях структуры в соответствии с ГОСТ 21.073.3-75. Средний размер (DЗ(СЗ)) зерен и субзерен определяли в соответствии с:

(1)

где, l - длина секущей, мкм; m - число точек пересечения секущей с границами зерен и субзерен.

Абсолютную статистическую погрешность значений определяли как

(2)

где, (а) - среднее квадратичное отклонение арифметической выборки; t - нормированное отклонение, связанное с доверительной вероятностью Р.

(3)

где, n - число выборок; ai - средние арифметические значения в каждой выборке; a0 - средняя арифметическая всех выборочных средних; К - поправочный коэффициент, зависящий от объема выборки.

Количество анализируемых структурных составляющих при этом было не менее 500, что обеспечивало ошибку измерений не более 5 % при доверительной вероятности 0,9.

РСА проводили на дифрактометре ДРОН-4-07 в Cu-Kα излучении при напряжении 40 кВ и токе 30 мА с длиной волны  = 1,54418 Å. Среднеквадратичную микродеформацию кристаллической решетки (<ε2>1/2), а также размер областей когерентного рассеяния (ОКР) (DОКР) рассчитывали методом полнопрофильного анализа [10,11] в программном комплексе «MAUD» [12]. Погрешность измерения <ε2>1/2 и D не превышала 0,001 % и 5 нм, соответственно. Плотность дислокаций, ρ, рассчитывали как

,                                            (4)

где b - вектор Бюргерса. Образцы для всех видов анализа вырезали из центральной части заготовок. ПЭМ и РСА листов проводили в плоскости прокатки. Линейные размеры (длина и ширина, а также их соотношение) и плотность распределения Т фазы определяли по электронно-микроскопическим изображениям. Микротвердость измеряли методом Виккерса при нагрузке 1 Н.

Результаты и обсуждение экспериментов

Микроструктура обоих закаленных состояний сплава до прокатки была преимущественно волокнистой и состояла из вытянутых вдоль направления прессования зерен толщиной 100-200 мкм и ~5 % равноосных зерен размером ~5 мкм (рис. 1а). Внутри волокон наблюдали полигонизованнyю структуру с низкой плотностью дислокаций (рис. 1б). В результате увеличения длительности отжига перед закалкой с 1 до 72 часов размеры частиц Т-фазы увеличились (рис. 1в,г и табл. 1) приблизительно в 1,5 раза, что привело к соответствующему уменьшению их плотности с 1,1  до 0,6 х 1014 м-2 и снижению эффекта от дисперсионного твердения.

Таблица 1

Параметры частиц Т-фазы после выдержки сплава с различной длительностью при температуре закалки

| Время выдержки, ч | Длина, нм | Ширина, нм | Длина/ ширина | Плотность частиц, 1014 м-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114±3 | 61±2 | 1,86±0,04 | 1,1 |
| 72 | 177±6 | 92±2 | 1,92±0,04 | 0,6 |

200 нм

T

в

T

г

200 нм

100 мкм

а

2 мкм

б

Рис. 1 – ОМ (а) и ПЭМ (б-г) структура сплава Д16 после выдержки при температуре 505ºС в течение 1 (а-в) и 72 (г) часов и последующей закалки.

Одновременно произошла потеря сплавом структурного упрочнения - пресс-эффекта, выразившаяся в возврате и огрублении субзеренной структуры (средний размер субзерен увеличился с 5 до ~ 12 мкм), уменьшении с 0,8 до 0,6 х 1014 м-2 плотности дислокаций и снижении с 0,08 до 0,07% уровня микронапряжений решетки. В результате твердость сплава в закаленном состоянии снизилась со 135 до 115 HV.

Судя по данным на рисунке 2, деформационное упрочнение при криогенной прокатке обеспечило увеличение твердости обоих  структурных состояний сплава до одинаковой величины ~180 HV. Наибольший прирост их твердости отмечался при прокатке до е = 0,9, а далее скорость деформационного упрочнения уменьшалась. Таким образом, сплав, исходно содержавший частицы большего размера, на начальной стадии криогенной прокатки упрочнялся быстрее и демонстрировал больший прирост твердости. Исходя из данных на рис. 2б, прокатка с е = 2 обеспечила увеличение плотности дислокаций до ~6 х 1014 м-2, что в 8-9 раз больше, чем в исходных закаленных состояниях. При этом изменения плотности дислокаций полностью соответствовали изменению твердости сплава.

Схоже изменялись и микронапряжения кристаллической решетки сплава: их уровень в обоих состояниях возрастал сильнее при прокатке до e = 0,9. С дальнейшей деформацией в поведении состояний сплава отмечалась разница. Так микронапряжения в сплаве, выдержанном перед закалкой 1 час, увеличились с 0,279 до 0,345 %, а в выдержанном 72 часа практически не изменялись.

Криопрокатка привела также к почти двукратному уменьшению ОКР сплава в обоих структурных состояниях (рис. 2г), при этом с увеличением степени деформации в интервале е от 0 до 0,9 размеры ОКР уменьшался со 120-130 до 60-80 нм, а далее стабилизировался на уровне ~60-70 нм. Эффект частиц выразился лишь в том, что в сплаве после 72 часовой выдержки интенсивность изменения размера ОКР была несколько ниже,  чем после 1 часовой выдержки. Резюмируя можно сказать, что данные на рис. 2 однозначно свидетельствует о меньшей скорости структурных изменений (измельчения структуры) при криопрокатке сплава с большим размером частиц Т-фазы.

г

б

а

в

Рис. 2 – Зависимости микротвердости (а), микронапряжений решетки (б), плотности дислокаций (в) и размера ОКР (г) от степени криогенной деформации сплава Д16 после выдержки при 505ºС в течение 1 (–●–) и 72 (–○–) часов и закалки.

Об особенностях изменения тонкой структуры сплава с ростом степени криогенной деформации можно судить по рис. 3 и 4. ПЭМ анализ обнаружил общую тенденцию в эволюции структуры сплава в направлении от накопления и однородного распределения дислокаций к образованию деформационных полос, содержащих преимущественно слаборазориентированную ячеистую структуру. Следует отметить, что по сравнению с чистыми металлами с кубической решеткой, подвергнутыми прокатке при комнатной температуре [13], формирование развитых ячеистых, субзеренных и зеренных структур в сплаве Д16 в процессе криопрокатки задерживалось, вероятно смещаясь в сторону больших степеней деформации. Это выразилось в отсутствии после прокатки с е = 2 сформировавшихся нанокристаллических структур: в структуре отмечали лишь отдельные зерна нанометрического размера с ПЭМ контрастом, типичным для сильнодеформированных нанозерен.

Установлено, что частицы Т-фазы при прокатке приобретали преимущественную ориентацию и выстраивались в направлении прокатки с образованием строчек. При этом форма и размеры частиц изменялись незначительно, а их исходные размеры оказали довольно заметное влияние на формирующуюся дислокационную структуру сплава. А именно, в сплаве с более мелкими частицами отмечалась чуть более высокая плотность дислокаций при е = 0,9 и формирование более мелких (~100-200 нм) ячеек при е = 2, что в целом хорошо согласуется с результатами РСА. Более грубые частицы Т-фазы, сформированные длительным отжигом, способствовали формированию дислокационной структуры, состоящей из более крупных (до ~700 нм), но более равноосных и, судя по размытию рефлексов на электронограммах (рис. 4), более дискретно разориентированных ячеек. Таким образом, роль частиц Т-фазы в формировании структуры сводилась к следующему. При деформировании имело место активное взаимодействие частиц с решеточными дислокациями (рис. 5). При этом частицы выступали в качестве стопоров для движения дислокаций и способствовали их накоплению как вблизи частиц (на межфазной границе), так и в прилегающих областях матрицы. Соответственно, увеличение размера частиц и уменьшение их плотности приводило к облегчению перестройки дислокаций при прокатке и ускорению процессов динамического возврата, выразившемуся в формировании более равновесной дислокационной структуры.

Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что низкая термическая активация при криодеформации сплава Д16 не позволила обеспечить выполнения достаточных условий для формирования нанокристаллической структуры при прокатке со степенями е  2. Сравнительный анализ структуры сплава с различной гетерогенностью после прокатки до больших степеней проводится авторами в настоящее время, и его результаты будут представлены в ближайших публикациях.

200 нм

а

200 нм

б

Рис. 3 – ПЭМ структура алюминиевого сплава Д16 после выдержки при 505ºС в течение 1 (а) и 72 (б) часов, закалки и криопрокатки с e = 0,9

а

б

Рис. 4 – ПЭМ структура алюминиевого сплава Д16 после выдержки при 505ºС в течение 1 (а) и 72 (б) часов, закалки и криопрокатки с e = 2,0

100 нм

а

100 нм

б

Рис. 5 – Частицы Т-фазы в предварительно отожженном в течение 1 часа (а) и 72 часов (б) сплаве Д16 после криопрокатки со степенью e = 2,0

Выводы

1. С увеличением длительности отжига сплава перед закалкой с 1 часа до 72 часов как продольный, так и поперечный размер частиц Т-фазы увеличились приблизительно в 1,5 раза без значимого изменения их соотношения, что привело к соответствующему уменьшению плотности частиц и уменьшению эффекта дисперсионного твердения сплава. Одновременно произошла потеря сплавом структурного упрочнения - пресс-эффекта, выразившаяся в возврате и огрублении субзеренной структуры (средний размера субзерен увеличился с 2 до ~ 12 мкм). В результате уменьшения эффектов от обоих упрочняющих факторов твердость сплава в закаленном состоянии снизилась со 135 до 115 HV.

2. При криопрокатке со степенями e до 2 имеет место интенсивное взаимодействие решеточных дислокаций с частицами Т-фазы, размер которых оказывает заметное влияние на формирующуюся структуру матрицы сплава. А именно, в сплаве с более мелкими частицами отмечается более однородное распределение дислокаций и формирование более мелких (~100 - 300 нм) ячеек. В сплаве с более грубыми частицами Т-фазы формируется более равновесная дислокационная структура, состоящая из более крупных (до ~700 нм), но более равноосных и более дискретно разориентированных ячеек.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-38-20654 мол_а_вед.

Литература

- Хаймович П.А. Криодеформация металлов при всестороннем сжатии // ВАНТ. 2006. № 4. С. 29-35.

- Ma E. Eight Routes to Improve the Tensile Ductility of Bulk Nanostructured Metals and Alloys // JOM. 2006. № 4. P. 49-53.

- Андриевский Р.А., Глезер А.М. Прочность наноструктур // УФН. 2009. Т. 179. № 4. С. 337-358.

- Маркушев M.В., Автократова Е.В., Казакулов И.Я., Крымский С.В., Мочалова М.Ю., Мурашкин М.Ю., Ситдиков О.Ш. Микроструктура и свойства алюминиевого сплава Д16, подвергнутого криогенной прокатке // Деформация и разрушение материалов, № 4, 2010, С.36-41.

- Крымский С.В., Автократова Е.В., Ситдиков О.Ш., Маркушев М.В. Твердость криопрокатанного и искусственно состаренного алюминиевого сплава Д16 // Письма о материалах. 2012. Т. 2. № 1. С. 45-48.

- Крымский С.В., Автократова Е.В., Ситдиков О.Ш., Михайловская А.В., Маркушев М.В. Структура алюминиевого сплава Д16 криопрокатанного с различной степенью // Физика металлов и металловедение. 2015. т. 116, № 7, С. 714-723.

- Автократова Е.В., Крымский С.В., Маркушев М.В., Ситдиков О.Ш.  Особенности структуры алюминиевого сплава Д16, интенсивно деформированного при температуре жидкого азота // Письма о материалах, Том 1, №2. 2011, С. 92-95.

- Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические материалы. М.: Академкнига, 2007. 398 с.

- S.V. Krymskiy, O.Sh. Sitdikov, E.V. Avtokratova, M.Yu. Murashkin and M.V. Markushev. Strength of cryorolled commercial heat hardenable aluminum alloy with multilevel nanostructure // Reviews on Advanced Materials Science, Vol. 31, №2. 2012, Р.145-150.

- Rietveld H.M. A profile refinement method for nuclear and magnetic structures // J. App. Crystallogr. 1969. V. 2. P. 65–71.

- Young R.A. The Rietveld method. Oxford: University Press, 1993. 312 P.

- http://www.ing.unitn.it/~maud/index.html

- Liu Q., Huang X., Lloyd D.J., Hansen N. Microstructure and strength of commercial purity aluminium (AA 1200) cold-rolled to large strains // Acta Mater. 2002. V. 50. P. 3789–3802.