УДК621.002.3:669.2

Управление структурой силумина на основе  алюминия А7 элементами-компенсаторами

Богданова Т.А.1, к.т.н.; Довженко Н.Н.2, д.т.н; Гильмашина Т.Р.2, к.т.н.

Меркулова Г.А.2, к.т.н.;

bat@kandk.ru

1  ООО «КиК», г. Красноярск

2  ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

Аннотация:

Для уменьшения себестоимости дисков автомобильных колес из сплава АК12 предложено использовать алюминий марки А7 вместо А8, дополнительно вводя элемент-компенсатор (марганец) при соотношении Fe : Mn = 1 : 1. Механические свойства дисков, полученных из сплава АК12 на основе А7, удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 50511-93.

For reduction of prime cost of automobile wheel disks from alloy AK12 it is offered to use aluminum brand A7 instead of A8, in addition entering an element compensator (manganese) at ratio Fe : Mn = 1:1. Mechanical properties of the disks received from AK12 alloy on the basis of A7 meet requirements of GOST R 50511-93.

Ключевые слова:

диски автомобильных колес, литье под низким давлением, силумин, структура, свойства

Keywords:

wheels of automobile wheels, low-pressure casting, silumin, structure, properties

Реферат

Сегодня перед производителями легкосплавных автомобильных колес стоит задача выпуска конкурентоспособной, высококачественной продукции при минимальных затратах на ее изготовление. Использование первичного алюминия марки А7 с высоким содержанием железа позволит уменьшить себестоимость литых колес, при этом снижает их механические свойства из-за образования включения фазы Al–Fe–Si игольчатой формы. На предприятии ООО «КиК» выплавлена серия опытных сплавов на основе АК12 с различным соотношение железа. В качестве элемента-компенсатора был марганец. Исследованы структуры и свойства опытных сплавов и готовых изделий (дисков автомобильных колес). Выбрано оптимальное содержание железа и марганца и показано, что содержание железа не должно превышать 0,25 масс.%.

В современных условиях зависимости промышленности от ситуации на мировом рынке отчетливо видно, что в последние годы идет сокращение объёмов производства первичного алюминия. Вместе с тем заметно растёт доля выпускаемых алюминиевых сплавов, используемых в различных отраслях промышленности – в частности, литейные сплавы в России в общем объеме производства алюминиевых сплавов составляют порядка 20 % [1, 2].

Перед производителями стоит задача выпуска конкурентоспособной, высококачественной продукции при минимальных затратах на ее изготовление. Это затрагивает и такую область машиностроения, как производство легкосплавных автомобильных колес, для которых недопустимо применение относительно дешевых вторичных сплавов из-за высокого содержания в них примесей.

Для изготовления литых автомобильных колес методом литья под низким давлением применяют силумины, сырьем для которых служат первичные шихтовые материалы: алюминий марок А85 и А8, кремний кристаллический, модифицирующие компоненты и т.д.

Использование низкосортной шихты с высоким содержанием железа (например, первичного алюминия марки А7) позволит уменьшить себестоимость литых колес, при этом снижает их механические свойства из-за образования включения фазы Al–Fe–Si игольчатой формы [3].

В работе [3] отмечается, что железистая фаза может формироваться в виде интерметаллидов, имеющих форму игл или интерметаллидов в форме «скелетов» и «иероглифов». По-видимому, в первом случае это -фаза (Al5FeSi), а во втором – -фаза (Al12Fe3Si).

С точки зрения механических свойств силуминов наиболее неблагоприятной является -фаза. В промышленных условиях используют сложнолегированные заэвтектические силумины, в состав которых входят такие компоненты, как марганец, никель, хром, которые изменяют морфологию железистых фаз и тем самым нейтрализуют их негативное влияние на свойства сплавов.

Решение этого вопроса представляет собой компромисс между необходимостью уменьшить цену сплава и получить требуемый уровень механических и эксплуатационных свойств готовых изделий посредством минимизации вредного влияния железа элементами-компенсаторами, в качестве которых рекомендуется вводить марганец в количестве 50–100 % от содержания в сплаве железа. Добавка марганца с получением особого соотношения Fe : Mn является широко распространенной практикой для улучшения свойств литейных сплавов системы Al–Si и помогает снизить пористость в отливках. Но значения, при которых это происходит, должны быть адаптированы к конкретным производственным условиям и требованиям, предъявляемым к отливкам [4].

Критическое содержание железа в сплаве, как было предложено в работах [5–7], можно рассчитывать по формуле:

Fecrit  0,075  [%Si] – 0,05,

где [%Si] – содержание кремния, %.

Тогда, при содержании кремния 11 % предельное количество железа не должно превышать 0,7–0,8 %.

Таким образом, для адаптации алюминиевого сплава, приготовленного на алюминии марки А7, к условиям получения литых колес и требованиям, предъявляемым к ним ГОСТ Р 50511-93, необходимы всесторонние исследования структуры и свойств последних.

Приготовление расплава проводили в индукционной печи ИАТ-2,5 на плавильном участке ООО «КиК» по заводской технологии. Для модифицирования сплава использовали лигатуры AlTi5B1 и AlSr10, очистку расплава выполнили методом внепечного рафинирования с использованием установки FDU фирмы Foseco. Температура литья составляла 700–720 °С.

Изучение микроструктуры проводили на микрошлифах с помощью оптического микроскопа OLIMPUSGX51 при увеличении до 1000 крат.

Для определения оптимальных концентраций железа и марганца в литейных сплавах системы Al–Si, предназначенных для литья дисков автомобильных колес под низким давлением, был выбран сплав АК12, серийно используемый на ООО «КиК».

Установление влияния соотношения железа к марганцу на структуру и свойства сплава проводили на опытных образцах, химический состав которых, определенный спектральным методом, приведен в табл. 1.

Результаты исследований микроструктуры, жидкотекучести, механических свойств проб алюминиевых сплавов системы Al–Si с различным соотношением железа и марганца приведены на рисунках 1–3.

Таблица 1

Химический состав экспериментальных сплавов*

| Номер сплава | Марка первичного алюминия | Соотношение Fe : Mn | Содержание элемента, масс. % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si | Fe | Mn | Mg | Sr |
| 1 | А8, А85 | 1 : 0 | 11,4 | 0,15 | 0,01 | 0,08 | 0,003 |
| 2 | А7 | 1 : 0,5 | 11,2 | 0,19 | 0,09 | 0,06 |  |
| 3 |  | 1 : 1 | 11,3 | 0,21 | 0,20 |  |  |

* Алюминий – основа сплавов.

| β | α β |
| --- | --- |
| а | б |
| α |  |
| в |  |
| Рис. 1 – Микроструктура алюминиевого сплава, полученного при различном соотношении Fe : Mn: а – 1 : 0 (А8), б – 1 : 0,5 (А7), в – 1 : 1 (А7) |  |

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рис. 2 – Зависимость жидкотекучести от соотношения Fe : Mn: а – 1 : 0, б – 1 : 0,5, в – 1 : 1; г – значения жидкотекучести |  |

Исследования микроструктуры показали, что структура сплава без дополнительного легирования марганцем состоит из модифицированной эвтектики и грубых игл β-фазы стехиометрического состава Al5FeSi (рис. 1, а).

При соотношении Fe : Mn, равном 1 : 0,5 в структуре наблюдаются микрообъемы с грубыми включениями β-фазы, а также обнаруживается присутствие Al15(FeMn)3Si2  в виде китайского иероглифа – -фаза (рис. 1, б).

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рис. 3 – Зависимость механических свойств алюминиевого сплава от соотношения в его составе Fe : Mn: а – твердость по Бринеллю, б – временное сопротивление разрыву, в – предел текучести условный, г – относительное удлинение |  |

Дальнейшее увеличение содержания марганца в сплаве и доведение соотношения Fe : Mn до 1 : 1 приводит к полному исчезновению игольчатой модификации железистой фазы и образованию более компактной -фазы по всему сечению шлифа (рис. 1, в).

Структура, получившая название «китайский шрифт» [8], свидетельствует о том, что введение элемента-компенсатора в необходимом количестве подавляет образование иглообразной β-фазы, в результате чего увеличивается жидкотекучесть сплава (рис. 2, в).

Выше описанные соотношения железа к марганцу были опробованы в заводских условиях ООО «КиК» при изготовлении автомобильных колес литьем под низким давлением. В ходе исследований было изучено 30 колес, объем выборки составил 300 образцов. Средние значения механических свойств образцов из колес показаны на рис. 4.

Увеличение твердости и прочности объясняется дополнительным упрочнением α-твердого раствора на основе алюминия марганцем. Значительный прирост твердости в зоне обода (внешней бортовой закраины) связан с тем, что в этой зоне наблюдается наибольшая объемная доля алюминиевой фазы.

Как показали металлографические исследования (рис. 5), изменение относительного удлинения объясняется условиями литья и кристаллизации фаз. Влияние грубой структуры на уровень механических свойств спицы и ступицы нивелируется только в сплаве с соотношением Fe : Mn = 1 : 1. При этом происходит стойкое изменение морфологии β-фазы, что и дает повышение пластичности сплава.

Статистический анализ показал, что для образцов отливок из сплава с содержанием Fe : Mn = 1 : 1 разброс значений механических свойств в два раза ниже, чем для образцов для сплава с содержанием Fe : Mn = 1 : 0,5. Это объясняется отсутствием грубых включений немодифицированной β-фазы, формированием более дисперсной гомогенной структуры. Кроме этого, 23 % образцов отливок из сплава с содержанием Fe : Mn = 1 : 0,5 не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50511 по удлинению, а 3,5 % – по временному сопротивлению разрыву. Отклонений по механическим свойствам для образцов из сплава с соотношением Fe : Mn = 1 : 1 не наблюдалось.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| Рис. 4 – Зависимость механических свойств алюминиевого сплава от соотношения в его составе Fe : Mn: а – твердость по Бринеллю, б – относительное удлинение; в – временное сопротивление разрыву; г – предел текучести условный. Соотношение Fe : Mn: – 1 : 1,0; – 1 : 0,5 |  |

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |
| Рис. 5 – Микроструктура образцов колес, отлитых из сплава с различным соотношением Fe : Mn: а – 1 : 0; б – 1 : 0,5; в – 1 : 1. ×1000 |  |

Отрицательного влияния повышения содержания железа в сплаве на результаты стендовых испытаний колес по ГОСТ Р 50511-93 не установлено. Повышение прочности и твердости дало положительный результат при испытаниях стойкости колес удару 13°, изготовленных из сплава с соотношением Fe : Mn = 1 : 1.

Дополнительно были выплавлены сплавы АК12 с повышенным содержанием железа (сплавы 4–6, табл. 2, рис. 6).

Таблица 2

Химический состав экспериментальных сплавов

| Номер сплава | Соотношение Fe : Mn | Содержание элемента, масс. % (алюминий А7 – остальное) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Mn | Mg | Sr |
| 4 | 1 : 0,5 | 11,3 | 0,304 | 0,165 | 0,08 | 0,003 |
| 5 | 1 : 0,7 | 11,3 | 0,257 | 0,177 | 0,06 |  |
| 6 | 1 : 1 | 11,3 | 0,325 | 0,308 |  |  |

| Сплав 4 | Сплав 5 | Сплав 6 |
| --- | --- | --- |
| а |  |  |
| б |  |  |
| в |  |  |
| Рис. 6 – Микроструктура сплавов 4–6 при различных увеличениях: а – ×100; б – ×200; в – ×500 |  |  |

Полученные результаты показывают, что содержание марганца в силумине не должно превышать 0,20-0,25 % при содержании железа 0,20-0,25 %, то есть соотношение Fe : Mn должно быть равно 1 : 1. Повышение содержания железа более 0,25 % недопустимо, так как это приводит к образованию грубоигольчатой структуры (рис. 6) [9].

Таким образом, по результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы. Исследована структура опытных образцов, а также дисков автомобильных колес, изготовленных литьем под низким давлением из сплава АК12 с использованием первичного алюминия марки А8 и А7. Использование первичного алюминия марки А7 вместо А8 возможно при введении марганца. Установлено, что при литье автомобильных дисков под низким давлением содержание марганца в силумине не должно превышать 0,20-0,25 % при содержании железа 0,20-0,25 %, то есть соотношение Fe : Mn должно быть равно 1 : 1. Получены механические свойства, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 50511-93. В исследуемом силумине при введении марганца не должно быть более 0,25 % Fe, что приводит к огрублению структуры, причем доведение соотношения Fe : Mn = 1:1  в этом случае не способствует улучшению структуры.

Литература

1. Металлургия: тенденции и прогнозы. Аналитический бюллетень // ООО РА «РИА Рейтинг». – 2013. – №12.

2. Богданова, Т. А. Современные технологии изготовления дисков автомобильных колес / Т.А. Богданова, Н.Н. Довженко, Т.Р. Гильманшина [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С. 226.

3. Белов, В. Д. О модифицировании заэвтектических силуминов / В. Д. Белов, Т. В. Куликова, С. В. Кирьянов // Литейное производство. – 2002. – № 12. – С. 12–13.

4. Белов, В. Д. Производство автомобильных литых деталей из вторичных алюминиевых сплавов / В. Д. Белов, А. С. Молодцов // Литейное производство. – 2008. – № 6. – С. 18–20.

5. Rana, R. S. Reviews on the Influences of Alloying  elements on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum  Alloys and Aluminum Alloy Composites / R. S. Rana, Rajesh Purohit, and S. Das //  International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 6, June 2012. – P. 1–7.

6. Seifeddine, Salem The influence of iron on the microstructure and mechanical properties of cast Al–Si alloys :Rapport 24 / Salem Seifeddine // Ingenjörshögskolan Jönköping. – December 2007. – р. 20.

7. Taylor, John A. The Effect of Iron in Al-Si Casting Alloys / John A. Taylor [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:100729

8. Золоторевский, В. С. Металловедение литейных алюминиевых сплавов / В. С. Золоторевский, Н. А. Белов; Моск. гос. ин-т стали и сплавов (Технол. ун-т). – М. : МИСИС, 2005. – 375 с.

9. Богданова, Т.А. Влияние марганца на структуру силумина / Т. А. Богданова, Н. Н. Довженко, Г. А. Меркулова, Т. Р. Гильманшина и др. // Цветные металлы и минералы 2015: сб. тезисов докладов 7 Международ. Конгресса. Красноярск, 2015. С. 462.