УДК 621.7.043

Исследование штамповок, полученных методом изотермической деформации из алюминиево-литиевого сплава В-1469

Милевская Т.В.; Селиванов А.А.; Ткаченко Е.А.

milevskaya-tv@yandex.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

В настоящее время в мировой практике основной тенденцией развития является ресурсо- и энергосбережение. Наиболее доступными и очевидными способами снижения энерго- и материалоемкости технологий получения деталей являются: повышение точности изготовления штампованных поковок и, как следствие, сокращение объемов операций обработки резанием; сокращение числа переходов штамповки, что позволяет экономить на штамповой оснастке, которая дорога и трудоемка в изготовлении, и на прочих расходах, связанных с дополнительным запуском кузнечно-прессового оборудования.

Проведена работа по разработке технологии изотермической штамповки наружного обода колеса самолета и подобран деформируемый материал, увеличивающий весовую эффективность конструкции. Проведены исследования структуры и механических свойств полученных штамповок колес. Исследования показали, что применение разработанной технологии и рекомендованного материала позволило уменьшить массу штамповки на 4 кг при сохранении объема используемой заготовки. Полученные штамповки имеют удовлетворительное расположение волокна и требуемый уровень механических свойств.

Ключевые слова:

изотермическая штамповка, алюминиевый сплав, энергоэффективность, ресурсосбережение, штамповка колеса самолета

Abstract:

Resource and energy saving nowadays is the main trend of science in the world. The most accessible and obvious ways to reduce energy and material consuming when producing parts are to improve manufacturing forgings precision and reduction of cutting operations; reducing the number of forging transitions, thus saving die tooling, which is expensive and time consuming to manufacture, and other expenses associated with the additional launch of an forging equipment.

The technology of isothermal forging of the rim of the plane was developed and the deformable material, which increases the weight effectiveness, was selected. Using of developed technology and recommended material allowed reducing rim forging weight by 4 kg when stamping blanks the same volume. Investigations of the rim forgings showed satisfactory fiber arrangement and the required level of mechanical properties.

Keywords:

isothermal forging, aluminum alloy, energy efficiency, resource economy, rim forging

В настоящее время в мировой практике основной тенденцией развития является ресурсо- и энергосбережение. Наиболее доступными и очевидными способами снижения энерго- и материалоемкости технологий получения деталей являются: повышение точности изготовления штампованных поковок и, как следствие, сокращение объемов операций обработки резанием; сокращение числа переходов штамповки, что позволяет экономить на штамповой оснастке, которая дорога и трудоемка в изготовлении, и на прочих расходах, связанных с дополнительным запуском кузнечно-прессового оборудования. Технология изотермической штамповки позволяет изготавливать сложноконтурные точные штамповки, геометрическая форма и размеры которых близки к конечным размерам деталей. Суть технологии изотермической штамповки состоит в том, что деформирование заготовки осуществляют на низкой скорости деформирования с поддержанием постоянной температуры деформации. Также такая технология позволяет сократить количество технологических переходов штамповки.

Технологии изотермической штамповки сложнопрофильных точных заготовок из алюминиевых сплавов находят широкое применение, в основном, в автомобилестроении. В ближайшие годы ожидается внедрение указанных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в производство изделий из высокопрочных алюминиевых сплавов, используемых в авиационной и космической технике [1].

Наружный обод колеса самолета – геометрически сложная и ответственная деталь, поэтому важно, чтобы технология его изготовления обеспечивала правильную волокнистую структуру и высокие механические свойства, гарантирующие надежность эксплуатации.

На текущий день наружный обод колеса самолета изготавливают из высокопрочного деформируемого алюминиевого сплава 7050 по серийной технологии, предусматривающей 8 переходов. Изготовленная по такой технологии штамповка имеет массу 52 кг.

При проведении научно-исследовательской работы была поставлена задача оптимизировать серийную технологию таким образом, чтобы она соответствовала современным требованиям ресурсо- и энергосбережения при сохранении показателей прочности.

Усовершенствования проводили в двух направлениях: сокращение технологических переходов и повышение весовой эффективности конструкции, что в дальнейшем может позволить значительно снизить материальные затраты на новые самолеты.

Сокращение количества технологических переходов возможно при повышении пластичности деформируемого материала. Протекание деформационных процессов с малыми скоростями и при постоянной оптимальной температуре  значительно повышает пластичность деформируемых материалов [2 – 6] Такая особенность процесса делает возможным изготовление поковок с тонкими полотнами и ребрами, выступами и полостями, резкими перепадами сечений, вертикальными безуклонными стенками и другими элементами, получить которые обычной штамповкой невозможно или трудно [3]

Разработанная  технология изотермической штамповки позволила сократить количество технологических переходов при изготовлении наружного барабана колеса самолета до 6.

Достижение поставленной цели работы по разработке энерго- и ресурсосберегающей технологии изотермической штамповки наружного барабана колеса самолета требует комплексного решения имеющихся проблем: не только оптимизация серийной технологии производства, но и грамотный выбор деформируемого материала.

Для повышения весовой эффективности конструкции было решено заменить сплав 7050 на перспективный высокопрочный деформируемый алюминиево-литиевый сплав.

В качестве конструкционного материала деформируемые алюминиево-литиевые сплавы являются перспективными, так как при сохранении прочности на уровне традиционных высокопрочных сплавов  они обладают пониженной плотностью, что позволяет снижать общий вес конструкции, а соответственно расширять полезный объем самолета – повысить грузоподъемность, сэкономить горючее летательных аппаратов.

Алюминиево-литиевый сплав В-1469 считают одним из наиболее перспективных для авиационно-космической промышленности сплавов. Он по удельной прочности превосходит существующие алюминиевые деформируемые сплавы и обладает, при этом, высокими характеристиками трещиностойкости и усталостной долговечности [7-9].

Промышленное опробование технологии изотермической штамповки наружного барабана колеса самолета проводили на металлургическом заводе ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ»). На сегодняшний день ОАО «КУМЗ» единственный завод, который выпускает полуфабрикаты из алюминиево-литиевых сплавов.

Штамповка наружного барабана колеса самолета, изготовленная из предложенного сплава имела массу 48 кг. Если исходить из расчета, что в одной стойке шасси может быть до четырех пар колес, то конструкция стойки шасси станет легче на 16 кг, что довольно существенно, т.к. позволяет поднимать больше полезного груза.

Проведены исследования макро- и микроструктуры, а также механических свойств полученных штамповок.

Полученные результаты показали, что макроструктура однородная мелкозернистая с благоприятным расположением волокна (рисунок 1).

Рис. 1 – Макроструктура опытно-промышленных точных штамповок из сплава В-1469, полученных методом изотермической деформации

Механические свойства находятся на требуемом уровне (таблица 1).

Таблица 1

Механические свойства опытно-промышленных точных штамповок из сплавов          В-1469, В-1213 и 1933

| Сплав | Направление вырезки образца | σВ, МПа | σ0,2, МПа | δ, % | σпц, МПа | Е, ГПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1469Т1 | Продольное | 540-550 547 | 520-540 531 | 8,2-11,0 9,4 | 475-520 506 | 77-79 78 |
|  | Поперечное | 500-500 500 | 455-460 456 | 8,5-10,5 9,9 | 430-440 436 | 77-79 78 |
| По ТЗ | Продольное | ≥ 540 | ≥ 440 | ≥ 8 | - | - |

Разработанная технология изотермической штамповки наружного обода колеса самолета и применение алюминиево-литиевого сплава приводят к значительной экономии материальных затрат за счет сокращения количества запусков кузнечно-прессового и нагревательного оборудования, а также за счет снижения общей массы конструкции.

Литература

1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

2. Фиглин С.З., Бойцов В.В., Бахарев А.В., Калпин Ю.Г. Преимущества горячей изотермической штамповки // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. 1972. № 9. С. 7-9

3. Нестеров В.С., Еманов Л.Ф., Кропинов В.Е., Шичков И.Ю. Точная объемная изотермическая штамповка алюминиевых и магниевых сплавов // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. 1989. № 5. С. 17-19

4. Охрименко Я.М., Смирнов О.М., Горбунов В.С., Сурмач Л.В., Морозов Л.И. Точная штамповка металлов и сплавов в состоянии сверхпластичности // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. 1972. № 8. С. 10-14

5. Бойцов. В.В. Бахарев А.В., Калпин Ю.Г., Фиглин С.З., Каплин Ю.И. Изотермическое деформирование серого чугуна // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. 1973. № 8. С. 12-14

6. Калпин Ю.Г., Гершман Г.Б., Кобяков В.А., Шерман Я.И., Бурхина А.Н. Изотермическая штамповка поршней из сплава АЛ25 // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. 1979. № 2. С. 12 14

7. Высокопрочный сплав на основе алюминия и способ получения изделия из него: пат. 2443793. Рос. Федерация; опубл. 08.10.2010.

8. Клочкова Ю.Ю., Грушко О.Е., Ланцова Л.П. и др. Освоение в промышленном производстве полуфабрикатов из перспективного алюминийлитиевого сплава В-1469 //Авиационные материалы и технологии. 2011. №1. С. 8–12.

9. Клочкова Ю.Ю.  Формирование структуры и свойств холоднокатаных листов из высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-1469: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.16.01. – М. 2014. 148 с.