УДК 669.71

Влияние технологических параметров получения алюминиево-циркониевой лигатуры из оксида циркония на извлечение ценного компонента.

Попов Д.А., к.т.н.; Пентюхин С.И.; Трапезников А.В.; Огородов Д.В.

lab24@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Алюминотермическое восстановление циркония применяется при производстве алюминиево-циркониевых лигатур. Наиболее дешёвым и доступным основным сырьём для этих целей является оксид циркония (бадделеит). В настоящей статье представлены результаты исследований влияния различных технологических факторов на извлечение циркония из цирконийсодержащих солей в лигатуру Al-Zr.

Ключевые слова:

лигатура, алюминий, цирконий, флюс, алюминотермия, извлечение.

Abstract:

Aluminothermic recovery of zirconium is used in the production of aluminium-zirconium master alloys. The cheapest and most available the main raw material for these purposes is zirconium oxide (baddeleyite). This article presents the results of research of influence of various technological factors on the extraction of zirconium from zirconiumbased salts in the ligature Al-Zr.

Keywords:

alloy, aluminum, zirconium, flux, aluminothermic, extract.

Введение

Из существующих в настоящее время способов получения лигатуры Al-Zr лучшими показателями обладает способ алюминотермического восстановления циркония из фторцирконата калия или натрия, которым достигается извлечение циркония в лигатуру до 90-95%. Однако, из-за высокой стоимости и дефицита фторцирконата этот способ не нашел широкого промышленного применения. Наиболее доступным из цирконийсодержащих соединений является оксид циркония – ZrO2. Однако растворимость его в комплексных фторсолях невысокая. Так в криолите при 1050℃ растворяется всего 2,2% ZrO2 [1].

В качестве компонентов солевых систем при алюминотермическом восстановлении циркония из ZrO2 могут быть использованы фториды натрия и алюминия и хлорид калия. Хлорид калия служит средой (фоном) при проведении процесса и обеспечивает необходимую жидкотекучесть солевого расплава при умеренно высоких температурах. Фториды натрия и алюминия принимают участие в комплексообразовании при взаимодействии с простыми соединениями циркония. Фторид алюминия, кроме того, обладает сильным фторирующим действием на оксиды при высоких температурах процесса [2]. Комплексные фториды циркония образуются в системе NaF-ZrF4 [3], что и определяет метод их получения путем сплавления соответствующего компонента фторидов щелочных металлов со фторидом циркония.

| 2NaF+ZrF4=Na2ZrF6 | (1) |
| --- | --- |

При сплавлении Na2ZrF6 c хлоридом калия образуется гексофторцирконат калия.

Процесс алюминотермического восстановления фторцирконата калия протекает по реакции:

| 3K2ZrF6+4Al=3Zr+2K3AlF6+2AlF3 | (2) |
| --- | --- |

Восстановленный цирконий взаимодействует с алюминием:

| Zr+Al=(Al3Zr,Al2Zr,AlZr,AlZr2) | (3) |
| --- | --- |

суммарный процесс:

| K2ZrF6+Al=(Al3Zr,Al2Zr,AlZr,AlZr2)+K3AlF6 | (4) |
| --- | --- |

По данным многих исследований и по фотографиям шлифов можно сделать вывод, что образуется Al3Zr. Таким образом, при реальных условиях организации процесса реакция имеет вид:

| 3K2ZrF6+13Al=3Al3Zr+2K3AlF6+2AlF3 | (5) |
| --- | --- |

Таблица 1

Зависимость извлечения циркония от времени перемешивания расплава

| Время перемешивания, мин | Извлечение Zr, % в зависимости от температуры, ℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 850 | 880 | 920 |
| 5 | 60 | 70 | 90 |
| 10 | 75 | 85 | 88 |
| 15 | 82,5 | 94 | 87,5 |
| 20 | 90 | 92,5 | 86,5 |
| 25 | 92 | 91,5 | 85,5 |
| 30 | 94 | 91 | 84 |
| 35 | 93 | 90,5 | 83 |
| 40 | 92,5 | 90 | 82 |

Таблица 2

Извлечение циркония в лигатуру (Al-5%Zr) в зависимости от различного агрегатного состояния компонентов шихты. T=850-880 ℃, время выдержки расплава – 20 мин.

| № опыта | Агрегатное состояние Компонентов |  | Извлечение Zr в лигатуру, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминий | Флюс |  |
| 1 | Ж | Ж | 80-83 (без перемешивания) |
| 2 | Ж | Т | 85-87 (без перемешивания) |
| 3 | Т | Ж | 93-94 (без перемешивания) |
| 4 | Т | Т | 87-90 (без перемешивания) |
| 5 | Т | Т | 85-88 (с перемешиванием) |

где, Ж – жидкое состояние,

Т – твёрдое состояние.

Принципиальная технологическая схема производства алюминиево-циркониевых лигатур представлена на рис.1.

NaF             AlF3          ZrO2        KCl

Плавка 1

Прочие  K2ZrF6   Al2O3      NaCl

Al                            Плавка 2

Лигатура                        Флюс

Рис.1 – Технологическая схема производства алюминиево-циркониевых лигатур

Выводы

- Наиболее доступным из цирконийсодержащих соединений является оксид циркония – ZrO2.

- Наибольшая растворимость оксида циркония в криолите наблюдается при К.О. равном 3,0. Это подтверждает, что растворителем оксида циркония (как и оксида алюминия) является ион AlF63-.

- При снижении температуры процесса и увеличении времени перемешивания расплава извлечение циркония в лигатуру растет.

- при изучении различных способов введения шихты в печь максимальное извлечение циркония в лигатуру в лабораторных опытах достигнуто при введении алюминиевых гранул в солевой расплав и оно достигало 93-94%.

Литература

- Напалков В.И., Махов С.В.. Легирование и модифицирование алюминия и магния. -М.: МИСиС, 2002.- 375 с.

- Посыпайко В.И., Алексеева Е.А.. Диаграммы плавкости солевых систем. -М.: Металлургия, 1977.- 415 с.

- Коршунов Б.Г., Сафонов В.В., Дробот Д.В.. Диаграммы плавкости галогенидных систем переходных элементов. М.:Металлургия, 1977- 248 с.