УДК 669.715

Оптимизация режимов термодеформационной обработки высокопрочного алюминиевого сплава 019705

Хомутов М.Г., Чеверикин В.В., Коротицкий А.В.

Национальный исследовательский технологический университет  МИСиС», г. Москва

Аннотация:

Исследование влияния режимов термодеформационной обработки нового алюминиевого высокопрочного сплава 019705 с добавками железа и никеля. Оптимизацию режимов получения полуфабрикатов проводили с использованием комплекса физического моделирования термомеханических процессов Gleeble System 3800 на модуле Hydrawedge II со скоростями деформации 0,01, 0,1, 1 и 10 с-1 при температурах 200, 300, 330, 400 и 450 ºС. Выявлены зависимости схемы получения деформированного полуфабриката (прессование, прокатка) от скорости и температуры деформации.

Ключевые слова:

высокопрочные алюминиевые сплавы, физическое моделирование термомеханических процессов.

Введение

Алюминиевые сплавы на базе высокопрочной системы Al – Zn – Mg – Cu широко применяются в авиационной и судостроительной промышленностях, благодаря своим высоким прочностным свойствам, хорошим показателям свариваемости и коррозионным свойствам [1, 2]. Их недостатком является то, что повышение прочности за счет увеличения концентраций цинка, магния и меди (сплавы типа В95, В96Ц-3) приводит к снижению пластичности, трещиностойкости, коррозионной стойкости и повышению чувствительности к примесям, что вынуждает использовать высокочистые шихтовые материалы, что удорожает сплавы, и более мягкие режимы старения (T2 вместо Т1), что приводит к потере прочности. Также, высокопрочные сплавы на базе системы Al–Zn–Mg–Cu отличаются низкой технологичностью, в частности, при литье слитков, обработке давлением и сварке плавлением [3].

В настоящей работе представлен возможный вариант оптимизации термодеформационной обработки нового высокопрочного алюминиевого сплава 019705 [4, 5], разработанного НИТУ «МИСиС», с целью уменьшения энергозатрат на производство полуфабрикатов из данного сплава с использованием комплекса физического моделирования термомеханических процессов Gleeble System 3800. Данный сплав отличается повышенными технологическими характеристиками при литье слитков, обработке давлением и сварке плавлением и предназначен для производства изделий, обладающих высокой прочностью.

Методика проведения исследований

Сплав 019705 был приготовлен в лабораторной электрической печи сопротивления в графитошамотном тигле. Разливку расплава проводили в медную водоохлаждаемую изложницу – методом полунепрерывного литья. Средняя скорость кристаллизации сплава составила 15 К/с. Из полученного слитка изготавливали образцы в форме параллелепипеда размером 20х15х10 мм.

Полученные образцы испытывали методом одноосного сжатия на комплексе физического моделирования термомеханических процессов Gleeble System 3800 на модуле Hydrawedge II со скоростями деформации 0,01, 0,1, 1 и 10 с-1 при температурах 200, 300, 330, 400 и 450 ºС. Для уменьшения поверхностных сил трения на образцы наносилась графитовая смазка. Образцы зажимали между плоскими бойками прямоугольной формы с возможностью течения металла. Для контроля температуры к образцам прижимали контактную термопару (рисунок 1). В низком вакууме (10-1 мм. рт. ст.) перед деформацией образцы нагревали до температуры испытания и выдерживали в течение 1 минуты, затем деформировали на 75 % и охлаждали потоком сжатого воздуха (средняя скорость охлаждения составила 30 К/с). В результате испытаний получали кривые истинное напряжение – истинная деформация исследуемых сплавов в зависимости от температурно-скоростных параметров деформации.

Отжиг образцов после деформации при температуре 450 ºС в течение 20 минут проводили в сушильных шкафах Nabertherm N30/65A с точностью поддержания температуры  1 К, искусственное старение при температуре 115 ºС в течение 6 часов после закалки в воду проводили в сушильном шкафу SNOL 58/350 с точностью поддержания температуры – 2 К.

После термодеформационной обработки измеряли твердость по Виккерсу на автоматизированном универсальном твердомере 930N фирмы Wolpert.

Структурные исследования слитков проводили с помощью светового и сканирующего электронного микроскопа. Световую микроскопию (СМ) проводили на микроскопе «Neophot – 30». Микроскоп Neophot – 30 оборудован системой для фото- и видеосъемки образца с помощью программы ImageScope, что позволяет получить фотографии микроструктур с высоким качеством. Шлифы готовили на участке пробоподготовки с использованием системы Struers Labopol 5.

Для выявления зерна использовали метод анодного оксидирования. Для этого предварительно приготовленный механически или электролитической полировкой образец погружали в электролит, состоящий из раствора 1 части фтороборной кислоты в 10 частях дистиллированной воды. Для предотвращения перегрева электролита емкость обкладывали льдом. Анодное оксидирование проводилось при напряжении (15 – 20) В.

Рис. 1 – Образец перед испытанием в рабочей камере модуля Hydrawedge II комплекса Gleeble System 3800

Результаты исследований и их обсуждение

Сплав 019705 предназначен для производства деформированных полуфабрикатов методами прессования, ковки, штамповки, прокатки. При получении данных полуфабрикатов возникли некоторые дефекты, которые обусловлены температурными и скоростными режимами получения. В связи с этим, нами было принято решение, провести оптимизацию режимов получения листов, паковок, штамповок на комплексе Gleeble System 3800. Для этого нами были построены зависимости истинной деформации от напряжения течения при разных температурах деформации (рисунок 2, 3).

Рис. 2 – Зависимость истинного напряжения течения деформации от истинной деформации при различных температурах при скорости деформации 0,01 с-1

Рис. 3 – Зависимость истинного напряжения течения деформации от истинной деформации при различных температурах при скорости деформации 10 с-1

Согласно полученным зависимостям при температуре 300 ºС и 400 ºС (рисунок 4, 5) видно, что оптимальными режимами получения деформации, обладающими наименьшими энергозатратами, являются режимы при температуре 400 ºС. Следует отметить, что согласно методике эксперимента, скорости деформации (0,01 и 0,1 с-1) соответствуют скоростям при ковке слитков, а скорости деформации (1 и 10 с-1) прокатке слитков. Согласно методике эксперимента, образцы из данного сплава, подвергались нагреву прямым пропусканием тока со скоростью нагрева 5 К/с, что соответствует скорости нагрева слитка индукционным способом. Раннее, перед деформацией слитка, проводился сложный отжиг сплава при различных температурах и временах выдержки, что являлось очень энергозатратным. Согласно, полученным результатам, достаточно провести индукционный нагрев при температуре 400 С и произвести горячую деформацию слитка. При данной схеме обработки не происходит разрушение слитка и других дефектов, свойственных при обработке металлов давлением.

Рис. 4 – Зависимость истинного напряжения - истинная деформация при разных скоростях деформации при температуре 300 ºС

Рис. 5 – Зависимость истинного напряжения - истинная деформация при разных скоростях деформации при температуре 400 ºС

Известно, что термическая обработка сплавов после деформации по режиму Т1 для деформируемых сплавов приводит к максимальному значению прочностных характеристик. В работе были проведены исследования зависимости твердости от скорости деформации при различных температурах деформации  по режиму T0 и Т1 при температуре старения 115 ºС и времени выдержки 6 час (рисунок 6, 7). Показано, что для сплава 019705 скорость деформации и температура деформации не влияет на конечные свойства сплава – твердость в состоянии Т1 HV 210 соответствует значениям, указанным в паспорте сплава, при этом не проходит рекристаллизация сплавов (рисунок 8).

Рис. 6 – Зависимость твердости сплавов, после деформации, от скорости деформации при разных температурах

Рис. 7 – Зависимость твердости сплавов, после старения по режиму Т1, от скорости деформации при разных температурах деформации

Рис. 8 – Микроструктура образца в состоянии T1 (СМ)

Выводы

1. Оптимизированы режимы получения полуфабрикатов из деформируемого сплава 019705, согласно которым, необходимо провести индукционный нагрев слитка до температуры 400 С и подвергнуть деформации с заданными скоростями;

2. Показано, что сплав предпочтительнее подвергать прессованию, ковке и штамповке, так как прокатка сплава обусловлена большими напряжениями течения.

Работа выполнена в рамках государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» государственного задания Минобрнауки России в сфере научной деятельности на 2014-2016 гг. (Задание № 2014/113).

Литература

1. Zhang Zhi-ye, Pan Qing-lin, Zhou Jian et al. Hot deformation behavior and microstructural evolution of Al – Zn – Mg – 0.25Sc – Zr alloy during compression at elevated temperatures // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2012. V. 22. P. 1556 – 1562.

2. Ghosh K.S., Gao N. Determination of kinetic parameters from calorimetric study of solid state reactions in 7150 Al – Zn – Mg alloy // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2011. V. 21. P. 1199 – 1209.

3. Research and Development of High-Strength of Al-Zn-Mg-Cu Alloys R.O. Vakhromov, V.V. Antipov, E.A. Tkachenko, All-Russian Institute of Aviation Materials (VIAM), ICAA13: 13th international conference on aluminum alloys, pp. 1514–1520, 2012

4. Материал на основе алюминия: пат. 2288965 РФ: МПК7 С22С21/10(2006.01) / Белов Н.А., Золоторевский В.С., Чеверикин В.В. Заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет). – № 2005120205/02; Опубл. 10.12.2006, Бюл. №34.