УДК 620.197

Защита алюминиевых сплавов от атмосферной коррозии летучими ингибиторами

Гончарова О.А., к.х.н.; Надькина Е.А.; Кузнецов Ю.И., д.х.н., проф.

goncharova_oa@inbox.ru

ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН), г.Москва

Аннотация:

Научные основы ингибирования коррозии металлов развивается в течение многих лет и в последние годы появилось новое направление. Основным успехом в этом направлении можно считать возможность создания на металлах наноразмерных пленок, которые, несмотря на крайне малую толщину, позволяют обеспечить высокую коррозионную стойкость металлов в различных атмосферных условиях.

Ключевые слова:

атмосферная коррозия, наноразмерные пленки, летучие ингибиторы коррозии, алюминиевые сплавы.

Abstract:

The scientific basis of corrosion inhibition of metals develops for many years and last years a new direction is appeared. The main success in it can be considered as essentially proven ability to create the metal nanosized films, which, despite the extremely small thickness, provide high corrosion resistance of metals in atmospheric conditions.

Keywords:

atmospheric corrosion, nanosized films, volatile corrosion inhibitor, aluminum alloys.

Реферат

Известно, что благодаря образованию пассивной оксидной пленки, большинство алюминиевых сплавов обладают высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях. Однако часто для них характерны весьма опасные виды локальной коррозии, такие как: питтинговая, межкристаллитная, в том числе расслаивающая, и транскристаллитная. Для изделий из высокопрочных сплавов Al необходимо считаться с возможностью коррозионного растрескивания и коррозионной усталостью. Очевидно, что важную роль должна играть надежная защита изделий и полуфабрикатов из алюминиевых сплавов не только при эксплуатации, но и при изготовлении, транспортировке и хранении их. Однако в настоящее время среди средств защиты этих сплавов широко используются лишь оксидные, преимущественно полученные анодированием, и лакокрасочные покрытия. Между тем, существует немало ситуаций, в которых защита сплавов может и должна осуществляться очень тонкими и даже наноразмерными покрытиями, сформированными из газопаровой фазы.

В настоящей работе обсуждаются возможности защиты различных сплавов (АД-31, АМг-3, АМг-6, Д-16, В-95) наноразмерными (δ ≤ 15 нм) покрытиями летучих ингибиторов коррозии. Для этого использовали летучие ингибиторы коррозии (ЛИК), которые способны самопроизвольно испаряться в замкнутом пространстве и адсорбируясь из газопаровой фазы на поверхности сплава, предотвращать его коррозию.

Введение

Широко применяемые как ингибиторы коррозии (ИК) алюминиевых сплавов соли хромовой кислоты, перестали удовлетворять экологическим требованиям. Исключение хроматов из пассивирующих и оксидирующих или конвертирующих растворов наблюдается повсеместно. Во многих случаях на смену хроматам пришли нетоксичные органические ИК, часто обеспечивающие даже более высокую защиту.

Основным успехом в этом направлении можно считать возможность создания на металлах наноразмерных пленок, которые, несмотря на крайне малую толщину, позволяют обеспечить высокую коррозионную стойкость металлов в различных атмосферных условиях. Метод защиты с помощью наноразмерных покрытий имеет ряд существенных преимуществ: не изменяется размерность изделий, отсутствует необходимость в специальных методах утилизации и расконсервации, экономичность.

Одним из наиболее перспективных классов ингибиторов коррозии для создания наноразмерных экологически безопасных покрытий на металлах являются летучие ингибиторы (ЛИК).

ЛИК отличаются от других типов ингибиторов коррозии тем, что они фактически являются первыми широко используемыми самоорганизующимися противокоррозионными средствами, поскольку самопроизвольно испаряются из собственной фазы (жидкой или твердой) или из носителя (бумага, силикагель, полимерная пленка и т.п.), а затем, достигая поверхности металла формируют тончайшую пленку, обеспечивающую надежную защиту от атмосферной коррозии.

Важное преимущество ЛИК - технологичность. Консервация ими изделий сводится к внесению ЛИК их во внутренние полости или упаковку, а расконсервация – к удалению упаковочного материала и носителя ЛИК. Среди разработанных в нашем Институте и применяемых на практике ЛИК внимания заслуживают ИФХАН-118, ИФХАН-112 и ИФХАН-67, обладающие высокой защитной способностью по отношению к целому ряду, как черных, так и цветных металлов, а также алюминиевых сплавов. Как показано нами ранее, такие покрытия могут обладать и существенным защитным последействием, т.е. их эффект сохраняется и при отсутствии ЛИК в ГПФ, поскольку адсорбция некоторых ЛИК частично необратима.

За последние десятилетия разработан спектр новых ЛИК, целиком ориентированных на отечественную сырьевую базу, недорогих, эффективных и полностью отвечающих современным требованиям.

Методика эксперимента

Защитное действие ЛИК оценивали в вакуумном эксикаторе со встроенным теплообменником при периодической интенсивной конденсации влаги на пластинах из сплавов Д16, АД31, АМг6 и АМг3 (Рис.1).

Рис. 1 – Схема ячейки для испытаний эффективности ЛИК при защите алюминиевых сплавов в условиях периодической конденсации влаги.

Образцы помещали на теплообменник в эксикатор, на дно которого  устанавливали стеклянный бюкс с 1 г ЛИК, в парах которого образцы экспонировали 3 суток. В ячейку помещали чашку Петри с 10 мл дистиллированной воды и ежедневно в течение 3 ч по шлангам, выведенным из крышки ячейки, пропускали через теплообменник холодную воду. Продолжительность опытов - 21 сутки. Об эффективности защиты судили по внешнему виду образцов после испытаний.

Для оценки эффективности защитных покрытий использовали ускоренные коррозионные испытания: капельная проба Акимова (ГОСТ 9.302-88), основанная на разрушении покрытия под действием испытательного раствора и экспозиция в камере влажности при периодической конденсации влаги на образцах (ГОСТ 9.054-75). Для ЛИК капельную пробу проводили на образцах сплавов: Д16, АД-31, АМГ-3, АМГ-6 и В95, которые зачищали наждачной бумагой различной зернистости, обезжиривали ацетоном и подвешивали в герметично закрываемой ячейке (V= 1л). На дно ячейки помещали 1г ЛИК. Покрытия на образцах формировались выдержкой образцов в парах ЛИК при комнатной температуре в течении 1 или 3 суток. После формирования покрытия образец извлекали из ячейки и на поверхность наносили 2-4 капли испытательного раствора (№ 34, ГОСТ 9.302-88) и фиксировали время до первого изменения цвета капли. В случае водных пассивирующих составов капельную пробу проводили сразу после обработки и сушки образцов.

В качестве критерия эффективности в коррозионных методах использовали соотношение времени появления первого коррозионного поражения на образцах с покрытием (ин) и без него (исх):  = ин/исх. Согласно ГОСТ 9.302-88 цвет капли на алюминиевых сплавах меняется  от оранжевого до зеленого.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Покрытия, сформированные из газопаровой фазы, довольно тонкие ( ≤ 15 нм). Они визуально неразличимы, их  удается оценить лишь эллипсометрическим методом или с помощью РФЭС. Однако уже капельный метод позволил выявить наиболее эффективные из них. Они формируются, как правило, не индивидуальными ЛИК, а их парами совместно с ЛС. Это является следствием протекания на поверхности сплавов сложных химических превращений, которые придают необратимость адсорбции ЛИК.

На Рис. 2 представлены диаграммы с результатами, полученными методом капельной пробы. Нами было исследовано более 20 летучих соединений и их смесей с ЛС, но на диаграмме представлены лишь наиболее значимые результаты.

Смесь основания Шиффа (ОШ) с ЛС, формирует довольно эффективное защитное покрытие практически на всех сплавах, так для АД-31  составляет порядка 6.8, для АМг6  = 9.85. Для таких сплавов как Д16 и АМг3 смесь ОШ с ЛС показала наилучший результат по сравнению с другими ЛИК ( = 4,3 и 6, соответственно). Хуже всего данная смесь защищала сплав В95   = 2.5, в то время как ингибитор ИФХАН-67, разработанный на основе ОШ, в смеси с тем же ЛС обеспечивал защиту этого сплава с  = 18. Эта же смесь несколько лучше защищала АД31 ( = 7). Сплавы типа АМг несколько лучше защищаются покрытиями, сформированными в парах смеси ИФХАН-118 и ЛС ( = 7.5 ÷ 10.5). Явной зависимости защитных свойств от времени выдержки в парах ЛИК и ЛС (1 и 3 суток) в процессе испытаний выявлено не было.

Конечно, такие наноразмерные покрытия уступают по защитным свойствам лучшим тонким покрытиям, сформированным в водных растворах ингибиторов, но как показали испытания при ежесуточной конденсации влаги на образцах, они успешно могут применяться при хранении и межоперационной защите разных сплавов Al.

|  | a | - - 1 сутки, - 3 суток выдержки в парах ЛИК и ЛС. 1 - фон; 2 - ОШ; 3 - ИФХАН-67; 4 - ВТМС; 5- ВТЭС; 6- АГМ-9;7- ВТМС+ИФХАН-67; 8 - ВТЭС+ИФХАН-67; 9 - АГМ-9 + ИФХАН-67; 10 - ОШ+ВТМС; 11 - ВТМС+ИФХАН-118; 12 - ВТЭС+ИФХАН-118; 13 - АГМ-9 + ИФХАН-118; 14 – ИФХАН-118 |
| --- | --- | --- |
|  | b |  |
|  | c |  |
|  | d |  |
|  | e |  |

Рис.2 – Соотношение времени появления первого коррозионного поражения на образцах с покрытием (ин) и без него (исх):  = ин/исх при оценки эффективности покрытий испытанных методом капельной пробы Акимова для различных алюминиевых сплавов:

а – сплав Д16; b – сплав АД31; с – сплав АМг3; d - сплав АМг6; e - сплав В95.

Ранее и довольно долго считалось, что ЛИК, хотя и могут предотвращать атмосферную коррозию металлов в замкнутом пространстве, но не могут этого делать в случае обильной конденсации влаги на образцах. Однако за последнее десятилетие удалось создать ЛИК, которые эффективны для большинства металлов и сплавов даже в столь жестких условиях. Наиболее проверенным из них является ИФХАН-118, который, как видно из Табл.1, хорошо защищает металлы и сплавы в жестких условиях конденсации влаги на образцах и на его основе можно  совершенствовать защиту различных металлов. Например, его совместное применение с летучим аминопропилтриэтоксисиланом (АГМ-9) улучшает защиту сплава АМГ-3.

Результаты, полученные при испытаниях согласно ГОСТ 9.302-88 давали основания предположить, что и в условиях насильственной конденсации влаги наноразмерные пленки образованные из газопаровой фазы будут обеспечивать эффективную защиту алюминиевых сплавов. Результаты ускоренных испытаний в условиях 100%-ной влажности и периодической конденсации влаги на образцах представлены в Табл.2.

Как видно из таблицы, наноразмерные пленки, образованные из газопаровой фазы способны эффективно защищать алюминиевые сплавы даже в жестких условиях насильственной конденсации влаги. Отметим, что пленки сформированные в парах смесей некоторых ЛИК с летучими силанами защищают от коррозии лучше, чем индивидуальные соединения – наблюдается эффект синергизма. Лучшие защитные свойства демонстрируют в этих жёстких условиях ингибитор ИФХАН 112, а также композиции основания Шиффа (ОШ) и основанных на них ИФХАН-61или ИФХАН-67 с летучим силаном (ВТМС).

Можно полагать, что силан усиливает стабильность пленки ЛИК благодаря гидролизу и образованию силоксанового олигомера, создающего дополнительный барьер и препятствующего десорбции ингибитора.

Таблица 1.

Защита металлов парами ЛИК в условиях 100%-ной влажности и периодической конденсации влаги на образцах.

| Ингибитор | Сталь Ст 3 | Медь М1 | Цинк Ц0 | Сплав Д16 | Сплав АМГ-3 | Латунь Л63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3-Бензотриазол | - | ++ | - | ++ | - | + |
| АГМ-9 | ± | ± | ± | + | не исп | ± |
| Основание Шиффа | ± | + | - | + | не исп | ± |
| ИФХАН-67 | ++ | ++ | ++ | ++ | не исп | + |
| ИФХАН-8 | ++ | - | не исп | - | - | - |
| ИФХАН-61 | + | -- | - | ++ | ± | + |
| ИФХАН-112 | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
| ИФХАН-118 | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ |
| ИФХАН-118+ АГМ-9 | ++ | + | не исп | + | ++ | + |

Таблица 2

Защита алюминиевых сплавов парами ЛИК в условиях 100%-ной	 влажности и периодической конденсации влаги на образцах.

| Ингибитор | Сплав Д16 | Сплав АД-31 |  | Сплав АМг-3 | Сплав АМГ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОН | - | - |  | -- | - |
| ВТМС | ± | ± |  | ± | + |
| АГМ-9 | + | + |  | ± | + |
| ВТЭС | + | - |  | + | ± |
| Основание Шиффа | + | ± |  | ± | + |
| ИФХАН-67 | ++ | ± |  | не исп | + |
| ИФХАН-61 | ++ | не исп |  | ± | не исп |
| ИФХАН-118 | ++ | не исп |  | + | не исп |
| ИФХАН-118+ ВТМС | ± | ± |  | + | - |
| ИФХАН-67+ ВТМС | ++ | ++ |  | + | + |
| ОШ+ ВТМС | ++ | + |  | ++ | + |
| ИФХАН-61+ ВТМС | + | ++ | + |  | + |
| ИФХАН-112 | + | ++ |  | ++ | ++ |

Одновременно вместе с вышеописанными опытами нами были проведены испытания некоторых алюминиевых сплавов в термовлагокамере согласно ГОСТ 9.054-75 (Рис.3). Как видно из Рис.3 образцы некоторых алюминиевых сплавов, эффективно защищаются в условиях 100%-ной влажности и при температуре 400С наноразмерными пленками, сформированными в парах ИФХАН-118 и ИФХАН-112. Эти результаты согласуются с результатами, полученными капельной пробы Акимова.

Рис. 3 – Время (сут.) до появления первых коррозионных поражений на образцах в термовлагокамере (ГОСТ 9.054-75).

ЛИК ИФХАН-112 имеет некоторые технологические преимущества перед другими ингибиторами, но его испытания продолжаются как в лаборатории, так и в природных условиях, в том числе в тропиках. Можно надеяться, что по отношению к алюминиевым сплавам этот ЛИК не уступит в защитном действии уже применяемому в промышленности более универсальному, но и дорогому ИФХАН-118.

Заключение

Защита алюминиевых сплавов в атмосферных условиях может быть достигнута за счет создания на их поверхности тонких защитных покрытий с помощью контактных или летучих ингибиторов коррозии. Эффективность такой защиты может быть довольно высока, что было доказано проведенными испытаниями, а простота применения является основным преимуществом ингибиторных покрытий.  Они удобны с технологической точки зрения, поскольку за счет крайне малой толщины и применения нетоксичных соединений частично снимаются проблемы, связанные с расконсервацией и утилизацией отработанных составов

Можно быть уверенными, что дальнейшее совершенствование технологии таких покрытий способно существенно увеличить ее эффективность и получит на практике более широкое применение.