УДК 539.375

Влияние центробежного ускорения на механические свойства алюминиевого сплава В96Ц1 Т1

Леган М.А.1, д.т.н.; Зубков П.И.1, к.ф.-м.н.;  Ларичкин А.Ю.1, к.ф.-м.н.; Любашевская И.В.1, к.ф.-м.н.;  Зубков В.П.2; Таланин А.В.2; Донских С.В.3.

legan@ngs.ru

1 ФГБУН Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН,                  г. Новосибирск

2 ООО «Научно-технологическая инициатива», г. Новосибирск

3 Новосибирский государственный технический университет,                          г. Новосибирск

Аннотация:

Проведено исследование механических свойств материала длительно работавшего центробежного ускорителя, изготовленного из высокопрочного алюминиевого сплава В96Ц1 Т1. Обнаружено понижение характеристик прочности материала образцов, более удаленных от оси вращения, по сравнению с образцами из центральной части ускорителя.

Ключевые слова:

центробежный ускоритель, алюминиевый сплав, прочность.

Abstract:

Research of mechanical properties of material is conducted is long the working centrifugal accelerator manufactured of a high-strength aluminum alloy of V96Ts1 T1. Decrease of characteristics of strength of material of the samples more remote from a rotation axis, in comparison with samples from the central part of the accelerator is revealed.

Keywords:

centrifugal accelerator, aluminum alloy, strength.

Реферат

Проведены испытания образцов, вырезанных из длительно работавшего центробежного ускорителя, изготовленного из высокопрочного алюминиевого сплава В96Ц1 Т1. Испытания показали, что: во-первых, характеристики прочности сплава понизились по сравнению с величинами, определенными ранее на образцах после аналогичной термической обработки; во-вторых, материал образцов, более удаленных от оси вращения, имел меньшие значения прочностных характеристик и относительного удлинения до разрыва по сравнению с образцами из центральной части ускорителя; в-третьих, материал образцов, более удаленных от оси вращения, имел большее значение модуля упругости по сравнению с образцами из центральной части ускорителя.

Механические характеристики высокопрочного алюминиевого сплава В96Ц1 Т1.

Механические характеристики сплава были получены при комнатной температуре на испытательной машине Z100 фирмы Zwick/Roell в ИГиЛ СО РАН при растяжении со скоростью 5 мм/мин плоских образцов, вырезанных из цилиндрической заготовки диаметром 110 мм в продольном направлении. Перед испытанием была проведена термическая обработка как образцов № 1-3, так и заготовок для образцов № 4-6 (закалка в воду с , старение 3 часа при  и затем старение 7 часов при ). Результаты испытаний показали, что прочностные свойства обеих партий образцов, как прошедших термообработку в готовом виде, так и вырезанных из термообработанных заготовок, оказались примерно одинаковыми. Для первой партии из 3-х образцов среднее значение условного предела текучести , для второй партии из 3-х образцов . В среднем по испытаниям 6-ти образцов получены значения , предела прочности  и модуля Юнга . Деформация перед разрушением в среднем составила 4,4 %. По сравнению с другими алюминиевыми сплавами прочность сплава В96Ц1 Т1 является высокой, но его пластические деформации малы.

Центробежный ускоритель частиц порошка.

Центробежный ускоритель представляет собой трубку переменного сечения, вращающуюся вокруг центральной оси, перпендикулярной оси трубки. Ускоритель служит для напыления порошка, засыпаемого сверху в центральное отверстие и вылетающего по радиальному каналу из концов трубки при её вращении. Фотография детали представлена на рис. 1. Эскиз ускорителя и расчет его напряженно-деформированного состояния можно найти в [1]. Длина ускорителя равна 628 мм, толщина – 40 мм. Ускоритель вращался в вакуумной камере с угловой скоростью  (36700 об/мин). Тангенциальная скорость концов трубки достигала величины . При работе детали ускорения, действующие на материал на удалении от оси вращения, в сотни тысяч раз превышали ускорение свободного падения вблизи поверхности Земли. Ускоритель был изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава В96Ц1 Т1, имеющего плотность 2890 кг/м3.

Рис. 1 – Центробежный ускоритель

Диаграммы растяжения образцов, вырезанных из длительно работавшего ускорителя.

Проведены испытания 6-ти образцов, вырезанных из длительно работавшего центробежного ускорителя, изготовленного из высокопрочного алюминиевого сплава В96Ц1 Т1. Результаты испытаний на растяжение представлены на рис. 2 и 3. Образцы 3 – 6 вырезались из центральной части ускорителя и были цилиндрическими, а образцы 1 и 2 вырезались из средней части ускорителя и были трубчатыми, отверстие в которых совпадало с радиальным каналом ускорителя.

Рис. 2 –  Диаграммы растяжения двух трубчатых и четырех цилиндрических образцов

Рис. 3 – Диаграммы растяжения двух трубчатых образцов

Испытания показали, что: 	
- во-первых, предел прочности  и условный предел текучести  сплава понизились по сравнению с величинами, определенными на образцах после термической обработки, параметры которой были такими же, как и при обработке детали; 	
- во-вторых, материал образцов, более удаленных от оси вращения, имел меньшие значения предела прочности , условного предела текучести  и относительного удлинения до разрыва по сравнению с образцами из центральной части ускорителя; 	
- в-третьих, материал образцов, более удаленных от оси вращения, имел большее значение модуля упругости  по сравнению с образцами из центральной части ускорителя, и это значение  существенно превосходило известную величину модуля упругости для алюминиевых сплавов примерно равную 70 ГПа.

Указанные эффекты важны для расчетов на прочность, так как при работе центробежного ускорителя прочностные характеристики его материала снижаются, а разрушение ускорителя чрезвычайно опасно из-за высокой окружной скорости его частей.

Учитывая, что полученное значение модуля упругости отличалось от известных значений для алюминиевых сплавов, в НГТУ на испытательной машине Instron 300DX спустя 4 месяца было проведено повторное определение модуля упругости материала трубки, вырезанной из ускорителя (рис. 4). На одном трубчатом образце последовательно были определены значения , , .

Рис. 4 – Упругое деформирование трубчатого образца (3 раза)

Спустя еще 4 месяца на том же трубчатом образце было снова проведено определение модуля упругости материала (рис. 5). На одном трубчатом образце последовательно были получены значения , , , .

Рис. 5 – Упругое деформирование трубчатого образца (4 раза)

Обнаруженное увеличение модуля упругости оказалось зависящим от времени, так как повышенное после работы ускорителя значение  через 4 месяца уменьшилось до 93 ГПа, а еще через 4 месяца – до 80 ГПа. Представляет интерес то, что при воздействии длительного центробежного ускорения можно изменять модуль упругости и, следовательно, структуру сплавов.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-01-07631.

Литература

1. Проектирование и расчет напряженно-деформированного состояния центробежного ускорителя частиц порошка / М.А. Леган, А.А. Пьянзин, П.И. Зубков, В.П. Зубков, А.В. Таланин // Известия Алтайского государственного университета. - 2014. - № 1/1 (81). - С. 72-76.