УДК 669.175

Влияние режимов термической обработки на структуру и свойства кованых полуфабрикатов из сплава 1933

Вахромов  Р.О.; Ткаченко Е.А.; Лукина Е.А.; Селиванов А.А.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

Гомогенизационный отжиг слитков проводится для растворения неравновесных избыточных фаз, устранения внутрикристаллитной ликвации и уменьшения внутренних напряжений. Одновременно при условии присутствия в сплаве малых добавок переходных металлов, происходит процесс распада твердого раствора марганца, хрома, циркония с образованием дисперсоидов. Проведено исследование влияния различных режимов гомогенизации на объемную долю неравновесных структурных составляющих, свойства слитка из сплава 1933 при повышенных температурах, плотность и размер, образующихся дисперсоидов Al3Zr. Показана эффективность применения многоступенчатых режимов старения для повышения прочности, вязкости разрушения и усталостной долговечности в поковках из сплава 1933.

Ключевые слова:

сплав 1933 системы Al-Zn-Mg-Cu, гомогенизационный отжиг, слитки, поковки, микроструктура, дисперсоиды Al3Zr, устойчивость пересыщенного твердого раствора, многоступенчатое искусственное старение

Abstract:

Homogenization ingots held to dissolve the nonequilibrium excess phases, eliminating intergranular segregation and stress relief. Simultaneously, the condition of the presence in the alloy of small additions of transition metals, the process of decomposition of the solid solution of manganese, chromium, zirconium, to form dispersoids. The influence of different modes of homogenization on the volume fraction of nonequilibrium structural components, the properties of the alloy ingot of 1933 at elevated temperatures, density and size of the resulting dispersoid Al3Zr. Describes the efficiency of multi-modes of aging to improve the strength, toughness and fatigue life of an alloy forgings in 1933.

Keywords:

alloy 1933 of Al-Zn-Mg-Cu, homogenization annealing, ingots, forgings, microstructure, dispersoids Al3Zr, quench sensitivity, multi-stage artificial aging

Введение

На протяжении многих лет алюминиевые сплавы занимают доминирующее положение в конструкциях авиационной и космической техники. Одной из актуальных задач, стоящих в области авиастроения, является повышение весовой и экономической эффективности самолетов новых поколений [1-3].

С этой точки зрения особый научно-практический интерес представляют высокопрочные сплавы системы Al-Zn-Mg-Cu, которые имеют высокую удельную прочность среди алюминиевых сплавов, при этом они технологичны при изготовлении деформированных полуфабрикатов, а рациональное использование различных режимов термической обработки позволяет в широком диапазоне управлять комплексом их служебных характеристик применительно к требуемым условиям эксплуатации [4].

В настоящее время одним из основных конструкционных материалов для силового набора планера современных изделий авиационной техники является высокопрочный алюминиевый ковочный сплав 1933 системы Al-Zn-Mg-Cu, разработанный во ФГУП «ВИАМ» [5,6]. Сплав применяют в виде массивных полуфабрикатов толщиной до 250 мм для изготовления которых применяются крупногабаритные слитки [7].

Структура промышленных слитков, отлитых методом непрерывного литья, неоднородна. Она состоит из дендритов твердого раствора переменного состава, между ветвей которых расположены скопления неравновесных избыточных интерметаллидных фаз, которые затрудняют деформирование слитка, а при значительных растягивающих напряжениях, возникающих в металле при ковке, способствуют образованию трещин. Для устранения последствий неравновесной кристаллизации применяют гомогенизацию слитков [8].

Гомогенизацию проводят при температуре полной или наибольшей растворимости интерметаллидных фаз, но не превосходящей температуры равновесного солидуса. В некоторых алюминиевых сплавах в результате неравновесных условий затвердевания слитка могут образовываться избыточные неравновесные эвтектики с температурой плавления ниже температуры равновесного солидуса сплава. В связи с этим, при выборе температуры гомогенизации желательно избегать оплавления слитка, поскольку это может привести к снижению свойств полуфабрикатов [9].

При выборе режима гомогенизации для большинства современных сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu необходимо также принимать во внимание то обстоятельство, что наряду с растворением неравновесных избыточных фаз при гомогенизации происходит также процесс распада твердого раствора марганца, хрома, циркония, вводимых в сплав в качестве переходных элементов-антирекристаллизаторов [10].

Одновременно, введение указанных элементов приводит к снижению устойчивости пересыщенного твердого раствора сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu, тем самым ускоряется его распад при низких скоростях охлаждения при закалке. Частичный распад приводит к увеличению разброса и анизотропии механических и коррозионных свойств по сечению полуфабрикатов после искусственного старения. Марганец и хром по сравнению с цирконием в большей степени снижают устойчивость пересыщенного твердого раствора [11].

В связи с этим содержание Mn и Cr в сплаве 1933, который в основном используется в виде массивных полуфабрикатов, ограничено ≤ 0,1 % масс. и≤ 0,05 % масс. соответственно. При указанной концентрации в сплаве 1933 эти элементы находятся исключительно в твердом растворе

В качестве элемента-антирекристаллизатора в сплав 1933 введен цирконий в количестве 0,10–0,15 % масс. Интерметаллид циркония Al3Zr выпадает в виде особо дисперсных частиц (около сотых долей микрометра), существенно меньших по размерам по сравнению с выделениями интерметаллидов хрома и марганца [12,13].

При увеличении продолжительности гомогенизации средний размер дисперсоидов может достигать 30–40 нм. С увеличением размера дисперсоидов уменьшается их когерентность к матрице, и они становятся центрами гетерогенного зарождения фазы MgZn2 во время распада пересыщенного твердого раствора при низкой скорости охлаждения при закалке [14-20].

Учитывая вышесказанное, при выборе режима гомогенизации для сплава 1933 необходимо оценивать ее эффективность не только по растворению неравновесных интерметаллидных фаз и устранению микроликвации, но и по плотности и размеру образующихся во время гомогенизации дисперсоидов Al3Zr.

В данной работе проведено исследование влияния различных режимов гомогенизации на объемную долю неравновесных структурных составляющих, свойства слитка из сплава 1933 при повышенных температурах, распад пересыщенного твердого раствора циркония в алюминии.

Материалы и методы

Материалом для исследований служили полученный в условиях металлургического производства ОАО «КУМЗ» круглый слиток диаметром 305 мм из сплава 1933. Химический состав сплава соответствует требованиям ОСТ1 90026. От слитка были отобраны темплеты толщиной 50 мм, которые были подвергнуты гомогенизации по шести режимам в интервале температур 350-465 С и временем выдержки от 4 до 36 часов и охлаждением в воде с температуры гомогенизации.

Микроструктуру темплетов от слитка исследовали на шлифах при помощи металлографического микроскопа Olympus GX51, оснащенного цифровой камерой. Для проведения количественного анализа применяли ПО Olympus Stream Basic.

Исследования тонкой структуры темплетов от слитка проводили на фольгах методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Электронно-микроскопические исследования проведены при ускоряющем напряжении 200 кВ на просвечивающем электронном микроскопе Tecnai G2 F20 S-TWIN TMP -JEM 200 CX с термополевым катодом типа Шоттки, оснащенном системой для рентгеноспектрального микроанализа Oxford X-Max.

Механические свойства при растяжении образцов из слитков (σв, σ0,2, δ) при комнатной (20 °С) и повышенных температурах (330-450 °С) определяли на образцах, отобранных в осевом направлении, в соответствии с требованиями ГОСТ 1497-84 c применением универсальной сервогидравлической компании Zwick/Roell (Германия), оснащенной термокабинетом для проведения испытаний в диапазоне температур 
от 20 °С до 300 °С.

Результаты

Исследование макроструктуры слитка Ø 305 мм сплава 1933 показало, что структура равноосная мелкозернистая по всему сечению. Пористости, неметаллических и интерметаллидных включений в исследуемых слитках не обнаружено (рисунок 1, а). Микроструктура слитка дендритная с размером литого зерна 50–100 мкм (рисунок 1, б).

а	б

Рис. 1 – Структура слитка Ø 305 мм из сплава 1933:

а – макроструктура поперечного сечения, б – микроструктура в литом состоянии

Методом МРСА установлено, что по границам дендритных ячеек α твердого раствора находятся сложные неравновесные эвтектики, содержащие фазы Al7Cu2Fe, Mg(Zn,Cu,Al)2 (рисунок 2, таблица 1).

Рис. 2 – Структура слитка из сплава 1933 в литом состоянии:

a – выделен участок, на котором проведен локальный химический анализ фаз и твердого раствора, б – выделены участки, химический состав которых приведен в таблице 1

Таблица 1

Химический состав эвтектических фаз и твердого раствора

| № спектра | Mg | Al | Si | Fe | Cu | Zn | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 55.0 | 2.0 | 25.5 | 14.6 | 2.8 | Al7Cu2Fe |
| 2 | - | 54.6 | 2.0 | 26.5 | 14.3 | 2.6 | Al7Cu2Fe |
| 3 | 1.5 | 90.5 | - | - | 0.8 | 7.1 | α |
| 4 | 2.0 | 86.6 | - | - | 2.8 | 8.6 | Mg(Zn,Cu,Al)2 |
| 5 | 1.8 | 86.2 | 0.8 | - | 3.2 | 8.0 | Mg(Zn,Cu,Al)2 |
| 6 | 1.5 | 90.2 | - | - | 1.0 | 7.3 | α |
| 7 | 2.1 | 87.1 | - | - | 1.9 | 8.9 | граница зерна |

Для изучения влияния температуры и времени выдержки при гомогенизации на процесс растворения неравновесных избыточных фаз и распад пересыщенного твердого раствора циркония были выбраны режимы, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Выбранные режимы гомогенизации для проведения исследований

| № | Режим гомогенизации |
| --- | --- |
| 1 | 350 °С, 26 ч |
| 2 | 460 °С, 4 ч |
| 3 | 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч |
| 4 | 460 °С, 24 ч – стандартный режим |
| 5 | 460 °С, 36 ч |
| 6 | 465 °С, 12 ч |

Режим №4 является стандартным для сплава 1933, режимы №3 и №5 выбраны для изучения роста среднего размера дисперсоидов Al3Zr от продолжительности гомогенизации, режим №1 и режим №3 выбраны для изучения влияния двухступенчатой гомогенизации на структурно-фазовый состав слитка, режим №6 выбран для изучения эффективности проведения гомогенизации вблизи температур неравновесного солидуса.

Эффективность режима гомогенизации оценивалась по изменению объемной доли структурных составляющих и свойствам темплетов от слитка из сплава 1933 при повышенных температурах. После гомогенизации исследована микроструктура с определением объемной доли не растворившихся фаз (рисунок 3, таблица 3).

а	б

в	г

Рис. 3 – Микроструктура слитка из сплава 1933 после различных режимов гомогенизации (охлаждение с температуры гомогенизации в холодной воде):

а – литое состояние, б – 460 °С, 4 ч, в – 460 °С, 24 ч, г – 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч

Как видно из таблицы 3 наиболее интенсивно диффузионные процессы растворения протекают в первые 12 часов после начала гомогенизации, что обеспечивает уменьшение на 40-55% объёмной доли интерметаллидных фаз (режимы №2 и №6).

Таблица 3

Объемная доля фаз в темплетах от слитка после гомогенизации

| № | Режим гомогенизации | Объемная доля, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 350 °С, 26 ч | 2,37 |
| 2 | 460 °С, 4 ч | 1,46 |
| 3 | 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч | 0,80 |
| 4 | 460 °С, 24 ч – стандартный режим | 0,96 |
| 5 | 460 °С, 36 ч | 0,78 |
| 6 | 465 °С, 12 ч | 1,05 |

Затем эффективность гомогенизации резко падает (12–17 % за последующие 24-30 ч), поскольку уменьшается скорость диффузии вследствие уменьшения градиента концентрации по объему зерна. Режим №5 обеспечивает наилучшую растворимость интерметаллидных фаз за счет большей продолжительности выдержки. Применение двухступенчатого режима (№3) также обеспечивает эффективное растворение неравновесных фаз (0,80 % объем.) [23].

Проведен микрорентгеноспектральный анализ слитка, гомогенизированного по двухступенчатому режиму №3 и охлажденного в воде. Установлено, что в структуре присутствуют исключительно светлые частицы нерастворимой фазы Al7Cu2Fe (рисунок 4).

Рис. 4 – Структура слитка из сплава 1933 в гомогенизированном состоянии по режиму №3, выделены области, химический состав которых приведен в таблице 4.

Уменьшение объемной доли данной фазы возможно, только при ограничении содержания примеси железа в сплаве 1933. Все остальные неравновесные фазы, содержащие атомы основных компонентов, растворены при гомогенизации (таблица 4).

Методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) исследован распад пересыщенного твердого раствора циркония в сплаве 1933 после различных режимов гомогенизации (рисунок 5).

Проведен количественный анализ тонкой структуры, определен средний размер и плотность выделений дисперсоидов Al3Zr после различных режимов гомогенизационного отжига (таблица 5). Из таблицы №5 и темнопольных изображений структуры видно, что при увеличении продолжительности гомогенизации при температуре 460 °С с 4 до 36 часов плотность выделений и их средний размер увеличивается (с 13,85 до 23,13 нм). При этом максимальная плотность выделений получена после двухступенчатой гомогенизации.

Таблица 4

Локальный химический состав фаз и твердого раствора

| № спектра | Mg | Al | Si | Fe | Cu | Zn | Фаза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | - | 53.8 | 2.6 | 28.9 | 12.6 | 0,6 | Al7Cu2Fe |
| 16 | - | 53.9 | 2.3 | 27.1 | 14.3 | 0,7 | Al7Cu2Fe |
| 17 | - | 55.5 | 2.7 | 27.3 | 12.3 | 0,7 | Al7Cu2Fe |
| 18 | 1.9 | 88.4 | - | - | 1.0 | 7.1 | α |
| 19 | 1.9 | 88.5 | - | - | 1.0 | 7.0 | α |
| 20 | 1.9 | 88.2 | - | - | 1.1 | 7.1 | α |
| 21 | 1.8 | 88.0 | - | - | 1.0 | 7.0 | α |
| 22 | 1.9 | 88.5 | - | - | 1.0 | 7.1 | α |

а	б	в

Рис. 5 – Темнопольное изображение выделений метастабильной β´- фазы (Al3Zr) в структуре слитка после различных режимов гомогенизации:

а – 350 °С, 26 ч, б – 460 °С, 36 ч, в – 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч.

Таблица 5

Количественные характеристики частиц Al3Zr после различной гомогенизации

| № | Режим гомогенизации | Средний размер, нм | Плотность, см-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 °С, 26 ч | 11,04 | 0,8х1015 |
| 2 | 460 °С, 4 ч | 13,85 | 3,8х1014 |
| 3 | 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч | 14,60 | 2,1х1015 |
| 5 | 460 °С, 36 ч | 23,13 | 1,4х1015 |

На первой ступени (350 °С, 26 ч) интенсивно происходит зарождение частиц Al3Zr различного размера (рисунок 6, а), предположительно также образуются наноразмерные предвыделения (выделены красным), обогащенные цирконием. На второй ступени гомогенизации происходит рост зародившихся на первой ступени частиц Al3Zr и предвыделений (рисунок 6, б), что обеспечивает повышенную плотность по сравнению с другими режимами гомогенизации, при этом средний размер дисперсоидов на 35% меньше, чем после гомогенизации при 460 °С, 36 ч за счет меньшей продолжительности второй высокотемпературной ступени.

а	б

Рис. 6 – Светлопольное изображение выделений Al3Zr в структуре слитка сплава 1933 после гомогенизации: а – 350 °С, 26 ч, б – 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч.

Для оценки влияния режима гомогенизационного отжига на технологические свойства слитков определены при комнатной и повышенных температурах механические свойства при растяжении (σв, δ) и осадке образцов, вырезанных из темплетов слитка, гомогенизированных по шести режимам, в интервале от 330 до 450 °С на образцах, отобранных из зоны ½ радиуса слитка в осевом направлении. Графическая зависимость средних значений механических свойств от температуры испытания приведена на рисунке 7.

а

б

в

Рис. 7 – Влияние температуры на сопротивление деформации (а)

и технологическую пластичность слитка из сплава 1933, гомогенизированного по различным режимам, при растяжении (б) и осадке (в)

Как видно из рисунка 7, для слитков, гомогенизированных по режимам №3 и №5, обеспечивающим наилучшую растворимость интерметаллидных фаз (таблица 3), в температурном интервале 330–420 °С, достигаются максимальные значения характеристик пластичности (δ = 90–110 %), при этом допустимая степень деформации при осадке за один нагрев составляет 70–75%, что делает возможным проведение горячей деформации при изготовлении поковок в этом интервале.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что установленным структурным особенностям слитков после различных режимов гомогенизации соответствуют показатели технологической пластичности слитков в интервале температур испытаний горячей деформации сплава 1933.

С целью определения влияния структурных особенностей слитков, гомогенизированных по различным режимам, на прохождение рекристаллизации в деформированном полуфабрикате после окончательной термической обработки из темплетов слитков, гомогенизированных по различным режимам, были вырезаны образцы для осадки. Образцы подвергали нагреву под деформацию и осадке со степенью 65%, а затем закалке - и старению по стандартному режиму Т2. Микроструктура образцов приведена на рисунке 8.

а

б

в

г

Рис. 8 – Микроструктура деформированных образцов из сплава 1933Т2, изготовленных из слитка, гомогенизированного по различным режимам:

а – 460 °С, 4 ч, б – 460 °С, 24 ч, в – 460 °С, 36 ч, г – 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч

Из приведенных микроструктур видно, что рекристаллизация в меньшей степени прошла в образцах, гомогенизированных по режимам 460 °С, 36 ч и 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч, в которых плотность выделений Al3Zr, сдерживающих   процесс рекристаллизации, была выше по сравнению с другими режимами, что подтверждает необходимость при разработке режима гомогенизации для цирконий содержащих сплавов оценивать ее эффективность не только по растворению неравновесных интерметаллидных фаз и устранению микроликвации, но и по плотности и размеру образующихся дисперсоидов Al3Zr.

Сплав 1933 применяется в состоянии перестаривания Т2 и Т3 [4]. Режим Т2 является ступенчатым старением с температурой второй ступени выше первой. Основная цель двухступенчатого старения – создать большее число центров выделений на низкотемпературной ступени, когда пересыщенность твердого раствора велика, а затем на высокотемпературной ступени получить необходимую степень распада раствора и оптимальный размер выделений упрочняющей фазы M/. В результате достигаются более высокая плотность и однородность распределения выделений, чем это возможно при одноступенчатом старении при повышенной температуре. В результате в сплаве удается получить сочетание повышенных прочности, пластичности, коррозионной стойкости и вязкости разрушения.

В научных статьях [19,21] приводятся данные, что применение многоступенчатых режимов старения для различных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов системы Al–Zn–Mg–Cu улучшает однородность выделения упрочняющих фаз по сечению деформированных полуфабрикатов и обеспечивает получение улучшенного комплекса служебных характеристик.

Например, новый режим обработки T77 (трехступенчатое старение) для сплава 7085 (США), позволяет обеспечить повышенную прочность (σв ≥ 500 МПа), коррозионную стойкость и вязкость разрушения по сравнению с состоянием T76 (аналог Т2) [24].

Поэтому, с целью разработки нового режима искусственного старения, обеспечивающего повышение комплекса свойств кованых полуфабрикатов из сплава 1933, проведено исследование влияния многоступенчатого старения на механические свойства поковок.

Темплеты, вырезанные из поковок, состарены в лабораторных условиях по четырем режимам – трем опытным трехступенчатым и серийному двухступенчатому режиму Т2 (таблица 6). Режимы отличаются друг от друга продолжительностью второй ступени (3–6 ч) и температурой третьей ступени (90 ºС и 130 ºС).

После проведения искусственного старения темплеты были разрезаны на образцы и проведены испытания по определению механических свойств при растяжении, вязкости разрушения и усталостной долговечности. Результаты испытаний приведены в таблице 7.

Таблица 6

Выбранные режимы искусственного старения для проведения исследований

| № | Режим искусственного старения |
| --- | --- |
| 1 | 125 ºС, 8 ч + 170 ºС, 7 ч (Т2) |
| 2 | 125 ºС, 12 ч +170 ºС, 3 ч +90 ºС, 15 ч |
| 3 | 125 ºС, 12 ч +170 ºС, 6 ч +130 ºС, 6 ч |
| 4 | 125 ºС, 8 ч + 170ºС, 5 ч +130 ºС, 7 ч |

Таблица 7

Механические свойства поковок после различных режимов старения

| Режим старения | Продольное направление |  |  | Поперечное направление | Продольное направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σв, МПа | σ0,2, МПа | δ, % | K1C, МПа√м | МЦУср., кцикл (при Kt = 2,6, R=0,1, f = 5 Гц) |
| 1 | 485 | 460 | 12,0 | 40 | 145 |
| 2 | 505 | 470 | 11,2 | 37 | 164 |
| 3 | 520 | 480 | 12,7 | 38 | 185 |
| 4 | 530 | 490 | 13,5 | 41 | 193 |

Из данных, приведенных в таблице 7, видно, что режим старения №2 с увеличенной до 12 ч первой ступенью и короткой второй ступенью (3 ч) обеспечивает повышение прочностных свойств по сравнению с режимом Т2, при этом вязкость разрушения снижается. Опытные трехступенчатые режимы старения №3 и №4 с повышенной температурой третьей ступени до 130 ºС по сравнению с серийным режимом №1 (Т2) и экспериментальным №2 обеспечивают более высокий уровень прочностных свойств поковок (σВ = 520–530 МПа, σ0,2 = 480–490 МПа) при высокой пластичности (δ = 12,7–13,5 %) и вязкости разрушения (K1C=38–41 МПа√м).

Выводы

Исследовано влияние гомогенизационного отжига на растворение избыточных неравновесных фаз в слитке из сплава 1933. Наиболее интенсивно диффузионные процессы растворения протекают в первые 12 ч после начала гомогенизации, что обеспечивает уменьшение на 40-55% объёмной доли интерметаллидных фаз (режимы 460 °С, 4 ч и 465 °С, 12 ч). Затем эффективность гомогенизации резко падает (12–17 % за последующие 24-30 ч), поскольку уменьшается поверхность контакта между оставшимися частицами фаз и твердым раствором и уменьшается скорости диффузии вследствие уменьшения градиента концентрации по объему зерна. Режимы 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч и 460 °С, 36 ч обеспечивают наилучшую растворимость интерметаллидных фаз (объемная доля нерастворившихся фаз 0,8 % и 0,78 % соответственно).

Исследовано влияние температурно-кинетических параметров гомогенизации на распад пересыщенного твердого раствора циркония в сплаве 1933. При увеличении продолжительности гомогенизации с 4 до 36 ч при температуре 460 °С плотность выделений Al3Zr и их средний размер увеличивается (с 11,04 нм до 23,13 нм). При этом максимальная плотность выделений получена после двухступенчатой гомогенизации. На первой ступени (350 °С, 26 ч) интенсивно происходит зарождение частиц Al3Zr, видны наноразмерные предвыделения, обогащенные цирконием. На второй ступени гомогенизации (460 °С, 4 ч) происходит рост зародившихся на первой ступени частиц Al3Zr и предвыделений, что обеспечивает повышенную плотность выделений по сравнению с другими рассмотренными режимами гомогенизации.

Определены механические свойства при растяжении и осадке образцов из слитков, гомогенизированных по различным режимам, в интервале температур 330 до 450 °С. Для слитков, гомогенизированных по режимам 350 °С, 26 ч + 460 °С, 4 ч и 460 °С, 36 ч, которые обеспечивают наилучшую растворимость интерметаллидных фаз в температурном интервале 330-420 °С, достигаются максимальные значения характеристик пластичности (δ = 90–110 %), при этом допустимая степень деформации за один нагрев составляет 70–75%, что делает возможным проведение горячей деформации при изготовлении различных полуфабрикатов в этом интервале.

Исследована степень рекристаллизации в деформированных образцах из сплава 1933Т2, гомогенизированных по различным режимам. Установлено, что рекристаллизация в меньшей степени прошла в образцах, гомогенизированных по режимам 460 оС, 36 ч и 350 оС, 26 ч + 460 оС, 4 ч в которых плотность выделений Al3Zr, сдерживающих данный процесс, была выше по сравнению с другими режимами, что подтверждает необходимость при разработке режима гомогенизации для цирконий содержащих сплавов оценивать ее эффективность не только по растворению неравновесных интерметаллидных фаз и устранению микроликвации, но и плотности и размеру образующихся во время гомогенизации дисперсоидов Al3Zr.

Установлено, что применение многоступенчатых режимов старения для поковок из сплава 1933, обеспечивает повышение уровня прочности на 20-30 МПа, при сохранении высокой вязкости разрушения и относительного удлинения, а также повышение усталостной долговечности по сравнению с режимом старения Т2.

Литература

1. Каблов Е.Н. Современные материалы – основа инновационной модернизации России //Металлы Евразии. 2012. №3. С. 10–15.

2. Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2–14.

3. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

4. Вахромов Р.О., Ткаченко Е.А., Попова О.И. влияние основных легирующих компонентов, микродобавок и примесей на свойства ковочных сплавов системы Al–Zn– Mg–Cu // Цветные металлы. 2013. № 5 (845). С. 61-65.

5. Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ткаченко Е.А., Вахромов Р.О. Алюминиевые деформируемые сплавы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 167–182.
6. Тарасов Ю.Н., Вахромов Р.О., Применение алюминиевых сплавов, разработанных под руководством академика И. Н. Фридляндера, в отечественной авиационной технике // Цветные металлы. 2013. № 9 (849). С. 37-39.

7. Тарасов Ю.Н., Антипов В.В. Новые материалы ВИАМ – для перспективной авиационной техники производства ОАО «ОАК» //Авиационные материалы и технологии. 2012. №2. С. 5-6.

8. Вахромов Р.О., Ткаченко Е.А., Попова О.И., Милевская Т.В Обобщение опыта применения и оптимизация технологии изготовления полуфабрикатов из высокопрочного алюминиевого сплава 1933 для силовых конструкций современной авиационной техники /. // Авиационные материалы и технологии. 2014. № 2 (31). С. 34-39.

9. Фридляндер И.Н. Алюминиевые деформируемые конструкционные сплавы // Металлургия, 1979, с. 208.

10. Гомогенизация слитков алюминиевых сплавов. ТР 50-31-70 // ВИЛС, 1970, с. 24.

11. Фридляндер И.Н. Металловедение алюминиевых сплавов // Наука, 1985, с. 238.

12. Белов Н.А. Фазовый состав промышленных и перспективных алюминиевых сплавов //Изд. Дом МИСиС, 2010, с. 511.

13. Вахромов Р.О., Ткаченко Е.А., Антипов В.В. Закономерности формирования структуры и свойств ковочных сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu c различным содержанием основных легирующих компонентов, микродобавок и примесей // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва (национального исследовательского университета). 2012. № 5-1 (36). С. 215-222.

14. Vakhromov R.O., Tkachenko E.A., Antipov V.V. Research and Development of High-Strength of Al-Zn-Mg-Cu Alloys, 13th International Conference on Aluminum Alloys, (2012), pp. 1514 – 1520.

15. Lima S.T. Improved quench sensitivity in modified aluminum alloy 7175 for thick forging applications / S.T. Lima, S.J. Yun, S.W. Namb // Materials Science and Engineering A, 2004, 371(1−2), 82−90.

16. Robinson J.S., R.L. Cudd, T.D. Tanner. Quench sensitivity and tensile property inhomogeneity in 7010 forgings // Journal of Materials Processing Technology, 2001, 119 (1−3), 261−267.

17. Li Pei-yue, Bai-qing Xiong, Yong-an Zhang, Zhi-hui Li, Bao-hong Zhu, Feng Wang, Hong-wei Liu. Quench sensitivity and microstructure character of high strength AA7050 // Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, 22(2), 268−274.

18. Yu-lin Zheng, Cheng-bo Li, Sheng-dan Liu, Yun-lai Deng, Xin-ming Zhang. Effect of homogenization time on quench sensitivity of 7085 aluminum alloy / // Trans. Nonferrous Met. Soc. China 24(2014), 2275−2281.

19. Xin-ming Zhang, WenJun Liu, ShengDan Liu, MingZhe Zhou. Effect of processing parameters on quench sensitivity of an AA7050 sheet // Materials Science and Engineering A 528 (2011), 795–802.

20. LI X.M., STARINK M.J. Identification and analysis of intermetallic phases in overaged Zr-containing and Cr-containing Al−Zn−Mg−Cu alloys // Alloys Compd, 2011, 509: 471−476.

21. Marlaud T., Deschamps A., Bley F., Lefebvre W., Baroux B. Influence of alloy composition and heat treatment on precipitate composition in Al−Zn−Mg−Cu alloys // Acta Materialia, 2010, 58(1): 248−260.

22. Conserva M., E. DI Russo, O. Caloni. Comparison of the Influence of Chromium Zirconium on the Quench Sensitivity of AI-Zn-Mg-Cu Alloys // Metallurgical Transactions. Volume 2, APRIL 1971-1227.

23. Cпособ изготовления изделий из алюминиевых деформируемых сплавов: патент 2284367, Рос. Федерация. опубл. 27.01.05.

24. J.S. Robinson, S. Hossain, C.E. Truman Residual stress in 7085 aluminium alloy forging // Materials Science and Engineering. −2010. – A, 527. – P. 2603- 2612.