УДК 669.715:548.53

Особенности рекристаллизации сплавов на основе системы Al-Mg2Si с добавками скандия и циркония.

Рохлин Л.Л., д.т.н.; Бочвар Н.Р., к.т.н.

rokhlin@imet.ac.ru

ФГБУН  Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва

Аннотация:

Исследовано влияние небольших добавок скандия и циркония на рекристаллизацию в холоднодеформированных алюминиевых сплавах на основе системы Al-Mg2Si. Установлено, что добавки скандия и циркония снижают разупрочнение при рекристаллизации и способствуют измельчению зерна Al-Mg2Si сплавов при отжигах.

Ключевые слова:

Алюминиевые сплавы, скандий, рекристаллизация.

Abstract:

Effect of minor additives of scandium and zirconium on recrystallization in cold deformed Al-Mg2Si-base alloys was investigated. Investigation revealed that addition of scandium and zirconium resulted in less softening caused by recrystallization and the grain refinement of the Al-Mg2Si-base alloys after annealing.

Реферат

Исследовано влияние добавок Sc (0,15-0,25%) и Zr (0,15%) на рекристаллизацию алюминиевых сплавов на основе системы Al-Mg2Si. Сплавы подвергались холодной деформации прокаткой со степенями обжатия 68 и 80%, после чего отжигались при температурах от 100 до 600 ºС продолжительностью 1 ч. Процесс рекристаллизации при отжигах прослеживался наблюдением микроструктуры и путем измерения твердости. Установлено, что добавки Sc и Zr к сплавам Al-Mg2Si незначительно повышают температуру начала рекристаллизации сплавов (на 50ºС) , но существенно снижают их разупрочнение и задерживают рост рекристаллизованных зерен. Прочностные свойства Al-Mg2Si сплавов при растяжении при введении Sc и Zr увеличиваются.

Введение

Алюминиевые сплавы, легированные магнием и кремнием, являются наиболее распространенными среди алюминиевых деформируемых сплавов[1, 2]. Основной упрочняющей фазой этих сплавов является фаза Mg2Si, которая относится к псевдобинарному сечению Al-Mg2Si. При этом наличие переменной растворимости фазы Mg2Si в алюминии гарантирует возможность упрочнения сплавов термической обработкой – закалкой и старением. Модифицирующие добавки переходных металлов, такие как титан, марганец и др. к сплавам Al-Mg2Si (авиалей) улучшают их технологические характеристики, способствуют измельчению зерна, но недостаточны для эффективного торможения рекристаллизации. В качестве дополнительной легирующей добавки к сплавам Al-Mg2Si с целью повышения прочностных свойств и задержки протекания в сплавах рекристаллизации при нагревании в процессе обработки может рассматриваться переходный металл – скандий, а также скандий совместно с цирконием [3-5]. Положительное влияние добавок скандия на прочностные свойства и рекристаллизацию связывается с образованием в структуре алюминиевых сплавов наноразмерных частиц соединения ScAl3, выделяющихся из алюминиевого пересыщенного твердого раствора, полностью когерентных матрице, не имеющих метастабильных модификаций и сохраняющих когерентность матрице в широком температурно-временном интервале. Цирконий в значительной степни растворяется в соединении ScAl3 [6]. Влияние скандия совместно с цирконием на процессы рекристаллизации Al-Mg2Si сплавов имеет ряд особенностей, которые были изучены в настоящей работе.

Материалы и методы исследования

Исследование проводили на сплавах, для приготовления которых использовали Al марки А99 (99,99%), Mg марки Мг96 (99,96%), Si монокристаллический, Sc и Zr (99,875%) (% по массе здесь и далее). Плавку проводили в электрической печи сопротивления в графито-шамотовых тиглях под стандартным флюсом ВИ2 и отливали в стальную изложницу, диаметром 15 мм и высотой 100 мм или в изложницу диаметром 30 мм и высотой 120 мм. Составы выплавленных сплавов, согласно расчету шихты, приведены в таблице 1. Химический анализ показал, что содержание вводимых в сплавы легирующих элементов  незначительно отклоняется от рассчетного.

Таблица 1.

Составы выплавленных сплавов системы Al-Mg2Si с добавками Sc и Zr.

| №№ сплавов | Состав сплавов, мас.%, Al-основа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Mg | Sc | Zr | Ti | Mn | Fe |
| 3-1 | 0,6 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 4-1 | 0,6 | 1,0 | 0,25 | - | - | - | - |
| 11-1 | 0,6 | 1,0 | 0,25 | 0,15 | - | - | - |
| 25-1 | 0,5 | 0,65 | - | - | 0,05 | - | - |
| 26-1 | 0,5 | 0,65 | 0,15 | 0,15 | - | - | - |
| 27-1 | 1,0 | 1,1 | - | - | - | 0,3 | - |
| 28-1 | 1,0 | 1,1 | 0,15 | 0,15 | - | 0,3 | - |
| 29-1 | 0,55 | 0,45 | - | - | - | - | 0,2 |
| 30-1 | 0,55 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,2 |

Составы сплавов  выбирали таким образом, чтобы по магнию и кремнию они были близки к составам промышленных  сплавов на основе системы Al-Mg2Si (авиалей), в частности, к составам сплавов марок АД31(25-1), АД35(27-1), АЕ2(29-1) и дополнительно легированных Sc+Zr (26-1, 28-1, 30-1). Сплавы 3-1 (без Sc и Zr), 4-1 (со Sc) и 11-1 (со Sc+Zr) были выбраны как модельные.

Обработка сплавов до проведения отжигов на рекристаллизацию заключалась в проведение горячей ковки на прутки, диаметром 12 мм, которой были подвергнуты слитки сплавов 3-1, 4-1 и 11-1, после чего прутки были прокатаны вхолодную на квадрат сечением 6х6 мм2 (степень деформации 68%). Слитки остальных сплавов от 25-1 до 30-1 без горячей ковки сразу были прокатаны вхолодную на квадрат сечением 6х6 мм2 (степень дефрмации 80%). Затем все прутки были разрезаны на образцы и подвергнуты отжигу при различных температурах: 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 530,  550 и 600оС для установления температур рекристаллизации. Выдержка при каждой температуре для отдельного образца составляла 1 ч. Наблюдения структуры образцов сплавов и измерения их твердости проводились на плоскостях, параллельных направлению прокатки. Структурные исследования образцов  после холодной деформации и отжигов проводили на шлифах после электрополировки и оксидирования на металлографическом микроскопе фирмы Reichert MeF (Австрия) в поляризованном свете. За температуру начала рекристаллизации принимали температуру, при которой  в структуре сплавов начинали наблюдаться новые рекристаллизованные зерна. На тех же образцах, на которых исследовали структуру, измерялась твердость. Твердость измеряли по методу Бринелля вдавливанием стального шарика диаметром 2,5 мм при  нагрузке 62,5 кг на приборе ИТ-5010-01М с электронной отсчетной системой. Испытания на растяжение проводили на машине Instron-3382 со скоростью растяжения ~ 1 мм/с.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования микроструктуры   сплавов приведены на рис. 1-3. Наблюдаемая структура  в исходном холоднодеформированном состоянии и после отжигов  до температуры 350оС характеризовалась вытянутыми зернами вдоль направления прокатки без четко видимых признаков начала рекристаллизаци (рис. 1а).  При этом, в сплавах, которые были подвергнуты холодной деформации непосредственно после литья (от 25-1 до 30-1), в структуре холоднодеформированных образцах и после отжигов вплоть до 500ºС прослеживались остатки литой дендритной структуры в виде крупных вытянутых зерен с прожилками дисперсных кристаллов вторых фаз (рис. 1б).

Первые признаки начала рекристаллизации в сплаве (3-1) без переходных металлов наблюдались после отжига при 400оС, а в аналогичных сплавах со Sc и Sc+Zr при 450ºС. При этом, в структуре сплавов появлялись новые мелкие рекристаллизованные зерна, расположенные внутри деформированных зерен, что хорошо видно на фотографии микроструктуры сплава при большом увеличении (рис. 1в, г).

Таким образом, температура начала рекристаллизации для сплавов без скандия и циркония  оказалась на 50оС ниже, чем для сплавов со скандием и скандием с цирконием.

Сравнение микроструктур сплавов Al-Mg2Si  без скандия (3-1, 25-1, 27-1, 29) с микроструктурами соответствующих по магнию и кремнию сплавов, легированных скандием и скандием совместно с цирконием (4-1, 11-2, 26-1, 28-1, 30-1), показало, что добавки скандия и скандия совместно с цирконием к Al-Mg2Si сплавам  не только повышают температуру начала рекристаллизации, но и  значительно задерживают рост образовавшихся при рекристаллизации зерен при увеличении температуры отжига. В образцах сплавов без Sc и Sc+Zr заметный рост рекристаллизованных зерен проявляется уже при температуре 450оС (рис. 2а) и их размеры увеличиваются с повышением температуры до 500 оС (рис. 2б) с сохранением вытянутости зерен в направлении прокатки. При легировании только титаном новые зерна остаются более крупными (рис. 2в), чем при легировании скандием (рис. 2г) или совместном легировании скандием и цирконием (рис. 2д, е). При этом зерна остаются мелкими вплоть до температуры отжига 550 оС

а                                                                          б

в                                                                      г

Рис. 1 – Микроструктура   сплавов  после холодной деформации  и отжигов:

а –  № 3-350ºС; б –  № 27-1 -400 ºС; в – № 3-400 ºС; г – № 28-1-450 ºС

После отжига при 600оС зерна укрупнялись и становились равноосными –  более крупными в сплаве без добавок скандия и циркония (рис.3а), но значительно меньших размеров   в сплавах со скандием (рис.3 б) и еще более мелкими в сплавах совместно со скандием и цирконием (рис 3в, г).

а                                                                    б

в                                                                    г

д                                                                       е

Рис. 2 – Микроструктура сплавов № 3-1 (а, б), № 27-1 (в), № 4-1 (г), № 11-1 (д), № 30-1 (е) после   холодной деформации и отжигов при температурах 450ºС (а) и 500ºС (б – е)

а (3) 600 ºС                                                 б (4) 600 ºС

в (11) 600 ºС                                                     г (30) 600 ºС

Рис. 3 – Микроструктура сплавов после холодной деформации и отжига при 600ºС:

а- № 3, б - № 4; в - № 11, г - № 30

Одним из косвенных методов исследования рекристаллизации в деформированных  металлах и сплавах является изучение разупрочнения их с повышением температуры отжига. В связи с этим, в дополнение к наблюдениям структуры были проведены измерения твердости деформированных сплавов на основе системы Al-Mg2Si, легированных переходными металлами. Кривые зависимости твердости сплавов от температуры отжига приведены на рис. 4. Твердость исследовалась на тех же образцах, на которых исследовалась микроструктура. Начальные значения твердости (при 20ºС) соответствовали твердости сплавов после холодной деформации.

Рис. 4 – Зависимость твердости холоднодеформированных Al-Mg2Si сплавов  (№№ 25-1, 27-1, 29-1) и сплавов, легированных скандием совместно с цирконием

(№№ 26-1, 28-1, 30-1),  от температуры отжига

До температуры 200оС твердость изменяется незначительно, а затем начинает понижаться, причем более резко в сплавах Al-Mg2Si без Sc+Zr,  и более плавно в сплавах со Sc+ Zr. Как было установлено ранее [6], в сплавах Al-Mg2Si распад пересыщенного твердого раствора с выделением частиц со значительным упрочнением имеет место при температурах 170-190оС. При более высоких температурах происходит коагуляция выделившихся частиц упрочняющих фаз, и соответственно, твердость уменьшается. Однако резкое снижение твердости сплавов с повышением температуры отжига, начиная с температур порядка 200ºС, нельзя  объяснить только коагуляцией частиц упрочняющих фаз, как и нельзя объяснить началом рекристаллизации, так как при наблюдении микроструктуры сплавов рекристаллизация начинается после отжига при более высоких температурах 400-450ºС. Снижение твердости сплавов с повышением температуры отжига в диапазоне ~200-400⁰C можно связать также с  протеканием процесса возврата. 	Понижение твердости происходит с повышением температуры до 500оС, затем твердость существенно повышается. Повышение твердости можно объяснить тем, что после нагрева сплавов при температурах 500-600ºС должно иметь место существенное растворение магния и кремния в алюминиевом твердом растворе и  последующий распад его, сопровождающийся упрочнением, при охлаждении на воздухе и последующим естественным старением, характерным для сплавов Al-Mg2Si. Естественное старение происходит после охлаждения образцов от температуры отжига до комнатной температуры и неизбежной выдержке при ней до того, как проводятся измерения твердости.

С другой стороны, нагрев при температурах 500-600⁰С должен  способствовать выделению из алюминиевого твердого раствора дисперсных частиц фаз, содержащих скандий и цирконий. Этот процесс также в определенной мере может способствовать упрочнению сплавов, Наряду с этим, выделившиеся из алюминиевого твердого раствора при 500-600ºС дисперсные частицы должны препятствовать развитию процессов рекристаллизации и росту рекристаллизованных зерен алюминиевого твердого раствора, способствуя меньшему разупрочнению, что и наблюдается при проведении экспериментов.

Температуру начала рекристаллизации по представленным кривым твердости установить довольно сложно, поскольку рекристаллизация сплавов накладывается на происходящий в них распад пересыщенного алюминиевого твердого раствора. Все же, меньшее разупрочнение сплавов с добавками Sc и Sc+Zr по сравнению со сплавами без добавок Sc и Zr  при отжигах в области температур 300-500ºС связано со значительно более мелкими зернами в этих сплавах (рис. 3), образовавшимися при рекристаллизации, установленными при микроскопическом наблюдении их структуры, и по-видимому, меньшими размерами блоков, образующихся в пределах зерен в результате возврата. В общем, в сплавах Al-Mg2Si при введении в них скандия образуется структура алюминиевого твердого раствора, характерная при введении скандия в алюминиевые сплавы на основе других систем [7].

Рис. 5 – Механические свойства холоднодеформированных Al-Mg2Si сплавов и сплавов, легированных скандием совместно с цирконием, после старения при 170⁰С-16 ч

Интересно было проследить также изменение механических свойств при растяжении холоднодеформированных  сплавов после старения до максимального упрочнения  при температуре 170ºС и после отжига при 400ºС, когда твердость сплавов находится на низшем уровне. Результаты определения механических свойств приведены на рис. 5 и 6.

Можно видеть, что сплавы, легированные скандием совместно с цирконием, показали  более высокие прочностные свойства, по сравнению с не легированными этими металлами сплавами Al-Mg2Si. Общий уровень свойств сплавов, состаренных при температуре 170оС в течение 16 ч, был выше, чем после отжига при 400оС в течение 1 ч.

На рис.7 представлены механические свойства при растяжение тех же сплавов после традиционной для сплавов системы Al-Mg2Si термической обработки, включающей в себя закалку от 525 ºС и искусственное старение 170 -16 ч. Можно видеть, что в этом случае добавка к промышленным сплавам АД31 (25-1), АД35 (27-1)  и АЕ2 (29-1) скандия совместно с цирконием также привела к повышению прочностных свойств. Во всех случаях упрочняющий эффект введения скандия совместно с цирконием в сплавы следует объяснить задержкой рекристаллизации и измельчением зерна алюминиевого твердого раствора.

Рис. 6 – Механические свойства холоднодеформированных Al-Mg2Si сплавов и сплавов, легированных  скандием совместно с цирконием, после отжига при 400⁰С-1 ч

Рис. 7 – Механические свойства Al-Mg2Si сплавов и сплавов, легированных  скандием

совместно с цирконием, после закалки от 525⁰С и старения при 170⁰С-16 ч

Выводы

При легировании  холодно деформированных Al-Mg2Si сплавов скандием или скандием совместно с цирконием образование рекристаллизованных зерен после отжигов в течение 1 ч начинается с температуры 450оС, тогда как в сплавах с таким же содержанием магния и кремния, не содержащих скандий и скандий совместно с цирконием, при несколько более низкой температуре – 400 ºС.

Структура с более мелким зерном, образующаяся в Al-Mg-Si сплавах, легированных скандием и скандием совместно с цирконием, по сравнению со структурой, образующейся в сплавах без скандия и циркония, способствует меньшему разупрочнению сплавов  при возврате и рекристаллизации.

Дополнительное легирования сплавов Al-Mg2Si скандием и скандием совместно с цирконием позволяет повысить их прочностные свойства при сохранении структуры холодного наклепа, после наибольшего разупрочнения деформированных материалов в результате отжига и после традиционной упрочняющей термической обработки, включающей закалку от температуры, обеспечивающей получение пересыщенного твердого раствора, и последующее искусственное старение.

Литература

1.Макаров Г.С. Слитки из алюминиевых сплавов с магнием и кремнием для прессования. Интермет Инжиниринг. М. 2011. 528 с.

2.Структура и свойства полуфабрикатов из алюминиевых сплавов / отв. ред. В.А. Ливанов. М.: Металлургия, 1974. 432 с.

3.Давыдов В.Г., Елагин В.И., Захаров В.В.. Ростова Т.Д. О легировании алюминиевых сплавов добавками скандия и циркония // МиТОМ. 1996. № 8. С.25-30

4.Захаров В.В. Влияние скандия на структуру и свойства алюминиевых сплавов  // МиТОМ. 2003. №7. С.7-15.

5.Н.И.Колобнев и В.В.Махсидов, С.В.Самохвалов, Д.К.Рябов. Влияние содержания антирекристаллизаторов на структуру и свойства листов из сплава 1370 системы Al-Mg-Si-Cu-Zn // Технология легких сплавов. 2012. №1. С.18-24.

6. Торопова Л.С., Камардинкин А.Н., Кинжибало В.В., Тыванчук А.Т. Исследование сплавов системы Al-Sc-Zr в области, богатой алюминием.// Физика металлов и металловедение. 1990. Т.65.№ 12. С.108-111.

7. Davydov V.G., Rostova T.D., Zakharov V.V. Filatov Yu.A., Yelagin V.I. Scientific principles of making an alloying addition of scandium to aluminium alloys // Metals and Engineering. 2000. P.30-36.