УДК 669.715: 536.483: 539.24: 539.25

Влияние легирующих элементов и ИПД на свойства и структуру сплавов типа 1545К

Сидорович А.Е.; Чеверикин В.В., к.т.н.; Поздняков А.В. к.т.н.; Золоторевский В.С. д.т.н.

mcm@misis.ru

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва

Ключевые слова:

алюминиевые сплавы, интенсивная пластическая деформация

Введение

В настоящее время при производстве ракетно-космической техники уделяется большое внимание использованию экологически чистого криогенного топлива основанного на двух криожидкостях – жидком водороде, применяемого в качестве горючего и жидком кислороде, используемого в качестве окислителя в современных ракетных двигательных установках.

Целью настоящей работы является исследование закономерностей формирования структуры деформированных полуфабрикатов сплавов на основе системы Al-Mg-Sc-Zr (на примере сплава 1545К [1]) с различными легирующими элементами. Для достижения поставленной цели необходимо также исследовать влияние добавок Sc, Hf, Zr и Mn на структуру и свойства листов из сплавов на основе системы Al-Mg и исследовать формирование структуры листов в зависимости от состава и технологии получения.

Наиболее эффективным способом создания нанокристаллической и субмикроскопической структур матрицы в алюминиевых сплавах, считается интенсивная пластическая деформация (ИПД) различными методами при температурах ниже (0,3-0,4) Тпл [2].

Важнейшим преимуществом ИПД, при невысоких температурах обеспечивающей размер зерен менее 100 нм, является не только сильное повышение прочностных характеристик материала, но и одновременное обеспечение высокой пластичности. Этому способствует не только мелкое зерно, но и аномально малая плотность дислокаций после данной ИПД [1].

Размер зерна после ИПД зависит от условий ее проведения, включая технологию получения заготовки и от концентрации легирующих элементов в сплаве [2].

Основной проблемой практического использования способов ИПД, обеспечивающих наилучшую структуру и свойства полуфабрикатов, является отсутствие промышленных технологий для получения полуфабрикатов достаточно большого размера. На сегодняшний день предлагаемые технологии ИПД реализуются в образцах малого размера.

Материал и методы исследования

Плоские слитки толщиной 30 мм, шириной 120 мм и длиной 170-200 мм для обычной продольной прокатки из сплава 1545К (Mg-4,7 %; Mn-0,32 %; Sc-0,21 %; Cu-0,1 %; Zn-0,1 %; Zr-0,09 %; Be-0,001 %; Al-ост.) получали методом наполнительного полунеперывного литья на лабораторной установке.

Металлографические исследования сплавов проводили на световом микроскопе Neophot – 30 с различными увеличениями. Микроскоп Neophot – 30 оборудован системой для фото- и видеосъемки образца с помощью программы ImageScope, что позволяет получить фотографии микроструктур с высоким качеством изображения.

Объектами исследований служили микрошлифы, которые вырезали из различных частей образца металла. Шлифы приготавливали методом механической полировки с последующим травлением.

Микрорентгеноспектральный анализ проводили на электронном сканирующем микроскопе TESCAN VEGA LMH с приставкой для проведения анализа Oxford Instruments Advanced AZtecEnergy (включая INCA Energy 350)/X-max 50 — система рентгеновского энергодисперсионного микроанализа с безазотным детектором X-max 50 Standard (кремний-дрейфовый детектирующий элемент активной площадью 50 мм2; разрешение на линии Mn Kα — 127 эВ). Метод микрорентгеноспектрального анализа использует возбуждение характеристического рентгеновского излучения пучком электронов – «электронный зонд». Этот зонд может быть сфокусирован с помощью электронных линз, что позволяет анализировать состав микроучастков или элементов микроструктуры сплава. Глубина проникновения электронов в поверхность образца для драгоценных металлов при напряжении 30 кВ составляет около 0,2-0,4 мкм.

Исследование субструктуры проводили методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), который сейчас является основным прямым методом анализа тонкой структуры металлических материалов. Объектами исследования служили фольги, сделанные из сплава Al 0,2 %Zr 0,5 %Hf.

Для получения фольг пластины, вырезанные из листов механически шлифовали до толщины 0,25 мм. Из полученных пластин на специальном пробойнике вырубали диски диаметром 3 мм. Полученные диски электролитически утоняли до 0,2 мм на установке для проведения струйной электрополировки Struers TenuPol-5 с использованием электролитов Struers Electrolyte A I и Struers Electrolyte A II при напряжении 12В. Далее полученные фольги промывали в дистиллированной воде и спирте и просушивали на воздухе.

Субструктуру изучали на просвечивающем электронном  микроскопе JEM 2000 EX фирмы «JEOL» при ускоряющем напряжении 120 кВ.

Прокатку слитков проводили на лабораторном стане продольной прокатки УСП-133.

Термическую обработку слитков и листов проводили в сушильных шкафах Nabertherm N30/65A с точностью поддержания температуры 1 К.

Механические свойства листов оценивали по результатам испытаний на одноосное растяжение и измерение твердости. При испытаниях на одноосное растяжение определяли условный предел прочности (временное сопротивление) σв, условный предел текучести σ0,2 и относительное удлинение δ. Испытания проводили на образцах-пластинах шириной 8 мм и длиной 80 мм  без головок. Образцы вырезали из листов вдоль и поперек направления прокатки. Испытания проводили на универсальной испытательной машине Zwick/Roell Z250 серии Allround в комплексе с автоматическим датчиком продольной деформации.

Измерения твердости по проводили на деформированных листах и  шлифах с небольшими размерами на автоматизированном универсальном твердомере 930N фирмы Wolpert.

Результаты и обсуждение экспериментов

На сегодняшний день большое внимание уделяется сплаву марки 1545К системы Al-Mg-Sc, как основному конструкционному материалу для изготовления сварных емкостей (топливных баков) современных ракетоносителей и разгонных блоков. Из-за дороговизны скандия возникла необходимость замены его на более дешевый компонент, влияние на свойства сплавов которого не уступает скандию. Таким элементом является гафний. Гафний важен в металлургии – для улучшения механических и физико-технических свойств других металлов, для получения специальных жаростойких  сталей и твердых сплавов. Тугоплавкость, способность быстро поглощать и отдавать тепло делают гафний перспективным конструкционным материалом в производстве ракетной техники и авиации [3]

Для исследований были отлиты слитки с массовой долей химических элементов:Al-5%Mg-0,3%Zr; Al-4,7%Mg-0,35%Zr-0,05%Sc; Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf; Al-4,7 %Mg-1 %Hf; Al-4,7 %Mg-0,12 %Sc-0,3 %Hf-0,1 %Zr-0,3 %Mn; Al-4,7 %Mg-0,3 %Hf-0,3 %Zr-0,3 %Mn [4].

Для исследования влияния циркония и скандия на сплавы системы Al-Mg были получены сплавы с массовой долей компонентов:

- Al-5 %Mg-0,3 %Zr;

- Al-4,7 %Mg-0,35 %Zr-0,05 %Sc.

На рисунке 1 представлены микроструктуры сплавов, полученные на сканирующем электронном микроскопе.

Микрорентгеноспектральный анализ сплавов показал, что все легирующие элементы вошли в алюминиевый твердый раствор. Первичные кристаллы циркония и скандия не были обнаружены.

На следующем этапе работ для определения температур отжига сплавов с использованием программы “Thermo-Calc” были построены политермические разрезы исследуемых сплавов (рисунки 3.4и 3.5).

Целью отжига было получить дисперсные частицы Al3Zr в сплаве                          Al-5 %Mg-0,3 %Zr и частицы Al3(Sc,Zr)  в сплаве Al-4,7 %Mg-0,35 %Zr-0,05 %Sc, которые должны привести к упрочнению.

| а | б |
| --- | --- |
| а - Al-5 %Mg-0,3 %Zr; б - Al-4,7 %Mg-0,35 %Zr-0,05 %Sc. Рис. 1 – Микроструктура сплавов в литом состоянии |  |

Для определения оптимальных параметров отжига были построены кинетические кривые зависимости твердости от температуры. Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2 – Значения твердости после отжига в течение одного часа при разных температурах

Согласно графику, представленном на рисунке 3.6 была выбрана оптимальная температура отжига равная 450 °С.

Далее на лабораторном прокатном стане УСП – 133 из слитков сплавов Al-5 %Mg-0,3 %Zr и Al-4,7 %Mg-0,35 %Zr-0,05 %Sc получали листы толщиной 3 мм и 1 мм по следующей технологии:

1 Отжиг плоского слитка толщиной 14 мм при температуре 450 С в течение 3 часов;

2 Фрезеровка слитка до толщины 13 мм;

3 Прокатка слитка с толщины 13 мм до 7 мм с обжатием 0,5 мм за проход;

4 Разрезка полученного листа на две части;

5 Отжиг двух полученных листов при температуре 250 С в течение 10 мин;

6 Холодная прокатка листов с толщины 7мм до толщины 1 мм и 3 мм при обжатии 0,15 мм за проход.

На рисунке 3 представлены микроструктуры листов из сплава Al-5 %Mg-0,3 %Zr после прокатки.

| а | б |
| --- | --- |
| а – лист толщиной 1 мм; б – лист толщиной 3 мм. Рис. 3– Микроструктуры листа из сплава Al-5 %Mg-0,3 %Zr в поперечной плоскости прокатки |  |

Средняя толщина волокон в листе толщиной 1 мм из сплава Al-5 %Mg-0,3 %Zr составляет (2,2±0,1) мкм, в листе толщиной 3 мм – (2,8±0,2) мкм.

Далее на рисунке 4 представлены микроструктуры листов из сплава Al-4,7 %Mg-0,35 %Zr-0,05 %Sc.

| а | б |
| --- | --- |
| а – лист толщиной 1 мм; б – лист толщиной 3 мм. Рис. 4 – Микроструктуры листа из сплава Al-4,7 %Mg-0,35 %Zr-0,05 %Sc в поперечной плоскости |  |

Средняя толщина волокон в листе толщиной 1 мм  из сплава                                   Al-4,7 %Mg-0,35 %Zr-0,05 %Sc составляет (2,2±0,1) мкм, в листе толщиной 3 мм – (2,9±0,2) мкм.

Механические свойства листов оценивали по результатам измерений твердости по Виккерсу. Результаты представлены на рисунке 5.

HV

а

HV

б

а – лист толщиной 1 мм;

б – лист толщиной 3 мм.

Рис. 5 – Зависимость твердости листов от температуры отжига

при времени выдержки 1 ч.

Для исследования влияния гафния на сплавы системы Al-Mg были получены слитки с массовой долей компонентов:

- Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf;

- Al-4,7 %Mg-1 %Hf.

Гафний вводили в количестве не более одного процента (необходимо было после литья получить пересыщенный твердый раствор на основе алюминия). Важно было узнать влияние гафния на сплавы системы Al-Mg. На рисунке 6 представлена твердость листов из сплавов системы Al-Mg с различным содержанием Hf после отжига при 150 °С.

HV

Рис. 6 – Твердость листов из сплавов системы Al-Mg с различным содержанием Hf после отжига при 150 °С

Из графика видно, что при введении гафния и увеличении его концентрации твердость сплавов увеличивается.

После отжига при температуре 300 ºС и разном времени выдержки были проведены измерения твердости по Виккерсу. Результаты представлены на рисунке 7.

HV

Рис. 7 – Зависимость твердости слитков из сплавов системы Al-Mg-Hf после отжига при температуре 300 ºС

Целью отжига было получить дисперсные частицы Al3Hf. Согласно графику (рисунок 6) показано, что упрочнения не произошло. Для определения продуктов распада алюминиевого твердого раствора, проводились исследование микроструктуры сплавов на электронном сканирующем микроскопе TESCAN VEGA LMH.

Микроструктуры слитков из сплавов Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf и Al-4,7 %Mg-1 %Hf после отжига при температуре 300 °С представлены на рисунке 8

а                                                                 б

а – сплав Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf;

б – сплав Al-4,7 %Mg-1 %Hf.

Рис. 8 – Микроструктуры слитков после отжига при температуре 300°С

На лабораторном прокатном стане УСП – 133 из слитков сплавов Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf и Al-4,7 %Mg-1 %Hf получали листы толщиной по ране указанной технологии:

Микроструктуры листов из сплава Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf и Al-4,7 %Mg-1 %Hf представлены на рисунках 9 и 10.

а                                                                 б

а - поперечная плоскость;

б – продольная плоскость.

Рис. 9 – Микроструктура листа из сплава Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf

а                                                      б

а - поперечная плоскость;

б – продольная плоскость.

Рис. 10 – Микроструктура листа из сплава Al-4,7 %Mg-1 %Hf

Средняя толщина волокон в листе сплава Al-4,7 %Mg-0,5 %Hf вдоль прокатки составляет (2,2±0,2) мкм, поперек – (2,3±0,2) мкм. В листе сплава Al-4,7 %Mg-1 %Hf средняя толщина волокон вдоль прокатки -(2,1±0,3) – (2,3±0,1) мкм.

На основе проведенных выше экспериментов были подобраны следующие составы сплавов с массовой долей компонентов: Al-4,7 %Mg-0,12 %Sc-0,3 %Hf-0,1 %Zr-0,3 %Mn; Al-4,7 %Mg-0,3 %Hf-0,3 %Zr-0,3 %Mn

Слитки были прокатаны по указанной ранее технологии [4] и далее были определены механические свойства сплавов, представленные в таблице 1 и 2 [4].

Таблица 1

Механические свойства листов из сплавов при испытании на одноосное растяжение

| Сплав | Режим отжига, ºС | σ0,2 МПа | σв, МПа | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист толщиной 3 мм |  |  |  |  |
| Al-4,7 %Mg-0,3 %Hf-0,3 %Zr-0,3 %Mn | 150, 1 час | 310±5 | 390±5 | 8±0,5 |
| Al-4,5 %Mg-0,12 %Sc-0,3 %Hf-0,1 %Zr-0,3 %Mn |  | 320±5 | 380±5 | 5,5±0,5 |
| 1545К |  | 290±5 | 330±5 | 3,0±0,5 |
| Лист толщиной 1 мм |  |  |  |  |
| Al-4,7 %Mg-0,3 %Hf-0,3 %Zr-0,3 %Mn | 150, 1 час | 370±5 | 440±5 | 9,5±0,5 |
| 1545К |  | 310±5 | 360±5 | 4,0±5 |

Таблица 2

Механические свойства листов из сплавов при испытании на одноосное растяжение

| Сплав | Режим отжига, ºС | σ0,2 МПа | σв, МПа | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al-4,5 %Mg-0,12 %Sc-0,3 %Hf-0,1 %Zr-0,3 %Mn | 150, 1 час | 320±5 | 380±5 | 5,5±0,5 |
| 1545К |  | 290±5 | 330±5 | 3,0±0,5 |
| Al-4,5 %Mg-0,12 %Sc-0,3 %Hf-0,1 %Zr-0,3 %Mn | 200, 1 час | 320±5 | 390±5 | 6,0±0,5 |
| 1545К |  | 290±5 | 330±5 | 4,0±5 |
| Al-4,5 %Mg-0,12 %Sc-0,3 %Hf-0,1 %Zr-0,3 %Mn | 300, 30 мин | 310±5 | 370±5 | 6,5±0,5 |
| 1545К |  | 270±5 | 310±5 | 6,0±0,5 |

Выводы

- Исследованы закономерности формирования структуры и свойств листов из сплавов на основе системы Al-Mg с добавками Sc, Hf, Zr и Mn. Установлено, что добавка гафния в сплаве типа 1545К является эффективными модификатором зерна в слитке и приводит к упрочнению сплавов системы Al-Mg при содержании Hf 0,1-0,3 %.

- Показана возможность снижения концентрации скандия за счет введения добавки гафния и увеличения концентрации циркония в сплаве Al-4,7 %Mg-0,3 %Mn без уменьшения характеристик прочности и пластичности листов.

- Предложен сплав для дальнейшего исследования с пределом прочности 440±5 МПа, пределом текучести 370±5 и относительным удлинением 9,5±0,5. Механические свойства сплава при этом увеличиваются на 10-15 %, а цена снижается на 30 % по сравнению со сплавом 1545К..

Литература

- ИП RU 2343218 C1 МПК C22С21/08; Акционерное общество открытого типа "Всероссийский институт легких сплавов", Открытое акционерное общество «Композит» (ОАО «Композит»). Криогенный деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия, 2009;

- Валиев Р.З. Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. – М.: Логос, 2000. 272 с;

- Алюминий и его сплавы: Учебное пособие / Сост. А.Р.Луц, А.А. Суслина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 81 с.:ил.

- Магистерская диссертация "Исследование закономерностей формирования структуры и свойств листов из сплавов на основе системы Al-Mg с добавками Sc, Zr, Hf и Mn", Сидорович А.Е., Москва, НИТУ "МИСиС", 2015