Влияние МГД-перемешивание на структуру алюминиевого сплава при его направленной кристаллизации в тигле

Хрипченко С.Ю.; Деннисов С.Ю.; Долгих В.М.; Колесниченко И.В.

ФГБУН ИМСС УрО РАН, г. Пермь

МГД-перемешивание жидкого металла применяется в металлургическом производстве при приготовлении сплавов, а также в литейных технологиях при кристаллизации металла и является современной технологией мирового уровня,  которая позволяет реализовать:

1. Большую эффективность процесса получения, а также большую степень гомогенизации сплавов и литой  структуры;

2. Cоздание однородной мелкозернистой структуры твердых растворов, уменьшение удельной доли, а также измельчение и равномерное распределение вторых (интерметаллидных) фаз; и другие полезные свойства отливаемого металла. Мелкозернистая однородная структура слитка позволяет снизить брак по трещинам, обрывам, расслоениям, характерным при высоких степенях деформации металла с грубозернистой структурой при производстве изделий путем экструзии и горячей пластической деформации, а так же применять жидко твердую штамповку

Очевидно, что топология перемешивающего течения и его интенсивность играют важную роль в этом процессе.

Для управления металлургическим процессом литья слитков с улучшенными свойствами важно организовывать перемешивание заданной топологии, интенсивности и уметь управлять формой фронта кристаллизации слитка, поэтому необходимо уметь воздействовать объемными силами  на жидкий металл при его затвердевании. Наиболее простым способом реализации этого процесса является проведение кристаллизации жидкого алюминиевого сплава в цилиндрическом тигле помещенном в МГД-перемешиватель создающий бегущее и вращающееся магнитное поле. МГД-перемешивание измельчает дендриты превращая их в мелкие зерна.[ 1,2]..

Для изучения влияния МГД-перемешивания на структуру и свойства кристаллизующегося металла. Были проведены численные и физические эксперименты моделирующие процесс направленной кристаллизации жидкого алюминия в цилиндрическом тигле в процессе его  МГД-перемешивания.

МГД-перемешивание расплава алюминиевого сплава осуществляет однородное распределение вводимых добавок и гомогенизацию сплава, а также создание однородной мелкозернистой структуры слитков и равномерное распределение вторых (интерметаллидных) фаз.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-08-96002 р_урал_а

Литература

1. Y. Takado, H. Nakaya, S. Shimasaki, S. Taniguchi Effect of electromagnetic stirring on fabrication of Al-Si semi-solid slurry by the cup cast method. Proc. Of 8-th Int. Conf. on Fundamental and Applied MHD. Borgo (France), (2011), pp. 853-857.

2. Борисов В. Г. Управление структурой слитков из алюминиевых сплавов в процессе непрерывного литья с МГД-перемешиванием затвердевающего расплава // Цветные металлы. 2001. № 9/10.