УДК 669.017:669.71:621.774

Перспективы применения высокопрочного алюминиевого сплава 1933Т33 в типовых конструкциях необитаемых подводных аппаратов (НПА)

Овштейн Е.И.1; Сычева Т.И.1; Пантелеева Е.И.1; Вахромов Р.О.2; 
Ткаченко Е.А.2;

gidropribor@info.ru

1ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор», г. Санкт-Петербург

2ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

Аннотация:

В работе рассмотрена возможность внедрения высокопрочного алюминиевого сплава 1933Т33 для изготовления корпусно-механических частей (КМЧ) НПА. Проведено исследование прочностных и коррозионных свойств сплава 1933Т33, параметров обработки полуфабрикатов резанием

Ключевые слова:

необитаемые подводные аппараты, высокопрочные алюминиевые сплавы, механические характеристики, обработка резанием

Применение необитаемых подводных аппаратов (НПА) является перспективным направлением развития морской техники. К числу наиболее актуальных сфер использования НПА можно отнести: обзорно-поисковые, геологоразведочные, подледные работы, океанографические исследования. Типовые конструкции НПА представлены на рисунке 1.

При выборе материала для изготовления КМЧ НПА необходимо учитывать особенности эксплуатации аппаратов. Наиболее важные требования, предъявляемые к материалам: высокая прочность, коррозионная стойкость, минимальный удельный вес, иногда немагнитность. Основными конструкционными материалами для изготовления КМЧ НПА в настоящее время являются алюминиевые сплавы следующих систем: Al-Mg, Al-Zn-Mg.

Рис. 1 – Типовые НПА

- Сплавы системы Al-Mg – Наибольшее распространение получили сплавы АМг6, АМг61. Прочностные свойства сплавов находятся на сравнительно невысоком уровне, сплавы применяются для изготовления НПА, работающих в условиях гидростатического давления не более 4,0-4,5МПа.

### - Сплавы системы Al-Zn-Mg – Наибольшее распространение получил сплав В48-4 в закаленном и искусственно состаренном состоянии Т1. Сплав высокопрочный, но имеет повышенную склонность к коррозии под напряжением. Применяется для изготовления глубоководных НПА.

### В связи с повышением требований, предъявляемых к перспективным НПА в процессе эксплуатации, возникла потребность в новых высокопрочных коррозионностойких материалах для изготовления КМЧ. В статье приводятся данные о работе, выполненной ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» и ФГУП «ВИАМ», по оценке возможного использования в конструкциях НПА высокопрочного алюминиевого сплава 1933 системы Al-Zn-Mg-Cu. Известно, что сплавы данной системы при высоких прочностных характеристиках обладают низкой коррозионной стойкостью. ФГУП «ВИАМ» был подобран режим старения Т33 [1,2], который (в отличие от серийных смягчающих режимов Т2 и Т3) позволил повысить коррозионную стойкость при сохранении достаточно высокого уровня прочностных характеристик (предел текучести 0,2 не менее 380МПа).

### В рамках работы изготовлена и исследована опытная и опытно-промышленная  партия полуфабрикатов из сплава 1933 с новым режимом старения Т33 [3]: прессованные трубы ø540/ø420х1300мм, ø410/ø290х1500мм, ø330/ø250х2000мм (следует отметить, что ранее прессованные трубы из сплава 1933 не выпускались, в процессе работы проходило освоение их изготовления); прессованные прутки ø200х1500мм, ø140х1500мм, ø120х1500мм; поковки ПД-1071 ø540х200мм, ПД-962А ø410х200мм, ПД-1186 ø330х150мм. Перечень полуфабрикатов составлен на основании анализа конструкции типовых НПА и в соответствии с возможностями оборудования металлургического предприятия.

На базе ФГУП «ВИАМ» проведено исследование  механических и коррозионных свойств полуфабрикатов.

Микроструктурный анализ  показал, что  опытно-промышленные полуфабрикаты из сплава 1933Т33 имеют типичную для каждого вида полуфабриката зеренную структуру: прессованные прутки- преимущественно нерекристаллизованную (рисунок 2а), прессованные трубы и поковки – преимущественно полигонизованную (субзеренную) с размером субзерна 2-3 мкм (рисунки 2б и 2в, соответственно).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 2  Типичная микроструктура опытно-промышленных полуфабрикатов (продольные шлифы): прессованные прутки (а), прессованные трубы (б),  поковки (в). Травление в реактиве Келлера.

Проведены электронномикроскопические исследования упрочняющих выделений η΄и η-фаз  внутри и на границах зерна. (рисунок 3). Старение по режиму Т33 приводит к интенсивному распаду пересыщенного алюминиевого твердого раствора с образованием η΄ и η(MgZn2) -фаз, равномерно распределенных по объему зерна с высокой плотностью  (рисунок 3 а). Выделения по границам субзерен декорируют всю площадь субграниц, образуя прерывистые цепочки частиц размером 30  нм (рисунок 3 б). На высокоугловых границах наблюдаются отдельные как крупные (до 40 нм) так и мелкие выделения (рисунок 3 в).

Небольшая разница в характере распада по границам зерен не влияет на ширину зоны, свободной от выделений, которая составляет ≈ 25 нм.

Установленные  особенности тонкой структуры полуфабрикатов из сплава 1933 в состоянии Т33 обуславливают высокий уровень характеристик коррозионной стойкости (склонность к межкристаллитной и расслаивающей коррозии практически отсутствует).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 3  Тонкая структура труб из сплава 1933 Т33: выделения упрочняющих η΄, η(MgZn2) – фаз в объеме зерна (а), на субграницах (б) и границах (в); (б) и (в) -темнопольные изображения.

### Испытания образцов на растяжение показали (таблица 1),что у прутков и труб наблюдается присущий всем упрочненным прессованным полуфабрикатам пресс-эффект – прочностные свойства в продольном направлении на 40-50МПа выше, чем в хордовом. Уровень прочностных свойств у поковок несколько  ниже, чем у прессованных полуфабрикатов, но он практически одинаков во всех направлениях относительно волокна.

### В ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» дополнительно исследовались механические свойства в центральной зоне поковок ПД-1186 толщиной 150мм. Работами, проведенными ФГУП «ВИАМ» установлена допустимая толщина поковок при закалке – 80мм [4]. Испытания  показали,   что  у   поковки   ПД-1186  толщиной   150мм  в центральной зоне уровень свойств падает ниже требуемых значений (0,2 не менее 380МПа) (таблица 2).

Таблица 1

Механические свойства полуфабрикатов, средние значения

| Полуфаб-рикат | Направле-ние | Е, ГПа | 0,2, МПа | В, МПа | δ5, % | σВН, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прутки | Долевое | 69,5 | 460 | 512 | 14 | 715 |
|  | Хордовое |  | 410 | 475 | 10 | 645 |
| Трубы ø330/ø250мм | Долевое | 71,0 | 455 | 495 | 16,0 | 705 |
|  | Хордовое |  | 430 | 470 | 12,5 | 660 |
| Трубы ø410/ø290мм ø540/ø420мм | Долевое |  | 447 | 500 | 15,5 | 715 |
|  | Хордовое |  | 425 | 475 | 9,5 | 705 |
|  | Радиальное |  | 435 | 475 | 12 | 695 |
| Поковки ø330×150мм | Радиальное | 70,3 | 395 | 460 | 12 | 640 |
|  | Хордовое |  | 400 | 465 | 10 | 640 |
|  | Высотное |  | 390 | 443 | 9,5 | 615 |
| Поковки ø410×200мм ø540×200мм | Радиальное |  | 390 | 455 | 10,5 | 645 |
|  | Хордовое |  | 395 | 455 | 11 | 645 |
|  | Высотное |  | 395 | 455 | 8 | 610 |

Таблица 2

Механические свойства в центре поковки, средние значения

| Полуфабрикат | Направление | 0,2, МПа | В, МПа | δ5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поковка ø330×150мм | Радиальное | 383,9 | 449,0 | 10,57 |
|  | Хордовое | 374,1 | 433,1 | 8,06 |
|  | Высотное | 384,6 | 440,7 | 6,80 |

Для увеличения прокаливаемости и, соответственно, расширения номенклатуры массивных полуфабрикатов, соотношение Zn:Mg должно быть ≥4,1[5], в полученных полуфабрикатах это соотношение составило 3,33-3,89 (в пределах ОСТ 1090026 Zn:Mg может быть 2,81-4,375). При невозможности выдержки данного соотношения термическую обработку следует проводить на предварительно проточенных поковках.

### Исследовано влияние кратковременных нагревов на механические свойства при растяжении на заготовках, вырезанных из труб в хордовом направлении. Хордовое направление выбрано как наиболее нагруженное в типовой цилиндрической конструкции НПА в условиях всестороннего сжатия с наименее благоприятным (поперечным) расположением образца относительно волокон в прессованной трубной заготовке. После проведения нагревов определены механические свойства (таблица 3). Снижение прочностных характеристик до значений ниже установленных происходит после нагрева в диапазоне температур    180-2000С. Таким образом, для   прочных   корпусных конструкций технологический нагрев более 1800С недопустим, так как при дальнейшем повышении температуры идет разупрочнение материала.

Таблица 3

Механические свойства хордовых образцов из трубы после кратковременных нагревов, средние значения

| Температура нагрева, 0С | Время нагрева | Механические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σВ , МПа | σ0,2 , МПа | δ5 , % | НВ |
| 20 | - | 485,0 | 443,0 | 10,44 | 148 |
| 100 | 1 час | 498,9 | 458,3 | 8,82 | 148 |
| 180 | 1 час | 477,6 | 425,3 | 9,98 | 138 |
| 200 | 1 час | 418,0 | 342,6 | 11,91 | 114 |
| 250 | 1 час | 329,7 | 224,7 | 11,98 | 89,7 |
| 300 | 1 час | 283,2 | 134,1 | 16,22 | 62,4 |
| 350 | 1 час | 358,9 | 182,4 | 17,98 | 76,3 |
| 400 | 1 час | 457,4 | 289,1 | 15,87 | 101 |
| 450 | 1 час | 437,6 | 274,0 | 13,11 | 101 |

### Проведенные коррозионные испытания показали, что полуфабрикаты из сплава 1933Т33 не склонны к межкристаллитной коррозии, склонность к расслаивающей коррозии составляет 3балла, а критическое напряжение при испытаниях на коррозионное растрескивание σкр более 245МПа. По результатам испытаний можно сделать вывод, что сплав обладает достаточно высокой коррозионной стойкостью.

### В условиях ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» были проведены работы с целью определения опытным путем обрабатываемости полуфабрикатов из сплава 1933Т33, возможного влияния остаточных напряжений на геометрию деталей и разработка мероприятий по уменьшению их последствий. За основу взяты режимы резания, назначаемые для сплава В48-4Т1, при проведении токарных, фрезерных и расточных операций использован инструмент из быстрорежущей стали  Р6М5, Р18 и твердосплавный инструмент марок ВК6М, ВК8.

Механически обрабатывались:

- опытные цилиндрические тонкостенные корпуса трех типоразмеров ø534/ø516мм, длиной 564мм; ø400/ø388мм, длиной 400мм; ø325/ø313мм, длиной 400мм.

-  типовые корпуса НПА ø532,5 мм и ø325 мм.

В качестве заготовок  использованы металлургические полуфабрикаты двух видов:

-трубы прессованные крупногабаритные трех типоразмеров: ø540/ø420мм, ø410/ø290мм, ø330/ø250мм;

- поковки ø410х200мм и ø330х150мм;

### В результате выполнения работ установлено:

### - При изготовлении деталей из крупногабаритных кованых полуфабрикатов возникают значительные поводки и коробление при механической обработке, величина коробления цилиндрических деталей после черновой обработки достигала 2 мм на диаметр;

### - При токарной обработке тонкостенных корпусов на высоких скоростях в зоне резания возникал нагрев детали выше 40-450С, что приводило к отклонению формы детали (допуск круглости) до 0,5 мм на диаметр;

### - Из-за коробления не удалось выдержать допуск на размер  внутренних и наружных диаметров по 9 квалитету;

- Для обеспечения требуемой точности размеров чистовую токарную обработку тонкостенных деталей проводили на малых скоростях и глубине резания, что привело к более высокой трудоемкости по сравнению с освоенными полуфабрикатами.

На основании проведенных опытных работ сделаны выводы:

- При окончательной токарной обработке тонкостенных цилиндрических корпусов категорически не допустим нагрев детали более 400С, что отличается от рекомендаций ФГУП «ВИАМ» для крупногабаритных массивных полуфабрикатов (при окончательной обработке резанием не допускается нагрев детали до температуры выше 1000С) [6]. Для понижения температуры необходимо применение специальных СОЖ (смазывающе-охлаждающих жидкостей), способствующих охлаждению и снижению трения в зоне резания;

- Для снижения влияния перераспределения остаточных напряжений между операциями предварительной и окончательной обработки ввести операцию вылеживания заготовки сроком не менее 3-х суток;

- Межоперационное вылеживание деталей следует производить в вертикальном положении, стараясь  избегать резких перепадов температуры окружающей среды;

- На окончательную чистовую обработку деталей (ø532мм) с учетом коробления после черновой обработки рекомендуется оставлять припуск до 1 мм на диаметр;

- Между операциями предварительной и окончательной механической обработки для снятия внутренних напряжений рекомендовано опробовать операцию отпуска (нагрев  до 1500С, время выдержки до 1 часа).

-  Для снижения остаточных закалочных напряжений кованых полуфабрикатов из сплава 1933 необходимо снижение скорости охлаждения при закалке, что достигается использованием в качестве охлаждающей среды горячей воды или раствора полимера [4,5].

### Для оценки эффективности применения сплава 1933Т33 в типовых конструкциях НПА проведены предварительные и поверочные прочностные расчеты [7,8]. Расчеты показали, что наибольший эффект от применения сплава 1933Т33 возможен в двух случаях:

### - снижение массогабаритных характеристик (снижение массы, увеличение плавучести и внутренних объемов НПА). При расчетном давлении 60 кг/см2 для типового НПА ∅534,4мм замена сплава АМг6 дает выигрыш в массе 34-36%. При замене сплава В48-4Т1 выигрыш в массе до 14% в зависимости от конструкции корпуса (несмотря на высокую прочность сплава 1933Т33 небольшой выигрыш в массе получается из-за высокой плотности  – 2,83г/см3);

### - повышение прочности и увеличение глубины постановки НПА. 	Для НПА ∅325мм при замене АМг6 расчетное давление может быть увеличено с 60 кг/см2 до 98 кг/см2. Для НПА ∅532,5мм с расчетным давлением 14,7МПа (150 кг/см2) можно увеличить глубину эксплуатации НПА до 1500м, тем самым заменить КМЧ из дорогостоящего титанового сплава для глубин от 600м до 1500м.

### Заключение. В ходе выполнения работы освоено производство полуфабрикатов – прессованных труб, прутков и поковок из сплава 1933Т33 с новым режимом термической обработки Т33 и заданными механическими и коррозионными свойствами. Опробована обработка полуфабрикатов резанием с изготовлением корпусов в промышленных условиях. Выполнен прочностной расчет для оценки эффективности применения сплава 1933Т33 в типовых конструкциях НПА. Выполненная работа показала, что высокопрочный алюминиевый сплав 1933Т33 возможно использовать для изготовления высоконагруженных КМЧ НПА, эксплуатирующихся в агрессивных средах (морская вода), это позволит снизить массогабаритные характеристики и увеличить сроки эксплуатации НПА.

Литература

1 Научно-технический отчет «Получение опытно-промышленной партии полуфабрикатов из высокопрочного термоупрочняемого алюминиевого сплава с пределом текучести 𝜎0,2≥380МПа», шифр «Сплав-39», этап 2, часть 1, ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор», г. Санкт-Петербург, 2013г., инв. № 100935

2 Научно-технический отчет «Получение опытно-промышленной партии полуфабрикатов из высокопрочного термоупрочняемого алюминиевого сплава с пределом текучести 𝜎0,2≥380МПа», шифр «Сплав-39», этап 2, часть 2, ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор», г. Санкт-Петербург, 2013г., инв. № 101154

3 Научно-технический отчет «Разработка научно-технической документации на изготовление и поставку опытно-промышленной партии полуфабрикатов из высокопрочного термоупрочняемого алюминиевого сплава для НПА», шифр «Сплав-39», этап 3, ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор», г. Санкт-Петербург, 2014г., инв. № 101391

4 Антипов В.В., Сенаторова.О.Г., Ткаченко Е.А., Вахромов Р.О. Алюминиевые деформируемые сплавы// Авиационные материалы и технологии, сборник статей под общ. ред. Каблова Е.Н., ФГУП «ВИАМ», -М.:ВИАМ, 2012. С.167-182.

5 Вахромов Р.О., Ткаченко Е.А., Попова О.И., Милевская Т.В.  Обобщение опыта применения  и оптимизация технологии изготовления полуфабрикатов из высокопрочного алюминиевого сплава 1933 для силовых конструкций современной авиационной техники// Авиационные материалы и технологии. 2014. №2. С.34-39.

6 Итоговый научно-технический отчет по этапу 3 «Разработка научно-технической документации на изготовление и поставку опытно-промышленной партии из полуфабрикатов из высокопрочного алюминиевого сплава для НПА»  Приложение Е «Технологические рекомендации» инв. № 34.3.255-12-14.

7 Методика по расчету прочности и несущей способности цилиндрических и конических корпусов глубоководных аппаратов, Технический отчет ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 1987, инв. № 42419.

8 Расчет прочности и устойчивости цилиндрических оболочек. Проектный модуль  USTO. Технический отчет ЦНИИ "Гидроприбор"   N713-21,1989.