Термомеханическая обработка сплава 1370 при изготовлении герметичных корпусов гироскопических устройств

Даммер В.Х. 1, Колобнев Н.И.2, Кириллов В.А. 1

1 АО «Научно-производственный центр «Полюс», г. Томск;

2ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва

При изготовлении герметичных корпусов гироскопических устройств применяют свариваемые алюминиевые сплавы пониженной прочности типа АМг6. Повышение прочностных свойств используемого материала позволит снизить массу, повысить надежность и срок эксплуатации устройств.

При этом материал должен обеспечивать герметичность  сварных соединений, высокую точность изготовления деталей и стабильность их размеров в течение длительного времени в условиях значительных механических нагрузок и обладать способностью к глубокой холодной вытяжке. Этим требованиям удовлетворяет термически упрочняемый сплав 1370 разработки ФГУП ВИАМ [1, 2].

Свариваемый алюминиевый сплав 1370 системы Al–Mg–Si–Cu, представляет перспективный конструкционный материал для изделий авиационной техники. Полуфабрикаты (листы, плиты и  прессованные профили) из сплава 1370Т1  имеют прочностные свойства и ресурсные характеристики на том же уровне, что и для аналогичных полуфабрикатов из сплавов типа Д16чТ, а по пределу текучести и сопротивлению различным видам коррозии превосходят их. Высокая технологическая пластичность при холодной деформации и повышенные прочностные свойства при температурах до 150 С позволили использовать листы из сплава 1370 на передних кромках крыла и оперения стабилизатора самолета Ан-148 [ 2].

При разработке технологии изготовления герметичных корпусов гироскопических устройств из сплава 1370 использовали листы толщиной 1,2 мм и плиты толщиной 12-30 мм, поставляемые ОАО «КУМЗ».

Механические и технологические свойства алюминиевых сплавов во многом зависят от режимов термической обработки. Рекомендуемые режимы термической обработки сплава 1370 по ТУ 1.804-344–2006 необходимо проводить по режиму: температура закалки (530 – 540) °С, охлаждение в воде, старение (180 ± 5) °С, 8 – 12 часов, гарантируют получение требуемого уровня  механических свойств.

Для снижения закалочных напряжений применяют мягкое охлаждение в горячей воде с температурой 75 - 80 °С, но даже в этом случае возникают растягивающие напряжения 11 кгс/см2 после естественного старения, а после искусственного старения 7 – 8 кгс/см2.

В процессе механической обработки корпусных деталей после указанной выше термической обработки заготовок, многие размеры выходят  за пределы допуска более чем на 0,1 мм.

Наряду с оптимизацией режимов механической обработки на станках с ЧПУ были проведены многочисленные эксперименты термообработки по различным режимам, варьируя температурой закалки и скоростью охлаждения заготовки.

Наилучшие результаты получены после термообработки по следующему режиму:

Нагрев под закалку при пониженной температуре 500 – 510 °С с   увеличенной выдержкой до 1,5 часа, охлаждение в масле при температуре 20 °С. Продолжительность переноса из печи в закалочный бак не более 5 с. Старение проводилось при температуре 180° в течение 10 – 12 часов.

Корпусные детали после механической обработки заготовок, термообработанные по указанному выше режиму соответствовали требованиям чертежей.

Корпус гироскопа состоит из собственно корпуса сложной формы из плиты и кожуха полусферической формы (рис. 1). Его герметичность достигается электронно-лучевой сваркой.

а                               б

в                                  г

д

Рис. 1 – Корпус из плиты (а, б), кожух из листа после вытяжки (в, г),

и  сварной корпус гироскопа (д).

Для придания материалу кожуха высокой пластичности, необходимой при вытяжке, листовая заготовка закаливается на твердый раствор. После вытяжки проводится старение на высокую прочность, при этом для получения требуемой кривизны сферической поверхности кожух остается надетым на пуансон.

Для обеспечения требуемой точности размеров корпуса разработана технология, снижающая остаточные напряжения в детали. Во-первых, до минимума (505 °С) уменьшена температура нагрева заготовки под закалку. Во-вторых, для уменьшения закалочных напряжений  заготовки охлаждали не в воде, а в масле. В-третьих, для снижения и симметрии остаточных напряжений заготовка дисковой формы после закалки вращается вокруг оси симметрии со скоростью, при которой напряжения в материале под действием центробежных сил достигают предела текучести и происходят микропластические деформации.

Рассмотрим напряженное состояние вращающегося кольца. В случае только упругих деформаций справедливо уравнение равновесия изотропного твердого тела [3]

,	(1)

где E – модуль Юнга; – коэффициент Пуассона; u – векторное поле смещений при деформации; f – объемные силы (при вращении – центробежная сила, действующая на единицу объема).

Будем считать кольцо достаточно плоским, чтобы сдвиговые осевые компоненты urz деформаций были незначительными по сравнению c тангенциальными u и радиальными urr. Тогда в цилиндрических координатах для вращающегося с угловой скоростью  кольца уравнение (1) запишется следующим образом:

,	(2)

где  — плотность материала кольца.

Решение этого уравнения имеет вид

(3)

где a и b — постоянные интегрирования, определяемые из граничных условий.

Радиальная и тангенциальная составляющие относительной деформации соответственно

(4)

В качестве граничных условий примем значения нормальных составляющих тензора напряжений на внутренней и наружной поверхностях детали. По закону Гука

(5)

где коэффициент Ламэ

.	(6)

Осевые деформации найдем из условия отсутствия осевых напряжений в плоском кольце

.	(7)

Подставляя уравнения (4) и (6) в уравнение (5), получаем

или

(8)

Решением системы уравнений

где rr min и rr max — радиальные компоненты тензора напряжений на внутренней rmin и наружной rmax поверхностях рассматриваемого кольца соответственно, определяются постоянные a' и b' :

(9)

Окончательно напряжения в рассматриваемом кольце

;

(10)

.

Радиальные смещения можно определить, выразив a и b через a' и b' из (9) и подставив их в (3). Есть и более короткий способ – согласно (4) по закону Гука

.	(11)

В рассматриваемом случае радиальные напряжения на граничных цилиндрических поверхностях кольца отсутствуют:

.	(12)

При этом уравнения (10) значительно упрощаются:

;	(13)

.	(14)

Подставляя (13) и (14) в (11), получаем

.	(15)

Из радиальных зависимостей (13) – (15) для алюминиевого кольца размерами rmin = 17,5 мм и rmax = 159 мм (рис. 2), вращающегося с частотой 11 000 об/мин (μ = 0,3; ρ = 2 700 кг/м3), видно, что тангенциальные напряжения – положительны (растягивающие), максимальны в центре кольца и монотонно убывают при удалении от него. Радиальные напряжения на внутренней и наружной цилиндрических поверхностях кольца принимают нулевые значения, внутри – положительны и имеют максимум ближе к центру. Радиальные смещения в целом увеличиваются  при удалении от центра, однако есть локальные минимум и максимум.

а	б

r, мм

σrr, σφφ, МПа

r, мм

ur, мкм

Рис. 2 – Напряженно-деформированное состояние вращающегося алюминиевого кольца при отсутствии пластического течения: 
а – радиальные (сплошная линия) и тангенциальные (штрих-пунктир) напряжения;            б –  радиальные смещения

Рассмотрим напряженное состояние кольца, пластически деформируемого при вращении под действием центробежных сил, для чего воспользуемся более общим уравнением равновесия [4]

.	(16)

Когда угловая скорость кольца достигает критического значения s, пластическая деформация происходит во всем его объеме. Условием пластического течения, когда действуют только растягивающие нагрузки, причем тангенциальные преобладают, является  = s, где s – предел текучести материала. При этом условии уравнение (17) принимает вид

.	(17)

Интегрируя это уравнение, получаем формулу радиальных напряжений во вращающемся кольце

или		(18)

.

При условии (12)

,

или		(19)

.

Критическую угловую скорость s найдем, подставив r = rmax:

.	(20)

При s = 78,4 МПа критическая частота вращения рассматриваемого кольца Ns = 30s/π = 16 730 об/мин.

При расчете деформаций кольца примем, что его пластическое растяжение происходит за счет уменьшения высоты, что связано с упомянутыми выше преобладающими плоскими растягивающими нагрузками. По закону Гука относительные деформации в этом случае

.	(21)

Радиальные смещения ur найдем интегрированием (21), подставив rr из (19):

. (22)

Для однозначного определения смещений надо задать смещение на одной из цилиндрических поверхностей кольца, например наружной. На ней действуют только тангенциальные напряжения, тогда

.	(23)

где  – пластическая относительная тангенциальная деформация материала на наружной поверхности.

Тогда (22) с учетом (23) запишется следующим образом:

. 	(24)

Какими станут напряжения и деформации в кольце после прекращения его вращения? При снятии центробежной нагрузки произойдет обратная упругая деформация, в кольце установятся радиальные напряжения, равные разности (18) и (10), тангенциальные напряжения, равные разности s и (10), и радиальные смещения, равные разности (24) и (15). При условии (12)

(25)

;

;	(26)

. 	(27)

Из радиальных зависимостей (19), (24) – (27) для рассматриваемого кольца при частоте вращения N = Ns  = 16 730 об/мин (рис. 3) видно, что, как и при отсутствии пластического течения, радиальные напряжения на внутренней и наружной цилиндрических поверхностях кольца принимают нулевые значения, внутри – положительны и имеют максимум ближе к центру. Радиальные смещения в целом увеличиваются  при удалении от центра, однако есть локальные минимум и максимум. После прекращения вращения устанавливаются радиальные сжимающие напряжения с максимумом ближе к центру. При этом остаточные тангенциальные напряжения монотонно возрастают с отрицательных в центре до положительных на периферии. Остаточные радиальные смещения везде положительны и монотонно убывают от центра к периферии.

а	б

r, мм

σrr, σφφ, МПа

r, мм

ur, мкм

Рис. 3 – Напряженно-деформированное состояние вращающегося алюминиевого кольца при наличии пластического течения: а – радиальные при вращении (сплошная линия), радиальные остаточные (штрих) и тангенциальные остаточные (штрих-пунктир) напряжения; б – радиальные смещения при вращении (сплошная линия) и остаточные (штрих)

При изготовлении корпусов контролировались внутренний и наружный диаметры кольцевых заготовок до и после разгона на частоте 17 000 об/мин. Их увеличение составляло 100 – 150 мкм внутри и 50 – 100 мкм снаружи, что согласуется с результатами проведенных расчетов и свидетельствует о пластическом течении во всем объеме заготовки.

Разработанные в НПЦ «Полюс» технологии термомеханической обработки деталей из сплава 1370 обеспечивают требуемые прочность кожуха при испытании повышенным давлением 1,7 кгс/см2, точность и стабильность размеров корпуса.

Литература

1. Н.И. Колобнев, В.В. Махсидов, С.В. Самохвалов, С.В. Сбитнева, В.И. Попов, М.Г. Курс. Влияние  деформации  после  закалки и  режимов  старения на механические и  коррозионные  свойства  сплава системы Al–Mg–Si–Cu–Zn. Авиационные материалы и технологиию № 1, 2011, 12 -  15

2. Фридляндер И.Н., Антипов В.В., Колобнев Н.И., Якомова Е.Г. Конструкционные жаропрочные алюминиевые сплавы. 75 лет. Авиационные материалы. Избранные труды  «ВИАМ» 1932-2007 г. Юбилейный научно-технический сборник. 2007. С. 172-180

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика : в 10 т. : 4-е изд., перераб. и доп. М. : Наука, 1987. Т. 7 : Теория упругости.

4. Справочник по сопротивлению материалов / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев. Киев. : Наук. думка, 1988.