Современные жаропрочные деформируемые никелевые сплавы ВИАМ

для деталей ГТД

Овсепян С.В., к.т.н.; Ломберг Б.С., д.т.н.; Бакрадзе М.М., к.т.н.; Летников М.Н.; Мазалов И.С.; Ахмедзянов М.В.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно - исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, г. Москва

Деформируемые жаропрочные никелевые сплавы играют значительную роль в газотурбостроении. С 50х годов прошлого века и по сегодняшний день - это материал ответственных и основных деталей горячей зоны (дисков и валов турбины и компрессора высокого давления (КВД), корпуса и жаровой трубы камеры сгорания, сопла и др.), определяющий технические характеристики и надежность двигателей для авиационной и ракетной техники, газотурбинных установок [1].

Сложность производства деформируемых сплавов в том, что из слитка, обладающего литой структурой с ликвацией легирующих элементов и частицами избыточных фаз, путем деформации в сочетании с термической обработкой должна быть получена заготовка детали с однородной, изотропной структурой.

Из разработанных в ВИАМ марок деформируемых сплавов сегодня более тридцати успешно применяются в серийных газотурбинных двигателях (ГТД) различного назначения. Для перспективных изделий создаются новые высоколегированные материалы, обладающие более высоким комплексом свойств.

Сплавы для дисков турбин и КВД в диапазоне рабочих температур до 850оС, должны обладать комплексом характеристик, включающих высокую кратковременную, длительную и циклическую прочность, низкую скорость распространения трещины усталости, обладать фазовой стабильностью и технологичностью при обработке давлением. Широко применяемые в промышленности дисковые сплавы ВИАМ: ЭИ698-ВД, ЭП742-ИД, ЭК79-ИД, ЭК151-ИД, а также наиболее жаропрочный, работающий до 975оС в конструкции "вал-диск-лопатка" ЭП975-ИД, не потеряли значимость и успешно используются, в том числе во вновь разрабатываемых ГТД.

В 21 веке в нашем институте созданы новые деформируемые никелевые дисковые сплавы: ВЖ175, освоенный в промышленности [2], и экспериментальный ВЖ177. Впервые в отечественной практике в сплавах применена закалка из двухфазной области. Мелкозернистая структура в сочетании с набором частиц упрочняющей ' фазы разного размера и морфологии обеспечивает одновременно высокие прочность, жаропрочность и МЦУ. Сплав ВЖ175 включен в спецификацию двигателя ПД-14, проходит опробование в состав модернизированного вертолетного двигателя ВК2500 - таблица 1.

Деформируемые дисковые сплавы ВИАМ не уступают, а по комплексу свойств и  превосходят зарубежные и отечественные гранульные жаропрочные никелевые сплавы.

Для корпуса турбины и камеры сгорания и других нагруженных узлов ГТД применяются свариваемые деформируемые никелевые сплавы, упрочняемые от 15 до 30 % масс. ' фазы.

Наиболее высокими характеристиками механических свойств при рабочих температурах до 900 оС обладает сплав ВЖ172 [3]. Суммарное содержание алюминия и титана в сплаве в нём менее 3 масс %, что обуславливает хорошую свариваемость листовых заготовок методом АрДЭС, а легирование ниобием, молибденом и цирконием обеспечивает уровень длительной прочности на 10-30 % выше, чем у серийно применяемых свариваемых материалов аналогичного назначения, как в России, так и за рубежом.

Таблица 1

Свойства жаропрочных дисковых сплавов (паспортные данные, среднее)

| Сплав | Особенности легирования Al+Ti+Nb | Растяжение при 20 оС |  |  | Жаропрочность |  |  | МЦУ σ0, N=104 ц., гладкие обр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σв | σ0,2 | δ | 650100 | 750100 | 750500 | 650 оС | 750 оС |
|  | % | МПа |  | % | МПа |  |  |  |  |
| ЭК151 | 9,8 | 1470 | 1050 | 21 | 1010 | 640 | 530 | 1090 | 1020 |
| ЭП975 | 8,7 | 1315 | 1020 | 19 | 1040 | 736 | 650 | - | 950 |
| ВЖ175 | 10,7 | 1600 | 1190 | 14 | 1050 | 640 | 525 | 1274 | 1127 |
| ВЖ177 | 13,5 | 1555 | 1005 | 16 | - | 770 | 680 | - | 930 |

При получении полуфабрикатов горячей и холодной деформацией по разработанным в ФГУП «ВИАМ» технологиям формируется стабильная мелкозернистая структура, упрочненная частицами интерметаллидных фаз и карбидами, обеспечивающая высокие прочностные характеристики сплава. Освоено промышленное производство различных полуфабрикатов: листового проката, прутков, раскатных колец, поковок - таблица 2. Также, сплав ВЖ172 рассматривается в качестве материала сварного ротора турбины.

Таблица 2

Характеристики свариваемых жаропрочных никелевых сплавов для корпусов (средние значения)

| Сплав | Траб. макс. | в20 | 100600 | 100700 | 100800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | МПа |  |  |  |
| Листы |  |  |  |  |  |
| ВЖ172 | 900 | 1450 | 930 | 630 | 235 |
| Inconel 718 | 700 | 1350 | 870 | 500 | - |
| ЭП718 | 700 | 1230 | 800 | 460 | 190 |
| Поковки и кольца |  |  |  |  |  |
| Сплав | Траб. макс. | в20 | 100650 | 100750 | σ0,2/100750 |
| ВЖ172 | 900 | 1350 | 800 | 460 | 360 |
| ЭИ698 | 750 | 1200 | 690 | 380 | 360 |

Для корпусных деталей представляет интерес также новый свариваемый сплав на основе Ni-Fe-Cr ВЖ176 для работы до 650оС с низким температурным коэффициентом линейного расширения (20-600оC = 11,8*10-6 К-1) в сочетании с высокой прочностью (в20=1375 МПа) и жаропрочностью (100600= 930 МПа) [4].

В качестве материала жаровых труб камер сгорания и других, работающих при наиболее высоких температурах, деталей ГТД сегодня используются свариваемые деформируемые жаропрочные гомогенные и слабостареющие никелевые сплавы. Степень легированности наиболее жаропрочных из них является предельной, а температура работы не превышает 1050оС. Тенденции развития ГТД требуют повышения рабочей температуры стенки жаровой трубы.

В ФГУП «ВИАМ» разработаны свариваемые сплавы системы Ni-Сo-Cr-W-Ti - ВЖ155 и ВЖ171 нового поколения [5]. Особенность в том, что они упрочняются нитридами в процессе химико-термической обработки (ХТО) - внутреннего азотирования. Сплав ВЖ171 имеет наиболее высокие свойства. Его рабочая температура достигает 1250оС. По жаропрочности он превосходит все отечественные и зарубежные материалы аналогичного назначения. При температурах свыше 1000°С сплав обладает преимуществом по длительной прочности более чем на 50% перед серийными материалами, что достигается за счет частиц нитридов, стабильных вплоть до температуры плавления. Большим преимуществом сплавов данного типа является высокая технологичность при производстве полуфабрикатов и деталей.

Успешно проводится опробование сплава ВЖ171 для производства деталей перспективных ГТД, в том числе для вертолетного двигателя [6].

Разрабатываются новые сплавы, упрочняемые внутренним азотированием. Установлено, что путем комплексного легирования Co-Ni-Cr основы переходными металлами 4 и 5 группы можно добиться повышения прочности в20 до 1200 МПа или обеспечить сочетание жаропрочности на уровне ВЖ171 с более высокой на 15-30%  прочностью - таблица 3.

Таблица 3

Характеристики свариваемых жаропрочных никелевых сплавов для высокотемпературных статорных узлов

| Марка сплава | σв20 | σ1001000 | σ1001200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МПа |  |  |
| Haynes188 | 900 | ~35 | - |
| ВЖ159 | 1100 | 30 | - |
| ВЖ155 | 540-620 | 50-55 | 15-20 |
| ВЖ171 | 830-850 | 55-70 | 19-23 |
| Экспериментальная композиция | 1005-1120 | 65 (100-500 ч) | 19 |

Таким образом, деформируемые сплавы, созданные в ВИАМ, соответствуют мировому уровню, развиваются в направлении повышения механических свойств и рабочих температур и находят применение в серийных и перспективных ГТД нового поколения.

Литература

- Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Стратегические направления развития конструкционных материалов и технологий их переработки для авиационных двигателей настоящего и будущего //Автоматическая сварка. 2013. №10. С. 23–32.

- Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М. Особенности легирования и термической обработки жаропрочных никелевых сплавов для дисков ГТД нового поколения // Авиационные материалы и технологии научно-технический сборник «ВИАМ». 2010. № 2. С. 3-8.

- Мазалов И.С., Филонова Е.В., Ломберг Б.С. Формирование структуры при деформации и термической обработке заготовок деталей из никелевого высокопрочного свариваемого сплава ВЖ172 // Труды ВИАМ. 2013. №12.

- Овсепян С.В., Ломберг Б.С., Григорьева Т.И., Бакрадзе М.М. Жаропрочный деформируемый свариваемый сплав для деталей ГТД с низким температурным коэффициентом линейного расширения //Металлург. 2013. №7. С. 61–65.

- Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М., Мазалов И.С. Высокотемпературные жаропрочные никелевые сплавы для деталей газотурбинных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 52–57.

- Быков Ю.Г., Овсепян С.В., Мазалов И.С., Ромашов А.С. Применение нового жаропрочного сплава ВЖ171 в конструкции перспективного двигателя //Вестник двигателестроения. 2012. №2. С. 246–249.