Производство заготовок дисков из высокопрочного сплава ВЖ172 для сварных конструкций ротора

Ломберг Б.С., д.т.н.; Мазалов И.С.; Бубнов М.В.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно - исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, г. Москва

Высокопрочный никелевый свариваемый сплав ВЖ172 разработан в ФГУП «ВИАМ» и паспортизован в 2007 году. Сплав превосходит существующие серийные отечественные (ЭП693, ЭП718, ЭП708) и зарубежные (Inconel 718, Waspalloy) материалы аналогичного назначения по значениям кратковременной прочности на 15 – 20 % и по длительной прочности на 10 – 30 %. Вместе с тем, сплав ВЖ172 обладает хорошей свариваемостью и высокими для данного класса материалов показателями технологической пластичности, что позволяет изготавливать различный сортамент полуфабрикатов, обеспечивая возможность широкого применения сплава в конструкции перспективных двигателей.

Сочетание механических характеристик (таблица 1), приближающихся по значениям прочности и жаропрочности при температурах 650 – 750 °С к не свариваемым дисковым сплавам (ЭП742, ЭК79, ЭИ698), и, одновременно, высокая технологичность (в первую очередь свариваемость) сплава ВЖ172, позволяют использовать этот материал для создания  сварных конструкций ротора перспективных ГТД. Применение сварных роторных конструкций позволяют обеспечить снижение веса на 10 – 15 % за счет отсутствия крепежа и отсутствия необходимости увеличенных сечений в зоне крепления рабочих колес.

Таблица 1

Сравнительные характеристики* жаропрочных сплавов

| Марки никелевых сплавов | σв20 | σ100600 | σ100650 | σ100700 | σ100750 | σ0,2/100700 | σ0,2/100750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа |  |  |  |  |  |  |
| ВЖ172 свариваемый | 1320-1360 | 960 | 800 | 630 | 460 | 540 | 360 |
| ЭП708 свариваемый | 1180 | - | - | 490 | - | 400 | - |
| Inconel 718 свариваемый | 1350 | 870 | 635 | 500 | 345 | 370 | 230 |
| Waspalloy трудно свариваемый | 1275 | - | 760 | 585 | 415 | - | - |
| ЭИ698 не свариваемый | 1200 | - | 680 | - | 400 | - | 360 |
| ЭП742 не свариваемый | 1295 | 900 | 810 | - | 510 | - | 450 |

* Приведены средние значения механических свойств для поковок, раскатных колец и штамповок дисков жаропрочных сплавов

В ФГУП «ВИАМ» была разработана энергоэффективная технология производства заготовок дисков диаметром до 350 мм из сплава ВЖ172, предназначенных для получения облегченных роторных конструкций вертолётного двигателя (ВК-2500М и других), включающая изотермическую деформацию на воздухе, отжиг заготовок, а также их окончательную термическую обработку, в том числе, в составе неразъемного соединения, полученного методом электронно-лучевой сварки (ЭЛС). В условиях моторостроительного предприятия ОАО «Климов» была изготовлена и опробована конструкция сварного ротора из сплава ВЖ172 для свободной турбины двигателя вертолета.

Специалистами ФГУП «ВИАМ» и металлургического предприятия ОАО «Металлургический завод «Электросталь» освоено промышленное производство крупногабаритных заготовок дисков компрессора (крупногабаритных поковок-шайб диаметром Ø 600-650 мм) и вала сложной формы из сплава ВЖ172. Полученные результаты работ позволили предложить сплав ВЖ172 в качестве свариваемого материала для ротора КВД перспективного изделия.