Влияние сверхпластической деформации и термической обработки на структуру и свойства дисков ГТД из гетерофазных никелевых сплавов

Валитов В.А.1; Мулюков Р.Р.1, д.ф.-м.н.; Ломберг Б.С.2, д.т.н.; 
Оспенникова О.Г.2, к.т.н.; Овсепян С.В.2, к.т.н.; Утяшев Ф.З.1, д.т.н.; 
Бубнов М.В.2

1 Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа.

2 ФГУП ГНЦ ВИАМ, г. Москва.

Введение

В значительной степени проблема повышения технологической пластичности и качества деталей из жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС) может быть решена за счет разработки и широкого внедрения новых технологических процессов, основанных на использовании эффекта структурной сверхпластичности, что позволяет существенно повысить коэффициент использования металла и снизить себестоимость изготовления деталей сложной формы, особенно крупногабаритных [1,2]. Практическая реализация эффекта СП в технологических процессах изготовления деталей из ЖНС обусловлена необходимостью решения ряда задач: получение в этих сплавах сверхпластичности состояния, определение оптимальных режимов сверхпластичности деформации, разработка эффективных методов формообразования, позволяющих использовать обычный инструмент; разработка методов восстановления жаропрочных свойств.

Технологии, применяемые ведущими мировыми производителями авиадвигателей, основаны на процессах, включающих сверхпластическую деформацию . К числу таких процессов относится процесс «Gatorizingтм», являющийся торговой маркой фирмы Pratt@Whitney [3]. Способ позволяет изготавливать штампованные заготовки сложной формы с минимальными припусками. Однако технология требует использования дорогостоящих вакуумно-штамповочных комплексов, включающих пресса с усилием около 20000 т, горизонтальных прессов с примерно теми же усилиями для подготовки мелкозернистых заготовок и широкую номенклатуру массивных штампов из дефицитных молибденовых сплавов для каждой детали.

Оснащение российских предприятий оборудованием и технологиями, используемыми за рубежом, потребовало бы громадных инвестиций, при этом являясь лишь повторением морально устаревших технологий, разработанных несколько десятилетий назад. Поэтому создание принципиально нового производства осесимметричных деталей типа колец, обечаек, валов и дисков из жаропрочных сплавов на основе никеля, железа и титана является насущной задачей, имеющей первостепенное значение для развития производства авиадвигателей и наземных энергетических установок. Одним из таких перспективных направлений является внедрение разработанной и опробованной в ИПСМ РАН технологии локального формообразования - раскатки в условиях сверхпластичности [2], предназначенной для изготовления деталей типа дисков ГТД больших диаметров вплоть до 800мм. Исходной заготовкой для раскатки преимущественно является штамповка (или осаженная поковка) диаметром 350-450мм, в которой в результате деформационно-термической обработки формируется ультрамелкозернистая структура дуплексного типа с размером зерен менее 10мкм [2]. Следует отметить, что технология сверхпластической раскатки наиболее эффективна при изготовлении дисков и колец ГТД диаметром от 600 до 800мм и более в случае создания нового оборудования для раскатки дисков, например, диаметром до 1200-1600мм. В тоже время при изготовлении дисков ГТД диаметром менее 600мм наиболее эффективной представляется штамповка в изотермических, или квазиизотермических условиях. В, частности, в ФГУП ГНЦ РФ «ВИАМ» создано опытно-промышленное производство по изготовлению штамповок дисков газотурбинных двигателей (ГТД) и энергетических установок [4]. Для реализации технологии изотермической штамповки в окислительной среде (на воздухе) на данном предприятии был создан участок изотермической штамповки, оснащенный специализированными прессами и изотермическими установками, что позволило изготовлять опытно-промышленные и серийные партии штамповок дисков и других деталей, в том числе из высокожаропрочных никелевых сплавов (ВЖ175, ЭИ698, ЭП742, ЭК79, ЭК151, ЭП975 и др.) диаметром до 300 мм [5]. Поскольку при создании изотермических штамповых блоков для штамповки дисков большего размера до конца не решен ряд технологических проблем представляло интерес исследование возможности изготовления дисков диаметром до 500-550мм в квазиизотермических условиях с применением традиционного штампового материала- литейного сплава ЖС6У.

Целью данной работы являлось исследование влияния сверхпластической деформации в квазиизотермических условиях и последующей термической обработки микроструктуру и свойства никелевых сплавов ЭК79 и ЭП975.

2. Результаты исследований и их обсуждение

2.1. Механические свойства исходная микроструктура осаженных заготовок из сплавов ЭК79 и ЭП975

Была изучена макро и микроструктура осаженных заготовок из сплавов ЭК79 и ЭП975 в исходном состоянии поставки из ФГУП «ВИАМ». Анализ микроструктуры осаженных заготовок из сплавов ЭК79 и ЭП975 показал, что в них сформированы однородные по всему объему деформированного материала ультрамелкозернистые  структуры типа микродуплекс (рис.1). По данным оптической металлографии средний размер зерен  и '-фаз в сплаве ЭК79 составляет 5,1 и 1,2 мкм соответственно. В более легированном сплаве ЭП975 размер  и '-фаз крупнее и составляет соответственно 3 и 7,8 мкм.

По результатам механических испытаний, приведенных ниже (рис.2), показано, что сформированная в заготовках из сплавов ЭК79 и ЭП975 микродуплексная структура обеспечивает возможность реализации эффекта сверхпластичности в технологическом процессе деформационной обработки дисков из указанных сплавов. На основании результатов, полученных в данной работе, а также данных ранее опубликованных работ [6,7] были рекомендованы следующие температурно-скоростные режимы раскатки заготовок из ЖНС, изготовленных в ФГУП «ВИАМ». Для сплава ЭК79 оптимальная температура сверхпластичности деформации составляет Тп.р. -30оС, при этом коэффициент скоростной чувствительности напряжения течения в интервале скоростей 10-4-10-3с-1 равен 0,53, а в интервале скоростей 10-3-10-2с-1  равен 0,48. Для сплава ЭП975 оптимальная температура сверхпластичности деформации составляет Тп.р. -50оС, при этом коэффициент скоростной чувствительности напряжения течения 10-4-103с-1 составляет 0,65, а в интервале скоростей 10-3-10-2с-1   равен 0,52.

а 					б

Рис. 1. Микроструктура сплавов ЭК79 (а) и ЭП975(б) в исходном УМЗ  состоянии

а

б

Рис. 2. Зависимости напряжения течения от температуры и степени деформации деформированных образцов из сплава ЭК79 (а) и ЭП975 (б)

2.2 Структура и свойства штамповок дисков из сплавов ЭК79 и ЭП975

Штамповку заготовок с микродуплексной структурой проводили в температурно-скоростных условиях сверхпластичности исследуемых сплавов (рис.3,4). Сверхпастическую деформацию штамповок до диаметра 550мм проводили на прессе усилием 1600 тс с применением изотермического штампового блока, изготовленного из литого сплава ЖС6У, с рабочей температурой 950оС. При деформации использовали подкладные штамповые вставки, изготовленные также из сплава ЖС6У.

а

б

Рис. 3 общий вид штамповки диска из сплава ЭК79 диаметром 550мм

а – без механической обработки;

б – после механической обработки

Рис. 4 Общий вид штамповки диска из сплава ЭП975  диаметром ~550мм

Анализ макро и микроструктуры  изготовленных в состоянии сверхпластичности показал, что в их сплавах сохранилась ультрамелкозернистая структура типа микродуплекс (Рис.5 и 6).Следует отметить, что макро и микроструктура дисков диаметром 550 мм из сплавов ЭК79 и ЭП975 однородная по всему диаметральному сечению дисков как после сверхпластической деформации (микродуплексная структура с размером зерен менее 10мкм), так и после окончательной термической обработки, после которой в дисках формируется однородная крупнозернистая структура со средним размером зерен -фазы 170 мкм в сплаве ЭК79 и 137 мкм в сплаве ЭП975 (рис. 7 и 8).

Размер зерен  и ' –фаз в сплаве ЭК79 составил 6,3 и 3,1 мкм соответственно. В сплаве ЭП975 микроструктура диска несколько крупнее. При этом размер зерен  и ' –фаз в структуре диска из сплава ЭП975 составляет 8,1 и 5,0 мкм соответственно.

Интересно отметить, что в обоих сплавах в процессе деформации условиях сверхпластичности наблюдается рост размеров зерен -фазы и некогерентных глобулярных выделений ' –фаз, которые фактически также являются зернами. Так, например, сравнение полученных данных по структуре изготовленных в состоянии сверхпластичности дисков  диаметром 550мм из сплава ЭК79 с исходной структурой осаженных заготовок, поставленных ФГУП «ВИАМ» показало, что средний размер зерен -фазы увеличился с 5,1 мкм до 6, 3 мкм. При этом средний размер зерен ' –фазы, по данным оптической металлографии возрос с 1,2 до 3,1мкм. Аналогичные изменения произошли и в сплаве ЭП975. При этом следует отметить, что более существенные изменения в размере происходят с основной упрочняющей ' –фазой.  По-видимому, коагуляция упрочняющей фазы, которая является также основным стабилизатором микродуплексной структуры, в процессе сверхпластической деформации и обусловливает незначительный рост зерен матрицы ( –фазы).

Механические свойства дисков диаметром 550мм из сплавов ЭК79 и ЭП975 после окончательной термической обработки приведены в таблицах 1-4.

Анализ результатов механических испытаний, приведенных в табл. 1-4, свидетельствует, что характеристики кратковременных свойств образов, испытанных при 20оС, а также данные испытаний на длительную прочность полностью соответствуют требованиям технических условий ТУ 1-801-334-85 на эксплуатационные свойства дисков из сплавов типа ЭК79 и ЭП975. При этом следует отметить, что прочностные свойства изученных дисков превышают уровень ТУ на 12-20%, а пластические свойств примерно в 1,5раза.

а 						б

а -  сплав ЭК79; б –сплав ЭП975

Рис. 5. Микроструктура дисков диаметром 550мм из ЖНС, изготовленных деформацией в состоянии сверхпластичности

а

б

а -  сплав ЭК79; б –сплав ЭП975

Рис.6. Макроструктура дисков диаметром 550мм из ЖНС, изготовленных деформацией в состоянии сверхпластичности

а 						б

а -  сплав ЭК79; б – сплав ЭП975

Рис. 7. Микроструктура дисков диаметром 550мм из ЖНС после окончательной термической обработки

а

б

а -  сплав ЭК79; б – сплав ЭП975.

Рис.8.  Макроструктура дисков диаметром 550мм из ЖНС после окончательной термической обработки

Таблица 1

Механические свойства диска из сплава ЭК79  при 20оС

| № образца | в, кгс/мм2 | 0,2, кгс/мм2 | , % | , % | Ударная вязкость, кгм/см2 | Твердость, диаметр отпечатка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 146,2 | 111,7 | 20,1 | 20,7 | 7,0 | 3,2 |
| 2 | 146,7 | 107,4 | 20,0 | 21,8 | 6,5 | 3,2 |
| 3 | 145,7 | 109,5 | 20,0 | 23,5 | 6,5 | 3,2 |
| ТУ 1-801-334-85 | 130 | 90 | 13 | 14 |  |  |

Таблица 2

Механические свойства диска из сплава ЭП975 при 20оС

| № образца | в, кгс/мм2 | 0,2, кгс/мм2 | , % | , % | Ударная вязкость, кгм/см2 | Твердость, диаметр отпечатка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140,4 | 106,6 | 24,8 | 23,2 | 6,3 | 3,25 |
| 2 | 136,9 | 102,0 | 23,2 | 21,3 | 5,4 | 3,25 |
| 3 | 137,9 | 108,8 | 24,0 | 21,3 | 5,4 | 3,25 |
| ТУ 1-801-334-85 | 125,00 | 95,0 | 14,0 | 16,0 |  |  |

Таблица 3

Длительная прочность диска из сплава ЭК79

| Режимы испытания |  | Направление вырезки образцов | Время до разрушения, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, C | Напряжение, кгс/мм2 |  |  |
| 650 | 90 | тангенциальное | 100час.* |
|  |  | тангенциальное | 100час.* |
|  |  | тангенциальное | 100час.* |
| Требования по ТУ 1-801-334-85 |  |  |  |
| 650 | 90 |  | 100 час. |

* образец не разорвался, испытания прекращены

Таблица 4

Длительная прочность диска из сплава ЭП975

| Режимы испытания |  | Направление вырезки образцов | Время до разрушения, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура, C | Напряжение, кгс/мм2 |  |  |
| 850 | 40 | тангенциальное | 100час.* |
|  |  | тангенциальное | 100час.* |
|  |  | тангенциальное | 100час.* |
| Требования по ТУ 1-801-334-85 |  |  |  |
| 850 | 40 |  | 100час. |

* образец не разорвался, испытания прекращены

2.3 Перспективы изготовления дисков ГТД с градиентной структурой и свойствами

В настоящее время проблема повышения свойств в современных никелевых сплавах, предназначенных для изготовления дисков ГТД для двигателей 5 поколения является чрезвычайно актуальной. При этом, современные тенденции развития авиадвигателестроения направлены в сторону создания в дисках ГТД регламентированного изменяющегося по сечению диска структурного состояния, которое обеспечивает достижения оптимального комплекса свойств, оптимизированных с учетом реальных условий эксплуатации деталей, в том числе дисков ГТД.

Так компания Ladish (Company, Inc., Cudahy, Wisconsin) для получения в дисках из никелевого сплава использует SuperCooler™ Cooling Technology технологию [8], заключающуюся в применении метода дифференцированной термической обработки «Dual MicrostructureHeat Treatment Method» (US Patent No. 6660110), обеспечивающей регламентированное монотонное увеличение размера зерен от 1-2мкмв ступице до 30-50мкм в ободе диска. За счет этого в наименее нагретой части диска - ступице  обеспечиваются максимальные характеристики прочности. В тоже время в наиболее нагретой части – ободе достигаются наиболее высокие характеристики жаропрочности.

Вместе с тем, следует отметить, что технология раскатки в режиме сверхпластичности также позволяет получить диск с регламентированным изменением структуры и свойств по сечению диска. При этом может быть достигнут более высокий уровень эксплуатационных свойств, за счет реализации эффекта термомеханического упрочнения.

Разработанные в ФГУП ГНЦ ВИАМ и ИПСМ РАН способы управления процессами структурообразования при деформации в температурно-скоростном режиме СП, в том числе и при раскатке, позволяют создавать в жаропрочных сплавах регламентированные структурные состояния, которые обеспечивают возможность изменять в широких пределах характеристики технологических и эксплуатационных свойств [1,4,2,9÷13]. На примере деформируемого сплава ЭП962, а также порошкового сплава Astroloy было показано, что горячая деформация в температурно-скоростном режиме СП позволяет создавать в жаропрочных сплавах регламентированные микроструктурные состояния, которые после окончательной термообработки обеспечивают требуемое сочетание механических свойств при низких и высоких температурах, оптимизированных с учетом реальных условий эксплуатации деталей (Рис.10).

Например, в сплаве ЭП962, микродуплексная структура обладает наиболее высокой прочностью при комнатной температуре (в1650 МПа), однако из-за большой протяженности высокоугловых межфазных и межзеренных границ имеет низкую жаропрочность. В случае применения термообработки, включавшей закалку с температуры равной Тп.р.  и старение, формируется крупнозернистая структура, характеризуемая наибольшей протяженностью когерентных межфазных границ. Такая структура обеспечивает требуемый уровень прочности при комнатной температуре (в  1400 МПа) и длительной прочности при 650°С (время до разрушения при напряжении 1000 МПа составляет не менее 100 час. (100650=1000 МПа), достигаемой обычно после обработки по традиционной технологии. Такой же уровень жаропрочности, но более высокие значения предела прочности  (в =1590 МПа) наблюдаются в МК структуре с размером зерен  -фазы 30 мкм, полученной после закалки с температуры на 20°С ниже Тп.р. и старения. Сочетание высокой прочности (в =630 МПа, 0,2=1225 МПа) и жаропрочности  (100650 =1080МПа) были получена в структуре типа "ожерелье", сформированной при пониженной скорости деформации (10-4 –10-3 с-1) и подвергнутой окончательной термообработке: закалке в масло с температуры деформации и трехступенчатому старению.

Наиболее высокие жаропрочные свойства (100650 =1100 МПа), при умеренном уровне прочностных свойств (в1562МПа), 0.2=1222МПа) были продемонстрированы образцами с крупнозернистой структурой и извилистыми границами зерен. Особенностью данного микроструктурного состояния является наличие субструктуры, декорированной скоагулированными частично когерентными частицами -фазы, возникновение которой явилось основной причиной образования извилистости границ зерен. Такая структура была получена а результате деформации сплава ЭП962 с дисперсной -фазой при тех же температурно-скоростных условиях обработки, что и структура «ожерелье», но при меньшей степени деформации (25%) и последующей термообработки в +- области.

Из анализ вышеприведенных результатов следует, что дальнейшее развитие исследований в направлении повышения эксплуатационных характеристик жаропрочных никелевых сплавов ЭК79 и ЭП975, предназначенных для применения в современных авиадвигателях, в том числе, двигателях пятого поколения, должно быть направлено  не только на оптимизацию режимов окончательной термической обработки, но и на разработку термомеханических режимов получения  в дисках из указанных сплавов градиентных структурных состояний, обеспечивающих достижение повышенного комплекса свойств, оптимизированных с учетом реальных условий эксплуатации дисков ГТД для двигателей пятого поколения.

Рис.9.  Диск из жаропрочного сплава с градиентной структурой по сечению диска

а

б					     в					 г

а –макроструктура; б-г – регламентированное изменение макро и микроструктуры структуры по сечению раскатанного диска (б - крупнозернистая с извилистыми границами зерен в ободе; в -  типа «ожерелье» в полотне; г - мелкозернистая в ступице); раскатка при 1100оС+ термообработка в +- области.

Рис.10 Макро и микроструктура раскатанного диска из сплава ЭП962 с градиентной структурой по сечению диска

Выводы

    - Показано, что сверхпластическая деформация в квазиизотермических условиях является эффективным методом изготовления дисков диаметром 550 мм из гетерофазных никелевых сплавов ЭК79  и ЭП975.

    - Установлено, что после деформации в состоянии сверхпластичности в дисках диаметром 550мм из сплавов ЭК79 и ЭП975 сохраняется по всему диаметральному сечению дисков однородная микродуплексная структура с размером зерен менее 10мкм. После окончательной термической обработки в дисках диаметром 550мм сформирована однородная крупнозернистая структура с размером  зерен -фазы 170 мкм в сплаве ЭК79 и 137 мкм в сплаве ЭП975.

    - Установлено, что кратковременные механические свойства и длительная прочность дисков диаметром 550мм после окончательной термической обработки полностью соответствует требованиям технических условий ТУ 1-801-334-85 на диски ГТД из сплавов ЭК79 и ЭП975.

Успешное выполнение данной работы во многом было предопределено высоким качеством микродуплексной структуры и сверхпластических свойств заготовок из никелевых сплавов ЭК79 и ЭП975, изготовленных по технологии ФГУП ГНЦ «ВИАМ», разработанной при непосредственном участии ведущего специалиста в области сверхпластической деформации ЖНС к.т.н. Скляренко Владимира Георгиевича. Данная работа авторами посвящается светлой памяти Скляренко В.Г.

Литература

- Кишкин С.Т. Создание, исследование и применение жаропрочных сплавов: избранные труды (К 100-летию со дня рождения). - М.: Наука, 2006 - 407с.

- Кайбышев О.А., Утяшев Ф.З. Сверхпластичность, измельчение структуры и обработка труднодеформируемых сплавов. М.: Изд. Наука. 2002г.

- Athey R.L., Moore J.B. Progress Report on the GatorisingTM Forging Process //National Aerospase Engineering and Manufacturing meeting// Los Angeles. – 1975 -p.1-11.

- Е.Н. Каблов, О.Г. Оспенникова, Б.С. Ломберг Комплексная инновационная технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисков из супержаропрочных сплавов.// Авиационные материалы и технологии: Юб. Науч.-техн. Сб. М:. ВИАМ, 2012, с. 129-141.

- http://viam.ru/technology_deformation

- Кайбышев О.А., Утяшев Ф.З., Валитов В.А., Влияние содержания -фазы на режимы подготовки структуры и сверхпластичность жаропрочных никелевых сплавов // МиТОМ.- 1989. - № 7. - С.40-44.

- Methods of structure preparing of superalloy for disc turbin applications for superplasic deformation// Mater. Sci. Forum.- 1994 - Vols. 170-172. -p.305-310.Trans Tech Publications, Switzerland.

- Joe Lemsky. Assessment of NASA Dual Microstructure Heat Treatment Method Utilizing Ladish SuperCoolerTM Cooling Technology (Available electronically at http://gltrs.grc.nasa.gov, NASA/CR—2005-213574 1// Ladish Company, Inc. Cudahy, Wisconsin 53110).

- Валитов В.А., Утяшев Ф.З., Баймурзин Р.Г. Влияние условий раскатки на структуру и свойства дисков из жаропрочного никелевого сплава ЭП962 / Авиационная промышленность 1994. № 11-12. с.19-24.

- Патент РФ №2404283 С1 (2010) Cпособ изготовления раскатных дисков из высокожаропрочных никелевых сплавов// Скляренко В.Г., Кучеряев В.В., Бубнов М.В.

- Патент РФ №2119842" Способ изготовления осесимметричных деталей и способы изготовления заготовок из многофазных сплавов для его осуществления (варианты)"// Утяшев Ф.З., Кайбышев О.А., Валитов В.А.

- Валитов В.А. Сверхпластичность никелевых сплавов с микро-, субмикро- и нанокристаллической структурой и перспективы ее использования для получения сложнопрофильных деталей // Тяжелое машиностроение. 2007. №4. С.23-28.

- Утяшев Ф.З., Кайбышев О.А., Валитов В.А. Способ изготовления осесимметричных деталей и способ получения заготовок для его осуществления (Method for producing axially symmetric parts). Европейский патент EP 0912270В1. 2002.