УДК 621.762:669.24

Принципы создания и особенности легирования гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов для дисков ГТД

Волков А.М., к.т.н.; Востриков А.В., к.т.н.; Бакрадзе М.М., к.т.н., admin@viam.ru,

ФГУП «Всероссийский научно - исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, г. Москва

Аннотация

Создание новых авиационных изделий требует развития применяемых сплавов. Усложнение легирования дисковых жаропрочных сплавов на основе никеля создает технические трудности при их производстве и, в частности, при обработке давлением. Порошковая металлургия позволяет успешно решить эту проблему и реализовать комплекс механических характеристик, который крайне трудно обеспечить при традиционной технологии производства. В статье приведены основные положения, которыми руководствовались разработчики отечественных дисковых гранулируемых сплавов, а также указаны перспективные направления работ, которые реализуются во ФГУП «ВИАМ».

Ключевые слова:

заготовки дисков, ГТД, гранулы, жаропрочные никелевые сплавы, легирующие элементы, структура, механические свойства.

Abstract

The development of new aviation products need to improve used alloys. Complex alloying systems of disk Ni-base superalloys lead to technical difficulties in billet production, including forging. Powder metallurgy allows to overcome this problem and get complex of mechanical characteristic, which is very difficult to achieve with traditional production methods. This article presents the base principles of Russian P/M disk alloys development, also the perspective routes of research are designated.

Keywords:

disk billet, jet-engine, powder, Ni-base superalloys, alloying elements, microstructure, mechanical properties

Развитие авиастроения, создание перспективных изделий авиационной техники и улучшение экономической ситуации в России невозможны без разработки и создания новых материалов с повышенными служебными характеристиками, недостижимыми ранее. Увеличение эффективности авиационных двигателей во многом зависит от роста температурно-силовых параметров эксплуатации отдельных деталей ГТД. К основным деталям, включающим в себя турбинные и компрессорные диски, всегда предъявлялись исключительно высокие требования по уровню механических свойств, фазовой стабильности и показателям надежности, что подразумевает использование специальных подходов к разработке сплавов для заготовок дисков.

Один из первых отечественных жаропрочных сплавов на основе никеля, ЭИ437, разработанный коллективом ВИАМ под руководством академика АН СССР С.Т. Кишкина в конце 40-х годов XX века, открыл новое направление развития отечественного авиационного материаловедения. Гетерофазная структура сплава, состоящая из твердого раствора γ-Ni, и содержащая когерентные частицы упорядоченной γ'-фазы (Ni3Al), стала базовой для всех жаропрочных никелевых сплавов [1, 2, 3].

В последующем проблема повышения эксплуатационных характеристик сплавов решалась не только усложнением химического состава – увеличением степени легирования твёрдого раствора добавками Cr, Co, W, Mo и γ'-фазы с использованием Ti, Nb (таблица 1). Параллельно с этим шло развитие технологии производства изделий. Однако  рост прочностных свойств сплавов (таблица 2) затруднял деформацию заготовок, полученных из слитков, что требовало разработки специальных схем горячей штамповки, а увеличение содержания легирующих элементов приводило к необходимости использования двойного или тройного переплавов для борьбы с ликвацией и другими дефектами, характерными для слитков [4, 5].

Таблица 1

Химический состав некоторых наиболее распространенных дисковых жаропрочных никелевых сплавов

| Марка сплава | Содержание, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Cr | Co | W | Mo | Al | Ti | Nb | Hf | V | B | С |
| ЭИ437БУ | осн. | 21,0 | – | – | – | 0,8 | 2,6 | – | – | – | 0,03 | 0,07 |
| ЭП698 | осн. | 14,5 | – | 0,2 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,1 | – | – | 0,08 | 0,05 |
| ЭП742 | осн. | 14,0 | 10,0 | – | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | – | 0,2 | 0,01 | 0,06 |

Таблица 2

Механические свойства и года паспортизации некоторых дисковых деформируемых жаропрочных никелевых сплавов

| Марка сплава, год паспортизации | Механические свойства, T = 20 °С |  |  |  | Длительная прочность |  | МЦУ, T = 650 °С, R = 0, f = 1 Гц N = 5000 циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σВ | σ0,2 | δ | KCU | T = 650 °С | T = 750 °С | σ0 |
|  | МПа |  | % | Дж/см2 | МПа |  |  |
| ЭИ437БУ 1953 г. | 980 | 665 | 13 | 30 | 610 | 340 | 715 |
| ЭП698 1958 г. | 1160 | 725 | 14 | 40 | 715 | 410 | 785 |
| ЭП742 1969 г. | 1200 | 815 | 14 | 40 | 815 | 510 | 820 |

Для совместного решения обозначенных выше проблем – расширения допустимых интервалов легирования, сохранения фазовой и структурной стабильности, уменьшения влияния ликваций, а также для снижения трудоемкости изготовления крупногабаритных заготовок дисков, была применена технология металлургии гранул. Первыми работами специалистов ВИЛС и ВИАМ, проведенными на лабораторной установке ВГУ-1 при исследовании компактированного материала после центробежного распыления литых прутков из сплавов типа ЖС6У и ЭП741, была обоснована необходимость создания специальных химических составов гранулируемых сплавов, которые бы учитывали особенности гранульной технологии и обеспечивали в дальнейшем формирование оптимальной структуры готовых изделий [6].

Изготовление заготовок дисков ГТД методом металлургии гранул было внедрено в производство в СССР в начале 80-х годов XX века под руководством академика АН СССР А.Ф. Белова во Всесоюзном (Всероссийском) институте легких сплавов [7, 8]. Первым отечественным гранулируемым дисковым сплавом стал сплав ЭП741П системы Ni–Co–Cr–W–Al–Mo–Ti–Nb, созданный на базе деформируемого варианта (таблица 3).

Таблица 3

Химический состав деформируемого и гранулируемых сплавов типа ЭП741

| Марка сплава | Содержание, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Cr | Co | W | Mo | Al | Ti | Nb | Hf | V | B | С |
| ЭП741 | осн. | 9,2 | 16,0 | 6,7 | 2,2 | 4,8 | 1,4 | 1,7 | – | – | 0,02 | 0,08 |
| ЭП741П | осн. | 9,7 | 16,0 | 6,7 | 2,6 | 4,8 | 1,5 | 1,4 | – | – | 0,02 | 0,06 |
| ЭП741НП | осн. | 8,7 | 15,7 | 5,5 | 3,8 | 5,0 | 1,8 | 2,6 | 0,3 | – | 0,015 | 0,04 |

Структурной особенностью сплава ЭП741 базового состава после центробежного распыления и горячего прессования было наличие границ исходных гранул, через которые не прорастали рекристаллизованные зерна. Одной из причин таких структурных аномалий являлись частицы карбидов, которые, образуясь на поверхностях гранул при их распылении, в дальнейшем препятствовали полной консолидации материала. Для устранения этого дефекта в гранулируемом сплаве ЭП741П было несколько увеличено содержание карбидообразующих элементов (Cr, Mo, Ti) и снижено содержание C с 0,08 до 0,06 % (см. таблицу 3) по сравнению с деформируемым вариантом.

Тем не менее, общий уровень механических свойств сплава ЭП741П был ниже, чем обеспечиваемый деформируемым вариантом сплава ЭП741 (таблица 4), но при этом был близок к значениям, полученным на сплаве ЭП742, уже освоенном в серийном производстве (таблица 2). Успехи гранульной металлургии применительно к производству заготовок турбинных дисков продемонстрировали перспективность проводимых исследований и необходимость их дальнейшего развития.

Таблица 4

Механические свойства и года паспортизации деформируемого и гранулируемых сплавов типа ЭП741

| Марка сплава, год паспортизации | Механические свойства, T = 20 °С |  |  |  | Длительная прочность |  | МЦУ, T = 650 °С, R = 0, f = 1 Гц N = 5000 циклов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σВ | σ0,2 | δ | KCU | T = 650 °С | T = 750 °С | σ0 |
|  | МПа |  | % | Дж/см2 | МПа |  |  |
| ЭП741 1971 г. | 1375 | 980 | 15 | 40 | 980 | 660 | 885 |
| ЭП741П 1979 г. | 1225 | 785 | 13 | 50 | 885 | 590 | 910 |
| ЭП741НП 1981 г. | 1355 | 885 | 17 | 45 | 1015 | 685 | 1030 |
| ЭП741НП 1995 г. * | 1420 | 1025 | 20 | 45 | 1000 | 660 | 1060 |

* – дополнение к паспорту

При разработке более совершенного сплава ЭП741НП содержание карбидообразующих элементов  увеличили еще в большей степени, массовую долю C снизили до 0,04 %. Принципиальным нововведением стала добавка Hf, образующего стабильные карбиды типа MeC, что позволило устранить карбидные сетки по границам исходных гранул, а также гранулы в изломе образцов (рисунок 1).

| Без Hf | 0,3 % Hf |
| --- | --- |
| а | б |
| в | г |

Рисунок 1 – Влияние добавки Hf на структуру и излом

гранулируемого сплава типа ЭП741П:

а, б – травление на γ'-фазу, ×300;

в, г – излом образца на растяжение, ×10

Механические свойства сплава ЭП741НП были гораздо ближе к значениям свойств деформируемых сплавов-аналогов. Кроме того гранулируемый сплав обладал существенными преимуществами, заключающимися в снижении трудоемкости производства, повышении КИМ заготовок, снижении их стоимости и др [9]. Последовательными улучшениями технологии производства (снижение крупности гранул, повышение чистоты по кислороду, корректировка режимов ГИП и термической обработки и др.) свойства сплава были доведены до значений, превышающих свойства сплавов ЭП741 и ЭП742. На материал, полученный по оптимизированной технологии производства, было выпущено дополнение к паспорту. Сплав ЭП741НП был принят в качестве материала заготовок особо ответственных, высоконагруженных дисков и валов авиационных ГТД как военного (двигатели семейств РД-33, АЛ-31, АИ-222 и  др.), так и военно-транспортного и гражданского назначений (двигатели семейств ПС-90, ТВ7-117 и др.) [10].

Параллельно с этим в ВИЛСе были созданы гранулируемые модификации сплавов ЭИ698П, ЭП962П, ЭП975П, однако в последующем для решения перспективных задач авиационного двигателестроения потребовались сплавы, обеспечивающие еще более высокие эксплуатационные характеристики.

Дальнейшим развитием опыта ВИЛСа по разработке гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов стал сплав ВВ750П, который вобрал в себя обширные наработки по сплавам предыдущих поколений (ЭП471НП, ЭП962П, ЭП975П). На заготовках дисков из гранул данного сплава была обеспечена прочность 1520 МПа при 20 °С и жаропрочность 1080 МПа при 650 °С и 735 МПа при 750 °С, что в комплексе превышало показатели сплавов-аналогов [11]. В 2011 году в ФГУП «ВИАМ» была проведена паспортизация сплава ВВ750П на полноразмерных заготовках дисков КВД. Новый жаропрочный сплав был также паспортизован в варианте ГИП + регламентированная деформация, что позволило обеспечить на сплаве ВВ750ПД на 5–7 % более высокие показатели прочности и сопротивления МЦУ.

Старт работ по проекту «Перспективный двигатель тягой 14 тонн» разработки ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь, выдвинул еще более высокие требования к материалам турбинных дисков. С целью обеспечения предела прочности сплава более 1580 МПа и длительной прочности 1080 МПа при 650 °С для разработки нового гранулируемого сплава был взят за основу наиболее высокопрочный на тот момент и освоенный в производстве деформируемый сплав ЭК151 разработки ФГУП «ВИАМ» [12, 13]. При корректировке содержания Al, микролегирующих элементов и с добавлением Hf был создан сплав ВВ751П, который успешно решил поставленные перед ним задачи и был принят в качестве материала дисков последних ступеней компрессора и первых ступеней турбины нового пассажирского двигателя ПД-14 [14, 15].

Несмотря на незначительные различия в химическом составе сплавов ЭК151 и ВВ751П за счет использования разных технологий производства заготовок дисков (изотермическая штамповка в условиях сверхпластичности и гранульная металлургия, соответственно) порошковый сплав обеспечил более высокие механические свойства –прочностные характеристики увеличены на 5 %, а длительная прочность при 650 °С на 5–7 % до значения 1080 МПа. Это в очередной раз подтвердило перспективность технологии металлургии гранул, а также правильность примененной стратегии добавления сильных карбидообразующих элементов (Hf и др.) в гранулируемые сплавы.

Специалисты ФГУП «ВИАМ» в 2015 г. провели исследования технологии производства новых жаропрочных никелевых сплавов для дисков турбин в гранульном варианте. Разработана технология получения гранул сплава типа ВЖ175 методом газоструйного распыления (атомизации) аргоном на установке HERMIGA 10/100 VI. Получены опытные партии сферических гранул, достигнут выход годного на уровне 65 % при распылении  на – 63 мкм, что соответствуют лучшим зарубежным достижениям. По результатам химического анализа гранул после физико-механической обработки  установлено,  что  для фракции     – 63 мкм среднее содержание газовых примесей составляет [O] = 0,008, [N] = 0,0005 % масс.

После горячего изостатического прессования и стандартной термической обработки материал из гранул сплава типа ВЖ175 обеспечил механические характеристики на уровне паспортных значений и норм технических условий на штамповки дисков, изготовленные по традиционной технологии (вакуумная индукционная выплавка + вакуумно-дуговой переплав + изотермическая штамповка).

Дальнейшее развитие технологии металлургии гранул может рассматриваться не только как создание новых сплавов, еще более легированных и обладающих повышенными механическими свойствами. Учитывая опыт специалистов ФГУП «ВИАМ» по обработке давлением сложнолегированных труднодеформируемых жаропрочных сплавов на основе никеля, металлургия гранул может быть использована в комбинации с последующей изотермической штамповкой дисковых заготовок в условиях сверхпластичности [16].

В существующей технологии производства заготовок дисков для создания благоприятной структуры жаропрочного никелевого сплава, обеспечивающей реализацию эффекта сверхпластичности при изотермической объемной штамповке, необходима специальная подготовка исходных деформируемых заготовок. В настоящее время для производства малоразмерных заготовок дисков ФГУП «ВИАМ» использует мерные слитки двойного переплава или прутки после прессования с высокой степенью вытяжки [17]. Однако производство крупных исходных заготовок под штамповку с регламентированной структурой для изготовления крупногабаритных (диаметром 600 мм и более) штамповок дисков, представляет определенные технические трудности.

В этом случае металлургия гранул может заменить специальные процессы выплавки и предварительной обработки давлением для формирования благоприятной структуры материала, проявляющей сверхпластичность при изотермической штамповке.

Литература

1. Каблов Е.Н. Основатель отечественной школы высокотемпературных авиационных конструкционных материалов. К 100-летию со дня рождения академика С.Т. Кишкина //Крылья родины. 2006. №5. С. 6.

2. Каблов Е.Н., Бронфин М.Б. Эффект С.Т. Кишкина, или почему структура жаропрочных никелевых сплавов должна быть гетерофазной /В сб. Литейные жаропрочные сплавы. Эффект С.Т. Кишкина: Научн.-техн. сб.; Под. ред. Е.Н. Каблова. М.: Наука. 2006. С. 7–14.

3. Летников М.Н., Ломберг Б.С., Овсепян С.В. Исследование композиций системы Ni–Al–Co при разработке нового жаропрочного деформируемого интерметаллидного сплава //Труды ВИАМ. 2013. №10. Ст. 01 (viam-works.ru).

4. Разуваев Е.И., Моисеев Н.В., Капитаненко Д.В., Бубнов М.В. Современные технологии обработки металлов давлением //Труды ВИАМ. 2015. №2. Ст. 03 (viam-works.ru).

5. Ломберг Б.С., Бакрадзе М.М., Чабина Е.Б., Филонова Е.В. Взаимосвязь структуры и свойств высокожаропрочных никелевых сплавов для дисков газотурбинных двигателей //Авиационные материалы и технологии. 2011. №2. С. 25–30.

6. Белов А.Ф., Аношкин Н.Ф., Фаткуллин О.Х. Структура и свойства гранулируемых никелевых сплавов. – М.: Металлургия, 1984. – 128 с.

7. Задерей А.Г. Феномен академика А.Ф. Белова //Технология легких сплавов. 2006. №3. С. 37–40.

8. Из научного наследия академика А.Ф. Белова (К 105-летию со дня рождения) //Технология легких сплавов. 2011. № 1. С. 5–7.

9. Иноземцев А.А., Аношкин Н.Ф., Башкатов И.Г., Гарибов Г.С., Коряковцев А.С. Применение дисков из гранул жаропрочных никелевых сплавов в серийных ГТД авиационной и наземной техники /В кн. Перспективные технологии легких и специальных сплавов. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2006. С. 371–376.

10. Гарибов Г.С. Современный уровень развития порошковой металлургии жаропрочных никелевых сплавов //Технология легких сплавов. 2000. №6. С. 58–68.

11. Гарибов Г.С., Гриц Н.М., Востриков А.В., Федоренко Е.А. Крупногабаритные диски из гранул нового высокожаропрочного сплава ВВ750П для перспективных ГТД //Технология легких сплавов. 2008. №1. С. 31–36.

12. Бакрадзе М.М., Овсепян С.В., Шугаев С.А., Летников М.Н. Влияние режимов закалки на структуру и свойства штамповок дисков из жаропрочного никелевого сплава ЭК151-ИД //Труды ВИАМ. 2013. №9. Ст. 01 (viam-works.ru).

13. Чабина Е.Б., Ломберг Б.С., Филонова Е.В., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М. Изменение структурно-фазового состояния жаропрочного деформируемого никелевого сплава при легировании танталом и рением //Труды ВИАМ. 2015. №9. Ст. 03 (viam-works.ru).

14. Гарибов Г.С., Гриц Н.М., Востриков А.В., Федоренко Е.А. Создание нового высокопрочного сплава ВВ751П для перспективных газотурбинных двигателей //Технология легких сплавов. 2009. № 1. С. 34–39.

15. Гарибов Г.С., Гриц Н.М., Волков А.М., Востриков А.В., Федоренко Е.А. Металловедческие аспекты производства заготовок дисков из гранулируемых жаропрочных никелевых сплавов методом ГИП //Технология легких сплавов. 2014. №3. С. 54–59.

16.Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Комплексная инновационная технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисков из супержаропрочных сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 129–141.

17. Пономаренко Д.А., Моисеев Н.В., Скугорев А.В. Производство дисков ГТД из жаропрочных сплавов на изотермических прессах //Авиационные материалы и технологии. 2013. №1. С. 13–16.