УДК 669.24

Структурно-геометрический подход к «Интегрированному Вычислительному Материаловедению и Инжинирингу» (ICME) деформируемых жаропрочных никелевых сплавов.

Носов В.К.1, д.т.н.; Кононов С.А.2, к.т.н.; Перевозов А.С.2; Нестеров П.А.1, к.т.н.; Щугорев Ю.Ю.1, к.т.н.; Ермаков Е.И.1; Чуйкова А.А.1

1 Ступинский филиал МАИ

2 ОАО Ступинская металлургическая компания

В системе ICME, разрабатываемой уже более 15 лет, заложен масштабно-размерный иерархический уровень структурного строения металлических материалов: электронная структура → атомная структура → мезоструктура → континуум. Основная цель системы ICME заключается в сокращении стоимости, сроков разработки и освоения новых сплавов, а также режимов термомеханической обработки с потенциально заданным и гарантированным уровнем технологических и эксплуатационных свойств. В представленном докладе предлагается структурно-геометрический (СГ) подход к иерархии структурных единиц пространственного кристаллического строения: электрон → атом → кристаллит → переходные области (границы) → мезоструктура → континуум. На каждом иерархическом уровне СГ подхода рассматриваются принятые инструменты 3D моделирования: квантовая механика → физика твёрдого тела → теория равновесных форм → геометрическая кристаллография → теория равновесия и упаковки → механика деформируемого твёрдого тела. Особое внимание уделяется обоснованию 3D геометрических моделей структурных единиц каждого иерархического уровня пространственного строения.

Первая часть доклада посвящена уровню континуума с анализом реологических свойств сплава ЭП742-ИД с различным отношением D0/H0 в условиях горячей деформации сжатием. Показано, что рост удельных усилий сжатия qi с увеличением отношения D0/H0 обусловлен ростом удельных контактных поверхностей, повышением коэффициента жесткости образцов и, как следствие, изменением напряжённо-деформированного состояния. Распределение осевых, радиальных, тангенциальных, касательных, средних напряжений, накопленной деформации и выполнимость условия пластичности Губера-Мизеса для образцов с различным отношением D0/H0 приводили в программном комплексе QForm. Зависимости qi - D0/H0 при различных степенях деформации аппроксимировали линейной зависимостью, что позволяет использовать их для любого отношения D0/H0.

Во второй части доклада рассматриваются результаты моделирования, с использованием программного комплекса QForm, процесса штамповки модельных дисков сплавов ЭИ693ВД и ЭП742ИД с различным отношением диаметра диска (Dд) к высоте ступицы (Hст) в открытом штампе с заусенечной канавкой, в закрытом штампе и в открытом штампе без заусенечной канавки. Показаны преимущества штамповки в открытом штампе без заусенечной канавки, заключающейся в более чем 2-х кратном снижении деформирующих усилий.

Третья часть доклада включает результаты 3D структурно-геометрического моделирования на уровнях кристаллита и переходных областей (границ зёрен). Указанные уровни 3D СГ моделирования базируются на условиях достижения γ-кристаллитом-многогранником в форме тетракаидекаэдра Кельвина равновесного состояния и полного заполнения им кристаллического пространства без промежутков, наложений и комбинаций с другими многогранниками. С термодинамических позиций энергонасыщенности элементов структурного строения  γ-кристаллита в последовательности: вершины → ребра → грани → тело зерна; рассматривается избирательность и последовательность образования упрочняющих γ`-фазы и карбидов в процессах закалки и старения.