УДК 620.18:620.17:669.14

О результатах исследований структуры и свойств первых партий изделий, изготовленных на новом оборудовании АО «Электросталь»

Кулясова И.В.; Кабанов И.В.; Сидорина Т.Н., к.т.н.

sidorina.lmto@yandex.ru.

АО «Металлургический завод «Электросталь»

Аннотация:

Исследованы макроструктура и свойства штамповок из сплава ХН73МБТЮ-ВД, произведённых на новом оборудовании. Исследовано влияние скорости и температуры нагрева под горячую деформацию на структуру и свойства. Уточнены пределы содержания легирующих элементов для достижения стабильных свойств. Исследована макроструктура штамповок.

Ключевые слова :

жаропрочный сплав, ударная вязкость, размер макро зерна, структура.

Abstract:

Investigated the macrostructure and properties of forgings made of alloy CrNi73MoBTiAl produced on the new equipment. Investigated the influence of speed and temperature heating under hot deformation on structure and properties. Specified limits of the content of alloying elements to achieve stable properties. Investigated the macrostructure of the forgings.

Keywords :

high-temperature alloy, the toughness, the size of the macro grain structure.

Введение

В 2014 году на АО «Электросталь» введён в эксплуатацию комплекс оборудования по производству цельнокатаных колец, дисков, штамповок и других изделий авиационного и моторостроительного оборудования  широкого марочного сортамента. Главным образом – это изделия из высоколегированных сталей и сплавов, и в первую очередь из жаропрочных никелевых сплавов. Не смотря на  многолетний опыт работы с жаропрочными сплавами, при производстве изделий глубокого передела возникли задачи по обеспечению структуры и свойств изделий, выявлению закономерностей их взаимосвязи с  параметрами технологии.

Наиболее проблемными с точки зрения обеспечения требований нормативной документации, оказались ударная вязкость и размер макро зерна в изделиях из сплава ХН73МБТЮ-ВД (ЭП698-ВД).  Известно, что размер зерна и ударная вязкость - взаимосвязанные показатели. И в значительной степени технологические параметры, влияющие на размер зерна, состояние границ зерен, будут определять и ударную вязкость [1,2].

На начальном этапе работы, результаты которой изложены в настоящем докладе, исследовалось влияние самых очевидных параметров технологии: химического состава,  температуры и скорости деформации на формирование структуры, изменения структуры по сечению изделий, условий отбора  образцов для испытаний.  Было рассмотрено влияние термической обработки на структуру, однако в силу того, что режим термической обработки регламентирован нормативной документацией в узких пределах, возможности исследования влияния этого значимого фактора на структуру и свойства были ограничены.

Полученные результаты позволили ввести коррективы в  технологию производства и достигнуть повышения уровня и стабильности свойств изделий из сплава ХН73МБТЮ-ВД.

Методика проведения исследований.

В данной работе приведены результаты исследований штамповок шифров ЭШИ 17-021 и 10-001.

Изделия изготовлены из сплава ХН73МБТЮ-ВД (ЭИ698-ВД). Химический состав сплава приведен в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав сплава ЭИ698-ВД

| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si |  | Mn |  | S |  | P |  | W | Cr |  | V |  | Mo |  | Fe | Ti |  | Al | Cu |
| 0,030 0,070 0,01 | н.б. 0,50 +0,1 |  | н.б. 0,40 |  | н.б. 0,007 |  | н.б. 0,015 |  | н.б. 0,20 | 13,0 16,0 |  | н.б. 0,20 |  | 2,8 3,2 |  | н.б. 2,0 | 2,35 2,75 +0,05 |  | 1,45 1,80 +0,1 | н.б. 0,07 |
| Массовая доля элементов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb |  | Co |  | B |  | Pb |  | Sn |  |  | As |  | Sb |  | Bi |  |  |
| 1,9 2,2 +0,1 |  | н.б. 0,50 |  | расч. н.б. 0,008 |  | н.б. 0,001 |  | н.б. 0,001 |  |  | н.б. 0,001 |  | н.б. 0,001 |  | н.б. 0,0001 |  |  |

Термическая обработка производилась в соответствии с техническими условиями ТУ 14-131-1115 (ЭШИ 10-001) и ТУ 14-131-1132, термообработка по 2 варианту   (ЭШИ 17-021). Требования по свойствам приведены в таблице 2.

Таблица №2

Механические свойства

ТУ 14-131-1115-2013, ТУ 14-131-1132-2013 (2 вариант т/о)

| Механические свойства при 20ºС |  |  |  |  |  | Излом | Длит.прочн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в , Н/мм2 | 02 , Н/мм2 | , % | , % | KCU, Дж/см2 | dотп, мм |  | 750°С/ 412Н/мм2 | 650°С/ 706Н/мм2 |
| ≥1130 | ≥705 | ≥17 | ≥19 | ≥49 | 3,30-3,55 | ≥3 балл | ≥50 | ≥50 |

Изделия были испытаны в объеме требований нормативной документации с использований методик:

1. Испытания на растяжение в соответствии с ГОСТ 9651.

2. Испытания длительной прочности в соответствии с ГОСТ 9454

3. Испытания ударной вязкости в соответствии с ГОСТ 10145

4. Испытания макроструктуры и микроструктуры.

Результаты исследования

1.Взаимосвязь свойств исходной заготовки и изделий.

При назначении в производство изделий металл проходит плавочный контроль: химический состав и свойства после термической обработки по режиму изделий. Испытания проводятся на специально откованных образцах квадрат 90мм или шайбах. Учитывая, что при контрольно-сдаточных  испытаниях сортового металла и поковок ударная вязкость сплава ХН73МБТЮ-ВД никогда не являлась критичным показателем, была проведена статистическая обработка результатов испытаний 15 серийных плавок с целью оценки взаимосвязи свойств в откованных образцах и результатов испытаний ударной вязкости изделий на образцах, отобранных от кольцевых припусков.

Полученные данные показывают, что уровень ударной вязкости в перекованных образцах кв.90мм самый высокий, но при этом имеет значительный разброс. Уровень ударной вязкости в шайбах снижается при практически таком же разбросе. Результаты испытаний из кольцевых припусков самые низкие, но наиболее стабильные. Полученные результаты закономерны, так как шайбы и кольцевые припуски испытываются на тангенциальных образцах, а испытания образцов из кв.90мм – на продольных. С этой точки зрения, испытания в шайбах для прогноза свойств в изделиях более представительны.

2. Влияние химического состава на ударную вязкость.

С целью оценки возможности повысить уровень ударной вязкости за счёт введения рекомендованных пределов по химическому составу, была проанализирована база данных испытаний серийного металла 2012-2015 годов выплавки (более 1000 плавок). Оценка проводилась по всем нормируемым показателям механических свойств, испытанных в перекованном кв.90мм. Установлено, что наиболее значимое отрицательное влияние на ударную вязкость оказывают бор, кремний, углерод.

Влияние этих элементов также либо отрицательно, либо не значимо для остальных характеристик механических свойств. Поэтом в настоящей работе не рассматриваются. Влияние остальных легирующих элементов, входящих в марочный состав сплава, статистически  не значимо.

В результате предложены рекомендованные содержания:

С =0,040-0,050%,  В = 0,005-0,007%, Si = н.б. 0,30%.

3. Влияние температуры и скорости деформации на формирование структуры и механические свойства.

Не менее существенно, чем химический состав, на уровень свойств влияют параметры деформации. С целью оптимизации технологии горячей деформации была проведена работа по оценке влияния температуры нагрева под деформацию и скорости деформации на формирование структуры и свойств.

Для эксперимента была выбрана серийная плавка, имевшая замечания при испытаниях. От штанги диаметром 240мм были отобраны 4 заготовки высотой 250мм. Заготовки были осажены на прессе 200МН до высоты 125мм (степень деформации 50%) по следующим режимам (таблица 3). Таблица 3

Режимы деформации заготовок

| № вар. | Температура нагрева под деформацию | Скорость деформации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1100С | 5мм/с |
| 2 | 1100С | 15мм/с |
| 3 | 1180С | 5мм/с |
| 4 | 1180С | 15мм/с |

Скоростные параметры выбирались из возможностей оборудования.

После деформации  «осадки» были термообработаны в электрических печах КПЦ-3 по стандартному режиму (1 вариант):

1 закалка  1100С, 8 часов, охлаждение в камере воздушного охлаждения,

2 закалка  1000,  4 часа, охлаждение в камере воздушного охлаждения,

1 старение  775С,16 часов, охлаждение на воздухе,

2 старение  700С,16 часов, охлаждение на воздухе.

Заготовки подвергались термической обработке одной садкой на каждой ступени.

После проведения термической обработки каждая заготовка была порезана в осевой плоскости, из каждой заготовки вырезаны  темплеты для исследования макроструктуры и испытаний свойств.

При температуре нагрева под деформацию 1180С не зависимо от скорости деформации получено крупное зерно и неоднородная структура. При этом при температуре 1100С структура однородная и мелкозернистая при обеих исследованных скоростях деформации.

Темплеты были порезаны в соответствии со схемой    для испытаний механических свойств на растяжение, длительную прочность, ударную вязкость. Результаты испытаний свойств на растяжение и длительная прочность соответствуют требованиям нормативной документации и далее не приводятся. Их уровень для всех рассматриваемых схем практически одинаковый. Следует отметить только больший разброс значений относительного удлинения, полученный при деформации с температуры 1100С.

Анализ результатов испытаний образцов, вырезанных из разных мест темплета каждой технологической схемы, не выявил значимой разницы между образцами. Как тенденцию можно отметить, что результаты испытаний на растяжение и ударная вязкость образцов, вырезанных из центральной зоны темплета несколько выше, чем образцов из поверхностной зоны. Это может быть связано с более мелкозернистой структурой центральных областей заготовок. По длительной прочности наблюдается обратная тенденция: уровень длительной прочности поверхностных зон выше, чем центральных, что тоже логично с точки зрения размера зерна. Зерно поверхностных зон крупнее.

Исследования микроструктуры показали, что разница размера зерна разных зон   для варианта технологии с использованием температуры 1180С, зафиксированная в макроструктуре, выявлена и на уровне микроструктуры.

В результате проведённого эксперимента установлено, что повышение температуры нагрева под деформацию до 1180С приводит к получению неоднородной структуры по сечению заготовки. В настоящее время исследования продолжены в направлении опробования температур 1120С,1140С,1160С при скорости деформирования 15мм/с.

4. Исследование структуры и свойств по сечению изделий.

Наиболее интересные результаты исследований структуры по сечению изделий получены на ЭШИ 10-001. При производстве первой партии изделий контроль на кольцевом припуске показал положительные результаты испытаний механических свойств, включая длительную прочность. Однако при проведении всесторонних исследований (ВСИ) были зафиксированы выпады по прочностным характеристикам в ободе и по длительной прочности в ступице, что объясняется неоднородным размером зерна по сечению изделия. Металл первой партии был забракован.  При производстве последующих изделий ЭШИ 10-001 была скорректирована температура нагрева под деформацию, что позволило добиться однородной и мелкозернистой структуры по всему сечению изделия. Результаты испытаний и макроструктура изделий ЭШИ 10-001 до и после корректировки технологии приведены в таблицах 4,5.

Таблица 4

Результаты испытаний штамповки ЭШИ10-001 при нагреве под деформацию 1160ºС

| Направление вырезки образцов | № образца, место вырезки | Механические свойства при комнатной температуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σв Н/мм2 | σ02 Н/мм2 | δ % | ψ % | KCU Дж/см2 | HB (dотпмм) |
| тангенциальное | 1 (обод) 7 (ступица) 2 (обод) 8 (ступица) | 1127,5 1209,6 - - | 729,7 781,0 - - | 24,4 26,8 - - | 26,0 27,5 - - | - - 100,0 67,5 | - - 3,35 3,35 |
| радиальное | 4 (полотно) 5 (полотно) | 1202,4 - | 776,7 - | 26,0 - | 30,3 - | - 73,8 | - 3,35 |
| ТУ 14-131-1115-2013 |  | ≥1130 | ≥705 | ≥17 | ≥19 | ≥49 | 3,30-3,55 |

| Место вырезки образцов | № образца, место вырезки | Длительная прочность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 750˚С / 412 Н/мм2 | 650˚С / 706 Н/мм2 |
|  |  | время (часмин) | время (часмин) |
| Тангенциальное | 3 (обод) 9 (ступица) 10 (обод) | - - 18600 | 12420 3530 - |
| Радиальное | 6 (полотно) | - | 3640 |
| ТУ 14-131-1115-2013 |  | не менее 50 | не менее 50 |

Таблица 5

Результаты испытаний штамповки ЭШИ10-001 при нагреве под деформацию 1140ºС

| Направление вырезки образцов | № образца, место вырезки | Механические свойства при комнатной температуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σв Н/мм2 | σ02 Н/мм2 | δ % | ψ % | KCU Дж/см2 | HB (dотпмм) |
| тангенциальное | 1 (обод) 7 (ступица) 2 (обод) 8 (ступица) | 1186,7 1201,6 - - | 775,8 781,2 - - | 29,2 28,0 - - | 30,3 31,4 - - | - - 73,8 70,3 | - - 3,35 3,35 |
| радиальное | 4 (полотно) 5 (полотно) | 1208,8 - | 785,4 - | 24,8 - | 27,2 - | - 71,7 | - 3,35 |
| ТУ 14-131-1115-2013 |  | ≥1130 | ≥705 | ≥17 | ≥19 | ≥49 | 3,30-3,55 |

| Место вырезки образцов | № образца, место вырезки | Длительная прочность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 750˚С / 412 Н/мм2 | 650˚С / 706 Н/мм2 |
|  |  | время (часмин) | время (часмин) |
| Тангенциальное | 3 (обод) 9 (ступица) 10 (обод) | - - 27330 | 311 167 - |
| Радиальное | 6 (полотно) | - | 14840 |
| ТУ 14-131-1115-2013 |  | не менее 50 | не менее 50 |

Выводы

1. Результаты испытаний ударной вязкости, испытанной в заготовке,  выше, чем в кольцевом припуске.

2. Введение скорректированных пределов содержания углерода, кремния, бора позволило повысить уровень ударной вязкости и обеспечить её стабильный уровень в изделиях, соответствующий требованиям нормативной документации.

3. Скорость и температура нагрева под горячую деформацию оказывают решающее влияние на получение однородной и мелкозернистой структуры изделий.

Литература

1.Суперсплавы. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок./ под ред. Ч.Т.Симса, Н.С.Столлофа, У.К.Хагеля: Пер. с англ. под  ред. Р.Е.Шалина. М.Металлургия, 1995.

2.Дзугутов М.Я. Пластичность и деформируемость высоколегированных сталей и сплавов. М.Металлургия, 1990,303с.