УДК 621.745.5:669.018.44

Ресурсосберегающая технология выплавки деформируемого сплава ВЖ175 с использованием некондиционных отходов

Мин П.Г.; Вадеев В.Е.; Калицев В.А., к.т.н.; Крамер В.В.

admin@viam.ru

ФГУП «Всероссийский научно - исследовательский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, г. Москва

Аннотация:

Во ФГУП «ВИАМ» разработана ресурсосберегающая технология получения жаропрочного деформируемого сплава ВЖ175 для дисков турбины с использованием до 100% отходов, в том числе некондиционных. Разработанная технология позволяет получать металл, по содержанию легирующих элементов, примесей, структуре и механическим свойствам не уступающий сплаву, изготовленному из свежих шихтовых материалов. При этом стоимость сплава, полученного с использованием до 100% отходов, включая некондиционные, на 20-30% ниже по сравнению со сплавом, выплавленным по промышленной технологии с использованием до 50% кондиционных отходов.

Ключевые слова:

отходы, вакуумная индукционная плавка, рафинирование, редкоземельные металлы, жаропрочный никелевый сплав, примеси.

Abstract:

The technology of manufacturing with using up to 100 % scrap, including off-grade scrap, of wrought superalloy VG175 for gas-turbine disks was developed in VIAM. This technology allows to produce metal, which is don`t worse than the alloy made from pure charge materials in such parameters as the content of alloing elements, impurities, structure and mechanical properties.

The cost of the alloy produced with using up to 100 % scrap, including non-standard scrap,  is 20-30 % lower in comparison with the alloy melted on industrial technology with utilization up to 50 % scrap.

Введение

Создание перспективных двигателей и других изделий авиационной техники невозможно без применения в них новых материалов, в числе которых важную роль играют никелевые жаропрочные сплавы, в значительной степени определяющие повышенный уровень тактико-технических характеристик, надежности и ресурса этих изделий [1-4].

В ВИАМе разработаны деформируемые никелевые жаропрочные сплавы для дисков турбины перспективных газотурбинных двигателей (ГТД) и промышленные технологии их производства, однако широкое внедрение этих сплавов в отечественном двигателестроении сдерживается из-за высокого легирования дефицитными дорогостоящими компонентами.

Для снижения стоимости получаемых сплавов, наряду с совершенствованием технологий производства полуфабрикатов, актуально использование при выплавке перспективных деформируемых сплавов образующихся при их получении отходов [5-10].

Промышленная технология производства деформируемого сплава ВЖ175, допускающая применение до 50 % кондиционных отходов, в настоящее время уже используется при производстве. Однако для большей рационализации использования дорогостоящих и дефицитных элементов необходима разработка технологии, которая позволила бы применять также и некондиционные отходы: гарнисаж, корольки, скрап, но в первую очередь стружку, поскольку данный вид отходов образуется на моторостроительных заводах при изготовлении самих деформируемых сплавов и изделий из них в наибольшем количестве.

По мере своего образования, некондиционные отходы загрязняются различными примесями [11-17]: происходит окисление поверхности, на стружке после механической обработки остаются масла и эмульсии, содержащие значительное количество серы и углерода.

Для обеспечения чистоты сплава, полученного с использованием таких отходов, на уровне сплава, выплавленного из свежих шихтовых материалов по промышленным технологиям, необходима разработка специальных технологических приемов, включающих подготовку отходов и рафинирование расплава [18-22].

Анализ известных теоретических положений термодинамики и кинетики процессов вакуумной металлургии, а также опыт переработки отходов литейных никелевых жаропрочных сплавов показывает, что наиболее эффективным решением задачи рафинирования никелевых жаропрочных сплавов от вредных примесей может быть микролегирование сплавов редкоземельными металлами (РЗМ) [24].

В качестве рафинирования деформируемых сплавов от примесей в существующих промышленных технологиях в основном используются редкоземельные металлы: лантан, скандий, церий, а также магний, однако применение некондиционных отходов, особенно когда доля используемых отходов при выплавке сплавов достигает 100 %, требует более глубокого рафинирования. Поэтому во ФГУП «ВИАМ» были проведены исследования по рафинированию расплавов, содержащих отходы жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, с применением новых малоизученных РЗМ: эрбия и диспрозия. Выбор именно этих редкоземельных элементов обусловлен тем, что давление упругости паров у них выше, чем у лантана, церия и иттрия, широко применяемых в настоящее время [25]. Поэтому их остаточное содержание в сплаве после введения повышенных количеств этих РЗМ должно быть минимальным и тем самым не окажет влияния на химический состав получаемого сплава.

Разработанная ресурсосберегающая технология получения жаропрочного деформируемого сплава ВЖ175 для дисков турбины с использованием до 100 % отходов, в том числе некондиционных, позволит использовать образующиеся при производстве кондиционные и некондиционные отходы и получать перспективный деформируемый сплав ВЖ175 по качеству, не уступающий аналогичному сплаву, производимому из свежих шихтовых материалов. При этом стоимость сплава, полученного с использованием до 100% отходов, включая некондиционные, на 20-30% ниже по сравнению со сплавом, выплавленным по промышленной технологии с использованием до 50% кондиционных отходов.

Методика проведения исследований

Объектом исследования являлся перспективный деформируемый жаропрочный никелевый сплав ВЖ175, предназначенный для изготовления дисков ГТД, а также отходы, в том числе кондиционные (головные, донные части слитков и обрезь штамповок с дефектами) и некондиционные, данного сплава: стружка, скрап, гарнисаж, корольки (Рис. 1).

Сушку отходов перед выплавкой проводили в электропечи типа ПВП-1000/12,5. Разливку проводили в стальные трубы, внутренний диаметр которых составлял 70 и 90 мм. Выплавку проводили в вакуумной индукционной печи (ВИП) ВИАМ-2002 в тиглях емкостью 10 и 20 кг. Переплав полученных слитков проводили в вакуумной дуговой установке с расходуемым электродом VAR L 200 в кристаллизаторе диаметром 110 мм. Деформацию заготовок проводили на прессе усилием 1600 тс, оборудованным изотермической установкой УИДИН-500. Термообработка заготовок проводилась в электрических камерных печах СНОЛ 200/13.

Определение локального состава образцов проводилось методом количественного микрорентгеноспектрального анализа на установке “JCMA-733” с использованием энергодисперсионного микроанализатора “Inca Energy”, микроструктуру изломов исследовали на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV.

Содержание легирующих элементов в сплаве определяли на рентгено-флуоресцентном спектрометре S4 EXPLORER, содержание микропримесей определяли на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой XSERIES 2. содержание углерода и серы определяли на газоанализаторе Leco CS600 [26], а содержание газов (кислорода и азота) – на газоанализаторе Leco TCH600.

Испытания на длительную прочность проводились на оборудовании «ZST 2/3» по ГОСТ 10145, на растяжение на оборудовании «Tiratest 2300/1» по ГОСТ Р 1497, на ударную вязкость на маятниковом копере «ИО 5003-0,3» по ГОСТ 9454-78.

Результаты исследования и их обсуждение

С целью определения степени загрязненности некондиционных отходов и соответствия их химического состава требованиям ТУ, был проведен химический анализ некондиционных отходов по легирующим элементам и примесям. Содержание легирующих элементов и примесей во взятых пробах представлено в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Содержание легирующих элементов в некондиционных отходах сплава ВЖ175

| Образец. | Содержание легирующих элементов, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr | Co | W | Mo | Al | Ti | Nb | V | C |
| скрап | 11,23 | 16,81 | 3,47 | 4,90 | 4,46 | 2,69 | 4,66 | 0,365 | 0,051 |
| гарнисаж | 11,03 | 7,69 | 2,18 | 3,16 | 3,58 | 1,80 | 2,97 | 0,287 | 0,059 |
| корольки | 8,92 | 13,42 | 2,85 | 4,08 | 3,94 | 2,21 | 3,61 | 0,378 | 0,066 |
| стружка | 9,01 | 14,60 | 3,06 | 4,31 | 3,72 | 2,41 | 4,12 | 0,485 | 0,061 |
| По ТУ | 9,4 – 11,0 | 14,8 – 16,0 | 2,9 – 3,4 | 4,0 – 4,8 | 3,5 – 4,0 | 2,3 – 2,8 | 4,1 – 4,6 | 0,4 – 0,8 | 0,04 – 0,08 |

Таблица 2

Содержание примесей в некондиционных отходах сплава ВЖ175

| Сплав | Образец. | Содержание примесей, % масс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | O | N |
| ВЖ175 | стружка | 0,0026 | 0,0300 | 0,0035 |
|  | гарнисаж | 0,0140 | 0,1000 | 0,0023 |
|  | скрап | 0,0018 | 0,0055 | 0,0023 |
|  | корольки | 0,0020 | 0,0660 | 0,0012 |
| ТУ |  | ≤0,010 | - | - |

Результаты химического анализа показывают, что некондиционные отходы сплава ВЖ175 имеют значительные отклонения по легирующим элементам. Так, в гарнисаже значения содержаний кобальта и ванадия практически в 2 раза меньше их содержаний в сплаве. Если учитывать положительные и отрицательные отклонения от допустимых по ТУ пределов легирования, то до 80% легирующих элементов (7 из 9) не соответствуют по своему содержанию в отходах требованиям ТУ на сплав. Кроме того, некондиционные отходы сплава ВЖ175 загрязнены вредными примесями кислорода, азота и серы.

Одним из наиболее распространенных видов некондиционных отходов деформируемых жаропрочных сплавов является стружка, так как она образуется на различных этапах изготовления изделий из них: при обточке слитков после выплавки сплава (подготовке расходуемых электродов для вакуумного дугового переплава), при обточке слитков (заготовок для деформации) полученных после вакуумного дугового переплава и удалении дефектов с их поверхности, при токарной обработке штамповок и изготовлении готовых изделий.

В процессе механической обработки слитков, штамповок и готовых изделий поверхность стружки загрязняется маслами и эмульсиями, применяемыми в оборудовании. Масла и эмульсии в большом количестве содержат органические соединения, в состав которых входит углерод и сера. Сера является вредной примесью во всех жаропрочных никелевых сплавах, как в литейных, так и деформируемых, поэтому стружку, загрязненную маслами и эмульсиями необходимо подвергать очистке. Углерод может входить в состав сплава, в частности, пределы легирования по углероду для сплава ВЖ175 составляют 0,04-0,08 % масс., однако оптимальное количество этого элемента, как правило, уже содержится в металле и дополнительное внесение углерода вместе с маслами и эмульсией может привести к превышению максимально допустимого его содержания в сплаве.

Поскольку некондиционные отходы имеют повышенное загрязнение примесями, разработанная технология включает предварительную подготовку некондиционных отходов, которая включает: сортировку отходов, измельчение крупных фрагментов гарнисажа, пескоструйную обработку гарнисажа для удаления остатков керамики, обезжиривание стружки для удаления остатков масел и эмульсий, применяемых в токарном оборудовании, промывку корольков, скрапа и гарнисажа для удаления общих загрязнений  и сушку при 300 °C с целью удаления влаги.

Разработанная схема предварительной очистки от ходов обеспечивает эффективное снижение содержания серы и углерода в отходах за счет удаления остатков масел и эмульсий, применяемых в оборудовании для токарной обработки (Таблица 3).

Таблица 3

Содержание примесей и газов в образцах отходов до и после предварительной очистки

| образец некондиционных отходов | C | S |
| --- | --- | --- |
| отходы, загрязненные маслами и эмульсией | 0,210 | 0,0026 |
| отходы, очищенные по разработанной схеме | 0,072 | 0,0011 |

После предварительной подготовки некондиционных отходов, согласно разработанной технологии, из них выплавляется марочная шихтовая заготовка (МШЗ) в вакуумной индукционной печи (ВИП) с применением комплексного рафинирования для снижения содержания примесей. Выплавка слитков (расходуемых электродов) сплава ВЖ175 проводится в ВИП с применением МШЗ и кондиционных отходов, при этом проводится дополнительное рафинирование расплава для более глубокого удаления примесей.

Рафинирование МШЗ осуществляется в 4 этапа. Первый этап рафинирования – введение вместе с отходами в тигель в качестве первой рафинирующей добавки щелочноземельного металла (ЩЗМ) кальция виде лигатуры Ni-Ca и расплавление шихты в атмосфере аргона. Поскольку кальций обладает высоким сродством к сере и кислороду, данный технологический прием позволяет провести рафинирование расплава от этих вредных примесей во время и непосредственно после расплавления отходов.

Второй этап рафинирования – проведение высокотемпературное рафинирование расплава (ВТР) при температуре на 100 °С выше температуры проведения плавки. Во время проведения ВТР за счет повышения температуры расплава и увеличения диффузионной подвижности атомов происходит удаление азота, кислорода и примесей цветных металлов из расплава, за счет чего существенно снижается содержание этих примесей в выплавленной МШЗ.

Третий этап рафинирования -  введение второй рафинирующей добавки – РЗМ (Er, La и Dy). Помимо лантана, широко использующегося для рафинирования никелевых жаропрочных сплавов, разработанная технология включила в себя рафинирование эрбием и диспрозием. Указанные РЗМ выбраны по причине того, что с одной стороны, они имеют высокое сродство к примесям серы и кислорода и способны образовывать с ними тугоплавкие соединения, а с другой стороны обладают довольно высоким значением упругости насыщенного пара [25]. Таким образом, остаточное содержание РЗМ в полученном сплаве должно снижаться.

Четвертый этап - введение в расплав магния в атмосфере аргона для дополнительного рафинирования расплава от примесей серы и кислорода.

Содержание легирующих элементов и примесей в МШЗ, выплавленной из стружки, гарнисажа, корольков, скрапа и головных частей слитков представлено в таблице 4.

Таблица 4

Содержание легирующих элементов и примесей в МШЗ деформируемого сплава ВЖ175

| № обр. | Содержание легирующих элементов, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание примесей, % масс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr | Co | W | Mo | Al | Ti | Nb | V | C | S | O | N |
| 15-53 | 9,25 | 14,83 | 2,25 | 4,11 | 3,42 | 2,08 | 4,62 | 0,32 | 0,060 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0010 |
| ТУ | 9,4 – 11,0 | 14,8 – 16,0 | 2,9 – 3,4 | 4,0 – 4,8 | 3,5 – 4,0 | 2,3 – 2,8 | 4,1 – 4,6 | 0,4 – 0,8 | 0,04 – 0,08 | ≤0,010 | - | - |

Как видно из результатов анализа химического состава, комплексное рафинирование на этапе получения МШЗ позволило снизить содержание кислорода, азота и серы в МШЗ в сравнении с используемыми некондиционными отходами. Содержание многих легирующих элементов, таких как кобальт, вольфрам, алюминий, титан, ванадий, находится вне установленных пределов ТУ. Поэтому при выплавке сплава ВЖ175 с применением данной МШЗ необходимо использование небольшого количества свежей шихты для доводки химического состава, а также проведение химического экспресс-анализа во время плавки для корректировки химического состава.

Выплавка сплава ВЖ175 с применением 50 % МШЗ и 50% кондиционных отходов также предусматривает несколько этапов рафинирования: ВТР при температуре на 100 °С выше температуры проведения плавки и микролегирование РЗМ и ЩЗМ: церием, лантаном в вакууме, скандием и магнием в атмосфере аргона. При этом происходит дополнительное рафинирование сплава от вредных примесей.

Содержание легирующих элементов и примесей в сплаве ВЖ175, выплавленном по разработанной технологии, представлено в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Содержание легирующих элементов в сплаве ВЖ175, выплавленном по разработанной технологии

| № обр. | Содержание легирующих элементов, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr | Co | W | Mo | Al | Ti | Nb | V | C |
| 15-54 | 9,83 | 15,01 | 3,12 | 4,53 | 3,81 | 2,58 | 4,27 | 0,59 | 0,057 |
| ТУ | 9,4 – 11,0 | 14,8 – 16,0 | 2,9 – 3,4 | 4,0 – 4,8 | 3,5 – 4,0 | 2,3 – 2,8 | 4,1 – 4,6 | 0,4 – 0,8 | 0,04 – 0,08 |

Таблица 6

Содержание примесей в сплаве ВЖ175, выплавленном по разработанной технологии

| № обр. | Содержание примесей, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Bi | Fe | Si | S | O | N | Mn | P |
| 15-54 | <0,00001 | <0,000005 | 0,25 | 0,093 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 | 0,030 | 0,0017 |
| ТУ | ≤0,00100 | ≤0,00010 | ≤0,50 | ≤0,300 | ≤0,010 | - | - | ≤0,400 | ≤0,0150 |

Из результатов химического анализа, представленных в таблице видно, что в сплаве ВЖ175, выплавленном по разработанной технологии, содержание легирующих элементов соответствует требованиям действующих ТУ, примесей цветных металлов, Fe, Si, P, Mn, [O], [N] и S находится на ультранизком уровне, удовлетворяющем требования ТУ.

Повышенное остаточное содержание РЗМ в жаропрочных никелевых сплавах может привести образованию легкоплавких фаз, содержащих РЗМ, которые могут оказать отрицательное влияние на прочностные свойства, особенно при повышенных температурах и длительных испытаниях. Редкоземельные элементы: La, Ce, Sc, применяемые в разработанной технологии, вводятся в таких же количествах при промышленной выплавке сплава ВЖ175 и не могут отрицательно влиять на его свойства, поэтому было проведено исследование уровня остаточного содержания дополнительно вводимых РЗМ: Er и Dy на различных этапах выплавки (таблица 7).

Таблица 7

Содержание эрбия и диспрозия в образцах МШЗ и жаропрочного деформируемого сплава ВЖ175, выплавленного с ее применением

| № обр. | Содержание РЗМ | Содержание элементов, % масс. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dy | Er |
| 15-53 (МШЗ) | Расчетное | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Остаточное | 0,0180 | 0,0260 |
| 15-54 | Расчетное | - | - |
|  | Остаточное | 0,0023 | 0,0025 |

Анализ данных, представленных в таблице 7, подтверждает, что во время выплавки сплава с применением МШЗ, содержание РЗМ (диспрозия и эрбия) снижается. Это связано, во-первых, с тем, что некоторая часть РЗМ участвует во взаимодействии с примесями (например, серой и кислородом), а во-вторых, с высокими значениями упругости пара данных элементов, за счет чего при выплавке в вакууме они интенсивно испаряются с поверхности расплава.

Снижение содержания этих РЗМ наблюдается уже при выплавке МШЗ (суммарное остаточное содержание эрбия и диспрозия более чем в 2 раза ниже расчетного), где их вводят в конце плавки. Во время выплавки сплава содержание эрбия и диспрозия снижается еще более интенсивно, поскольку РЗМ взаимодействуют с примесями и испаряются на протяжении всего времени проведения плавки.

Исследования локального химического состава подтвердили, что остаточное содержание РЗМ в сплаве не оказывает влияния на его фазовый состав, в образце плавки, выплавленной по разработанной технологии, фазы, содержащие эрбий и диспрозий не обнаружены.

Таким образом, по содержанию легирующих элементов, примесей и структуре жаропрочный деформируемый сплав ВЖ175, выплавленный с использованием до 100 % отходов, в том числе некондиционных, не уступает сплаву, выплавленному из свежих шихтовых материалов.

Полученный в ВИП слиток переплавили в вакуумной дуговой печи (ВДП) VAR L 200, затем провели обработку давлением и термообработку по стандартным технологиям для данного слава. Результаты механических испытаний свойств сплава ВЖ175, выплавленного по разработанной технологии с применением до 100 % отходов, в том числе некондиционных, представлены в таблице 7.

Таблица 8

Механические свойства жаропрочного деформируемого сплава ВЖ175, выплавленного с использованием до 100 % отходов, в том числе некондиционных, в сравнении со сплавом, выплавленным из свежих шихтовых материалов

| № плавки | Время до разрушения при Т = 750 °С и σ = 640 Н/мм2, ч | Кратковременные свойства при Т = 20 °С |  | Ударная вязкость (KCU), Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σв, Н/мм2 | δ, % |  |
| 15-54 (технология с применением до 100% отходов) | 189 | 1600 | 20 | 33,93 |
|  | 210 | 1630 | 21 |  |
|  | 202 | 1590 | 20,5 | 39,00 |
|  | 179 | 1640 | 19 |  |
| 14-107К (технология с применением 100% свежей шихты) | 140 | 1600 | 17 | 35,85 |
|  | 138 | 1610 | 18 |  |
|  | 152 | 1580 | 16 | 39,72 |
|  | 164 | 1590 | 19 |  |
| Требования ТУ и Паспорта | ≥ 100 | ≥ 1570 | ≥ 13 | ≥ 29 |

Показано, что механические свойства сплава ВЖ175, выплавленного с использованием до 100 % отходов, в том числе некондиционных, удовлетворяют требованиям ТУ и Паспорта на сплав. По механическим свойствам деформируемый сплав ВЖ175, выплавленный с использованием отходов, не уступает сплаву, выплавленному из свежих шихтовых материалов. Проведенный фрактографический анализ установил идентичность изломов образцов и  подтвердил что, сплав, выплавленный с использованием до 100% отходов, в том числе некондиционных, по структуре ничем не отличается от сплава, выплавленного из свежих шихтовых материалов (Рисунок 2).

Выводы

Во ФГУП «ВИАМ» разработана ресурсосберегающая технология изготовления жаропрочного деформируемого сплава ВЖ175 для дисков турбины с использованием до 100% отходов, в том числе некондиционных.

Разработанная технология позволяет получать металл, по содержанию легирующих элементов, примесей, структуре и механическим свойствам не уступающий сплаву, изготовленному из свежих шихтовых материалов. При этом стоимость сплава, полученного с использованием до 100% отходов, включая некондиционные, на 20-30% ниже по сравнению со сплавом, выплавленным по промышленной технологии с использованием до 50% кондиционных отходов.

Технология выплавки перспективного деформируемого сплава ВЖ175 с использованием до 100 % отходов, будет востребована в производстве дисков турбины и сварных деталей горячего тракта перспективных ГТД и ГТУ.