УДК [666.29+667]::62-4:620.93

Научные проблемы, разработки и перспективы развития функциональных материалов и защитных покрытий для современных кораблей

Шилова О.А., д.х.н., Кручинина И.Ю. д.т.н.

olgashilova@bk.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), г. Санкт-Петербург

Аннотация:

В докладе представлены научные и практические достижения ИХС РАН в области химической технологии защитных покрытий и материалов, которые могут использоваться в конструкциях и инфраструктуре современных кораблей

Ключевые слова:

антиобледенительные покрытия, антиобрастательные покрытия, электроизоляционные покрытия, каталитические слои, золь-гель технология, твердополимерный водородно-воздушный топливный элемент, метаново-воздушный топливный элемент, среднетемпературный твердооксидный топливный элемент

Abstract:

The report presents scientific and practical achievements of the Institute of Silicate Chemistry of the RAS in the field of chemical technology of protective coatings and materials that can be used in the construction and infrastructure of modern ships.

Key words:

anti-icing coatings, antifouling coatings, catalyst layers, sol-gel processing, solid polymer hydrogen-air fuel cell, methane-air fuel cell, medium temperature solid oxide fuel cell

В докладе будет представлена информация о традиционных и инновационных разработках Института химии силикатов РАН в области получения органо-силикатных антиобледенительных покрытий; экологически безопасных противообрастиальных лакокрасочных покрытий, при изготовлении которых использовались приемы золь-гель технологии; получаемых по золь-гель технологии защитных и функциональных стекловидных и стеклокерамических покрытий для электронных и электротехнических устройств; а также функциональных мембранных и электродных материалов для источников тока и устройств хранения энергии, синтез которых осуществлялся из жидкой фазы.

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук является ведущим научно-исследовательским центром неорганического материаловедения на Северо-Западе России. Традиционным научным направлением являются исследования в области химии и технологии получения защитных покрытий и функциональных материалов, получаемых по золь-гель технологии. Ниже будут перечислены основные достижения ИХС РАН в этих направлениях исследований и обозначены проблемы и перспективные направления исследований.

Антиобледенительные покрытия. Антиобледенительные органо-силикатные покрытия были разработаны еще в 70-80 х годах прошлого века [1-3]. Покрытия предназначались для максимального снижения силы сцепления льда с окрашенной поверхностью и сохранения этой способности в течение длительного срока эксплуатации. Композиция легко наносится на поверхность металлов и их сплавов, бетона, стеклопластика, стекла, кирпича. Имеет широкую цветовую гамму, является антиобледенительной, антикоррозионной, гидрофобной, тепломорозостойкой. Например, разработано антиобледенительные органосиликатные композиции, например ОС-56-11 (совместная разработка ИХС РАН и НИИ специальных полимеров и коррозии, Москва): адгезия по ГОСТ 15140-78: – 1-2 бал; гидрофобная поверхность – критический угол смачивания: ~(105±5) (рис. 1, слева); снижает адгезию льда по сравнению с ХВ-, ПФ- или ЭП- эмалям в 2-5 раз, по сравнению с неокрашенным металлом – в 7-10 раз [4].

За счет создания упорядоченного нанорельефа, например, в результате введения в золи наночастиц, возможно получать супергидрофобные покрытия, для которых характерны углы смачивания жидкостью ≥150 (рис. 1, справа, рис. 2). В настоящее время получен лабораторный образец супергидрофобного покрытия с углом смачивания 170°. Ведутся исследования по улучшению адгезии к подложке [5,6].

Экологически безопасные защитные покрытия против морского обрастания. Морское обрастание – это источник серьезных экономических проблем. Использование для борьбы с ним сильных биоцидов в качестве добавок в противообрастательные покрытия создает серьезные экологические проблемы. В мире активно ведется поиск альтернативных путей защиты, не ухудшающих окружающую среду [7,8].

В настоящее время ужесточились требования к экологичности используемых материалов. Начиная с 2008 г., обязательным требованием к покрытиям является их низкая токсичность. Тенденцией настоящего времени является использование вместо жестких биоцидов, так называемых, «мягких» биоцидов [7-9].

В качестве «мягких» биоцидов могут использоваться различные фотосенсибилизирующие вещества, как природного, так и синтетического происхождения, различные кристаллические модификации диоксида титана, прежде всего анатаз, а также наноалмаз детонационного происхождения, которые оказывают наименьшую нагрузку на окружающую среду.

Отказ от жестких биоцидов чрезвычайно актуален и при разработке антиобрастательных покрытий для морской техники. Несмотря на разработку новых типов покрытий – достаточно дорогостоящих кремнийорганических, фторсодержащих, – по-прежнему востребованы сравнительно дешевые покрытия, изготавливаемые по традиционной лакокрасочной технологии на основе виниловых сополимеров и эпоксидных смол. Нами использована концепция противоадгезионной защиты от морского обрастания, основанная на основе развития представлений о колонизационных процессах и циклах. Согласно этой концепции, ключевыми процессами для подавления обрастания являются адгезия и временное прикрепление. Путем их блокирования, в частности, с использованием небиоцидных средств возможно создание противоадгезионной экологически безопасной защиты. Таким образом, альтернативным решением проблемы является введение в краски противоадгезионных нетоксичных (или низкотоксичных) соединений, не отравляющих обрастателей (и других обитателей моря), а лишь препятствующих их прикреплению к защищаемой поверхности. Ранее проведенные исследования показали, что соединения ряда переходных металлов в нетоксичных концентрациях подавляют прикрепление обрастателей. Не до конца решенной остается проблема закрепления биологически активных компонентов в лакокрасочной матрице и обеспечения долговременности их действия. Для ее решения нами предложено использовать методы и подходы, принятые в золь-гель технологии.

В последнее десятилетие в институте в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом ведутся работы по совершенствованию свободных от меди и олова покрытий, защищающих плавсредства от морского обрастания. Установлено, что введение кремнезоля, легированного соединениями переходных металлов в нетоксичных концентрациях, в лакокрасочную органическую композицию с целью формирования в ней альтернативной неорганической сетки, оказалось весьма эффективным и на 50-60% замедлило морское биообрастание. Таким образом, использование соединений переходных металлов, особенно лантана и кобальта, вкупе с приемами золь-гель технологии, оказало положительный эффект на противодействие морскому обрастанию и перспективно при изготовлении лакокрасочных противообрастательных покрытий для защиты корпусов кораблей и судов, позиционных стационарных гидроакустических и гидрофизических средств и другой морской подводной техники.

Сравнительная таблица (табл. 1), позволяет сравнить действие разработанных покрытий с известными мировыми брендами, показывает эффективность разработанных нами покрытий. Безусловно, они менее эффективны, чем содержащие высокотоксичные добавки (соединения меди и олова). Но сравнимы с экологичными зарубежными аналогами.

Таблица 1

Сравнительная таблица противообрастательного действия защитных покрытий.

| № п/п | Наименование противообрастающего вещества или покрытия | Защитный индекс | Диапазон защитного индекса | Характеристика защиты от обрастания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Противообрастающая эмаль Trilux | 0.99 | 0.9-1.0 | Уровень судовой краски, содержащей соединения меди |
| 2 | Эмаль противообрастающая, токсичные биоциды ХВ 5286 | 0.94 |  |  |
| 3. | Веществ или покрытий с такими показателями нет | ─ | 0.79-0.89 | Весьма перспективны |
| 4. | Разработанная нами виниловая композиция | 0.73 | 0.68-0.78 | Перспективны |
| 5. | Противообрастающая эмаль Cruser | 0.70 |  |  |

Разработка нетоксичных органо-неорганических биостойких покрытий для защиты различных материалов от биодеградации и разрушения. Покрытия, получаемые золь-гель методом, могут выполнять функции биоактиваных, биостойких покрытий. Наш научный коллектив, в котором имеются специалисты из различных научных и учебных организаций России, разработал ряд материалов и покрытий, ингибирующих рост плесневых грибов [11-16]. Основная идея заключается в отказе от использования добавок жестких биоцидов (например, соединений четвертичного аммония, олово-, медь-содержащих ифосфорорганических реагентов), которые широко применяются на практике для введения в лакокрасочные, кремнийорганические и золь-гель композиции. Вместо токсичных биоцидных добавок мы вводим в золь-гель композиции, так называемые, «мягкие биоциды», оказывающие минимальную нагрузку на окружающую среду. В качестве таких добавок можно использовать различные фотосенсибилизирующие вещества, способные вырабатывать озон и другие активные формы кислорода под действием ультрафиолетового облучения. Это – диоксид титана, фотосенсы, предлагаемые различными фирмами, дифталоцианины металлов и др. Для закрепления на поверхности камня биологически активных веществ их вносят в эпоксидно-силоксановые композиции и наносят на поверхность камня. Эпоксидно-силоксановые композиции выбраны потому, что, с одной стороны, в органо-неорганическом композите уменьшается склонность органического полимера к деградации под действием окружающей среды в процессе старения, а с другой стороны, обеспечивается достаточно хорошая адгезия к поверхностям различной природы. Долговременные наблюдения показали перспективность покрытий для защиты поверхностей от плесени (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная таблица свойств разработанного покрытия и зарубежного аналога

| Технические параметры | Продукт – аналог ROCIMATM MBX Biocide (Швейцария) | Разработанный продукт: эпоксисилоксановая композиция, модифицированная мягким биоцидом |
| --- | --- | --- |
| Экологичность | Токсичен | Нетоксичен |
| Длительность действия | Кратковременное действие 3 года | Длительное действие более 5 лет |
| Ингибирующее действие | Селекция агрессивных штаммов микроорганизмов | Ингибирует развитие агрессивных микробных сообществ |

Разработка стеклокерамических и органо-неорганических покрытий для изделий электротехники, электроники и энергетики. Традиционным направлением наших исследований является разработка жаростойких, температуроустойчивых и радиационностойких электроизоляционных покрытий. Стеклокерамические покрытия, получаемые по золь-гель технологии, оказались перспективными для использования в качестве жаростойкой электроизоляции для защиты тонких (диаметром сечения от 0.1 до 0.5 мм) обмоточных проводов из цветных металлов, таких как никель и его сплавы, а также для медных проводов с никелевым напылением (Рис. 3) [17,18]. Для формирования этих покрытий использовались суспензии, получаемые смешением легированных кремнезолей или солей ортофосфорной кислоты, с высокодисперсными оксидными наполнителями. Стеклокерамические покрытия, получаемые из таких суспензий, обладают существенно большей электрической прочностью по сравнению со стекловидными покрытиями, формируемыми только из золей, или со стеклоэмалевыми покрытиями, может эксплуатироваться при высокой температуре и повышенном радиационном фоне [19-22].

Ниже приведены некоторые технические характеристики получаемых покрытий для термоустойчивой гибкой обмоточной электроизоляции:

Материал проволоки – нихром, никель, (медь + слой никеля), термоэлектродные сплавы, алюминий и его сплавы;

Температура формирования 500-900°С;

Диаметр сечения проволоки – 0,1 – 0,5 мм;

Толщина покрытия– от 6 до 30 мкм;

Напряжение пробоя – до 1100 В (без накручивания); после навивания на катушку диаметром 8 мм > 100 В;

Возможна эксплуатация при повышенной температуре (300°С) и при повышенном радиационном фоне.

Тонкие стекловидные пленки, получаемые из золей (‘spin-on glass’). Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова является пионером в области разработки золь-гель технологии тонких стекловидных пленок для микроэлектроники [23]. В Советском Союзе эти пленки, так называемые, ‘spin-on glass’ (поскольку они наносятся с помощью центрифуги) были внедрены в производство полупроводниковых приборов в ЛНПО «Авангард» (г. Ленинград), ЛНПО «Гириконд» (г. Ленинград), ЛКТБ «Светлана» (г. Ленинград), на Заводе полупроводниковых приборов (г. Брянск). Впоследствии полученные по золь-гель технологии силикатные пленки, допированные переходными элементами (Mn, Pd, Pt), были внедрены в ЗАО «Авангард-Микросенсор» (г. Санкт-Петербург) в качестве эффективных катализаторов-активаторов в цикле изготовления полупроводниковых газовых сенсоров. Комбинация на одном чипе нескольких каталитических слоев (Рис. 4) позволило не только в 1,5-3 раза увеличить чувствительность газовых сенсоров к восстановительным газам (CO, CH4), но также нивелировать вредное влияние влажности окружающей среды и обеспечить селективность при наличии в газовой смеси газов-окислителей (например, NO2). Одновременное использование пленок разного состава, выполняющих функции, как катализаторов-активаторов, так и источников диффузии в полупроводник, позволило создать новые адсорбционные сенсоры, чувствительные к малоактивному углекислому газу уже при концентрации его в воздухе от 0,2%. Это делает дешевые металлоксидные сенсоры (от 3 до 25$ за штуку) конкурентоспособными по отношению к дорогим прецизионным оптическим сенсорам (500-1500$ за штуку) в данном концентрационном диапазоне CO2 [24,25].

Технология получения тонких стекловидных пленок, содержащих бор и фосфор, была внедрена в производство кремниевых модулей для солнечных батарей (ООО «СОЛЭКС», г. Рязань) (рис. 5).

Энергонакопительные системы – псевдоконденсаторы. Псевдоконденсаторы – это суперконденсаторы, на которых при заряде и разряде протекают обратимые электрохимические процессы на поверхности высокопористого электрода с участием ионов электролита. Принцип действия псевдоконденсаторов сочетает два механизма сохранения энергии, а именно электростатическое взаимодействие, как в суперконденсаторах с двойным электрическим слоем, так и фарадеевские реакции, схожие с процессами, положенными в основу работы аккумуляторов и батарей (но в отличие от аккумуляторов реакции протекают на поверхности электрод-электролит, образуя псевдоемкость) (рис. 6).

В настоящее время нами в результате исследований получены материалы керамических электродов имеющих удельную емкость до 200 Ф/г для активного слоя электрода и потенциальное окно в водном электролите до 600мВ. Соответствующая этим показателям удельная энергия равна 2,5 Втч/кг [26,27]. Целью наших дальнейших исследований является: увеличение потенциального окна материала электрода и электролита до 2В; достижение удельной емкости активного слоя до 400 Ф/г; решение проблемы саморазряда, который в настоящее время составляет 60% в течение часа; повышение проводимости активного слоя электрода с целью минимизации массы токоотводящей структуры (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная таблица технических параметров псевдоконденсаторов

| Технические параметры | Альтернативное решение фирмы Элтон | Предлагаемая разработка |
| --- | --- | --- |
| Плотность энергии | 2 Втч/кг | 150 Втч/кг |
| Плотность мощности | 5 кВт/кг | 10 кВт/кг |
| Удельная емкость | 10 Ф/г | 400 Ф/г |

Твердополимерные и твердооксидные водородно-воздушные и метаново-воздушные  низкотемпературные и среднетемпературные топливные элементы. Разработка и изготовление недорогих и эффективных экологически чистых источников тока остается актуальной проблемой. В ИХС РАН ведутся работы в области разработки материалов, как для низкотемпературных водородно-воздушных твердополимерных топливных элементов (ТПТЭ), в том числе для микробиологических метановых топливных элементов, так и в области создания материалов для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), прежде всего среднего температурного диапазона (табл. 3) [28-32].

Таблица 3

Характеристики низкотемпературных топливных элементов с протонопроводящей мембраной и твердооксидных топливных элементов

| Тип | Реакция на аноде: | Электролит | Реакция на катоде | Рабочая температура, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ с протонно-обменной мембраной ( Proton-exchange membrane fuel cell — PEMFC) <1кВт-100кВт | 2H2 → 4H+ + 4e- | Протонно-обменная мембрана | O2 + 4H+ + 4e → 2H2O | 80 |
| Твердотельный оксидный ТЭ ( Solid-oxide fuel cells — SOFC) 1 кВт- 2МВт | 2H2 + 2O2 → 2H2O + 4e CH4 + [O] H2O + COx | Смесь оксидов | O2 + 4e → 2O2 | 300-600 |

В Институте создан стенд для исследования параметров компонентов низкотемпературных ТПТЭ (мембраны, катализаторов, электродов).

В настоящее время ИХС РАН вместе с Агрофизическим институтом РАН разрабатывают новый вид топливного элемента – микробиологический ТЭ (рис. 7).

Этот тип топливных элементов пока нигде в мире не выпускаются промышленностью. Однако такие топливные элементы обладают рядом достоинств. Прежде всего, это – теоретически высокоэффективные устройства (КПД более 60%, рабочая температура 20-40 °С); используют любой органический материал (сточные воды, углеводы, спирты, метан и т.д.) в качестве топлива, они могут взять на себя нагрузку по защите окружающей среды от загрязняющих веществ; отличаются дешевизной используемых компонентов, простотой конструкции, устойчивость к воздействию внешних факторов. Перед исследователями стоят следующие задачи: изучение механизмов биоэлектрокатализа; подбор оптимальных материалов анода и катода; подбор мембран для микробного ТЭ; масштабирование технологии микробного ТЭ.

Заключение

ИХС РАН владеет рядом современных технологий по получению функциональных материалов и защитных покрытий, которые могут быть использованы в инфраструктуре современных кораблей. Это – органосиликатные антиобледенительные покрытия, экологически чистые противообрастающие покрытия, не содержащие соединений меди и олова; гибкие стеклокерамические электроизоляционные покрытия для проводов малого сечения, пригодные для использования в датчиках, работающих в условиях высокой температуры и повышенного радиационного фона; это – золь-гель технологии, применяемые в полупроводниковой технологии микроэлектроники для изготовления функциональных слоев полупроводниковых приборов и газовых сенсоров, а также современные материалы для изготовления мембранных и электродных материалов для комплектующих современных устройств накопления и хранения энергии и альтернативных источников тока.

Литература

- Харитонов Н. П., Долгов Б. Н. Термовлагоэлектроизоляционные материалы на кремнеорганической основе // Химия и практическое применение кремнеорганических соединений. JL: ЦБТИ Ленсовнархоза, 1958. С. 8-13.

- Реакционная способность компонентов органосиликатных материалов в широком диапазоне температур. Харитонов Н. П. — В кн. Кремнийорганические соединения и материалы на их основе. Л. Наука, 1984, с. 150—155.

- Красильникова Л. H., Войнова Т. И., Никитина Н. А., Харитонов Н. П.Л.Н. Изучение саморасслаивающихся систем растворов кремнийорганических полимеров // В кн. Кремнийорганические соединения и материалы на их основе. Л. Наука, 1984, с. 155—158.

- Патент РФ 2156786. Композиция для антиобледенительного покрытия /Красильникова Л.Н., Чуппина С.В., Кротиков В.А.; Шнурков Н.В.; Фокина Л.Т.  / приоритет: 1998.12.30, опубл.: 2000.09.27.

- Шилова О.А., Проскурина О.И., Антипов В.Н., Хамова Т.В., Есипова Н.Е., Пугачев К.Э., Ладилина Е.Ю., Кручинина И.Ю. Золь-гель синтез и гидрофобные свойства антифрикционных покрытий для использования в высокооборотных минитурбогенераторах // Физика и химия стекла. 2014. Т. 40. № 3. С. 419-425.

- Шилова О. А., Цветкова И. Н., Красильникова Л. Н., Ладилина Е. Ю., Любова Т. С., Кручинина И. Ю. Синтез и исследование супергидрофобных антиобледенительных покрытий // Транспортные системы и технологии. Сетевой электронный журнал. Тр. 3-й Межд. научн. конф. «Магнитолевитационные транспортные системы и технологии» (МТСТ’15). 2015. № 1, с. 91-98. Электронный ресурс: http://www.transsyst.ru/.

- C Hellio. Advances in Marine Antifouling Coatings and Technologies (Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering). UK: Woodhead Publishing, 2009. 784 p.

- Cao S., Wang JD., Chen HS., Chen DR. Progress of marine biofouling and antifouling technologies. Review. // Chines Sci. Bull. 2011. V. 56. N 7. P. 598-612.

- Раилкин А.И. Колонизация твердых тел бентоносными организмами. СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2008. 427 С.

- Раилкин А.И., Чикадзе С.З., Шилова О.А. Морское биологическое обрастание и перспективы создания экологически безопасных противообрастательных покрытий / Фундаментальные основы инновационных биологических проектов в «Наукограде»: Сб. статей /под ред. Д.Ю. Власова, Д.В. Осипова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. (Труды Биол. НИИ СПбГУ; Вып. 54) С.210-231.

- Хамова Т.В., Шилова О.А., Власов Д.Ю., Михальчук В.М., Франк-каменецкая О.В., Маругин А.М., Долматов Д.Ю. Биоактивные микро- и нанокомпозиты для строительных материалов, формируемые золь-гель методом // Строительные материалы. 2007. № 4. С. 86-88.

- Пат. РФ № 2382059. Композиция для получения биологически стойкого покрытия /Шилова О. А., Хамова Т. В., Михальчук В. М., Власов Д. Ю., Долматов В. Ю., Франк-Каменецкая О. В., Маругин А. М./ приоритет: 21.08.2008; Бюл. № 5, 20.02.2010.

- Патент РФ № 2518124. Композиция для получения матрицы с фотокаталитической активностью /Шилова О. А., Хамова Т. В., Власов Д. Ю., Маругин А. М., Франк-Каменецкая О. В. / приоритет: 22.08.2011; Бюл. № 16, 10.06.2014.

- Мовчан Т.Г., Хамова Т.В., Шилова О.А., Плачев Ю.А., Соколова Н.П., Горбунов А.М., Сажников В.А. Влияние состава и структуры эпоксисилоксановой матрицы на спектральное поведение красителя Нильский красный. I. Золь-гель система на основе тетраэтоксисилана и смеси эпоксидных смол // Физика и химия стекла, 2009, Т. 35, № 1, С. 110-117.

- Мовчан Т.Г., Хамова Т.В., Шилова О.А., Плачев Ю.А., Соколова Н.П., Горбунов А.М., Сажников В.А. Влияние состава и структуры эпоксисилоксановой матрицы на спектральное поведение красителя Нильский красный. II. Золь-гель система на основе тетраэтоксисилана и глицидоксипропилтриметоксисилана // Физика и химия стекла. 2009. Т. 35. № 2. С. 220-227.

- Хамова Т.В., О.А. Шилова, Власов Д.Ю., Рябушева Ю.В., Михальчук В.М., Иванов В.К., Франк-Каменецкая О.В., Маругин А.М., Долматов В.Ю. Биоактивные покрытия для каменных материалов на основе эпоксисилоксановых золей, модифицированных наноалмазами // Неорганические материалы. 2012. Т. 48. № 7. С. 803-810.

- Борисенко А. И., Николаева Л. В. Тонкослойные стеклоэмалевые и стеклокерамические покрытия. Л.: Наука, 1970. 70 с.

- Shilova O.A., Hashkovsky S.V., Kuznetsova L.A Sol-gel preparation of Coatings for Electrical, Laser, Space Engineering and power // J. Sol-Gel Science and Technology. 2003. Vol. 26. N 1-3. P. 687-691.

- Тарасюк Е.В., Шилова О.А., Хашковский С.В. Золь-гель технология получения стеклокерамических и гибридных покрытий (монография). Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. 102 с.

- Пат. 2260569 РФ. Способ получения стеклокерамического покрытия  /Хашковский С.В., Шилова О.А., Тарасюк Е.В./ заявл. 31.12.2003; опубл. 20.09.2005, Бюл. № 26;

- Патент РФ № 2513377. Способ получения стеклокерамического электроизоляционного покрытия проводов /Ефимова Л.Н., Тарасюк Е.В., Хашковский С.В., Шилова О.А., Шорников Р.С./ приоритет: 17.05.2012; опубл.: 20.04.2014, Бюл. № 11.

- Хашковский С.В., Шорников Р.С., Шилова О.А., Полякова И.Г. Физико-химические свойства композиционных стеклокерамических покрытий, полученных из золь-гель систем: легированный кремнезоль – оксид хрома //Физика и химия стекла. 2010. Т. 36. № 4. С. 555-563.

- Борисенко А.И., Николаева Л.В. Тонкие стеклоэмалевые и стеклокерамические покрытия. Л.: Наука. 1970. 70 с.; Борисенко А.И., Новиков В.В., Прихидько Н.Е., Митникова И.М., Чепик Л.Ф. Тонкие неорганические пленки в микроэлектронике. Л.: Наука, 1972, 114 с.

- Шилова О.А. Наноразмерные пленки, получаемые из золей на основе тетраэтоксисилана, и их применение в планарной технологии изготовления полупроводниковых газовых сенсоров / Физика и химия стекла. 2005. Т. 31. № 2. С. 270-294.

- Shilova O.A. Synthesis and structure features of composite silicate and hybrid TEOS-derived thin films doped by inorganic and organic additives // J. Sol-Gel Sci. Technol. 2013. V. 68, N 3. P. 387-410.

- Иванова А.Г., Загребельный О.А., Цигас А.А., Шилова О.А. Синтез и электрофизические свойства нанооксидного слоя псевдоконденсатора// Физика и химия стекла. 2012. Т.38. № 6. (письма в редакцию). С. 433-439.

- Патент РФ № 142031. Суперконденсатор /Загребельный О.А., Иванова А.Г., Шилова О.А./№ 2013144305, заявл. 02.10.2013; опубл.  20.06.2014.

- Патент РФ № 2505481. Способ получения силикофосфатного протонпроводящего материала, преимущественно для мембран топливных элементов (варианты) /Шилова ОО.А., Цветкова И.Н./ заявл. 28.04.2011; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 3.

- Калинина М. В., Морозова Л. В., Коваленко А. С., Хламов И. И., Полякова И. Г., Шилова О. А. Синтез и физико-химические свойства бикерамических электродных нанокомпозитов на основе оксидов d- и f-элементов // Физика и химия стекла. 2012. Т. 38. № 6. С. 951-956.

- Коваленко А.С., Шилова О.А., Морозова Л.В., Калинина М.В., Дроздова И.А., Арсентьев М.Ю. Особенности синтеза и исследование нанокристаллической кобальто-никелевой шпинели // Физика и химия стекла. 2014. Т. 40. № 1. С. 135-145.

- Шишкин В.А., Кручинина И.Ю., Шурпяк В.К. Перспективы применения топливных элементов при перевозках СПГ // Научн.-техн. сб. Российского морского регистра судоходства. 2014. Вып. 37. С. 45.