УДК 622.24.053

О перспективных направлениях совершенствования технологий изготовления алюминиевых бурильных труб для работы в условиях Арктики

Шакирова А.И.,

shakirova_ali@mail.ru

Назарова М.Н., к.т.н., Исмаков Р.А., д.т.н., Хафизов А.Р., д.т.н., Ценев Н.К., к.ф-м.н.

ФГБОУ Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа

Аннотация:

Использование специальных алюминиевых сплавов для изготовления легкосплавных бурильных труб повышенной надёжности (ЛБТПН) и их применения в суровых климатических и специфических горно-геологических условиях является перспективным направлением. Предложены методы промышленного получения субмикрокристаллической (СМК) структуры в алюминиевых сплавах. На примере модельного алюминиевого сплава (Al-Cu-Zr) показано, что СМК структура приводит к существенному повышению предела текучести, предела прочности и износостойкости. Высказана возможность применения методов интенсивной пластической деформации для разработки перспективных технологий для изготовления ЛБТПН, с повышенными механическими свойствами и способных работать в условиях Арктики

Ключевые слова:

интенсивная пластическая деформация, субмикрокристаллическая (СМК) структура, изнашивание, легкосплавные бурильные трубы повышенной надёжности (ЛБТПН)

Abstract:

The use of special aluminum alloys for the manufacture of light alloy increased reliability drill pipes (LAIDP) and their applications in severe climatic and specific geological conditions are a perspective direction. The industrial production methods of submicrocrystalline (SMC) structure in aluminum alloys are proposed. The example of the model aluminum alloy (Al-Cu-Zr) is showed that SMC structure leads to substantial increase in the yield strength, the yield stress and the wear-resisting property. The possibility of the severe plastic deformation methods is suggested for the advanced technologies development to manufacture LAIDP with improved mechanical properties and capable of operating in the Arctic

Keywords:

Severe plastic deformation, submicrocrystalline (SMC) structure, deterioration, Light alloy drill pipes (LAIDP)

В данной работе на примере модельного алюминиевого сплава       Al-Cu-Zr продемонстрированы методы получения заготовок с субмикрокристаллической (СМК) структурой. Исследованы особенности механического поведения сплавов с СМК структурой. Для получения СМК структуры использовали методы интенсивной пластической деформации: равноканально-угловое (РКУ) прессование и локально - сдвиговое прессование (ЛСП). Оба метода основаны на использовании деформации сдвига. На основании полученных экспериментальных результатов высказаны предложения для предприятий, выпускающих ЛБТПН,  по разработке совместных перспективных технологий изготовления последних с улучшенными характеристиками механических и коррозионных  свойств, способных работать в условиях Арктики.

Введение

В середине 60-х гг. прошлого века в зонах арктического шельфа США и Канады впервые приступили к буровым работам на поиск нефти и газа. В 70-е гг. были обнаружены месторождения нефти и газа на Аляске, а позже был введён в эксплуатацию трансаляскинский нефтепровод длиной 1300 км от залива Прадхо-Бей до незамерзающего порта Валдиз на юге Аляски. В те же годы к поисковым работам на нефть и газ в Северном море приступили Норвегия и Англия, а в 2000 г. Норвегия добыла в Северном море уже 161 млн т. а Англия - 127 млн т нефти. Обе страны вошли в первую десятку нефтедобывающих стран.

В последнее десятилетие Россия также приступила к освоению Арктики. Ширина шельфовой зоны России составляет сотни километров. В настоящее время наиболее исследованными являются Баренцево и Карское моря. В этих морях открыты такие крупные месторождения нефти и газа, как Штокмановское, Приразломное, Варандейское, Русановское и Ленинградское.

Очевидно, что освоение нефтегазовых месторождений шельфа арктических морей России требует применения не только специальных технологий и технических средств, но и разработки специальных материалов, способных работать в суровых горно-геологических и природно-климатических условиях: низких (до 223 К) температурах, сильных ветрах (скорости до 40 м/с), значительных волнах (до 10 м), приливных колебаниях уровня воды (более 1,5 м), наличии крупных ледяных образований (поля и айсберги). В верхней части геологического разреза шельфа арктических районов толща многолетнемерзлых пород (ММП) может достигать 100 м, а на суше - 500 м и более. В состав ММП могут входить прочные и слабые породы.

Наибольшее распространение для освоения шельфовых месторождений получило бурение скважин с большим отходом от вертикали. Технология особенно перспективна для освоения арктического шельфа Российской Федерации, так как позволяет охватить бурением со стационарной платформы большой участок месторождения. Возможно освоение месторождения с берега, бурением скважин со сверхдальним отходом от вертикали или с искусственных островов, без строительства дорогостоящих ледостойких  морских нефтегазодобывающих сооружений (МНГС).

Как показывает практический опыт, бурение подобных скважин без использования легкосплавных бурильных труб повышенной надёжности (ЛБТПН) изготовленных из специальных алюминиевых сплавов невозможно [1-4]. Трубные заготовки изготавливаются методом горячего прессования из сплава Д16Т, относящимся к системе Al-Cu-Mg, подвергаются закалке и естественному старению (Т). При повышенных требованиях к прочности и коррозионной стойкости труб применяется сплав 1953Т1, относящийся к системе Al-Zn-Mg, который подвергается закалке и  искусственному старению (Т1). Для особых случаев изготавливаются трубные заготовки из сплава АК4-1Т1.

Следует отметить, что в согласии с современными представлениями применяемые материалы можно условно разделить на три класса: ультрамелкозернистые (УМЗ), с размером зерен 1-10 мкм; субмикрокристаллические (СМК), с размером зерен 0,1-1 мкм и нанокристаллические (НК), с размером зёрен менее 100 нм. Такое разделение является обоснованным, поскольку физико-механические свойства УМЗ, СМК и НК материалов заметно различаются. Так, в сплавах с УМЗ структурой в определенных температурно-скоростных интервалах проявляется эффект структурной сверхпластичности, а уменьшение размера зёрен до нанокристаллических величин в композитных и механически легированных сплавах приводит к явлению высокоскоростной сверхпластичности [5-8]. В СМК и НК материалах продемонстрирована возможность получения высокопрочного состояния [9,10]. В таких материалах изменяются даже такие структурно нечувствительные параметры, как температуры Кюри и Дебая, упругие модули, намагниченность насыщения и прочее. Все эти результаты указывают на возможность разработки новых перспективных технологий получения структуры алюминиевых сплавов, применяемых для изготовления ЛБТПН, с повышенными механическими свойствами и способных лучше работать в условиях Арктики.

В данной работе на примере модельного алюминиевого сплава       Al-Cu-Zr продемонстрированы методы получения заготовок с СМК структурой. Исследованы особенности механического поведения сплавов с УМЗ и СМК структурой. На основании полученных экспериментальных результатов высказаны предложения для предприятий, выпускающих ЛБТПН, разработать совместные перспективные технологии их изготовления с улучшенными характеристиками механических и антикоррозионных  свойств, способных работать в условиях Арктики.

Материал и методики исследования

В качестве материала для исследования был взят модельный алюминиевый сплав Al-4%Cu-0,5%Zr. Исходная, до интенсивной пластической деформации (ИПД), структура в сплаве после литья была крупнозернистой. Средний размер зёрен в сплаве составлял 5 мм (рис.4,а).

Субмикрокристаллическую структуру  получали методом равно канально-углового (РКУ) прессования и методом локально - сдвигового прессования (ЛСП). Принципиальные схемы прессования по этим методам представлены на рисунке 1 и 2.  Оба метода основаны на использовании деформации сдвига.  Однако указанные методы имеют и существенные отличия.  Так при использовании метода РКУ прессования интенсивная пластическая деформация осуществляется вдоль плоскости пересечения каналов. И для получения СМК структур требуется многократное повторение РКУ прессования одного и того же образца. При использовании же ЛСП заготовка устанавливается в канал прессования между двумя пуансонами (рис.2,б). Процесс формирования интенсивных сдвиговых деформаций, влияющих на эффективность измельчения зёрен во всем объёме пресс изделия, производится за счёт лопаток, локально сужающих канал прессования и организующих винтовое течение металла, которое обеспечивает одновременно экструзию и ротационные сдвиги заготовки (рис.2,а).

Под воздействием пуансонов каждый элементарный объем деформируемого металла перемещается в направлении наименьшего сопротивления, подвергаясь деформации под действием непрерывно меняющихся напряжений.  Распределение пластической деформации в объёме очага деформации напрямую зависит от вызывающего её напряжённого состояния, что подтверждается результатами проведённого анализа напряжённо-деформируемого состояния заготовки, полученных с помощью программы трёхмерного компьютерного моделирования «DEFORM». (рис.3)

Деформация заготовки (при прессовании пуансоном I) происходит равномерно с одновременным восстановлением площади её сечения путём организации осевого подпора деформируемого материала противоположным пуансоном II. При ЛСП за один проход можно существенно (в 5-10 раз) измельчить структуру.

Оптическую микроскопию изготовленных подобным образом образцов проводили на металлографическом микроскопе Neophot-30, а просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ) – на JEМ-2000 EX. Механические испытания проводили на универсальном динамометре типа Instron при постоянной скорости деформации.

Рис.1 - Схема равноканально-углового прессования.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.2 - Схема локально- сдвигового прессования: а) контейнер с двумя расположенными под углом друг к другу лопатками; б) схема расположения образца в контейнере ЛСП

| а) | б) |
| --- | --- |
| с) | д) |

РКУ-прессование: а) поле напряжений по сечению образца в зоне пересечения каналов; б) поле напряжений в трёхмерной модели образца; ЛСП: с) поле напряжений по сечению образца в зоне лопаток, локально сужающих канал прессования и организующих одновременно экструзию ротационные сдвиги заготовки; д) поле напряжений в трёхмерной модели образца.

Рис.3 - Распределение напряжений в очагах интенсивной пластической деформации

Результаты эксперимента

Формирование структуры сплава в процессе интенсивной пластической деформации

На рисунке 4 представлены результаты исследования структуры сплава Al-Cu-Zr. Видно, что интенсивная пластическая деформация при температуре 573К методом локально сдвиговой деформации приводит к существенному (более, чем в 15 раз) измельчению структуры. Средний размер микрофрагментов составляет около 300 нм. Следует отметить, что в структуре сплава после интенсивной пластической деформации отмечается две характерных черты. Во-первых, это отсутствие внутри фрагментов решёточных дислокаций и присутствие широких контуров экстинкции. Во-вторых, ПЭМ показала отсутствие чёткого полосчатого контраста на границах микрофрагментов. Согласно динамической теории дифракционного контраста [11-13], толщинные контуры экстинкции являются контурами одинаковой глубины в тонкой фольге и появляются на электронно-микроскопическом изображении, когда некоторое семейство плоскостей данного зерна находится в брегговских условиях отражения. Физическая природа уширения толщинных контуров экстинкции на электронно-микроскопических изображениях связана с высоким уровнем  напряжений и искажений кристаллической решётки вблизи границ зёрен, подвергнутых интенсивной пластической деформации. Для сравнения на рисунке 5 приведена структура того же образца, подвергнутого дополнительному отжигу при Т=433 К в течение 1 ч. Видно, что отжиг приводит к исчезновению толщинных контуров экстинкции, а на границах зёрен появляется чёткий полосчатый контраст. Это указывает на то, что уровень внутренних напряжений существенно понизился.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.4 - Структура сплава Al-4%Cu-0,5%Zr: а) макроструктура исходного образца; б) микроструктура сплава после ИПД методом ЛСП

Рис.5 - Микроструктура сплава Al-4%Cu-0,5%Zr после ИПД методом ЛСП  и последующего отжига при t=433 К в течение τ=1ч.

Несколько по-другому выглядит структура после РКУ прессования при той же (573К) температуре (рис.6,а). Видно, что после 8 проходов в теле микрофрагментов отмечается высокая плотность дислокаций. В отдельных микрофрагментах можно различить даже одиночные дислокации. Кроме того, границы отдельных микрофрагментов имеют чётко выраженный полосчатый контраст. Это указывает на то, что уровень внутренних напряжений после РКУ прессования заметно ниже, чем после локально-сдвигового прессования при одной и той же температуре деформации. Важно отметить и другой немаловажный факт. Отжиг образцов при   Т=433 К в течение τ=1ч после РКУ прессования приводит к образованию дисперсных выделений CuAl2.

а)                                                            б)

Рис.6 - Микроструктура сплава Al-4%Cu-0,5%Zr после ИПД методом РКУ прессования (а)  и последующего отжига при Т=433 К в течение 1ч (б).

Механические свойства СМК материалов при комнатной температуре

В таблице 1 представлены механические свойства на растяжение при комнатной температуре сплава Al-4%Cu-0,5%Zr. Видно, что в исходном крупнозернистом состоянии (D0,=5мм) значения σ02 и σВ минимальны, а относительное удлинение δ – максимально в сравнении со значениями после интенсивной пластической деформации (ИПД) методами ЛСП и РКУ прессования. Причём ИПД приводит к повышению значений  σ02 более, чем в 5 раз, а σВ - более чем в 3 раза. Относительное удлинение при этом заметно снижается. Важно отметить, что отжиг сплава при температуре Т=433 К в течение τ=1ч не приводит к существенному снижению значений σ02 и σВ, но при этом отмечается значительное повышение относительного удлинения, в сравнении со значениями непосредственно после ЛСП и РКУ прессования.

Таблица 1

Значения условного предела текучести σ02, предела прочности σВ и максимального относительного удлинения до момента разрушения сплава Al-4%Cu-0,5%Zr с различной структурой после ЛСП и РКУ прессования

| ИПД | D0, мкм | σ02 , МПа | σВ, МПа | δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходный | 5000 | 42 | 95 | 15 |
| ЛСП (исх) | 0,3 | 260 | 340 | 5 |
| ЛСП после отжига (Т=433 К τ=1ч) | 0,3 | 230 | 310 | 11 |
| РКУ (исх) | 0,5 | 240 | 330 | 6 |
| РКУ после отжига (Т=433 К τ=1ч) | 0,5 | 210 | 320 | 9 |

Значения микротвёрдости материалов также зависят от размеров зёрен и количественно определяются зависимостью Холла-Петча:

НV=H0+КD-12,

где НV-микротвёрдость по Виккерсу; D- размер зерна, а Н0 и К постоянные материала.

На практике это соотношение зачастую не выполняется, поскольку кроме размера зерна на значения твёрдости оказывают влияние легирующие элементы, дисперсные выделения и их распределение, фазовый состав, структура и состояние границ зёрен и т.п. В наших экспериментах результаты измерений микротвёрдости представлены в таблице 2. Видно, что значения микротвёрдости в значительной мере зависят не только от размеров зёрен, но и состояния структуры и границ. Так непосредственно после интенсивной пластической деформации значения микротвёрдости в значительной мере выше, чем в исходном крупнозернистом сплаве. Отжиг сплава при температуре Т=433 К в течение τ=1ч приводит к незначительному снижению параметров микротвёрдости. Таким образом, отмечается корреляция между значениями микротвёрдости и параметрами σ02 и σВ.

| ИПД | D0, мкм | НV, МПа |
| --- | --- | --- |
| Исходный | 5000 | 57 |
| ЛСП (исх) | 0,3 | 117 |
| ЛСП после отжига (Т=433 К τ=1ч) | 0,3 | 104 |
| РКУ (исх) | 0,5 | 115 |
| РКУ после отжига (Т=433 К τ=1ч) | 0,5 | 107 |

Таблица 2

Значения микротвёрдости сплава Al-Cu-Zr с различной структурой после ЛСП и РКУ прессования

Необычные результаты о влиянии СМК структуры на износ показали триботехнические испытания. Триботехнические испытания проводили при комнатной температуре (T=293K) в течение 6 часов. В качестве базового материала (для сравнения) использовали крупнозернистый сплав с исходным размером зерна D0=5мм. Контробразец изготавливали из высокопрочного чугуна ВЧ60. Испытание сплавов проводили на специализированном стенде с возвратно-поступательным движением образцов. Длительность одного испытания составляла 10 мин. Смазку осуществляли путём погружения зоны трения в масляную ванну. Результаты триботехнических испытаний сплава с различной структурой приведены на рисунке 7.

Из рисунка 7 видно, что износ  сплава Al-Cu-Zr в значительной мере зависит от размера зёрен и состояния границ зёрен. Износ контртела  при этом не учитывали. Видно, что уменьшение размера зерна до 0,3 мкм приводит к повышению износостойкости более чем в 1,5 раза в сравнении с исходным крупнозернистым сплавом (D0=5мм).

1- исходный образец (D0=5мм); 2- после ЛСП (D0=0,3мкм); 3- после ЛСП и отжига при Т=433 К в течение τ=1ч (D0=0,3мкм); 4- после РКУ прессования (D0=0,3мкм); 5- после РКУ прессования и отжига при Т=433 К в течение τ=1ч (D0=0,3мкм). (Данные результаты получены Чудиновым Б.А., ОАО «Автоваз»).

Рис.7 - Износ образцов сплава Al-Cu-Zr с крупным зерном и СМК структурой при температуре T=293 K (доверительные интервалы определены при доверительной вероятности 80%).

Обсуждение результатов

Полученные данные показали, что, применяя различные методы интенсивной пластической деформации (ЛСП и РКУ прессование), можно не только существенно (на порядки) измельчать структуру сплавов, но и получать различное состояние границ зёрен. Детальные исследования структурных изменений в процессе интенсивной пластической деформации, показали, что фрагментация структуры сплава происходит благодаря развитию ротационных мод деформации [14]. Так в процессе ЛСП деформации формируется СМК фрагментированная структура с высоким уровнем внутренних напряжений. О высоких уровнях внутренних напряжений свидетельствует уширение толщинных контуров экстинкции на электронно-микроскопических изображениях, а о неравновесном состоянии границ зёрен - размытие полосчатого дифракционного контраста.  Механические испытания образцов с такой структурой показали, что значения σ02 и σВ, в сравнении с крупнозернистым состоянием, выросли в более чем в 1,5 раза. При этом относительное удлинение до момента разрушения уменьшилось почти в два раза (таблица 1).

Отжиг образцов после ЛСП и РКУ прессования при температуре 433К в течение τ=1ч приводит к заметным структурным изменениям. Толщинные контура экстинкции исчезают, а на границах зёрен появляется чёткий полосчатый контраст (см. рис.5, рис.6,б). Такое изменение в структуре сплава связывают с уменьшением внутренних напряжений и появлением больше угловых границ зёрен. Значения σ02 и σВ при этом несколько снижаются, оставаясь при этом также существенно выше в сравнении с крупнозернистым состоянием (таблица 1).

Наблюдаемое поведение механических свойств объясняется хорошо известным соотношением Холла-Петча, которое даёт количественное описание роста предела текучести поликристаллического материала с уменьшением размера зерна:

σТ=σ0+КD-12,

где σ0-некоторое напряжение трения, которое необходимо для скольжения дислокаций в монокристалле, а K- индивидуальная для каждого материала константа, также называемая «коэффициентом Холла-Петча».

В основе этой зависимости лежат дислокационные механизмы пластической деформации: границы зёрен тормозят движение дислокаций.

Представляют интерес экспериментальные результаты показывающие повышение относительного удлинения до момента разрушения в результате отжига образцов после ЛСП и РКУ прессования. Как показали электронно-микроскопические исследования структуры, отжиг образцов приводит к исчезновению контуров экстинкции в теле зёрен и появлению чёткого полосчатого контраста на границах зёрен. Известно, что при пластической деформации границы зёрен являются источником и стоком решёточных дислокаций [15-16]. Очевидно, что отжиг образцов приводит к равновесному состоянию границ зёрен. Внесённые зерно граничные и решёточные дислокации частично аннигилируют. В результате снижаются внутренние напряжения. Границы зёрен становятся свободными от внесённых решёточных дислокаций. При пластической деформации границы вновь приобретают способность поглощать решёточные дислокации, что приводит к повышению относительного удлинения до момента разрушения. Этот результат находит своё подтверждение в проведённых экспериментах (таблица 1).

Предварительные триботехнические испытания показали существенное положительное влияние на износостойкость измельчения структуры. Важно отметить, что устойчивость к процессам износа заметно зависит и от состояния границ зёрен. Из рисунка 7 видно, что износ сплава непосредственно после интенсивной пластической деформации имеет наименьшее значение, что обусловлено высокими внутренними напряжениями, неравновесным состоянием границ зёрен и размером зёрен. Многими исследователями подтверждено, что твёрдость, предел прочности, жаропрочность, микроструктура и коррозионная стойкость являются определяющими факторами в отношении износа [17-18].

Таким образом, на примере модельного сплава Al-Cu-Zr продемонстрирована перспектива управления структурой на основе применения различных методов интенсивной пластической деформации. Сочетая методы ИПД и последующей термообработки можно разработать технологии изготовления легкосплавных элементов бурильного инструмента, способных работать в различных климатических и специфических горно-геологических условиях. На наш взгляд, наиболее технологичным и готовым к промышленному применению является метод локально-сдвигового прессования. Этот метод можно использовать на горизонтальных прессах от 20000 т до 100000 т. для измельчения структуры в различных алюминиевых сплавах, применяемых для изготовления бурильных труб, способных работать в условиях Арктики.

В настоящее время для изготовления легкосплавных бурильных труб широко используются алюминиевые сплавы Д16Т, 1953Т1, АК4-1Т1. Механические свойства этих материалов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Физико-механические свойства алюминиевых сплавов Д16Т, 1953Т1, АК4-1Т1 в состоянии поставки

| Показатели физико-механических свойств | Единицы измерения | Марка сплава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д16Т | 1953Т1 | АК4-1Т1 |
| Предел прочности при растяжении, минимальный | МПа | 460 | 530 | 410 |
| Предел текучести при растяжении, минимальный | МПа | 325 | 480 | 340 |
| Твёрдость по Бриннелю (500 кг, 10мм) | НВ | 120 | 120-130 | 120-130 |
| Расчётная плотность | кг/м3 | 2800 |  |  |
| Относительное удлинение, минимальное | % | 12 | 7 | 8 |
| - Модуль Юнга - Модуль сдвига | МПа*105 | 0,72 0,26 | 0,71 0,275 | 0,72 0,26 |
| Рабочая температура, максимально допустимая | °С | 160 | 120 | 220 |
| Коэффициент линейного расширения | °С-1 | 22,6х10 |  |  |

Сочетая ИПД и различную термообработку, можно существенно, на наш взгляд,  повысить прочность и износостойкость различного типа ЛБТ.

Выводы

- Разработаны различные методы интенсивной пластической деформации для получения субмикрокристаллической и нано кристаллической структуры в различных металлических материалах.

- Проведён анализ напряжённо-деформируемого состояния заготовок при РКУ прессовании и ЛСП с помощью программы трёхмерного компьютерного моделирования «DEFORM».

- С помощью программы трёхмерного компьютерного моделирования «DEFORM» проведён анализ распределения пластической деформации в объёме очага деформации при РКУ прессовании и ЛСП, что важно для разработки режимов получения СМК и НК структур в алюминиевых сплавах.

- Продемонстрирована возможность получения СМК и НК структур в алюминиевых сплавах с различным состоянием границ зёрен.

- Показана возможность повышения механических и триботехнических свойств алюминиевых сплавов с использованием методов ИПД и термообработки.

- Высказано предположение о перспективности разработки новых отечественных импортозамещающих технологий для изготовления ЛБТ повышенной надёжности, способных работать в условиях Арктики и Крайнего Севера.

Литература

- Файн Г.М. Нефтяные трубы из легких сплавов. Недра, 1990.224 c

- Басович В.С., Гельфгат М.Я., Файн Г.М. Состояние и перспективы применения изделий из алюминиевых сплавов в нефтегазодобывающей отрасли // Бурение и нефть. 2003. №4.

- Гельфгат М.Я., Басович Д.В., Буяновский И.Н., Вахрушев А.В. Алюминий вуместо стали: исключение баклинга при горизонтальном бурении.-Нефть и газ.- 06, 2007, с.42-48.

- Шаммазов А.М., Ценев Н.К., Акчурин Х.И., Назарова М.Н., Исмаков Р.А.,Лебедич С.П., Суханов В.Д., Чудинов Б.А., Криштал М.М. Сверхмелкозернистые материалы и перспективы их использования в горном деле и трубопроводном транспорте//Горный вестник.-2000.-С.33-36.

- Р.З. Валиев, О.А. Кайбышев, Р.И. Кузнецов, Р Ш Мусалимов, Н.К. Ценев. Низкотемпературная сверхпластичность металлических материалов. - ДАН СССР, 1988, т.301, № 4, с. 864-866.

- R.Z. Valiev, N.K. Tsenev. Structure and superplasticity of Al-based submicron-grained alloys.- Hot deformation of  aluminium alloys. Proceedings of a symposium by the non-ferrous Metals Committee of the Minerals, Metals and Materials Society, Detroit, Michigan, October 8-10, 1990, p. 319-329.

- N.K. Tsenev. Grain Boundaries Struture and Mechanical properties of Aluminium Alloys.- Materials Science Forum, vol. 207-209, 1996, Intergranular and Interfase Boundaries in Materials.

- R.Z. Valiev, D.A. Salimonenko, N.K. Tsenev, P.B. Berbon, T.G. Langdon. Observations of High Strain Rate Superplasticity in Commercial Aluminum Alloys with Ultrafine Grain Sizes.-Scripta Materialia. v. 37, 1997, p.1945-1950.

- M. Furukawa,  P. Berbon, Z. Horita, M. Nemoto, N.K. Tsenev, R.Z. Valiev, T.G. Langdon. Sructural evolution, ageing behavior and mechanical properties of an Al-Mg-Li-Zr alloy with ultra-fine grain size.- Interface Science and Materials Interconnection. Edited by Y. Ishida, M. Morita, T. Suga, H. Ichinose, O. Ohashi and J. Echigoya.-The Japan Institute of metals. 1996, p.p. 479-482, Japan.

- M. Furukawa,  P. Berbon, Z. Horita, M. Nemoto, N.K. Tsenev, R.Z. Valiev, T.G. Langdon. Production of ultrafine-grained metallic materials using an intense plastic straining technique. - Materials Sience Forum, Vols. 233-234 (1997), pp. 177-184 @ 1997, Trans. Tech. Publications, Switzerland.

- Hirsh P.B., Howie A., Nicholson R.B., Pashley P.W. Electron Microscopy of thin crystals.-London:Dutterworths,1971.

- Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении.-М.:Металлургияб1973. С.584.

- Williams D.B., Carter C.B.// Transmission Electron Microscopy.- New York: Plenum Press,1996.P.729.

- Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. - М.: Металлургия, 1986. - 224 с.

- О.А. Кайбышев, Р.З. Валиев, Н.К. Ценев. Влияние состояния границ зерен на сверхпластическое течение.- Докл. АН СССР, 1984, т. 278, № 1, с. 93-97.

- Р.З. Валиев, О.А. Кайбышев, Г.Ф. Корзникова, Н.К. Ценев. Структура границ зерен и сверхпластичность алюминиевых сплавов. - ФММ, 1986, т. 62, № 1, с. 180- 186.

- А.В. Макаров, Л.Г. Коршунов. Прочность и износостойкость нанокристаллических структур поверхностей трения сталей с мартенситной основой. Известия ВУЗов. Физика. 2004, №8, с. 65–80.

- Z.B. Wang, N.R. Tao, S. Li, W. Wang, G. Liu, J. Lu, K. Lu. Effect of surface nanocrystallization on friction and wear properties in low carbon steel. Materials Science and Engineering: A. 2003, V. 352, No. 1–2, p. 144–149.