УДК 678.7

Прогнозирования длительной работоспособности резин и уплотнений из них по результатам кратковременных испытаний

Морова Л.Я., к.т.н.,

menseit@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа СО РАН

Аннотация:

Представлены результаты исследования эластического восстановления после сжатия резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков и изделий из них, как в исходном состоянии, так и после климатического старения в условиях холодного климата, на основе которых прогнозируется длительная работоспособность материалов и изделий из них с использованием метода температурно-временной аналогии

Ключевые слова:

испытание, резина, изделие, прогнозирование, работоспособность

Abstract:

Results of research of   elastic reduction after compression of rubbers on a basis butadiene - nitrile rubbers and products from them, both in an initial state and after climatic aging in the conditions of a frigid climate on the basis of which long working capacity with use of a method of temperature and time analogy is predicted are presented.

Key words:

test, rubber, product, forecasting, working capacity

В статье приводятся результаты исследования ползучести и эластического восстановления резин и резино-технических изделий из них (РТИ) при воздействии низких температур и других факторов холодного климата с использованием оригинальных методов и средств, разработанных якутскими учеными. Краткосрочные данные по ползучести и эластическому восстановлению различных марок резин основе бутадиен-нитрильных каучуков и изделий из них после сжатия в диапазоне температур + 200С – минус 500С легли в основу прогнозирования длительной работоспособности исследованных материалов и изделий, для чего был использован метод температурно-временной аналогии. Достоверность полученных в кратковременных экспериментах результатов подтверждена длительными контрольными экспериментами. Испытания проводились с целью изучения работоспособности резин и РТИ в составе механизмов и машин в процессе длительного хранения или эксплуатации. По результатам экспериментов были выданы рекомендации о возможности использования изученных резин и РТИ в экстремальных условиях Якутии.

Выполнение задач поставленных в программе "Социально-экономическое развитие Арктической зоны России на период до 2020 года" неизбежно предполагает  дальнейшее развитие Северо-Восточного региона нашей страны, а, значит, ускоренными темпами будут развиваться угледобывающая промышленность, нефте-и-газодобывающая промышленность, цветная металлургия, будет производиться комплексное освоение регионов, примыкающих к Арктической зоне России.

Таким образом, необходимым условием надежного технического обеспечения этих широкомасштабных мероприятий является создание морозостойких материалов, узлов и агрегатов, машин и механизмов, полностью отвечающих требованиям, предъявляемым низкотемпературной эксплуатацией. Возрастает актуальность разработки новых оригинальных методов и средств исследования свойств материалов и изделий, особенно при воздействии низких температур и других факторов холодного климата.

В рамках одной из задач конференции «Материалы для технических устройств и конструкций, применяемых в Арктике», а именно: «анализ состояния отечественного арктического материаловедения и выявления путей его развития» - представляется интересным упомянуть о разработке  уникальной методики прогнозирования морозостойкости манжетных герметизаторов по результатам испытаний на стандартных образцах, позволяющая на стадии проектирования и отработки конструкции оценить допустимую величину технологических несовершенств для заданных условий эксплуатации или предельно допустимую температуру для заданного конструктивного исполнения, выбрав наилучшее техническое решение при значительном снижении объема испытаний.

Для указанных экспериментов в свое время был создан универсальный комплекс для исследования деформационных свойств резин и манжетных герметизаторов при низких температурах, включающий установки для определения жесткости, модуля упругости, ползучести, твердости, релаксации, температуры стеклования. При создании комплекса реализован модульный принцип. Ряд установок защищен авторскими свидетельствами.

Кроме того, стандартный метод исследования морозостойкости резин (ГОСТ 13808-79), именуемый в дальнейшем «метод А», был дополнен «методом Б». И связано это было с тем, что в реальных условиях эксплуатации время воздействия нагрузок на конструкции и их элементы различается на несколько порядков (от долей секунд до месяцев и лет) и возникала необходимость прогнозировать изменение физико-механических характеристик в течение указанного периода времени. А поскольку в условиях эксперимента провести испытания во всем диапазоне не представляется возможным, возникла необходимость использовать ускоренные методы прогнозирования. Для обеспечения максимального приближения условий испытания образцов к условиям испытания резинотехнических изделий (РТИ) впервые при исследовании резин был применен известный принцип температурно-временной аналогии (ТВА) [1,2] широко апробированный на многих классах полимерных материалов.

Дело в том, что по стандартному методу исследования морозостойкости резин коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению Кв определяется через 3 или 10 минут (ввиду инерции лабораторного оборудования) после освобождения образцов от нагрузки. Это не позволяет определить значение Кв при малых временах наблюдения.

В то же время в динамических условиях при наличии биений в уплотнениях машин и механизмов  прогнозирование работоспособности уплотнений в условиях низких температур по результатам лабораторных испытаний требует знания величины восстановления образца через сотые и тысячные доли секунды.

Испытания на восстанавливаемость проводились на цилиндрических образцах диаметром 9±мм и высотой 10±0,2 мм на приборе «Лотертест», разработанном совместно НИИ резиновой промышленности (СССР) и фирмой «ЧЕАСТ» (Италия).

Особенность прибора «Лотертест» заключается в возможности осуществить сжатие цилиндрических образцов при низких температурах. Это важно. Поскольку деформация губки манжеты в условиях эксплуатации в зимнее время в натурных испытаниях при наличии биения вала также происходит при низких температурах.

Испытания проводились двумя способами: А- по ГОСТ 13808-79 (Кв) и Б- по способу, суть которого в отличие от стандартного заключается в том, что образцы сначала выдерживаются при температуре эксперимента 10 минут, в течение которых они полностью промораживаются, затем сжимаются, а после освобождения образцов из-под нагрузки снимается кривая восстановления (Кв*). Второй способ позволяет максимально приблизить условия испытания образцов к условиям эксплуатации деталей.

Для всех исследуемых резин получены температурные зависимости коэффициентов Кв и Кв*. Временные зависимости коэффициентов Кв и Кв* используются при построении обобщенных кривых.

При построении обобщенных кривых по методу ТВА была принята гипотеза о термореологически простом поведении материала, предполагающая, что мгновенный и длительный модуль упругости резины не зависят от температуры. Использование этой гипотезы позволяет существенно упростить процедуру построения обобщенных кривых.

Следует отметить, что применение метода ТВА при исследовании восстанавливаемости резин имеет ряд особенностей по сравнению с традиционными испытаниями материалов на ползучесть или релаксацию напряжений. Было показано,  что зависимость Кв от времени при исследовании восстанавливаемости резин с помощью модели стандартного линейного тела с одним временем релаксации может быть представлена в виде:

Кв= 1- [Ē/ (1+ Ē)] e – α(tк-tо) [1-е-α tо(1+Ē)],     (1)

где: Ē = Е2/Е1; α = Е1/η1 – величина, обратная времени релаксации модели; tк –время восстановления образца; tо- время выдержки образца под нагрузкой.

Как видно из выражения (1), коэффициент восстановления может быть представлен как функция произведения сомножителя, зависящего от времени восстановления tк и температуры опыта, на сомножитель, зависящий от времени выдержки tо и температуры:

Кв = 1 – ε( tк, Т) F (tо,Т).                                                                    (2)

Анализ этого выражения показывает, что поскольку время выдержки tо  при всех температурах фиксированно и составляет 10 минут, то даже при использовании гипотезы о термореологически простом поведении материала необходимо введение вертикального сдвига,  учитывающего влияние второго сомножителя.

Вместе с тем из анализа полученных результатов видно, что вплоть до температур, соответствующих точке перегиба на кривой температурной зависимости Кв, этот сомножитель мало отличается от единицы. Поэтому в данном диапазоне температур построение обобщенных кривых может быть проведено путем простого сдвига вдоль логарифмической оси времени.

Были построены обобщенные зависимости Кв, Кв* для ряда резин от времени и зависимости коэффициентов температурно-временной редукции атв, атв*, полученные по двум способам (температура приведения Тприв.=0ºС).

Показано, что использование метода ТВА позволяет увеличить диапазон прогнозирования на 5 десятичных порядков по времени и оценить значение коэффициента морозостойкости при временах порядка тысячных и десятитысячных долей секунды при температуре приведения, а также несколько лет при низких температурах.

Сопоставление обобщенных кривых, построенных по результатам испытаний (способы А и Б), показывает, что они могут быть совмещены путем горизонтального сдвига вдоль логарифмической оси времени на величину 1 ÷ 1,5 десятичных порядков. Анализ температурных зависимостей коэффициентов редукции атв (способ А) и атв* (способ Б) показывает, что они практически совпадают для всех исследованных резин. Это подтверждает правомерность применения метода ТВА, поскольку обобщенные кривые и коэффициенты редукции в данном случае являются характеристиками материала и не должны зависеть от способа испытания.

Для доказательства этих выводов проведены длительные (8 часов) контрольные испытания всех исследуемых резин при температуре минус  30ºС. Совпадение результатов контрольных испытаний и прогнозов вполне удовлетворительное (погрешность составляет не более 10-15 %), что подтверждает достоверность полученных результатов.

Аналогичным образом были построены обобщенные зависимости Квм  для всех типоразмеров манжет, изготовленных из исследуемых марок резин. Испытания проводились по методике, разработанной в Институте [2]. Показано, что метод ТВА может быть использован также при исследовании восстанавливаемости манжет. При этом могут быть определены коэффициенты восстановления для малых времен, которые используются при оценке работоспособности уплотнений при наличии биений в условиях низких температур.

Метод ТВА был также апробирован для прогнозирования морозостойкости резин сжатых до деформации 20% и выдержанных в двух маслах в течение 7 лет в условиях складского хранения на полигоне в г. Якутске.

В результате показано, что и в этом случае применение принципа температурно-временной аналогии для исследования морозостойкости резин и работоспособности манжет в условиях низких температур возможно.

Таким образом, по результатам проведенной работы были сделаны следующие выводы:

1. Получены фактические данные по прямой и возвратной ползучести резин на основе бутадиеннитрильных каучуков, как в исходном, так и в состаренном состоянии, подтвержденные результатами длительных контрольных экспериментов.

2. Показано, что метод прямой ползучести более информативен для изучения деформативности резин после климатического старения.

Литература

1. Уржумцев Ю.С., Максимов Р.Д. Прогностика деформативности полимерных материалов. – Рига: Зинатне, 1975. – 416 с.

2. Морова Л.Я. Исследование и прогнозирование возвратной ползучести резин по результатам кратковременных испытаний: автореф. Дис… канд. техн. наук /Инс-т физико-техн. проблем Севера ЯФ СО АН СССР. Якутск, 1989. 20 с.