УДК 678.073

Использование различных методов активации для разработки полимерных композитов на основе политетрафторэтилена

Петрова П.Н., к.т.н.,

ppavlina@yandex.ru

ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН

Аннотация:

В данной работе приводятся результаты исследований влияния совместной механохимической активации разных по природе наполнителей и ультразвукового воздействия на стадии совмещения компонентов композитов на деформационно-прочностные, трибологические свойства и структуру материалов на основе политетрафторэтилена

Ключевые слова:

политетрафторэтилен, цеолит, активация, ультразвук, полимерный наполнитель, прочность, износостойкость

Abstract:

In given paper investigations results of combined mechanical-chemical activation of various fillers and ultrasonic treatment influence on mechanical and tribotechnical properties as well as structure of the materials based on PTFE are presented. Combined mechanical-chemical activation and ultrasonic treatment carried out during components combining stage

Keywords:

polytetrafluoroethylene, zeolite, activation, ultrasound, polymeric filler, strength, wear resistance

В данной работе для создания полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена использованы комплексные наполнители на основе ультрадиспесного политетрафторэтилена и природных цеолитов, полученные совместной механоактивацией в планетарной мельнице, а также рассмотрено влияние ультразвука на их свойства.  Показано, что добавление таких комплексных наполнителей приводит к повышению прочности и относительного удлинения при разрыве материалов на 20-30% по сравнению с исходным полимером. По критерию повышения деформационно-прочностных и триботехнических характеристик ПКМ выявлена оптимальная концентрация комплексного наполнителя, соответствующая 2-5 мас.% при массовом соотношении полимер-цеолит 2:1. Показано, что дополнительное воздействие ультразвука на композит с содержанием комплексного наполнителя приводит к повышению деформационно-прочностных характеристик на 20-50% и износостойкости в 2-3 раза по сравнению с композитами, полученные без воздействия ультразвука.

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) привлекает к себе внимание материаловедов-трибологов прежде всего благодаря своей уникальной морозостойкости и самому низкому коэффициенту трения из известных полимерных материалов, что позволяет использовать его в различных узлах трения без смазки и при криогенных температурах. Наряду с целым рядом достоинств, особенности ПТФЭ приносят и множество проблем при создании композиционных материалов на их основе. Главные из них – недостаточное адгезионное взаимодействие инертного ПТФЭ с поверхностью наполнителя любой природы. Известно, что совершенствование технологии получения полимерного композиционного материала (ПКМ) в направлении повышения уровня внешнего энергетического воздействия и активации компонентов позволяет достичь значительного повышения механических и триботехнических свойств ПКМ [1-3]. В данной работе приведены результаты по разработке новых технологий на основе высокоэнергетических воздействий на стадии совмещения компонентов композита, основанные на использовании методов совместной механохимической активации компонентов и ультразвукового воздействия, приводящие к улучшению деформационно-прочностных и трибологических свойств композитов на основе политетрафторэтилена.

Объектами исследования являются политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт-4, марка ПН) и композиты на его основе, содержащие в качестве наполнителей ультрадисперсный политетрафторэтилен (УПТФЭ) и активированные природные цеолиты Кемпендяйского месторождения Республики Саха (Якутия).

С целью закрепления частиц УПТФЭ на поверхности цеолитов и для повышения их совместимости  с гидрофобным ПТФЭ разработана технология совместной механоактивации цеолитов с УПТФЭ в планетарной мельнице «Pulverizette 5» фирмы FRITCH, затем таким образом полученные механокомпозиты использованы в качестве комплексного наполнителя ПТФЭ. Совместной механообработке подвергали порошковые композиции с массовым соотношением цеолит:УПТФЭ 1:1 и 2:1, их концентрация в ПКМ соответствовала 1-5 мас.%.

Для получения гомогенной структуры ПКМ и устранения процессов агломерации компонентов перед процессом прессования подвергали порошковую композицию к ультразвуковому воздействию в ультразвуковой ванне  с частотой 35 кГц.

Технологии механохимической активации и ультразвуковой обработки являются перспективными методами изменения структурно-чувствительных свойств наполнителей. При использовании этих методов получаются частицы с различной степенью дефективностью структуры и энергетическими уровнями поверхности, что в свою очередь способствует повышению структурной активности наполнителей по отношению к полимерной матрице[4-6].

Результаты деформационно-прочностных и триботехнических исследований ПКМ на основе ПТФЭ и модифицированного УПТФЭ цеолита приведены в табл.1.

Таблица 1

Деформационно-прочностные характеристики ПКМ на основе ПТФЭ и механокомпозитов в зависимости от соотношения цеолит:УПТФЭ и ультразвукового воздействия

| № | Состав композита | Соотн-е цеолит: УПТФЭ | σр, МПа | εр,% | Е, МПа | I, мг/ч | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТФЭ |  | 19,0 | 280 | 468,7 | 92,73 | 0,17 |
| 2 | ПТФЭ+2 мас.% цеолита | - | 22,0 | 350 | 400,0 | 2,15 | 0,14 |
| 3 | ПТФЭ+5 мас.% цеолита | - | 20,2 | 330 | 450,0 | 0,60 | 0,30 |
| 4 | ПТФЭ+1мас.% (цеолит-УПТФЭ) | 1:1 | 19,1 | 247 | 493,6 | 10,00 | 0,08 |
|  |  | 2:1 | 19,5 | 280 | 497,7 | 4,36 | 0,01 |
| 5 | ПТФЭ +2мас.% (цеолит-УПТФЭ) | 1:1 | 21,6 | 311 | 503,0 | 5,23 | 0,01 |
|  |  | 2:1 | 23,0 | 374 | 545,8 | 0,63 | 0,02 |
|  |  | 1:2 | 19,0 | 281 | 502,5 | 8,83 | 0,02 |
| 6 | ПТФЭ +5мас.% (цеолит-УПТФЭ) | 1:1 | 18,9 | 245 | 577,5 | 0,90 | 0,03 |
|  |  | 2:1 | 19,9 | 251 | 616,9 | 0,10 | 0,16 |
| 7 | ПТФЭ +5мас.% (цеолит-УПТФЭ)-ультразвук 20 мин | 1:2 | 23,5 | 357 | 565,1 | 0,40 | 0,03 |
|  |  | 2:1 | 22,3 | 378 | 625,1 | 0,16 | 0,15 |

Примечание: σр – прочность при растяжении; εр-относительное удлинение при разрыве; I-скорость массового изнашивания; Е- модуль упругости; f-коэффициент трения

По критерию повышения деформационно-прочностных и триботехнических характеристик ПКМ выявлена оптимальная концентрация механокомпозитов на основе цеолита и УПТФЭ, соответствующая 2-5 мас.%. При этом показано, что оптимальными свойствами обладают ПКМ с содержанием комбинированного наполнителя, полученного совместной активацией компонентов при массовом соотношении цеолит : УПТФЭ = 2:1. Технология получения механокомпозитов на основе минерального и полимерного наполнителей с последующим введением такого комбинированного модификатора в полимерную матрицу позволяет снизить скорость массового изнашивания в 900 раз при улучшении деформационно-прочностных характеристик ПКМ на 10-20%.

При дополнительном воздействии ультразвука на композит с содержанием комплексного наполнителя наблюдается повышение деформационно-прочностных характеристик на 20-50% и износостойкости в 2-3 раза по сравнению с композитами, полученные без воздействия УЗ.

Результаты рентгеноструктурных исследований ПКМ на основе ПТФЭ и модифицированных УПТФЭ цеолитами приведены в табл.2.

Установлено, что композиции с ПТФЭ при модификации сохраняют аморфно-кристаллическую структуру, но при этом зарегистрировано сужение рентгеновских линий, что свидетельствует об уменьшении искажений кристаллической структуры полимеров при использовании модифицированного цеолита. Это приводит к формированию более совершенных кристаллитов, за счет чего повышается степень кристалличности ПКМ при содержании модифицированного цеолита 2 мас.% или  остается на уровне исходного полимера при содержании комплексного наполнителя 5 мас.%.

Таблица 2

Результаты рентгеноструктурного анализа композитов на основе ПТФЭ и модифицированного УПТФЭ цеолита

| Композит | Соотн-е цеолит: УПТФЭ | IК / IА | 2θo | βo | L, нм | d Ao | α, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТФЭ | - | 3946/ 3396 | 18,11 | 0,16 | 8,77 | 4,90 | 67,00 |
| ПТФЭ + 2 мас.% (цеолит:УПТФЭ) | 1:1 | 4288/ 3115 | 18,08 | 0,13 | 10,82 | 4,90 | 71,24 |
|  | 2:1 | 4172/ 2670 | 18,12 | 0,14 | 11,16 | 4,90 | 73,80 |
| ПТФЭ + 5 мас.% (цеолит:УПТФЭ) | 1:1 | 4166/ 3405 | 18,04 | 0,13 | 12,03 | 4,90 | 68,75 |
|  | 2:1 | 3830/ 3433 | 18,06 | 0,14 | 11,14 | 4,91 | 66,74 |
| ПТФЭ + 5 мас.% (цеолит:УПТФЭ) - воздействие УЗ | 1:1 | 3368/ 2375 | 17,99 | 0,12 | 11,70 | 4,92 | 71,83 |
|  | 2:1 | 2877/ 2510 | 18,12 | 0,14 | 10,02 | 4,89 | 67,34 |

Примечание. IК, IА – интенсивность дифракционной кривой от кристаллической и аморфной фаз; 2θ° – угол дифракции рентгеновского излучения; β° – полуширина дифракционного профиля линии; d – межплоскостное расстояние; α – степень кристалличности.

Показано, что дополнительное воздействие ультразвука на композиты, содержащие 5 мас.% комплексного наполнителя  приводит к повышению степени кристалличности и снижению размеров кристаллитов. Это связано тем, что ультразвуковое воздействие является своебразным катализатором  изменения структуры аморфно-кристаллического полимера в результате повышения подвижности структуры и связанные с этими процессами увеличение степени кристалличности, залечивание дефектных областей полимера, что положительно отражается на уровень деформационно-прочностных и триботехнических свойств ПКМ. Таким образом, показано, что дополнительное воздействие УЗ позволяет реализовать синергетический эффект повышения показателей служебных характеристик ПКМ (прочности, эластичности и износостойкости).

Для оценки уровня адгезионного взаимодействия между полимером и комплексным наполнителем проведены термодинамические исследования ПКМ на основе ПТФЭ и модифицированных УПТФЭ цеолитами методом ДСК. Установлено, что введение модифицированного УПТФЭ цеолита приводит к повышению значений энтальпий плавления и, соответственно, степени кристалличности ПКМ (рис.1). Повышение энтальпии плавления ПКМ при модифицировании свидетельствует об уменьшении в объеме материала внутренних механичеcких напряжений. Это связано с присутствием в системе низкомолекулярных олигомерных фракций, содержащихся в УПТФЭ, и способствует  благодаря их пластифицирующему действию, а также наличию микрофаз, образованных эластичными блоками, снижению внутренних напряжений, повышению ударной прочности и деформативности ПКМ.

Рис.1 - Термограммы плавления ПТФЭ (а) и ПКМ (б) содержанием механокомпозита на основе цеолита и УПТФЭ

Повышение энтальпий плавления позволяет предполагать, что для данного композита в процессе охлаждения из расплава происходит максимальное структурирование полимерной матрицы за счет повышения адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз полимер-модифицированный цеолит.

Таким образом, разработаны различные технологические подходы, основанные на применении методов совместной механохимической активации компонентов композиционных полимерных материалов и ультразвукового воздействия, способствующие совершенствованию структуры ПТФЭ, что позволяет достичь значительного повышения механических и триботехнических свойств ПКМ

Литература

- Болдырев В.В., Охлопкова А.А., Попов С.Н., Петрова П.Н. и др. Фундаментальные основы механической активации, механосинтеза и механохимических технологий - Новосибирск: Издательство СО РАН, 2009 - 343 с.

- Селютин Г.Е., Ворошилов В.А., Гаврилов Ю.Ю., Полубояров В.А., Коротаева З.А., Захаров В.А., Никитин В.Е., Цупинин Д.В. Изменение износостойкости пластин сверхвысокомолекулярного полиэтилена при его модификации механически активированными керамическими нанопорошками // Химическая технология.- 2009.- №7.- С.422.

- Болдырев В.В. Механохимия и механическая активация твердых веществ // Успехи химии.- 2006.- Т.75, №3. -С.203-216.

- Машков Ю.К., Негров Д.А., Калистратова Л.Ф. Влияние ультразвуковых колебаний на структуру и свойства полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена // Омский научный вестник. - 2008. - №4(73). - С. 26-32.

- Бузник В.М., Фомин В.М., Алхимов А.П., Игнатьева Л.Н. и др. Металлополимерные нанокомпозиты.- Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005.-260 с. (интеграционные проекты СО РА.Вып.2).

- Анчаров А.И. и др. Механокомпозиты-прекурсоры для создания материалов с новыми свойствами; отв. Ред. О.И. Ломовский.-Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010.- 424 с.