УДК 678.742

#### Модификация уплотнительной резины терморасширенным графитом

#### Халдеева А.Р., Давыдова М.Л., к.т.н. Соколова М.Д., д.т.н.

#### haldeeva-anna@mail.ru

#### ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, г Якутск

#### Аннотация:

#### В данной работе приведены результаты исследования резины В-14Д-НТА на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 уплотнительного назначения, модифицированной терморасширенным графитом (ТРГ). Показано, что введение ТРГ в эластомерную матрицу приводит к повышению эластичности, триботехнических и морозостойких характеристик резины.

#### Ключевые слова:

#### бутадиен-нитрильный каучук, терморасширенный графит, эластомерная матрица

Abstract:

In this paper, the results of research on a sealing appointment   rubber B-14D-NTA on based butadiene-nitrile rubber modified by thermally expanded graphite are presented. It is shown that the filling of   TEG in an elastomeric matrix leads to an increase of elasticity, tribological and frost-resistant characteristics of rubber.

#### Keywords:

#### butadiene nitrile rubber, thermally expanded graphite, elastomeric matrix

Современная техника развивается, усовершенствуются технологии, которые приводят к повышению требований к качеству и экономичности производства, эксплуатационным характеристикам эластомерных материалов, расширению областей их применения, сокращению производственных расходов и снижению загрязненности окружающей среды [1]. В связи с этим, в настоящее время,  все большее внимание уделяется модификации промышленных резин с помощью небольших количеств наполнителей с различной химической природой, формой, размером и удельной поверхностью на технологических стадиях смешения резиновых смесей.  За последние 10 лет при создании эластомерных материалов активно стали применять нанонаполнители. В качестве нанонаполнителей в резиновой промышленности используют - фуллерены, монтмориллониты, шунгиты, технический алмазный углерод (ТАУ) или ультрадисперсный алмазографит (УДАГ),  и т.д. Показано, что применение таких материалов приводит к улучшению технологических, реологических и прочностных свойств резиновых на основе бутадиен-стирольных, изопреновых каучуков за счет образования сухой смазки, облегчающей ориентацию макромолекул в направлении деформации  [2-4].

А в работах [5-7] приведены результаты исследования применения ТРГ в качестве модификатора различных эластомерных матриц: нитрильного, бутадиен-нитрильного, бутадиен-стирольного, этилен-пропиленоксидного и т.п. каучуков. Установлено повышение прочностных, триботехнических, динамических, термостойких свойств модифицированных ТРГ резин.

В представляемой работе в качестве эластомерной матрицы использовали резиновую смесь марки В-14-Д-НТА на основе бутадиен-нитрильного каучука марки  БНКС-18. Резины на основе БНКС-18 имеют достаточно высокую морозо-  и маслобензостойкость, удовлетворительную для эксплуатации в условиях характерных для арктической зоны РФ, где зимние температуры достигают минус 50 оС и ниже. В качестве модификатора использовали терморасширенный графит (ТРГ) производства ЗАО «Газтурбо» г. Санкт-Петербург. ТРГ вводили в резиновую смесь до 2 мас.%. Применение ТРГ в резиновых смесях представляет собой интерес к изучению их  влияния на свойства уплотнительных резин и позволяет надеяться на получение уплотнительных материалов нового поколения [8].

Перед изготовлением резиновых смесей ТРГ подвергали механической обработке в лопастном смесителе типа «блендер» до достижения более однородной структуры.  Затем ТРГ вводили в эластомерную матрицу В-14-Д-НТА на пластикордере «Brabender» PL-2200-3 с последующей гомогенизацией на вальцах.  Вулканизацию образцов проводили при температуре 1550С  в течение 20 мин.

Комплекс исследований модифицированных резин включал исследования упругопрочностных характеристик по ГОСТ 270-75, стойкости резин  к агрессивным средам  по ГОСТ 9.030-74, морозостойкости при растяжении ГОСТ 408-78, остаточной деформации после сжатия по ГОСТ 9.029-74, триботехнических свойств: объемный  износ при абразивном истирании по ГОСТ 23509-79 и коэффициент трения  по режиму: нагрузка -10Н, скорость вращения -50 об/мин, продолжительность испытания - 30мин. Исследования структуры проводили на растровом электронном микроскопе JSM 7800F фирмы JEOL по режиму вторичных электронов при ускоряющем напряжение 2 кВ и на рентгеновском порошковом дифрактометре ARLXTRA при излучении CuКα (λ=1,5418 °А).

Результаты исследования физико-механических характеристик модифицированных резин приведены в таблице 1.

Показано, что модификация эластомерной матрицы В-14Д-НТА терморасширенным графитом приводит к повышению значения относительного удлинения при разрыве  с сохранением значений условной прочности и условного напряжения при 100% удлинении. Маслостойкость и морозостойкость модифицированных резин остается на уровне исходной резины. Наблюдается некоторое улучшение значения относительной остаточной деформации после сжатия (ОДС) до 8%.

Таблица 1

Физико-механические характеристики резин

| Материал/ Показатели | В-14Д-НТА | В-14Д-НТА +0,5%ТРГ | В-14Д-НТА +1%ТРГ | В-14Д-НТА +2%ТРГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная прочность при растяжении, МПа | 9,3 | 9,1 | 9,6 | 8,5 |
| Условное напряжение при 100% удлинении, МПа | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 314 | 346 | 352 | 329 |
| Степень набухания в среде масла СЖР-3, % | -4,58 | # -4,45 | # -4,48 | # -4,26 |
| ОДС после старения в течение 72 ч, % | 55,3 | 51,3 | 50,8 | 51,8 |
| Объемный износ при абразивном износе, см3 | 0,149 | 0,138 | 0,125 | 0,126 |
| Коэффициент трения, μ | 2,30 | 0,83 | 0,83 | 0,81 |
| Коэффициент морозостойкости при растяжении, при -45 ºС -50 ºС | 0,43 0,33 | 0,42 0,31 | 0,49 0,36 | 0,44 0,32 |

Результаты триботехнических характеристик модифицированных резин показали  снижение объемного износа при абразивном истирании на 16% и коэффициент трения до 2,8 раза по сравнению с исходной резиной.  Наибольшим повышением комплекса технических свойств  характеризуется резина, модифицированная  1 мас.% ТРГ.

На рисунке 1 приведены микроструктуры поверхности резиновых образцов после трения.  Поверхность исходной резины характеризуется появлением дорожек трения, имеющих прерывистый характер. В случае модифицированной резины зарегистрировано сглаживание рельефа поверхности трения. Можно предположить, что ТРГ, обладающий всеми присущими свойствами графита и дополнительно, отличающийся пористой структурой, гибкостью,  сжимаемостью, также как, и графит играет роль сухой смазки в эластомерной матрице.

| В-14-Д-НТА | В-14-Д-НТА+2%ТРГ |
| --- | --- |

Рис. 1 - Поверхность трения резин. Увеличение х300

На рисунке 2 представлены микрофотографии микроструктуры модифицированных резин, полученные на растровом электронном микроскопе JSM 7800F фирмы JEOL (режим вторичных электронов при ускоряющем напряжение 2 кВ).

| а | б |  | в |
| --- | --- | --- | --- |
| г |  | д |  |

Рис. 2 - Микрофотографии резины В-14-Д-НТА с различным содержанием ТРГ: а- В-14-Д-НТА; б- В-14-Д-НТА +0,5 мас.% ТРГ; в - В-14-Д-НТА+ 1 мас.%ТРГ;  г- В-14-Д-НТА+ 2 мас.% ТРГ;  д - В-14-Д-НТА +0,5 мас.% ТРГ. а-г - увеличение х100; д - увеличение х500

Наблюдается достаточно равномерное расположение многослойных структур, образованных частицами ТРГ в эластомерной матрице.  Увеличение содержания ТРГ  от 0,5 мас.%  до 2 мас. %  приводит к росту доли таких структур.

Результаты рентгеноструктурного исследования показали отсутствие некоторых базальных рефлексов ТРГ и смещение пика с максимумом при 2 26,8° в область малых углов, что говорит об интеркаляции каучука в межслоевое пространство [6] ТРГ. Также выявлено увеличение степени кристалличности на поверхности образцов по сравнению в объеме образцов модифицированных резин.  По всей видимости, именно такое структурирование частиц ТРГ в эластомерной матрице  и обуславливает повышение эластичности, триботехнических характеристик и более быстрое протекание релаксационных процессов вследствие того, что частицы ТРГ способствуют снижению межмолекулярного взаимодействия, более легкому скольжению макромолекул каучука относительно друг друга по направлению приложения нагрузки.

Таким образом, модификация резины В-14-Д-НТА на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 терморасширенным графитом привела к получению эластомерного материала с более высокой эластичностью, долговечностью  и повышенным уровнем триботехнических  характеристик. Полученные результаты исследования  позволяют рекомендовать представленные эластомерные материалы для изготовления подвижных уплотнительных элементов.

Литература

- Николаева С.В, Корнев Ю.В, Бойко О.В, Копылов В.М, Яновский Ю.Г. Применение минерала шунгит различной степени дисперсности в качестве основного наполнителя в кремнийорганических эластомерах на основе СКТН-а// Сб.тезисов Проблемы шин и резинокордных композитов. Т2 ООО «Научно-технический центр «НИИШП»» Москва, 2011г.

- Юрковский Б, Юрковская Б. Некоторые исследования нанокомпозитов каучука //Тезисы докладов международной конференции по каучуку и резине, Россия. Москва, 1-4 июня, 2004, с.285.,

- Возняковский А. П. Самоорганизация в нанокомпозитах на основе наноалмазов детанационного синтеза // Физика твердого тела. 2004. том 46. вып. 4. с.629-632.,

- Корнев Ю.В., Яновский Ю.Г., Бойко О.В., Семенов Н.А., Чиркунова С.В.. Исследование влияния дисперсности минерала шунгит на комплекс свойств эластомерных материалов на основе бутадиен-стирольного каучука //Каучук и резина. – 2012,  №5, С. 17-22

- Jian Yang, Li-Qun Zhang,  Jun-Hong, Shi, Yan-Nan Quan, Lei-Lei Wang Mechanical and functional properties of composites based on graphite and carboxylated acrylonitrile butadiene rubber // Journal of Applied Polymer Science. 2010. - Volume 116. - Issue .5. – p. 2706–2713.

- Asish Malasa, Chapal Kumar Dasa,  Amit Dasb, Gert Heinrichb Development of expanded graphite filled natural rubber vulcanizates in presence and absence of carbon black: Mechanical, thermal and morphological properties// Materials & Design. 2012. - Volume 39. –р. 410–417.,

- Патент РФ № 2356918 «Морозостойкая резиновая смесь с терморасширенным графитом» Авт.: Соколова М.Д., Ларионова М.Л., Биклибаева Р.Ф., Барнаков Ч.Н., Морова Л.Я.  Бюлл. № 15 от 27.05.2009г.

- M.L. Davydova, M.D. Sokolova, A.R. Haldeeva, A.A. Djakonov Modification of Sealing Rubber Based on Nitrile Butadiene rubber by Thermoexpended Graphite // Journal of Friction and Wear, 2015, Vol. 36, No 1, pp. 23-28.