УДК 678.073

Разработка износостойких композиционных материалов на основе СВМПЭ для эксплуатации в условиях Арктики

Гоголева О.В., к.т.н., Петрова П.Н., к.т.н.

oli-gogoleva@yandex.ru

ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

Аннотация.

В данной работе приведены результаты исследований по разработке полимерных композиционных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, базальтовое волокно, надмолекулярная структура, износостойкость, коэффициент трения

Abstract:

This paper presents the results of studies on the development of polymer composites based on ultrahigh molecular weight polyethylene with improved performance.

Keywords:

ultrahigh molecular weight polyethylene, basalt fibers, supramolecular structure, wear resistance, the coefficient of friction

Изучено влияние природного базальтового волокна на теплофизические, эксплуатационные характеристики и структуру композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Установлено, что скорость массового изнашивания ПКМ на основе СВМПЭ, модифицированного 5 мас.% базальтового волокна уменьшается до 7,7 раз при сохранении эластичности, а также повышение прочности и модуля упругости композитов на 30-40%. Показана эффективность использования базальтовых волокон с целью получения материалов с повышенной износостойкостью и улучшенными физико-механическими характеристиками.

Введение. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) в ряду полимерных связующих занимает особое место благодаря уникальному комплексу физико-механических свойств, высокому сопротивлению изнашиванию, низкому коэффициенту трения, химической стойкости и высокой ударной вязкости, рекордно низкой температуре хрупкости  (до –269 0С), что позволяет создавать изделия из него для работы в экстремальных условиях. В связи с этим СВМПЭ все чаще используется в узлах трения деталей машин и механизмов, а также в изделиях и конструкциях специального назначения, в том числе в корпусных элементах вооружений и военной техники, конструкционных материалов для авиа-, и ракетостроения и т.д.

Одним из путей повышения механических характеристик и износостойкости СВМПЭ является его дисперсное упрочнение [1-5], однако использование дисперсных наполнителей не всегда позволяет добиваться необходимого сочетания физико-механических, триботехнических и теплофизических свойств получаемых композитов. Использование в качестве наполнителей армирующих элементов является перспективным способом улучшения механических характеристик полимеров [6-8].

Целью данной работы является разработка триботехнических композиционных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с улучшенными характеристиками для эксплуатации в условиях Арктики.

Объекты и методики исследований. Для изготовления композиций использовали СВМПЭ производства Томского нефтехимического завода с молекулярной массой 2,7 млн. В качестве наполнителя - базальтовое волокно (БВ) производства ООО «Завод базальтовых материалов» (г. Покровск РС (Я)). Базальтовые волокна обладают уникальными свойствами: высоким уровнем физико-механических и химических свойств, повышенной стойкостью в агрессивных средах и к вибрациям, долговечностью, стабильностью свойств при длительной эксплуатации в различных условиях, хорошей адгезией к различным связующим, огнестойкостью. Это определяет их как чрезвычайно перспективный материал для получения новых композиционных материалов - базальтопластиков и изделий из них различного функционального назначения, в том числе в качестве элементов крепей (стойки, верхняки, затяжки), использующихся при подземной добыче полезных ископаемых при воздействии высокоагрессивных грунтовых вод [9, 10].

Образцы для исследований получали горячим прессованием при давлении 10 МПа и температуре 180оС по стандартным методикам.

Механические характеристики определяли по ГОСТ 11262-80 на испытательной машине “UTS” при количестве стандартных образцов в виде лопатки не менее 5.

Износостойкость материалов в режиме сухого трения определяли по схеме «палец-диск» при нагрузке на образец 150 Н и скорости вращения вала 200 об/мин в соответствии с ГОСТ 11629-75 на машине трения CETR. Испытание на абразивный износ проводили машине на истирание МИ-2 по ГОСТ 426-77, нагрузка 0,15 МПа, частота вращения 17 м/мин, использовали абразив зернистости  Р600.

Изучение надмолекулярной структуры полимеров и ПКМ в объеме образцов осуществляли на растровом электронном микроскопе JSM-6480 LV «JEOL».

Энтальпию и температуру плавления определяли на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix (погрешность не более +0,1%). Степень кристалличности вычисляли по формуле:                                    = ( Нпл / Нпл) 100 %,

где Нпл - экспериментально найденное значение энтальпии плавления; Нпл – значение энтальпии плавления полностью закристаллизованного СВМПЭ, равное 288 Дж/г [11].

Результаты исследований и их обсуждение. Перед использованием в качестве наполнителя БВ подвергали измельчению с применением режущей мельницы Fritsch Pulverizette 15 с установленным ситом размерностью 0,25 мм. При этом средний размер длины измельченных волокон составлял 30-90 мкм, а их диаметр 8-10 мкм. Далее БВ подвергали механической  активации в планетарной мельнице АГО-2. Установлено, что удельная поверхность БВ при механоактивации повышается в 4-6 раз, что обусловлено уменьшением их толщины и существенным изменением микротопографии поверхности наполнителя, а именно появлением дефектов на поверхности волокон, повышающих ее шероховатость.

В табл. 1 приведены результаты исследований физико-механических и триботехнических композитов на основе СВМПЭ, модифицированных неактивированным и активированным базальтовым волокном. Наполнители вводились в СВМПЭ в количестве от 5 до 20 мас.%.

Как видно из таблицы, оптимальный комплекс свойств, достигается при содержании 5 мас. % как активированного, так и неактивированного БВ. Показано, что скорость массового изнашивания ПКМ уменьшается до 7,7 раз при сохранении эластичности и повышении прочности, модуля упругости композитов на 30-40%.

Таблица 1

Физико-механические и триботехнические характеристики ПКМ на основе СВМПЭ

| Состав | εр, % | δр, МПа | Е, МПа | I, мг/ч | f тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВМПЭ | 270 | 30 | 800 | 2,33 | 0,37 |
| СВМПЭ+5 мас.% БВ | 280 | 43 | 1085 | 0,43 | 0,40 |
| СВМПЭ+10 мас.% БВ | 270 | 40 | 1110 | 0,73 | 0,40 |
| СВМПЭ+20 мас.% БВ | 240 | 35 | 1195 | 0,87 | 0,40 |
| СВМПЭ+ 5мас.%БВ (акт.) | 280 | 40 | 715 | 0,30 | 0,40 |
| СВМПЭ+10мас.%БВ (акт.) | 275 | 45 | 740 | 0,38 | 0,40 |
| СВМПЭ+20мас.%БВ (акт.) | 210 | 38 | 765 | 0,67 | 0,42 |

Примечание: σр – прочность при растяжении; εр-относительное удлинение при разрыве; I-скорость массового изнашивания; Е- модуль упругости; f-коэффициент трения

Вероятно, изменение деформационно-прочностных характеристик ПКМ можно объяснить изменением характера межмолекулярного взаимодействия в полимерной матрице. Наполнители характеризуются особыми поверхностными свойствами,  следовательно, обеспечивают адсорбционную активность частиц к полимеру, и, как следствие, приводят к интенсивному структурообразованию в полимерном связующем с образованием структурных элементов с высоким уровнем адгезии на границе раздела фаз полимер-наполнитель [6-8].

Сущность повышения износостойкости при наполнении твердофазными дисперсными наполнителями заключается в образовании под действием компонентов наполнителя надмолекулярных структур в ПКМ, отличающихся от надмолекулярных структур в исходном полимере. Однако при использовании в качестве наполнителей волокон механизм повышения износостойкости иной, чем при наполнении дисперсными соединениями. В данном случае изменение свойств композита вероятно связано с формированием иной структуры: волокна, пронизывая полимерную матрицу во всех направлениях, обеспечивают образование армированной структуры. Образование подобной армированной структуры композита придает ПКМ жесткость и, как следствие, высокую износостойкость [7].

На рис. 1 приведены диаграммы интенсивности изнашивания исследованных композитов. Установлено, что интенсивность абразивного изнашивания композита с 5% содержанием базальтового волокна уменьшается до 2-х раз по сравнению  с исходным материалом. Это, вероятно, объясняется тем, что в процессе абразивного изнашивания продукты износа заполняют пространство между частицами закрепленного абразива, в результате чего снижается абразивная способность [12].

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

I, мм3/мин

СВМПЭ

СВМПЭ+5%

СВМПЭ+10%

СВМПЭ+20%

Рис. 1 - Интенсивность абразивного износа композитов

Наполнение полимерного вещества, то есть возникновение зоны межфазных взаимодействий между наполнителем и полимером, должно сопровождаться изменением термодинамического состояния всей системы. В связи с этим, были исследованы термодинамические параметры ПКМ методом ДСК, результаты которых представлены в табл.2.

Из табл.2 видно, некоторое снижение температуры плавления и повышение энтальпии плавления ПКМ при введении базальтового волокна, что может быть объяснено частичным уменьшением цепи макромолекул и, соответственно, большей подвижностью молекул полимера [13].

Таблица 2

Термодинамические характеристики ПКМ

| Cостав | Т пл, С | Н пл, Дж/г | Степень кристалличности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| СВМПЭ (чист.) | 128,70 | 151,90 | 51,80 |
| СВМПЭ+5мас.%БВ | 126,40 | 181,83 | 62,07 |
| СВМПЭ+5мас.%БВ (акт.) | 126,93 | 192,46 | 65,69 |
| СВМПЭ+10мас.%БВ | 126,26 | 173,56 | 59,23 |
| СВМПЭ+10мас.%БВ (акт.) | 126,80 | 179,16 | 61,15 |
| СВМПЭ+20мас.%БВ | 126,30 | 149,23 | 50,92 |
| СВМПЭ+20мас.%БВ (акт.) | 127,40 | 168,13 | 57,38 |

Примечание: Т пл- температура плавления; Н пл- энтальпия плавления.

Известно, что основным фактором воздействия на свойства композиционных материалов является модифицирование структуры полимерной матрицы. Введение наполнителя в кристаллизующийся полимер сопровождается изменением его структуры на различных уровнях организации, характер которых зависит от формы, размера и состояния поверхности частиц, вводимых в полимер [1-7]. В связи с этим для установления влияния базальтового волокна на процессы структурообразования в СВМПЭ и, соответственно на характер изменения свойств, методом электронной микроскопии проведены структурные исследования (рис. 2).

б

а

Рис. 2 - Надмолекулярная структура: a — исходного СВМПЭ; б — СВМПЭ, 
модифицированного 5 мас.% неактивированного БВ (300)

Видно, что введение базальтового волокна не сопровождается изменением типа надмолекулярной структуры, которая остается ламеллярной, как и в исходном СВМПЭ. Показано, что на микрофотографии (рис, 3, б) присутствует небольшая доля пластической деформации. Предположительно нанофибриллы представляют собой ориентированные молекулы СВМПЭ, образующиеся в процессе пластической деформации. Базальтовые волокна, находящиеся в непосредственном контакте с молекулами СВМПЭ, могут являться зародышами кристаллизации полимера. При разрушении композита, в результате присутствующей небольшой доли пластической деформации, БВ увлекают за собой часть полимера, который был закристаллизован на их поверхности. Закристаллизованная часть полимера, вместе с аморфными участками, вытягивается в нанофибриллы [14].

Проведены исследования ударной прочности (ударная вязкость) композитов на основе СВМПЭ на маятниковом копре  GT-7045-HMH (L) по ГОСТ 19109-84 при скорости маятника в момент удара 3,5 м/с и энергии удара маятника 5 Дж (условия испытаний полимерных композиционных материалов). Ударная вязкость характеризует ударную прочность, т.е. сопротивление ударным нагрузкам - способность материала сопротивляться разрушению при приложении механической нагрузки с высокой скоростью. Результаты испытания образцов на ударную прочность показали, что композиты на основе СВМПЭ не разрушаются при данных условиях испытания. Это свидетельствует об их высокой стойкости к ударным воздействиям.

Заключение

По результатам комплексного исследования свойств композитов на основе СВМПЭ выявлена перспективность использования базальтового волокна в качестве модификаторов СВМПЭ для получения полимерных материалов с повышенным комплексом эксплуатационных характеристик. Установлено, что оптимальный комплекс свойств, достигается при содержании 5 мас. % как активированного, так и неактивированного БВ. Показано, что скорость массового изнашивания ПКМ уменьшается до 7,7 раз при сохранении эластичности и повышении прочности, модуля упругости композитов на 30-40%. Использование активированного БВ в качестве наполнителя СВМПЭ кроме улучшения свойств полимера, также будет иметь положительный экономический эффект за счет использования дешевого природного сырья.

Таким образом, перечисленные свойства позволяют рекомендовать применение разработанных полимерных композитов  в механизмах, подверженных высокой степени истирания, например, для изготовления опорных катков, осей качения подшипников скольжения, и других деталей для обеспечения этим деталям длительной износостойкости и ударопрочности, высокой теплоустойчивости, низкого веса, стойкости к агрессивным средам и не подверженность коррозии.

Литература

- Селютин Е.Г., Гаврилов Ю.Ю., Воскресенская Е.Н. и др. Композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена: свойства, перспективы использования // Химия в интересах устойчивого развития.-2010.-№ 18.- С. 375-388.

- Панин С.В. , Панин В.Е. , Корниенко Л.А., Пувадин Т. и др. Модифицирование сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) нанонаполнителями для получения антифрикционных композитов // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология.-2011.-Т. 54, вып. 7.-С.102-106.

- Охлопкова А.А., Петрова П.Н., Гоголева О.В. Износостойкие композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для эксплуатации в экстремальных условиях // Материаловедение.-2011.-№ 9.- С.10-13.

- Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой прочности / И.Н.Андреева, С.В.Веселовская, Е.И.Наливайко и др.-Л.: Химия,1982.-80 c.

- Охлопкова А.А., Петрова П.Н., Гоголева О.В., Парникова А.Г. Наномодифицированные композиты на основе политетрафторэтилена и сверхвысокомолекулярного полиэтилена // Перспективные материалы.-2012.- №6.- С.10-16

- Перепелкин К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. – СПб, 2009. – 118 с.

- А.А. Охлопкова, С.В. Васильев, П.Н. Петрова, А.Л. Федоров, А.Г. Туисов Базальтофторопластовые композиты антифрикционного назначения  //Вестник СВФУ, 2013, том 10, № 5. С. 30-36

- Э. С. Зеленский, А. М. Куперман, Ю. А. Горбаткина, В. Г. Иванова-Мумжиева, А. А. Берлин Армированные пластики современные конструкционные материалы//Росс. хим. журнал, 2001, т.XLV, №2.-С.56-74

- Земцов А.Н., Батанова А.М., Граменицкий Е.Н., и др. Исследование состава и свойств минерального волокна на основе базальта/ в сборнике Базальтовая вата: история и современность, с. 31-37 – Пермь: ИИЕТ РАН, 2003. – 124 с.

- Чесноков А.В., Косоногова Л.Г. Перспективные направления усовершенствования композитной анкерной крепи// Науковий вісник НГУ, 2013, № 1.- С. 39-44

- J. Brandrup, E.H. Immergut and E.A. Grulke Polymer Handbook, 4th edition, V/31 J. Wiley and Sons, New York, 1999

- Панин С.В., Корниенко Л.А., Сонджайтам Н., Иванова Л.Р., Шилько С.В. Абразивное изнашивание микро- и нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Часть 2. Композиты на основе СВМПЭ, наполненного наночастицами и нановолокнами // Трение и износ, 2012.-Т.33, № 6.- С.610-618

- Исследование кристаллизации и плавления наполненных полимеров / В.П. Соломко, В.В. Нижник, В.П. Гордиенко, Т.Р. Лашко // Синтез и физикохимия полимеров. – 1973. – Вып. 16. – С. 91-94

- Maksimkin A.V., Kaloshkin S.D., Kaloshkina M.S.,  at all Ultra-high molecular weight polyethylene reinforced with multi-walled carbon nanotubes: Fabrication method and properties // Journal of Alloys and  Compounds. - 2012.-V. 536. - P. 538-540.