Материалы для технических устройств и конструкций, применяемых в Арктике

сборник материалов конференции

ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ

г. Москва, ул. Радио, д. 17

26 ноября 2015 года

Научное электронное издание локального распространения

© Все права защищены, при перепечатке

ссылка на данное издание обязательна. ФГУП ВИАМ, 2015

Аннотация: в сборнике материалов конференции «Современные жаропрочные деформируемые никелевые и интерметаллидные сплавы, методы их обработки» публикуются доклады по вопросам разработки и исследования полимерных, керамических, металлических и других материалов, их применение в различных технических устройствах и сооружениях, выявление особенностей эксплуатации технических устройств и сооружений в условиях холодного климата. Большое количество докладов посвящено разработкам и исследованиям резинотехнических, эластомерных и клеевых морозостойких материалов, полимерных материалов триботехнического и протекторного назначения, хладостойких конструкционных сталей. Показаны достижения и перспективы, а также проблемы создания технических устройств и сооружений, включая транспортные средства, специальную спасательную технику для эксплуатации в Арктике.

Содержание:

1. Многофункциональные органосиликатные покрытия для работ в климатических условиях Арктики. Шевченко В.Я. (ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова» РАН)

2. Разработка эластомерных материалов для использования в условиях Арктики. Новаков И.А., Ваниев М.А., Демидов Д.В., Востриков Д.С. (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»)

Обсуждается проблема создания маслостойких низкотемпературных эластомеров. Проанализирован ассортимент каучуков, пригодных для решения поставленной задачи. Представлены свойства разработанных резин на основе гидрированных бутадиен-нитрильных каучуков.

Ключевые слова: низкотемпературные эластомеры, температура стеклования, морозостойкость резин, каучуки, пластификаторы.

3. Научные основы хладноломкости конструкционных сталей с ОЦК кристаллической решеткой. Лебедев М.П., Панин В.Е., Сыромятникова А.С., Большаков А.М., Петров П.П., Слепцов О.И. (ФГБУН «Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова» СО РАН; ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения» СО РАН)

4. Обоснование путей создания морозостойких фторкаучуков в России. Губанов В.А., Курлянд С.К., Григорян Г.В.  (ФГУП «НИИСК»)

Обсуждаются представления о путях повышения морозостойкости карбоцепных фторкаучуков, содержащих структурные звенья с малым энергетическим барьером вращения связей. Рассматривается реализация технической морозостойкости фторкаучуков ниже температуры стеклования. В соответствии с технологической документацией организован выпуск опытных партий морозостойких фторкаучуков с температурой стеклования до -50°С. Рассмотрены технические свойства каучуков и их вулканизатов.

Ключевые слова: фторполимеры, температура стеклования, прогнозирование перспективных структур.

5. Полимерное материаловедение в Якутии. Попов С.Н., Морова Л.Я., Соколова М.Д. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

В докладе приводятся результаты разработки триботехнических материалов на основе политетрафторэтилена  (ПТФЭ), сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и бутадиен-нитрильного каучука (БНКС) с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств с целью использования в узлах и механизмах машин, работающих в условиях Крайнего Севера. Рецептуры разработанных композиционных материалов защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами Российской Федерации, а также двумя патентами США. Области применения деталей триботехнического назначения, выполненных из разработанных композитов – карьерная техника, трубопроводный и автомобильный транспорт, детали военной техники.

Ключевые слова: полимеры, эластомеры, полимерные композиционные материалы, надежность, долговечность.

6. Полимерные нанокомпозиты триботехнического назначения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для эксплуатации в условиях Арктики. Охлопкова А.А., Никифоров Л.А., Охлопкова Т.А., Борисова Р.В. (ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»)

В данной работе приведены результаты по созданию нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и наномодификаторов различной природы. Представлены различные технологические  приемы переработки композитов, базирующиеся на совместной механоактивации компонентов, в том числе, с добавлением функциональных модификаторов.  Показано существенное улучшение триботехнических и деформационно-прочностных характеристик разработанных материалов.

Ключевые слова: полимерный нанокомпозит, СВМПЭ, каолинит, наночастица, технология, триботехнические свойства

7. Лакокрасочные покрытия, предназначенные для арктических и субарктических условий, в том числе экстремальных. Кондрашов Э.К., Нефедов Н.И., Веренинова Н.П., Белова М.В. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ)

8. Разработка морозостойких резин уплотнительного назначения для техники Севера. Соколова М.Д. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

В работе представлены результаты работ по модификации бутадиен-нитрильных резин композициями сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и нанонаполнителей (природным цеолитом, шпинелью магния, ультрадисперсным алмазографитом УДАГ). В полимерэластомерных композитах бутадиен-нитрильный каучук БНКС-18 обеспечивает уровень эластических и морозостойких свойств,  сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) – агрессиво- и износостойкость. Подобное сочетание полимеров позволило добиться реализации в одном материале альтернативных свойств, что обеспечило заданный уровень эксплуатационных свойств.  Показана высокая эффективность нанонаполнителей для интенсификации взаимодействия на границе раздела полимерных фаз.

Ключевые слова: эластомер, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, уплотнение, нанонаполнитель, морозостойкость.

9. Возможности использования кремнийорганических жидкостей для получения пластичных смазок на основе димочевин. Лядов А.С., Левенто И.Ю., Демченко А.И. (Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева; АО «ГНИИХТЭОС»)

Изучен процесс  получения  пластичных смазок с широким диапа-зоном рабочих температур на основе композиции  "олигометилоктилсилоксановая жидкость – углеводородное масло", загущенной димочевиной. Показана  перспектив-ность их использования в арктических условиях.

Ключевые слова: кремнийорганические жидкости, пластичная смазка, димочевина

10. Особенности разработки резин уплотнительного назначения для арктического применения. Петрова Н.Н., Портнягина В.В. (ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»)

Изучена работоспособность и климатическая устойчивость наиболее распространенных  резин уплотнительного назначения  при  проведении натурных испытаний в среде нефти в экстремальных условиях Республики Саха (Якутия). Исследовано влияние диффузионных процессов, происходящих при контакте резин и нефти, на низкотемпературные, прочностные, маслобензостойкие и релаксационные свойства резин. Систематизированы наиболее перспективные способы создания резин повышенной морозостойкости для арктического применения. Показано, что введение больших количеств пластификаторов не может быть основным способом получения резин для арктического использования.

Ключевые слова: резины, бутадиен-нитрильные каучуки, пропиленоксидный каучук, пластификаторы, диффузионные процессы, морозостойкость, маслостойкость, натурные испытания, холодный климат

11. Композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для использования в условиях Севера. Селютин Г.Е., Сайчук Л.П.  (ФГБУН «Институт химии и химической технологии» СО РАН; ООО «НПО ГЕЛАР»)

СВМПЭ способен заменить металл в условиях Севера. Достоинством является морозостойкость, прочность, стойкость к истиранию, способность противостоять ударам. ООО «НПО ГЕЛАР»  производит изделия из СВМПЭ и композитов на его основе пяти марок в виде пластин с размерами 4х2 м толщиной от 3 мм до 10 см. Объем производства до 900 тонн в год. Пластинами футеруются вагоны, бункеры, ковши самосвалов. Уменьшаются издержки на разгрузку, борьбу с налипанием и намерзанием. Изделия сложной формы (направляющие скипов, шахт, лифтов, кранов) получают горячим формованием. Применение изделий из СВМПЭ композитов позволяет увеличить надежность работы оборудования, увеличить ресурс работы.

Ключевые слова: СВМПЭ, футеровка, защита от намерзания.

12. Исследования в области создания кремнийорганических резин пони-женной горючести для арктического климата. Наумов И.С., Петрова А.П., Чайкун А.М., Барботько С.Л. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ)

Исследованы физико-механические и эксплуатационные характери-стики, а также горючесть образцов вулканизатов кремнийорганических резиновых смесей, в том числе с добавлением в них замедлителей горения – антипиренов. Изучено влияние антипиренов (тонкодисперсных гидроксидов алюминия и магния, а также декабромдифенилоксида) на свойства образцов кремнийорганических резин – горючесть, морозостойкость, термостойкость, упруго-прочностные характеристики. Исследована возможность создания негорючих морозостойких кремнийорганических резин для арктического климата в различном цветовом исполнении.

Ключевые слова: каучук, кремнийорганический, антипирен, горючесть, гидроксид

13. Структурные исследования эластомерных композитов методом атомно-силовой микроскопии. Шадринов Н.В., Соколова М.Д. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

Методом атомно-силовой микроскопии исследованы полимерэластомерные композиты на основе термодинамически несовместимой пары полимеров бутадиен-нитрильной резины и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Проведены структурные исследования межфазных границ в состоянии покоя и в деформированном состоянии. Для проведения исследований в деформированном состоянии разработано устройство с растяжным механизмом, совместимое с атомно-силовым микроскопом. Показаны изменения свойств композитов и образование развитой межфазной границы в присутствии компатибилизатора и образование разрывов между смешиваемыми полимерами при одноосном растяжении

Ключевые слова: эластомерный композит, атомно-силовая микроскопия, структура, деформация

14. Самоочищающиеся полиэфирные ткани для применения в условиях полярного дня. Пророкова Н.П., Кумеева Т.Ю., Агафонов А.В., Бузник В.М. (Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН; ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ)

Получены полиэфирные ткани, модифицированные наночастицами диоксида титана. Они ускоряют реакцию фотохимической деструкции органических веществ. Установлено, что в условиях полярного дня ткань будет обладать способностью к самоочищению от органических загрязнений.

Ключевые слова: полиэфирная ткань, наночастицы диоксида титана, фотохимическая активность, самоочищение

15. Антифрикционные материалы из полимер-слоистых композитов на основе ПТФЭ для арктической техники. Слепцова С.А., Кириллина Ю.В., Лазарева Н.Н., Макаров М.М. (ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»)

Изложены результаты, полученные при исследовании свойств политетрафторэтилена (ПТФЭ), модифицированного природным слоистым силикатом – серпентинитом. Показано, что введение малого количества слоистого силиката существенно повышает триботехнические характеристики материала. Дополнительное введение наношпинели магния способствовало формированию интеркалированного полимер-силикатного нанокомпозита.

Ключевые слова: нанокомпозиты, слоистые силикаты, политетрафторэтилен, серпентинит, наношпинель магния.

16. Хладостойкие стали для морских арктических конструкций. Хлусова Е.И. (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» ГНЦ РФ)

Разработка месторождений нефти и газа  на арктическом шельфе требует создания сталей с пределом текучести от 355 до 690 МПа с высоким сопротивлением хрупким разрушениям до температур -60°C и хорошей свариваемостью. Применение новых сталей в судостроении позволяет создать ледокольный флот и суда ледового плавания нового поколения и уникальные стационарные платформы с высокой экологической надежностью.

Ключевые слова: хладостойкая сталь, легирование, технология, применение

17. Лед как материал для Арктики. Гончарова Г.Ю. Никифорова И.Г., Устюгова Т.Г., Разомасов Н.Д. (ООО "ГП Холодильно-инженерный центр"; МГТУ им. Н.Э. Баумана)

В докладе описаны основные принципы воздействия на прочностные, упруго-пластические и скользящие свойства естественного льда, основанные на введении микро доз высокомолекулярных соединений различного функционального назначения, локализующихся в межкристаллическом пространстве и поверхностном слое модифицированного льда. Проведён анализ и оценка перспектив комплексного использования традиционных конструктивно-технологических решений упрочнения ледовых конструкций и разработанных авторами молекулярных методов воздействия на его кристаллическую структуру. Представлены результаты экспериментального исследования прочностных характеристик водного льда и сравнительных испытаний образцов, модифицированных фторсодержащими и кремнийорганическими соединениями и армированных геосинтетическими материалами. Описаны особенности структуры арктического льда и антарктического льда и перспективы искусственной гидрофобизации его поверхности для улучшения скольжения и нанесения адгезирующих составов для решения обратной задачи.

Ключевые слова: структура льда, модификация свойств), прочность.

18. Исследование влияния отрицательных температур на износ  нержавеющей стали при трении о лед. Мишакин В.В., Оболенский Б.А., Кошурина А.А.,  Гаврилов Г.Н. (Институт проблем машиностроения РАН; НГТУ им. Р.Е. Алексеева)

НГТУ им. Р.Е. Алексеева  совместно с Институтом проблем машиностроения  РАН разработали устройство для исследования влияния отрицательных  температур на интенсивность износа материалов, контактирующих со льдом и льдом, содержащим существенное количество  частиц грунта, например, песка.  Износ осуществляется в теплоизоляционной камере, охлаждаемой жидким азотом, при заданной температуре. Исследования износа стали  08Х18Н10Т показали,  что уменьшение температуры от -10°С до -30°С приводит к увеличению скорости износа в 2 раза и выше при различном объемном содержании кварцевого песка. Дальнейшее уменьшение температуры  ведет к заметному уменьшению износа, что, по-видимому, связано с перестройкой структуры льда при уменьшении температуры и изменением прочностных свойств контактного слоя между частицами песка и льда.

Ключевые слова: отрицательные температуры, износ, нержавеющая сталь, лед.

19. Легированные азотом высокопрочные коррозионно-стойкие конструкционные стали для работы при низких температурах. Капуткина Л.М., Свяжин А.Г., Киндоп В.Э., Смарыгина И.В. (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»)

Легирование азотом перспективно для упрочнения и повышения стабильности аустенитных нержавеющих сталей. Дополнительное упрочнение за счет предварительного холодного или теплого наклепа повышает склонность к образованию мартенсита под нагрузкой, что ограничивает рабочую температуру таких сталей. Высокопрочные немагнитные азотистые стали на базе Х18АН10 с содержанием азота до 0,22% в качестве криогенных пригодны для недеформируемых изделий. В противном случае при температурах ниже -70 °С в них будет всегда образовываться мартенсит деформации. Одновременно высокая прочность, пластичность и вязкость для таких сталей могут быть достигнуты только за счет трип-эффекта или мелкого зерна.

Ключевые слова: аустенитная сталь, криогенная сталь, коррозионная стойкость, легирование азотом, термическая стабильность, термомеханическое упрочнение.

20. Научные проблемы, разработки и перспективы развития функциональных материалов и защитных покрытий для современных кораблей.

Шилова О.А., Кручинина И.Ю. (ФГБУН «Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова» РАН)

В докладе представлена информация о традиционных и инновационных разработках Института химии силикатов РАН в области получения органо-силикатных антиобледенительных покрытий; экологически безопасных противообрастиальных лакокрасочных покрытий, при изготовлении которых использовались приемы золь-гель технологии; получаемых по золь-гель технологии защитных и функциональных стекловидных и стеклокерамических покрытий для электронных и электротехнических устройств; а также функциональных мембранных и электродных материалов для источников тока и устройств хранения энергии, синтез которых осуществлялся из жидкой фазы.

Ключевые слова: антиобледенительные покрытия, антиобрастательные покрытия, электроизоляционные покрытия, каталитические слои, золь-гель технология, твердополимерный водородно-воздушный топливный элемент, метаново-воздушный топливный элемент, среднетемпературный твердооксидный топливный элемент

21. Применение на арктическом шельфе композитобетонных элементов конструкций, армированных сетчатыми анизогридными структурами. Склезнев А.А., Васильев В.В., Разин А.Ф. (ФГУП «Научно-исследовательская часть «МАТИ» Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского»)

Работы по освоению арктического шельфа вызывают необходимость создания и применения инновационных высокопрочных строительных материалов, способных выдерживать экстремальные ледовые и температурные нагрузки и имеющих высокую коррозионную стойкость. Композитобетонные строительные элементы, армированные анизогридными сетчатыми композитными каркасами предлагаются в качестве строительных элементов для арктических сооружений. В работе представлены результаты экспериментального исследования бетонной колонны, армированной композитной сетчатой структурой. Несущая способность и жёсткость такой колонны сопоставляются с характеристиками аналогичных бетонной и железобетонной колонн. Приводится численное моделирование напряжённо-деформированного состояния композитобетонной колонны.

Ключевые слова: композиты, сетчатые конструкции, бетонные конструкции

22. Синтез конструкции тканого электронагревателя, работающего от низковольтного источника электропитания. Шульженко А.А., Модестов М.Б. (ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова» РАН)

Проведен анализ существующих конструкций тканых электронагревателей, выявлены достоинства и недостатки этих конструкций. Детальное изучение недостатков рассмотренных конструкций позволил провести синтезирование технологичной и надежной конструкции тканого электронагревателя.  На основе предложенной конструкции была отработана технология изготовления тканых электронагревателей. Тканые электронагреватели, серийно изготовленные по этой технологии, применялись для изготовления широкого спектра изделий бытового и медицинского назначения.

Ключевые слова: тканый, электронагреватель, мягкое тепло, эластичный, тепловые поля.

23. О перспективных направлениях совершенствования технологий изготовления алюминиевых бурильных труб для работы в условиях Арктики. Шакирова А.И., Назарова М.Н., Исмаков Р.А., Хафизов А.Р., Ценев Н.К. (Уфимский государственный нефтяной технический университет)

В данной работе на примере модельного алюминиевого сплава Al-Cu-Zr продемонстрированы методы получения заготовок с субмикрокристаллической (СМК) структурой. Исследованы особенности механического поведения сплавов с СМК структурой. Для получения СМК структуры использовали методы интенсивной пластической деформации: равноканально-угловое (РКУ) прессование и локально - сдвиговое прессование (ЛСП). Оба метода основаны на использовании деформации сдвига. На основании полученных экспериментальных результатов высказаны предложения для предприятий, выпускающих ЛБТПН,  по разработке совместных перспективных технологий изготовления последних с улучшенными характеристиками механических и коррозионных  свойств, способных работать в условиях Арктики.

Ключевые слова: интенсивная пластическая деформация, субмикрокристаллическая (СМК) структура, изнашивание, легкосплавные бурильные трубы повышенной надёжности (ЛБТПН).

24. Стратегическое партнёрство кафедры в подготовке инженеров для судоремонтных предприятий. Баева Л.С. (ФГБОУ ВПО «МГТУ»)

В статье говорится о стратегическом партнёрстве, как об особой форме взаимодействия для формирования модели подготовки инженерных кадров для судоремонтного предприятия, приведен анализ данных по выпуску молодых инженеров, связанных с судоремонтом и судостроением за последние пять лет.

Ключевые слова: стратегическое партнёрство, модель подготовки кадров, судоремонтные предприятия, инженерные кадры, морские специалисты,  Арктический регион.

25. Сварка полипропиленовых труб водоснабжения при низких температурах окружающего воздуха. Старостин Н.П., Ботвин Г.В., Герасимов А.И., Аммосова О.А., Васильева М.А., (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

Разработана технология сварки полипропиленовых труб при низких температурах, заключающейся в предварительном подогреве конца свариваемой трубы и муфты, стандартной сварке и охлаждении в теплоизоляционной камере. Проведены исследовательские испытания образцов сварных соединений, выполненных при низких температурах, по разработанной методике определения прочности соединения растяжением. Показано, что прочность сварного соединения, произведенного по разработанной технологии при низких температурах, соответствует прочности соединения, полученного при допустимой температуре воздуха.  Разработаны рекомендации по сварке при температурах воздуха ниже нормативных, включающие значения технологических параметров для труб различного типоразмера и в зависимости от температуры окружающего воздуха до – 50 °С.

Ключевые слова: полипропилен, сварка, подогрев, прочность

26. Методы поиска экстремума с оптимальным выбором параметров для решения задач восстановления  параметров моделей прогнозирования определяющих характеристик полимерных  композитов. Гусев Е.Л., Бабенко Ф.И. ., (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

Рассмотрено  применение методов поиска экстремума с оптимальным вы-бором параметров для решения обратных задач прогнозирования изменения прочности полимерных композитов под воздействием  экстремальных клима-тических факторов внешней среды.

Ключевые слова: полимерные композиционные конструкции, прогнози-рование, экстремальные климатические факторы, прочность, долговечность, методы поиска экстремума.

27. Минеральные порошки из местного сырья для производства асфальтобетонов. Копылов В.Е., Буренина О.Н. (ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»; ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

В статье описана возможность применения природных цеолитов и низкосортных бурых углей в качестве минеральных порошков для производства асфальтобетонов.

Ключевые слова: дорожно-строительные материалы, асфальтовый бетон, минеральный порошок, местное минеральное сырье.

28. Прогнозирования длительной работоспособности резин и уплотнений из них по результатам кратковременных испытаний. Морова Л.Я. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

В статье приводятся результаты исследования ползучести и эластического восстановления резин и резино-технических изделий из них (РТИ) при воздействии низких температур и других факторов холодного климата с использованием оригинальных методов и средств, разработанных якутскими учеными. Краткосрочные данные по ползучести и эластическому восстановлению различных марок резин основе бутадиен-нитрильных каучуков и изделий из них после сжатия в диапазоне температур + 20°С – минус 50°С легли в основу прогнозирования длительной работоспособности исследованных материалов и изделий, для чего был использован метод температурно-временной аналогии. Достоверность полученных в кратковременных экспериментах результатов подтверждена длительными контрольными экспериментами. Испытания проводились с целью изучения работоспособности резин и РТИ в составе механизмов и машин в процессе длительного хранения или эксплуатации. По результатам экспериментов были выданы рекомендации о возможности использования изученных резин и РТИ в экстремальных условиях Якутии.

Ключевые слова: испытание, резина, изделие, прогнозирование, работоспособность.

29. Исследование перфторированных ускорителей с целью получения гидрофобных покрытий. Нефедов Н.И., Кондрашов Э.К., Бабин А.Н., Пономаренко С.А., Хасков М.А., Гусева М.А. (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ)

30. Перфторированные жидкости для технических устройств и конструкций, применяемых в Арктике. Каурова Г.И., Людикайнен А.А., Маталин В.А., Михайлова Т.В., Пеганова Н.В. (ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия»)

Описаны физико-химические свойства перфторированных соединений, разработанных и производимых ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», перспективных для работы в Арктике, при создании самостоятельных изолированных систем теплоэлектроснабжения, в переносных малогабаритных электротехнических приборах для работы геологоразведочных партий.

Ключевые слова: перфторированные диэлектрики-теплоносители, температура затвердевания, термостабильность, химическая стойкость, метод электрохимического фторирования (ЭХФ).

31. Использование различных методов активации для разработки полимерных композитов на основе политетрафторэтилена. Петрова П.Н. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

В данной работе для создания полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена использованы комплексные наполнители на основе ультрадиспесного политетрафторэтилена и природных цеолитов, полученные совместной механоактивацией в планетарной мельнице, а также рассмотрено влияние ультразвука на их свойства.  Показано, что добавление таких комплексных наполнителей приводит к повышению прочности и относительного удлинения при разрыве материалов на 20-30% по сравнению с исходным полимером. По критерию повышения деформационно-прочностных и триботехнических характеристик ПКМ выявлена оптимальная концентрация комплексного наполнителя, соответствующая 2-5 мас.% при массовом соотношении полимер-цеолит 2:1. Показано, что дополнительное воздействие ультразвука на композит с содержанием комплексного наполнителя приводит к повышению деформационно-прочностных характеристик на 20-50% и износостойкости в 2-3 раза по сравнению с композитами, полученные без воздействия ультразвука.

Ключевые слова: политетрафторэтилен, цеолит, активация, ультразвук, полимерный наполнитель, прочность, износостойкость.

32. Разработка и испытания стеклопластиковых опор высоковольтных ЛЭП в климатических условиях Якутии. Попов С.Н., Бабенко Ф.И., Федоров Ю.Ю., Васильев С.В. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

Разработаны конструктивные варианты стеклопластиковых опор и траверс высоковольтных линий электропередач с применением пултрузионных профилей, выпускаемых российской промышленностью. Испытания, разработанных опор и траверс, проведены на специально разработанном стенде, имитирующем деформации опор и траверс при воздействии веса электрокабелей, ветровой нагрузки и гололеда. Опытно-промышленные испытания конструкций проводятся в различных климатических зонах Якутии: восточной арктической – п. Тикси; очень холодный – п. Оймякон; холодной  - г. Якутск, г. Мирный.

Ключевые слова: стеклопластик, опора, траверса.

33. Об использовании метеорологической информации в Арктике для целей материаловедения. Рыбак Е.А. Рыбак О.О. (Институт природно-технических систем РАН, филиал г. Сочи)

В статье рассматривается необходимость использования современных гидрометеорологических данных в целях прогнозирования долговечности конструкций и материалов, учета изменений, происходящих в глобальной климатической системе.

Дана характеристика изменения климатических характеристик арктического региона за 30-ти летний период. Обозначены основные проблемы использования гидрометеорологической информации при климатических испытаниях материалов и конструкций различного назначения.

Ключевые слова: изменение климата, Арктический бассейн, испытания материалов, метеорологические параметры.

34. Технология неразъемного муфтового соединения водоводов высокого давления. Семиткина Е.В., Андронов И.Н. (ФГБОУ ВПО Ухтинский государственный технический университет)

В работе представлен способ неразъемного муфтового соединения при помощи муфты с эффектом памяти формы (ЭПФ). Предлагаемый способ соединения основан на использовании эффекта низкотемпературной сверхпластичности материала с ЭПФ.

Ключевые слова: муфта, эффект памяти, соединение

35. Модификация уплотнительной резины терморасширенным графитом.

Халдеева А.Р., Давыдова М.Л., Соколова М.Д. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

В данной работе приведены результаты исследования резины В-14Д-НТА на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18 уплотнительного назначения, модифицированной терморасширенным графитом (ТРГ). Показано, что введение ТРГ в эластомерную матрицу приводит к повышению эластичности, триботехнических и морозостойких характеристик резины.

Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук, терморасширенный графит, эластомерная матрица

36. Разработка износостойких композиционных материалов на основе СВМПЭ для эксплуатации в условиях Арктики. Гоголева О.В., Петрова П.Н. (ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН)

Изучено влияние природного базальтового волокна на теплофизические, эксплуатационные характеристики и структуру композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Установлено, что скорость массового изнашивания ПКМ на основе СВМПЭ, модифицированного 5 мас.% базальтового волокна уменьшается до 7,7 раз при сохранении эластичности, а также повышение прочности и модуля упругости композитов на 30-40%. Показана эффективность использования базальтовых волокон с целью получения материалов с повышенной износостойкостью и улучшенными физико-механическими характеристиками.

Ключевые слова: сверхвысокомолекулярный полиэтилен, базальтовое волокно, надмолекулярная структура, износостойкость, коэффициент трения.

37. Некоторые особенности использования тканых электронагревателей для обеспечения работоспособности технических устройств в условиях Арктики. Шульженко А.А., Модестов М.Б. (ФГБУН «Институт машиноведения им. А.А. Благонравова» РАН)

Сформулированы основные требования к режиму нагрева тканых электронагревателей для сохранения работоспособности приборов и устройств в условиях Арктики. Выполнение этих требований обеспечивают надежную, эффективную и экономичную работу тканых электрообогревателей. Проведено математическое моделирование рассмотренных тепловых процессов. Рассмотренный подход может быть использован при создании нагревателей, не обязательно тканых, для работы в зимнее время.

Ключевые слова: тканый, электронагреватель, мягкое тепло, эластичный, тепловые поля.